УТВЕРЖДЕНЫ

Распоряжением ПАО «НК «Роснефть»

от «27» апреля 2018 г. № 213

Введены в действие «27» апреля 2018 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ

ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С НОМИНАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 12,5 МПА

№ П4-06 М-0066

ВЕРСИЯ 2.00

МОСКВА

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	5

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9

3.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	11

3.1.	НАЗНАЧЕНИЕ	11

3.2.	КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ	11

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ	14

4.1.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ	14

4.2.	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	15

4.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ	15

4.3.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	15

4.3.2.	ТРЕБОВАНИЯ К УЗЛАМ И ДЕТАЛЯМ	19

4.3.3.	ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ	22

4.3.4.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНОЙ К ТРУБОПРОВОДУ	31

4.3.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ ШИБЕРНЫМ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ	33

4.3.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВ	33

4.3.7.	ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦАМ	34

4.3.8.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ	36

4.3.9.	ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖНЫМ ДЕТАЛЯМ	37

4.3.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ ШИБЕРНЫМ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ	37

4.3.11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНОЙ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ С ТРУБОПРОВОДАМИ	38

4.3.12.	ТРЕБОВАНИЯ К ТИПУ УПРАВЛЕНИЯ	39

4.3.13.	ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕНИ «ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ»	43

4.3.14.	ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВОЧНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ	43

4.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ	44

4.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ	49

4.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ	50

4.7.	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	53

4.8.	ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ	53

4.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ	53

4.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И КОНСЕРВАЦИИ	57

4.11.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЕ ТРУДА	58

5.	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	60

5.1.	СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	60

5.2.	РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	60

5.3.	ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	61

5.4.	ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	62

6.	ССЫЛКИ	63

7.	БИБЛИОГРАФИЯ	71

8.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	72

ПРИЛОЖЕНИЯ	73

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Методические указания устанавливают единые технические требования при проектировании (в части подбора оборудования), поставке (включая изготовление, испытания, приемку, транспортирование) и замене при ремонте задвижек шиберных для трубопроводов и технологического оборудования с номинальным давлением до 12,5 МПа на производственных объектах добычи нефти и газа Компании.

Методические указания разработаны с целью стандартизации и унификации параметров, обеспечения взаимозаменяемости, повышения качества и надежности, проектируемых задвижек шиберных для трубопроводов и технологического оборудования с номинальным давлением до 12,5 МПа, гарантии соответствия задвижек шиберных для трубопроводов и технологического оборудования с номинальным давлением до 12,5 МПа утвержденным проектным решениям.

Методические указания разработаны с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Методические указания обязательны для исполнения работниками:

- Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента управления газовыми активами и проектами ПАО «НК «Роснефть»;

- иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;

- дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями-партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом,

задействованными в процессах проектирования, поставки и замены при ремонте задвижек шиберных для трубопроводов и технологического оборудования с номинальным давлением до 12,5 МПа.

Настоящие Методические указания носят рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами 
ПАО «НК «Роснефть».

Требования Методических указаний становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящим Методическим указаниям.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по проектированию, поставке и замене при ремонте задвижек шиберных для трубопроводов и технологического оборудования с номинальным давлением до 12,5 МПа, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящими Методическими указаниями.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящие Методические указания утверждаются, вводятся в действие, изменяются и признаются утратившими силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании распоряжения ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Методические указания вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области проектирования и строительства, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Методические указания являются: Департамент технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы, по согласованию с Департаментом технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть».

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АГРЕССИВНАЯ СРЕДА – среды, обладающие кислотным, основным или окислительным действием и вызывающие разрушение (или ухудшение параметров) материалов и (или) изделий [ГОСТ Р 51801-2001].

ВЕРОЯТНОСТЬ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К КРИТИЧЕСКИМ ОТКАЗАМ – вероятность того, что в пределах заданной наработки (назначенного срока службы, назначенного ресурса) критический отказ арматуры не возникнет [ГОСТ 24856-2014].

Примечание: Вероятность безотказной работы по отношению к критическим отказам в пределах назначенных показателей должна быть близка к единице.

ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – вид типовой заказной документации, устанавливающий единые требования Компании к различным видам (группам) материально-технических ресурсов с учетом стандартизации, сокращения вариантности, типоразмеров и обеспечения взаимозаменяемости.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – организация, изготавливающая продукцию и несущая ответственность за соответствие изделия требованиям технических условий.

задвижка – тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды [ГОСТ 24856-2014].

запирающий элемент – подвижная часть затвора, связанная с приводом, позволяющая при взаимодействии с седлом осуществлять управление потоком рабочих сред путем изменения проходного сечения и обеспечивать определенную герметичность 
[ГОСТ 24856-2014].

затвор – совокупность подвижных и неподвижных элементов арматуры, образующих проходное сечение и соединение, препятствующее протеканию рабочей среды 
[ГОСТ 24856-2014].

Примечание - Перемещением подвижных элементов (шибер) затвора достигается изменение проходного сечения и, соответственно, пропускной способности.

КАТУШКА ПРИВАРНАЯ – деталь трубопровода, имеющая обработанные механическим способом торцы и предназначенная для соединения труб и деталей трубопроводов с арматурой [ГОСТ Р 55020-2012].

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта [Методические указания по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, утвержденные приказом Госгортехнадзора РФ от 19.12.1997 № 221].

КОРПОРАТИВНЫЙ СПРАВОЧНИК МАТЕРИАЛОВ – систематизированный перечень позиций (объектов), объединяемых в одно множество по общему признаку, действующий в рамках периметра Компании.

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ – момент, необходимый для функционирования арматуры – перемещения запирающего или регулирующего элемента, обеспечения заданной степени герметичности затвора, и приложенный к ведущему кинематическому звену.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – продукция производственно-технического назначения, используемая в производственной и инвестиционной деятельности. В случае строительного производства к материально-техническим ресурсам относят материалы, изделия, конструкции и оборудование, необходимые для осуществления строительства.

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PN) – наибольшее избыточное давление , выраженное в кгс/см2, при температуре рабочей среды 20 °С, при котором обеспечивается заданный срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 20 °С [ГОСТ 24856-2014].

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (DN) – параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей арматуры [ГОСТ 24856-2014].

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – официальные документы, устанавливающие правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов (государственные стандарты, стандарты предприятий/стандарты организаций, технические условия, технические описания, строительные нормы и правила, нормативы и т.д.), доступные широкому кругу потребителей.

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ЗАДВИЖКИ – детали задвижки, разрушение которых может привести к разгерметизации задвижки по отношению к окружающей среде.

ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ – давление, создаваемое одним компонентом газовой смеси при той же температуре и в том же объеме, который занимает смесь [ГОСТ Р 53679-2009].

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ – контрольные испытания продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, с целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска [ГОСТ 16504-81].

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ АРМАТУРЫ – показатели, характеризующие состояние арматуры, при котором вероятность возможного критического отказа арматуры в период назначенного срока службы (ресурса) имеет допустимое значение и отсутствует возможность критического воздействия арматуры при безотказной ее работе 
[ГОСТ 24856-2014].

ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ – основные технические данные и характеристики арматуры, определяющие возможность ее безопасного применения в конкретных условиях эксплуатации [ГОСТ 24856-2014].

ПОСТАВЩИК – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (или объединение таких лиц), способное на законных основаниях поставить продукцию в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке.

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – контрольные испытания арматуры при приемочном контроле [ГОСТ 24856-2014].

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ – объекты производственного назначения, непосредственно обеспечивающие выполнение основной производственной деятельности.

РАБОЧАЯ СРЕДА – среда, для управления которой предназначена арматура 
[ГОСТ 24856-2014].

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ – наибольшее избыточное давление, при котором возможна длительная работа арматуры при выбранных материалах и заданной температуре 
[ГОСТ 24856-2014].

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА – линейный размер арматуры между наружными торцевыми плоскостями ее присоединительных частей к трубопроводу или оборудованию 
[ГОСТ 24856-2014].

УГЛЕРОДНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ – технологический показатель для оценки склонности металла к появлению холодных трещин, характеризующий свариваемость сталей [ГОСТ 33260-2015].

ФЛАНЕЦ – элемент арматуры для соединения с трубопроводом или оборудованием, выполненный в виде плоского кольца с уплотнительной поверхностью и с расположенными отверстиями для крепежных деталей [ГОСТ 24856-2014].

ЦИКЛ – перемещение запирающего элемента из одного крайнего положения «открыто» («закрыто») в противоположное и обратно [ГОСТ 24856-2014].

ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА – параллельная задвижка, у которой запирающий элемент выполнен в виде пластины [ГОСТ 24856-2014].

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ УСИЛИЕ ТЯГИ – усилие вдоль шпинделя, на которое рассчитано устройство ограничения хода шпинделя.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – лаборатория или организация, в состав которой входит лаборатория, являющаяся самостоятельной правовой единицей, способной нести юридическую ответственность.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АКП – антикоррозионное покрытие.

ВИК – визуальный и измерительный контроль.

ВР – водородное растрескивание.

ЗАКАЗЧИК – ПАО «НК «Роснефть», Общество Группы, по договору с которым производится оказание услуг и (или) поставка продукции.

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности.

КВ – кабельный ввод.

КД – конструкторская документация.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КПД – коэффициент полезного действия.

КФК – корпоративный функциональный классификатор.

МКК – межкристаллитная коррозия.

МТР – материально-технические ресурсы.

НД – нормативная документация.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20  процентов и более.

ОТК – отдел технического контроля.

ПАЗ – противоаварийная защита.

ПВК – капиллярный контроль.

ПМ – программа и методика испытаний.

РК – радиационный контроль.

РЭ – руководство по эксплуатации.

СКРН – сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением.

С.К. – сухой контакт.

СПАЗ – система противоаварийной защиты.

ТРГ – терморасширенный графит.

ТУ – технические условия.

УЗК – ультразвуковой контроль.

ЭД – эксплуатационная документация.

ЭП – электрический привод.

Сэкв  – углеродный эквивалент.

HART-протокол (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) — цифровой промышленный стандарт передачи данных.

KCU (V) – обозначение ударной вязкости, третий символ показывает вид надреза 
U, V – образной формы.

Рпр – давление пробное.

Рр – рабочее давление.

SIL (Safety Integrity Level) – уровень полноты безопасности.

ΔР – максимальный перепад давления на затворе задвижки при открытии.

ζ – коэффициент сопротивления.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - НАЗНАЧЕНИЕ

Задвижка шиберная предназначена для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах и технологическом оборудовании.

  - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические исполнения и значения температуры окружающего воздуха при хранении, транспортировании, монтаже и эксплуатации задвижек шиберных приведены в Таблице 1.

Задвижки шиберные должны быть рассчитаны для эксплуатации на открытом воздухе, с категорией размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150, с выполнением эксплуатационных параметров при воздействии совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района.

Таблица 1

Климатическое исполнение задвижек шиберных

| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, ºС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАБОЧЕЕ |  | ПРЕДЕЛЬНОЕ |  |
|  | ВЕРХНЕЕ | НИЖНЕЕ | ВЕРХНЕЕ | НИЖНЕЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| У | Плюс 40 | Минус 45 | Плюс 45 | Минус 50 |
| УХЛ | Плюс 40 | Минус 60 | Плюс 45 | Минус 70 |

При транспортировании, хранении и монтаже задвижки шиберные должны выдерживать колебания температур окружающего воздуха. Величина изменения температуры окружающего воздуха за 8 часов составляет для климатического исполнения У, УХЛ – 40 °С.

Относительная влажность окружающего воздуха при транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации задвижек шиберных может достигать 100 % при 25 °С.

По содержанию в атмосфере на открытом воздухе коррозионно-активных агентов принять тип атмосферы II – промышленная Таблица 8 по ГОСТ 15150-69.

Нормативное значение ветрового давления – не менее 0,48 кПа.

Скорость ветра (верхнее значение) – 50 м/с.

Исполнения по сейсмостойкости задвижек шиберных в зависимости от значений сейсмической интенсивности по MSK-64 приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Исполнения по сейсмостойкости задвижек шиберных

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ИСПОЛНЕНИЕ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ | ЗНАЧЕНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ, В БАЛЛАХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сейсмичность района размещения, баллов по шкале МSK-64 | Несейсмостойкое | С0 | До 6 включительно |
|  | Сейсмостойкое | С | Свыше 6 до 9 включительно |
|  | Повышенной сейсмостойкости | ПС | Свыше 9 до 10 включительно |

Задвижки шиберные должны сохранять работоспособность, прочность, герметичность по отношению к внешней среде и в затворе задвижки во время и после сейсмического воздействия до значения (в баллах) включительно, указанного в условном обозначении.

Сейсмостойкость должна подтверждаться расчетами и/или экспериментальными исследованиями выполненными заводом-изготовителем задвижек шиберных. Допускается засчитывать результаты расчетов и/или экспериментальных исследований отдельных типоразмеров задвижек шиберных и распространять на другие типоразмеры. Программные средства, используемые при проведении расчетов, должны быть аттестованы в установленном порядке.

Расчетам и/или испытаниям на сейсмостойкость должно предшествовать определение собственной частоты колебаний задвижек шиберных.

Низшая собственная частота колебаний должна рассчитываться по схеме жесткого крепления задвижек шиберных за патрубки. Низшая собственная частота колебаний задвижек шиберных должна быть не ниже 18 Гц.

Расчеты и испытания на сейсмостойкость выполняют на сочетание сейсмических и эксплуатационных нагрузок. В расчетах используют общеинженерные методики расчета и (или) сертифицированные комплексы программ.

В расчетах должно учитываться одновременное воздействие сейсмических ускорений в вертикальном и горизонтальном направлениях, нагрузки, передаваемые от трубопровода, а также расчетное давление и усилие по шпинделю.

При выполнении расчетов, значения ответных максимальных амплитуд ускорений по спектрам ответа в горизонтальном направлении должны приниматься в соответствии с рисунком 2 ГОСТ 30546.1-98 по кривой с относительным демпфированием 2 %.

При проведении испытаний значения максимальных амплитуд ускорений в горизонтальном направлении на места крепления задвижек шиберных принимают по спектрам воздействий в соответствии с рисунком 1 ГОСТ 30546.1-98. Значения ускорений в вертикальном направлении должны составлять 0,7 соответствующих значений ускорения в горизонтальном направлении.

При проведении испытаний и расчетов значения ускорений для 10 баллов по шкале МSK-64 удваивают по сравнению со значениями ускорения для 9 баллов по шкале МSK-64.

При проведении испытаний учитывают одновременное воздействие сейсмических ускорений в вертикальном и горизонтальном направлениях, а также расчетное давление и усилие по шпинделю.

Расчетные сейсмические нагрузки на элементы конструкции задвижек шиберных должны определяться умножением эквивалентного расчетного максимального ускорения на инерционные характеристики задвижки шиберной.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Основные параметры и характеристики задвижек шиберных представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Основные параметры, характеристики задвижек шиберных

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тип арматуры | Запорная – для перекрытия потока рабочей среды и обеспечения необходимой степени герметичности |
| 2 | PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 8,0 (80); 10,0 (100); 12,5 (125) |
| 3 | DN, мм | 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200 |
| 4 | Температура рабочей среды, °С | - для исполнения У – от минус 40 до плюс 80; - для исполнения УХЛ – от минус 60 до плюс 80 |
| 5 | Пробное давление Рпр | 1,5 PN |
| 6 | Максимальный перепад давления в закрытом положении | 1,1 PN |
| 7 | Максимальный перепад давления при открытии ΔР, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16); 2,5 (25); 3 (30); 4 (40); 5 (50); 6,3 (63); 7 (70); 8 (80); 10 (100) |
| 8 | Коэффициент сопротивления ζ, не более | 0,1 |
| 9 | Вид управления | - ручной (маховик или редуктор); - электропривод |
| 10 | Герметичность затвора задвижки | Класс А по ГОСТ 9544 |
| 11 | Тип проточной части корпуса задвижки шиберной | Полнопроходная |
| 12 | Установка | - подземная; - надземная |
| 13 | Направление подачи рабочей среды | Двухстороннее |
| 14 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | - умеренный климат; - умеренный и холодный климат |
| 15 | Тип присоединения к трубопроводу | - фланцевое присоединение арматуры и трубопроводов; - под приварку к трубопроводу |

Масса задвижки шиберной должна быть указана в КД и ЭД на изделие.

  - ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Рабочая среда для задвижек шиберных соответствует Таблице 4.

Таблица 4

Рабочая среда для задвижек шиберных

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Типы рабочей среды | - нефтегазовый флюид (эмульсия) нефтяных месторождений (в том числе с содержанием в рабочей среде более 6 % (объемных) Н2S или с парциальным давлением Н2S 0,0003 МПа и более в газовой фазе); - попутный нефтяной и природный газ (содержащий жидкие углеводороды, этиленгликоль, углекислый газ, метанол, воду и механические примеси); - светлые, темные нефтепродукты, товарная нефть; - вода подтоварная; - вода пресная; - вода пластовая (с содержанием в рабочей среде СО2 с парциальным давлением более 0,05 МПа) с минерализацией до 25 г/дм3, водородным показателем до 8; - химреагенты, деэмульгатор, метанол, ингибиторы коррозии, ингибиторы солеотложения ингибиторы парафиноотложений; - дождевые стоки с содержанием взвешенных веществ; - бытовые сточные воды |
| 2 | Температура рабочей среды | - от минус 20 до плюс 50 °С – для арматуры подземной установки; - от минус 60 до плюс 80 °С |
| 3 | Механические примеси | До 100 мг/м3 |
| 4 | Размер отдельных частиц | До 1 мм |

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

### 4.3.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Конструкция задвижки шиберной должна обеспечивать:

- надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях эксплуатации;

- заданную прочность корпуса, в том числе при перепадах давления на затворе задвижки, при выполнении функций открытия и закрытия;

- плотность материала корпусных деталей и сварных швов;

- исключение заклинивания запирающего элемента при открывании и закрывании;

- исключение недопустимых ударов при открывании и закрывании;

- ремонтопригодность.

Задвижки шиберные должны соответствовать требованиям ТР ТС 010, ТР ТС 032, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, ГОСТ 33852, настоящих Методических указаний и КД завода-изготовителя.

Задвижки шиберные должны проектироваться и изготавливаться с расчётом на эксплуатацию во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ 30852.9, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, IIB по ГОСТ 30852.11 температурой классов Т3, Т4 по ГОСТ 30852.5, а также согласно гл. 7.3 ПУЭ (издание 7).

Задвижки шиберные для надземной установки должны эксплуатироваться на открытом воздухе без защитных сооружений от атмосферных воздействий или с применением теплоизолирующих конструкций, а также в помещениях.

Задвижки шиберные для подземной установки должны быть рассчитаны на эксплуатацию без сооружения колодцев (засыпкой в траншеи).

Положение запирающего элемента задвижки шиберной при эксплуатации: полностью «открыто» или полностью «закрыто».

Порядок разработки и постановки на производство задвижек шиберных должен соответствовать ГОСТ Р 15.301.

Задвижки шиберные включают в себя основные узлы и детали: корпус, запирающий элемент, шпиндель и седла (уплотнительные прокладки, кольца), ответные фланцы (для фланцевой задвижки) приварные катушки (для задвижек шиберных с концами под приварку).

Прочность корпусных деталей задвижек шиберных должна быть подтверждена расчетом на прочность.

Прочность задвижек шиберных в сборе должна быть подтверждена испытаниями при пробном давлении.

Конструкция задвижек шиберных должна быть прочной и герметичной по отношению к внешней среде. Пропуск рабочей среды через металл и сварные соединения, а также пропуск рабочей среды через места соединений (прокладочные соединения и уплотнения) не допускаются.

Расчеты на прочность корпусных деталей задвижек шиберных должны быть выполнены с учетом максимально допустимых нагрузок от присоединяемых трубопроводов.

Выбор толщин стенок корпуса и крышки проводят инженерным методом с учетом PN. Расчет рекомендуется выполнять по ГОСТ P 52857.1, ГОСТ Р 52857.2, ГОСТ Р 52857.3, ГОСТ Р 52857.6, а также с применением сертифицированного программного обеспечения по расчету деталей задвижек шиберных на прочность. Ответственность за выбор методики и программы расчета несет завод-изготовитель.

Силовой расчет задвижки шиберной проводится в целях предварительного определения усилий на шпинделе и крутящих моментов на приводе, необходимых для обеспечения работоспособности задвижки шиберной. Окончательные значения необходимых крутящих моментов на приводе принимаются с учетом результатов испытаний.

При соединении корпусных деталей должны применяться шпильки с гайками. Применение болтов запрещено.

    - Для сопрягаемых поверхностей подвижных и неподвижных соединений:

- допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 24643;

- неуказанные допуски формы и расположение поверхностей по ГОСТ 30893.2;

- параметры и характеристики шероховатости поверхности по ГОСТ 2789;

- предельные отклонения размеров с неуказанными допусками по ГОСТ 30893.1.

Основные размеры метрической резьбы – по ГОСТ 24705, профиль – по ГОСТ 9150, допуски посадок с зазором – по ГОСТ 16093, сбеги, недорезы, проточки и фаски – по ГОСТ 10549.

На поверхности резьбы не допускаются вмятины и заусенцы, препятствующие навинчиванию проходного калибра.

На метрических резьбах, выполняемых с полем допуска 6g и 6Н, трубных резьбах, выполняемых независимо от класса точности и поля допуска резьбы, вмятины, заусенцы и выкрашивания не допускаются.

Технические требования к винтовым пружинам по ГОСТ Р 50753 и ГОСТ 16118.

Конструкция разъемных соединений задвижки шиберной должна обеспечивать взаимозаменяемость сопрягаемых деталей без механической доработки.

Задвижки шиберные должны быть работоспособны при максимальном допустимом перепаде давления на затворе задвижки при открытии со стороны каждого патрубка. Максимально допустимый перепад рабочего давления на затворе задвижки ΔР должен указываться для конкретной задвижки шиберной в условном обозначении.

Номинальные допускаемые напряжения для деталей арматуры, кроме крепежных деталей, определяются в соответствии с п. 8.1 – 8.4 ГОСТ Р 52857.1-2007.

По конструктивному исполнению допускаются следующие задвижки шиберные:

- литые;

- литосварные;

- литоштампосварные;

- штампосварные;

- листовые.

Задвижка шиберной литая, выполнена из полностью литого корпуса (совместно с днищем) и литой крышки.

Литосварная задвижка шиберная имеет литую крестовину корпуса с приваренным к ней литым днищем и литой крышкой.

Литоштампосварная задвижка шиберной имеет литую крестовину корпуса, к которой приварены штампованное днище и фланец основного разъема из поковки, и штампованную крышку с приварным фланцем основного разъема из поковки.

Штампосварная задвижка шиберной имеет основные детали (корпус, крышка, днище), изготовленные из листового проката штамповкой (вальцовкой) или поковок с применением сварки.

Листовая задвижка шиберной представляет собой сварную конструкцию из заготовок, изготовленных из листового проката.

При изготовлении задвижек шиберных должна применяться технология сварки (наплавки), аттестованная в соответствии с требованиями РД 03-615.

Сварочные работы должны выполняться сварщиками, аттестованными в соответствии с требованиями ПБ 03-273 и РД 03-495.

Корпус задвижки шиберной должен выдерживать усилие растяжения и осевое усилие сжатия (равное расчетному по внутреннему диаметру корпуса задвижки) исключающие:

- необратимые деформации корпуса под нагрузкой и воздействия на свободное движение шибера;

- воздействия на уплотнение между запирающим элементом и седлами.

Конструкция бугельного узла задвижек шиберных под ЭП должна предусматривать болт для крепления клеммы заземления в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.

Если задвижка шиберная подземного исполнения подключаются к системе электрохимической защиты объекта, то электрически заземленные узлы (датчики, блоки конечных выключателей, узлы управления) необходимо гальванически разъединять с задвижками и трубопроводом, для обеспечения показателя сопротивления растеканию постоянного тока.

Допустимые размеры вылета стойки шпинделя штока под установку редуктора или электропривода (размеры от горизонтальной оси задвижки шиберной до торца посадочной поверхности фланца редуктора/электропривода) при управлении задвижкой шиберной редуктором/ электроприводом указаны в Таблице 5.

Таблица 5

Допустимые размеры от горизонтальной оси задвижки до торца посадочной 
поверхности фланца редуктора/электропривода при управлении задвижкой
шиберной редуктором/электроприводом

| № П/П | РN, МПА (КГС/C2) | ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ ЗАДВИЖКИ ДО ТОРЦА ПОСАДОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦА ЭЛЕКТРОПРИВОДА/РЕДУКТОРА ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ ДИАМЕТРАХ DN, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN300 |  | DN400 |  | DN500 |  | DN700 |  | DN800 |  | DN1000 |  |
|  |  | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1,6 (16,0) | – | – | – | – | – | – | 2400 | 2900 | – | – | 3400 | 3950 |
| 2 | 2,5 (25,0) | – | – | 1700 | 2100 | – | – | – | – | 2780 | 3250 | – | – |
| 3 | 4,0 (40,0) | – | – |  |  | – | – | 2600 | 2870 | – | – | – | – |
| 4 | 6,3 (63,0) | 1400 | 1780 |  |  | 2000 | 2400 | – | – | 2950 | 3450 | – | – |
| 5 | 8,0 (80,0) | – | – |  |  |  |  | – | – |  |  | – | – |
| 6 | 10,0 (100,0) | – | – | – | – |  |  | – | – |  |  | – | – |
| 7 | 12,5 (125,0) | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – |

Примечание: Размеры приведены как справочные. Неуказанные размеры принимаются в соответствии с КД завода-изготовителя.

### 4.3.2.	ТРЕБОВАНИЯ К УЗЛАМ И ДЕТАЛЯМ

Задвижки шиберные должны быть полнопроходными. Конструкция задвижек шиберных должна обеспечивать свободный проход внутритрубных средств очистки, диагностирования, герметизации и разделительных устройств. При установке шибера в положение «открыто» выступающих частей конструкции задвижки в проходном сечении, не допускается. При этом – выступание кромок прохода шибера над проходом задвижки: не более 2 мм для задвижек до DN 800, не более 3 мм для задвижек более DN 700. Минимальные диаметры проходных сечений должны соответствовать Таблице 6.

Таблица 6

Минимальные диаметры проходного сечения в проточной части арматуры

| № П/П | PN, МПа (КГС/СМ2) | МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ПОЛНОПРОХОДНОЙ АРМАТУРЫ, D ММ, ДЛЯ DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1050 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1,6 (16) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 335 | 385 | 490 | 590 | 685 | 780 | 980 | 1020 | 1180 |
| 2 | 2,5 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4,0 (40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975 |  |  |
| 4 | 6,3 (63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1015 | 1165 |
| 5 | 8,0 (80) |  |  |  | 245 | 295 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10,0 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12,5 (125) |  |  |  |  |  | 320 | 375 | 470 | 570 | 665 | 760 | 970 |  |  |

От воздействия высоких температур конструкция задвижек шиберных должна обеспечивать автоматический сброс давления из корпуса в случаях его повышения более чем PN. Сброс давления из корпуса должен осуществляться в патрубок при разнице давления в корпусе и патрубке:

- не менее 0,2 МПа и не более 0,4 PN – для задвижек PN 16 ( 1,6 МПа);

- не менее 0,2 МПа и не более 0,3 PN – для задвижек PN 25 (2,5 МПа) и PN 40 
(4,0 МПа);

- не менее 0,2 МПа и не более 0,1 PN – для задвижек PN 63 ( 6,3 МПа) и выше.

Задвижки шиберные должны иметь ограничитель хода шпинделя при достижении шибером крайнего нижнего положения.

Задвижки должны иметь местный указатель для визуального контроля положения шибера с метками «Открыто», «Закрыто», выполненных ударным способом или в виде табличек, и указатель направления движения шибера при открытии или закрытии (стрелка 
вверх – закрытие задвижки, стрелка вниз – открытие задвижки).

Стойка задвижки шиберной должна иметь смотровые окна для контроля и обслуживания местного указателя положения и сальникового узла. Смотровые окна должны быть закрыты защитными щитками, обеспечивающими защиту внутренней полости стойки от атмосферных осадков.

В конструкции задвижки шиберной должны быть предусмотрены направляющие для шибера, обеспечивающие взаимную ориентацию шибера и шпинделя относительно корпуса задвижки при эксплуатации и транспортировании в любом положении арматуры.

Возможность самопроизвольного включения органов управления арматуры и ручных дублеров приводных устройств должна быть исключена.

В задвижках шиберной должны быть предусмотрены устройства для контроля герметичности затвора задвижки и промывки нижней части полости корпуса (дренажный и спускной трубопроводы), изготовленные из коррозионностойких сталей. Порядок контроля герметичности затвора задвижки и промывки полости корпуса должен быть указан в РЭ. Дренажный и спускной трубопроводы должны позволять проводить операции по контролю герметичности затвора задвижки и промывке нижней части полости корпуса задвижки без остановки трубопровода.

Дренажный трубопровод должен быть расположен внутри корпуса. Допускается расположение снаружи корпуса для задвижек шиберной DN ≤ 250.

Элементы дренажного и спускного трубопроводов, находящиеся снаружи корпуса, должны иметь защитный кожух.

Дренажный и спускной трубопроводы оснащают запорной арматурой и травмобезопасными заглушками, изготовленными из коррозионностойких сталей. Запорная арматура должна предусматривать ниппельное соединение «металл по металлу», соединение врезающимися кольцами по ГОСТ 23354 или муфтовое соединение с дренажным и спускным трубопроводами.

Разъемные элементы наружной части дренажного трубопровода должны предусматривать ниппельное соединение «металл по металлу» или соединение врезающимися кольцами по ГОСТ 23354.

Задвижки шиберные DN ≥ 300 должны иметь опорные поверхности для установки на фундаменте.

Конструкция бугельного узла должна обеспечивать возможность замены ходовой гайки и подшипников без извлечения шпинделя из корпуса задвижки шиберной.

Детали бугельного и сальникового узлов должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитное гальваническое покрытие (рекомендуемое – по ГОСТ Р 9.316 или иное коррозионно-стойкое покрытие с аналогичными параметрами).

Поверхность шибера задвижек должна иметь защитное коррозионностойкое хромовое или никелевое покрытие с микротвердостью HV 1000 -1200, обеспечивающее его защиту от механических примесей и корродирующих факторов, присутствующих в транспортируемой и окружающей среде при хранении, транспортировании и эксплуатации задвижек шиберных.

Допускаются другие покрытия с твердостью не ниже HV 1000, обеспечивающие достаточную защиту от эрозии, коррозии и износостойкость.

Уплотнение затвора задвижки может быть выполнено из материала (полимерного, эластомерного, металлического или другого), удовлетворяющего условиям эксплуатации, а также обладающего высокой износостойкостью и твердостью не ниже 75 Sh A (единиц по 
Шору А), с учетом срока службы задвижки шиберной.

Соединение фланцевого разъема привода с задвижкой шиберной по ГОСТ Р 55510. Допускается дополнительное соединение фланцев при помощи штифтов в соответствии с КД.

Необходимые параметры для управления задвижкой шиберной, оснащенной приводом типа ЭП, выбиратся из списка рядов модификаций ЭП (Приложение 1 к настоящим Методическим указаниям).

Герметичность сальникового уплотнения задвижек шиберных должна быть обеспечена при условии, что втулка сальника входит в сальниковую камеру не более чем на 30 % своей высоты, при этом заглубление втулки должно быть не менее 3 мм. При сборке разрезы на соседних кольцах сальниковой набивки смещают на угол (90 ± 5)°.

Уплотнительные поверхности элементов верхнего уплотнения должны быть изготовлены из коррозионностойкой стали или иметь коррозионностойкую наплавку.

Задвижки шиберные должны быть оснащены устройством для контроля герметичности верхнего уплотнения (например, травмобезопасная пробка, прокладка).

Шпиндель должен иметь конструкцию, чтобы в случае поломки соединения 
«затвор-шпиндель» никакая часть шпинделя не могла быть удалена из задвижки шиберной под действием внутреннего давления.

Крепление шпинделя в корпусе должно исключать его выталкивание давлением при замене уплотнения шпинделя, а также его воздействия на привод.

Прокладка разъема «корпус-крышка» должна быть изготовлена из ТРГ или маслобензоморозостойкой резины работоспособных во всем интервале рабочих температур, окружающего воздуха и в заданных рабочих средах.

Уплотнение шпинделя (сальниковая набивка) должна быть изготовлена из ТРГ, работоспособного во всем интервале рабочих температур, окружающего воздуха и в заданных рабочих средах.

Уплотнительные материалы соединения корпус-крышка и сальникового узла задвижек шиберных должны обеспечивать гарантированную герметичность в течение 20 лет эксплуатации.

В случае применения уплотнения затвора задвижки «металл – эластомер», уплотнение узла затвора задвижки «шибер – седло» должно предусматривать уплотнение не менее чем двумя кольцами из эластомерных или полимерных материалов.

Размеры маховиков управления должны соответствовать ГОСТ 21752. Рабочее усилие, прилагаемое к маховику, и максимальное усилие в момент закрытия запирающего элемента или «страгивания» при открытии должны быть приведены в ТУ и РЭ с учетом требований ГОСТ 12.2.063.

Максимальный крутящий момент электропривода должен превышать расчетный крутящий момент задвижки не менее чем в 1,25 раза.

Задвижки шиберные должны быть работоспособны при указанном ∆P.

Перемещение шибера должно осуществляться плавно, без рывков и заеданий. Допускается наличие рывка в момент «страгивания» шибера.

Задвижки шиберные должны иметь элементы для строповки, пригодные для подъема задвижки с приводом и узла «крышка-стойка-привод». Грузоподъемность каждого стропового устройства должна быть не менее силы, действующей на задвижку при минимальном количестве строповых устройств, одновременно участвующих в подъеме задвижки.

Конструкция элементов для строповки должна обеспечивать строповку крюками по ГОСТ 25573. Между крюком и поверхностями элемента для строповки должны быть гарантированные зазоры.

Конструкция и расположение строповых устройств должны исключать контакт строповых тросов с поверхностью задвижки в целях сохранения АКП при осуществлении 
погрузочно-разгрузочных работ.

### 4.3.3.	ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Материал основных деталей задвижек шиберных должен приниматься для нижнего значения температуры окружающего воздуха в соответствии с Таблицей 1 настоящих Методических указаний.

Материал задвижки шиберной должен соответствовать требованиям ГОСТ 33260, СТ ЦКБА 005.01, СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 014, СТ ЦКБА 016, КД, настоящих Методических указаний. Соответствие применяемого материала должно подтверждаться 
заводами-изготовителями задвижек шиберных сертификатами материалов, выполненными в соответствии с НД РФ.

Материалы для изготовления крепежных деталей должны соответствовать требованиям Таблицы 12 ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260, КД, настоящим Методическим указаниям.

Использование материала, поступившего без сертификатов, для изготовления основных корпусных деталей задвижки шиберной не допускается.

При выборе материалов для изготовления основных и крепежных деталей задвижки шиберной необходимо учитывать заданные условия эксплуатации согласно ГОСТ 33260, СТ ЦКБА 052:

- рабочее давление;

- температуру окружающей среды (климатическое исполнение);

- температуру рабочей среды;

- параметры окружающей среды и внешних воздействий;

- парциальное давление H2S;

- химический состав и свойства рабочей среды (коррозионная активность, взрывоопасность; наличие примесей, приводящих к эрозионному износу);

- в том числе свойства материала для требуемых условий эксплуатации и испытаний.

Скорость общей коррозии деталей задвижек шиберных и сварных швов при воздействии рабочей среды и внешних факторов должна быть:

- для металла корпусных деталей – не более 0,1 мм/год;

- для металлов и сплавов деталей с механически обработанными направляющими и уплотнительными поверхностями – не более 0,05 мм/год.

Скорость общей коррозии деталей задвижек шиберных и сварных швов должна определяться в соответствии с Приложением 2 настоящих Методических указаний.

Перечень испытаний материалов основных сборочных единиц и деталей задвижек шиберных в соответствии с Приложением 3 настоящих Методических указаний.

Изготовление деталей задвижек шиберных из чугуна не допускается.

На трубопроводах, работающих при температуре среды ниже минус 40 °С, должны применяться задвижки шиберные из соответствующих легированных сталей, специальных сплавов или цветных металлов.

Корпусные детали задвижек шиберных, работающие под давлением и катушки приварные должны изготовляться из низкоуглеродистых или низколегированных сталей, обеспечивающих качественную сварку патрубков (катушек) задвижек шиберной с трубопроводом в полевых условиях.

Материалы основных деталей задвижек шиберных и материалы уплотнений должны быть стойкими по отношению к рабочей среде и внешним воздействиям.

Расчетная толщина корпусных деталей должна включать прибавку для компенсации коррозии, определяемой произведением скорости коррозии на срок службы.

Допустимое содержание массовых долей ряда химических элементов в основных деталях задвижек шиберных, работающих под давлением указано в Таблице 7.

Таблица 7

Допустимое содержание массовых долей ряда химических элементов в основных деталях задвижек шиберных, работающих под давлением

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | СОСТАВ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | ПРИМЕЧАНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Низкоуглеродистая сталь | При содержании в рабочей среде PH2S < 300 Па в газовой фазе | Материалы основных корпусных деталей и деталей узла затвора задвижки шиберной должны соответствовать ГОСТ 33260, без специальных требований к стойкости против СКРН. |
|  | Низколегированная сталь |  |  |
| 2 | Низкоуглеродистая сталь | При содержании в рабочей среде РH2S ≥ 300 Па в газовой фазе | Материалы основных корпусных деталей и деталей узла затвора задвижки шиберной для сталей хладостойких стойких к коррозионному растрескиванию должны соответствовать ГОСТ 33260 при условии полного раскисления, модифицирования стали РЗМ, массовая доля получения в стали Al 0,03-0,05 %, S ≤ 0,005 %, P ≤ 0,015 % и проведения термической обработки, включающей полную закалку и отпуск (по режиму завода-изготовителя задвижек). Вид, способ обработки стали модификаторами и количество, а также режимы окончательной термической обработки корпусных деталей задвижек шиберных указываются в КД завода-изготовителя. Количество модифицирующих элементов должно быть достаточным для сфероидизации большинства сульфидных включений и получения требуемых механических и коррозионных характеристик |
|  | Низколегированная сталь |  |  |

Размер зерна материала литых корпусных деталей задвижек шиберных – не крупнее номера 5 по ГОСТ 5639.

Сопротивление хрупкому разрушению материалов корпусных деталей, работающих при отрицательных температурах окружающего воздуха, и возможность испытания на прочность воздухом давлением 1,1 PN с выдержкой в течение 24 ч при температуре минус 40 °С подтверждают расчетом на сопротивление хрупкому разрушению.

Поковки основных деталей из конструкционной углеродистой и легированной стали должны соответствовать группе IV по ГОСТ 8479, из коррозионностойких сталей – группе IV по ГОСТ 25054.

Испытания на ударный изгиб основного металла проводят на образцах с концентратором вида V по ГОСТ 9454.

Примечание: Допускается величину ударной вязкости определять делением работы удара на площадь в месте надреза.

Сэкв для материала катушек, ответных фланцев, а также патрубков (в случае приварки непосредственно к трубопроводу или к катушкам приварным, ответным фланцам на месте монтажа в полевых условиях) не должен превышать 0,43.

Расчет Сэкв проводить по формуле:

Cэкв=С+Mn6+Cr+Mo+V5+Cu+Ni15 ,				(1)

где:

C, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu – массовые доли встали соответственно углерода, марганца, хрома, молибдена, ванадия, никеля и меди в процентах.

Медь, никель, хром, содержащиеся в сталях как примеси, при расчете Сэкв не учитывают, если их суммарное содержание не превышает 0,20 %.

Сэкв углеродистых марок стали (сталь 10, 20) и низколегированной стали только с кремнемарганцевой системой легирования (17ГС, 17Г1С, 09Г2С) определяют по формуле:

Cэкв=С+Mn6 ≤0,43 ,					(2),

Для остальных материалов расчет эквивалента углерода выполняют по формуле (1).

Если в НД на материал не установлено содержание каких-либо элементов, включенных в формулу (1), необходимо проводить дополнительный анализ химического состава металла с целью определения всех данных для расчета Сэкв.

Фактическое значение Сэкв должно указываться на патрубках корпусов задвижки шиберной (ответных фланцев), катушек предназначенных под приварку к трубопроводу, любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки (например, несмываемой краской), а так же должно указываться в паспорте.

Шпиндель изготавливают из коррозионностойких сталей или из углеродистых и низколегированных сталей с нанесенным покрытием, обеспечивающим коррозионную стойкость и работоспособность.

Материалы крепежных деталей выбирают с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициенту линейного расширения материала фланца. Разница в значениях коэффициентов линейного расширения не должна превышать 10 %.

Разница между твердостью заготовок для шпилек и гаек должна быть не менее 15 НВ, при этом твердость гайки должна быть ниже твердости шпильки.

Характеристики износостойкого защитного покрытия уплотнительных поверхностей шибера приведены в Таблице 8.

Таблица 8

Характеристики износостойкого защитного покрытия уплотнительных поверхностей шибера

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ХАРАКТЕРИСТИКИ) | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (СОДЕРЖАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Внешний вид | Однородная поверхность с металлическим блеском или матовым оттенком без нарушений целостности участков, отслоений, трещин, вздутий, очагов коррозии и механических повреждений |
| 2 | Толщина покрытия, мкм, не менее | 20 |
| 3 | Разнотолщинность покрытия, мкм, не более | 40 |
| 4 | Шероховатость Ra, мкм, не более | 0,8 |
| 5 | Пористость | Не более 2 шт./дм сквозных пор покрытия, достигающих основного металла (подложки) |
| 6 | Микротвердость HV, не менее | 1000 |

Характеристики износостойкого защитного покрытия шибера должны сохраняться при эксплуатации в рабочих средах во всем интервале температур, а также в условиях хранения и транспортирования.

Для задвижек шиберных имеющих уплотнение в затворе задвижки «метал по металлу» твердость уплотнительных поверхностей шибера должна быть больше твердости поверхностей седел с разницей твердостей уплотнительных поверхностей шибера и седел корпуса не менее 5 НRC.

Контроль износостойкого покрытия каждого шибера проводят по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302, ГОСТ 9450 или ГОСТ Р ИСО 6507-1 методами, установленными в КД.

Сварочные материалы, применяемые при изготовлении задвижки и исправлении дефектов, должны быть аттестованы в установленном порядке в соответствии с РД 03-613.

Механические свойства материала основных деталей после окончательной термической обработки приведены в Таблице 9.

Таблица 9

Механические свойства материала

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ |  | ТВЕРДОСТЬ, НЕ БОЛЕЕ | ПЕРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ R, МПА, НЕ МЕНЕЕ | УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 40 °С (ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ У) И МИНУС 60 °С (ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ УХЛ), ДЖ/СМ², НЕ МЕНЕЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | KCU | KCV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Корпус, крышка, катушка приварная, ответные фланцы | Низкоуглеродистая сталь | 200 HV | 195 | 39,2 | 24,5 |
|  |  | Низколегированная сталь | 240 HV |  |  |  |
|  |  | Коррозионностойкая сталь | В соответствии с НД на марку стали |  |  |  |
| 2 | Шибер |  | – | 195 |  | 24,5 |
| 3 | Шпиндель |  | – | 540 |  | 24,5 |
| 4 | Шпильки, болты |  | – | 590 |  | 30,0 |
| 5 | Гайки |  | – | 440 |  | 30,0 |

Механические свойства сварных соединений после окончательной термообработки должны отвечать следующим требованиям:

- временное сопротивление разрыву должно быть не ниже минимального значения временного сопротивления разрыву основного металла по стандарту или ТУ для данной марки стали;

- минимальное значение угла изгиба должно быть 120° при отсутствии трещин или надрывов длиной более 12,5 % его ширины, но не более 3 мм;

- твердость металла шва и зоны термического влияния сварных соединений после сварки низкоуглеродистой стали должна быть не более 250 HV; после сварки низколегированной стали должна быть не более 275 HV. Допускается измерение твердости по Бринеллю (HB) и по Роквеллу – шкалам A, B и C (HRA, HRB и HRC).

Величина ударной вязкости сварных соединений определяется на образцах по ГОСТ 6996, при этом значение ударной вязкости при температуре от минус 40 до минус 60 °С должно быть не менее значений, приведенных в Таблице 10 (на образцах с V-образным или с 
U-образным надрезом).

Таблица 10

Значения величины ударной вязкости сварного соединения

| НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ СВАРИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, ММ | УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 40 °С (ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ У) И МИНУС 60 °С (ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ УХЛ), ДЖ/СМ², НЕ МЕНЕЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | KCU | KCV |
| 1 | 2 | 3 |
| До 25 включительно | 39,2 | 24,5 |
| Свыше 25 | 49,0 |  |

Поковки, штамповки и заготовки из проката, предназначенные для изготовления основных деталей задвижек шиберных, работающей при давлении PN ≥ 10,0 МПа подлежат обязательному контролю УЗК в объеме 100 %, а при PN < 10,0 МПа УЗК проводится по требованию КД.

Основные корпусные детали задвижки шиберной должны подвергаться термообработке. Требования к термообработке в соответствии с разделом 6 ГОСТ 33260-2015.

Измерение твердости не должно вести к порче рабочих поверхностей деталей, влияющих на работоспособность изделия. Если измерение твердости невозможно без повреждения рабочих поверхностей, допускается проводить проверку на образце-свидетеле из того же материала, что и детали, прошедшем термическую обработку одновременно с деталью.

В случае если материал седла корпуса задвижки шиберной и контактирующая с ним деталь узла затвора задвижки не обеспечивает указанную скорость коррозии и требуемую износостойкость, то в КД на задвижку, предусмотреть наплавку уплотнительных поверхностей коррозионно-стойкими и износостойкими сплавами. Технологические указания по наплавке, марка наплавочного материала, контроль качества и нормы оценки качества наплавленных поверхностей должны соответствовать СТ ЦКБА 053.

Контроль качества наплавки капиллярным методом следует производить по ГОСТ 18442, измерение твердости по ГОСТ 9013.

Уплотнительные поверхности узла затвора задвижки должны быть работоспособны в заданных рабочих средах во всем интервале рабочих температур.

Материалы, применяемые для изготовления сварных соединений арматуры, должны обеспечивать ее надежную работу в течение срока службы с учетом заданных условий эксплуатации (Рр, минимальная отрицательная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния температуры окружающего воздуха.

Испытание механических свойств сварных соединений основных корпусных деталей задвижки шиберной проводить по ГОСТ 6996.

Стыковые сварные соединения корпусных деталей задвижек шиберных (кольцевые, продольные), и другие сварные соединения, определяющие ее прочность, необходимо подвергать металлографическим исследованиям. Металлографические макро и (или) микроисследования должны проводиться не менее чем на одном образце от каждого контрольного сварного соединения. Металлографические макро и (или) микроисследования должны проводиться в соответствии с ГОСТ 10243 и РД 24.200.04.

В случае если при рассмотрении макрошлифов в контрольном сварном соединении будут обнаружены недопустимые внутренние дефекты, которые должны были быть выявлены радиографическим или УЗК, все сварные соединения, контролируемые данным методом, подлежат повторному испытанию тем же методом неразрушающего контроля в объеме 100 %. При этом повторная проверка качества всех сварных соединений должна осуществляться после калибровки оборудования неразрушающих методов контроля на эталонных образцах.

В случае подтверждения по результатам повторного неразрушающего контроля наличия в сварных соединениях недопустимых дефектов, сварные соединения бракуются.

Допускается пересечение стыковых швов корпуса угловыми швами.

Материалы задвижки шиберной должны соответствовать требованиям настоящих Методических указаний, стандартов или КД на материалы. Соответствие материалов этим требованиям должно подтверждаться сертификатами заводов-изготовителей или протоколами испытаний завода-изготовителя по методике на соответствующий материал.

Результаты фактических испытаний материала серийно выпускаемых изделий должны оформляться в виде одного или ряда заключений и являются действительными в течение 
3 лет с даты получения их заводом-изготовителем от специализированной материаловедческой организации, которая аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

ТРЕБОВАНИЯ К КОРРОЗИОННЫМ СВОЙСТВАМ.

Взаимодействие факторов окружающей среды и условия эксплуатации оказывают влияние на скорость общей коррозии и коррозионное растрескивание.

Условием, влияющим на агрессивность среды, являются количественные характеристики парциального давления сероводорода РH2S.

В соответствии с Таблицей 2 ГОСТ Р 55990-2014 рабочие среды содержащие H2S, в зависимости от стойкости оборудования к СКРН подразделяются на продукты с низким, средним и высоким содержанием H2S. Продукты с содержанием H2S < 300 Па не вызывают СКРН трубопроводов.

Максимально допустимое парциальное давление для применения сталей в среде двуокиси углерода должно соответствовать Приложению Г ГОСТ 33260-2015.

Классификация рабочей среды, в зависимости от содержания H2S, приведена в Таблице 11.

Таблица 11

Классификация рабочей среды, в зависимости от содержания H2S

| № П/П | СОДЕРЖАНИЕ H2S | ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ H2S | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отсутствует | Менее 300 Па | К0 |
| 2 | Низкое | От 300 Па до 10 000 Па включительно | К1 |
| 3 | Среднее | Свыше 10 000 Па до 1,0 МПа включительно | К2 |
| 4 | Высокое | Свыше 1,0 МПа | К3 |

Для сред с повышенным содержанием РH2S>300 Па выбор основных и наплавочных материалов должен производится по Приложению Б ГОСТ 33260-2015, Приложению В и Таблице 2 СТ ЦКБА 052-2005. Рекомендованный, но не ограниченный перечень материалов основных деталей задвижки шиберной для сред с повышенным содержанием H2S представлен в Таблице 12.

Таблица 12

Рекомендованный, но не ограниченный перечень материалов основных деталей задвижки шиберной сред с повышенным содержанием H2S

| № П/П | ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНОЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | От 300 до 10 000 Па включительно | К1 | 20ГМЛ; 09Г2С; 30ХМА; 09Г2СА-А; 09ГСНБЦ; 20ЮЧ; 20КА |
| 2 | Свыше 10 000 Па до 1 000 000 Па включительно | К2 | 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9ТЛ, 10Х17Н13М2Т; 10Х17Н13М3Т; 08Х17Н15М3Т |
| 3 | Свыше 1 000 000 Па | К3 | 06ХН28МДТ; ХН43БМТЮ-ВД; ХН55МБЮ-ВД |

Основные и наплавочные материалы задвижки шиберной для сред с повышенным содержанием H2S должны соответствовать Приложению Г ГОСТ 33260-2015, СТ ЦКБА 052.

Допускается применение других материалов (в том числе импортных) при соблюдении всех требований ГОСТ Р 53678, ГОСТ Р 53679, СТ ЦКБА 052 и при согласовании со специализированной металловедческой организацией.

Допускается применение других наплавочных материалов (порошковые, ленты и др.) отечественных и импортных, удовлетворяющих по химическому составу и твердости требованиям ГОСТ 10051, СТ ЦКБА 053.

Расчет парциального давления основан на определении концентрации H2S в рабочей среде в зависимости от проектного (рабочего) давления, должен проводиться в соответствии с настоящими Методическими указаниями

РH2S=H2S (%)100 х Рр,	       						(3)

где:

H2S (%) – содержание в газе H2S в объемных процентах;

Рр (Па) – рабочее давление.

Для расчета степени коррозионной агрессивности рабочей среды ОГ необходимо использовать базу данных «Физико-химические свойства транспортируемых сред», расположенную в модуле «Линейка реагентов» информационной системы «Web-Портал «ТИС-Добыча». Параметры для расчета стойкости материала корпуса задвижки шиберной, в зависимости от содержания H2S рассчитываются в соответствии с Приложением 4 настоящих Методических указаний.

Объем контроля и технические требования к материалам основных деталей задвижки шиберной при РH2S > 300 Па:

- испытание для оценки стойкости металла к СКРН в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53678, п. 4.2.15 СТ ЦКБА 052-2008:

- испытательный раствор представляет собой концентрированный раствор с добавлением буфера, в котором содержание PH2S и значение рН в соответствии с Таблицей 13.

Таблица 13

Содержания рН в зависимости от РH2S для условий испытаний

| № П/П | рН | ТРЕБУЕМОЕ РH2S ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ, КПА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗОНЫ 1 СКРН | УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗОНЫ 2 СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3,5 | – | 1 |
| 2 | 4,0 | 0,3 | – |
| 3 | 4,5 | 1 | 10 |
| 4 | 5,5 | 10 | 100 |
| 5 | 6,5 | 100 | – |

- лабораторные испытания на СКРН для эксплуатации в среде, содержащей H2S должны проводиться в соответствии с Таблицей 14

Таблица 14

Лабораторные испытания на СКРН для эксплуатации в среде, содержащей H2S

| № П/П | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | МОДЕЛЬНЫЙ РАСТВОР | ПРИЛОЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Для материалов, предназначенных для эксплуатации в области СКРН 1 (К1) | 5 % NaCl + 0,4 % CH3COONa в дистиллированной воде. PH2S и pH в соответствии с областью СКРН 1 Таблица 13 настоящих Методических указаний и рисунок 1 ГОСТ 53678-2009 | 90 % от фактического предела текучести |
| 2 | Для материалов, предназначенных для эксплуатации в области СКРН 2 (К2) | 5 % NaCl + 0,4 % CH3COONa в дистиллированной воде. PH2S и pH в соответствии с областью СКРН 2 Таблица 13 настоящих Методических указаний и рисунок 1 ГОСТ 53678-2009 | 90 % от фактического предела текучести |
| 3 | Для материалов, предназначенных для эксплуатации в других областях СКРН (К3) | 5 % NaCl + 0,5 % CH3COOH в дистиллированной воде. PH2S и pH в соответствии с Таблицей В.2 ГОСТ 53678-2009 (Среда А) | 80 % от фактического предела текучести |

Примечания:

- положительные результаты испытаний на СКРН для рабочих сред К3, распространяются также на области применения с рабочими средами К2 и К1.

- положительные результаты испытаний на СКРН для рабочих сред К2, распространяются также на область применения с рабочей средой К1.

- в заключении должны быть перечислены все рабочие среды (К) для которых допустимо применение данного материала, в соответствии с примечаниями 1 и 2.

- испытание для оценки стойкости металла к водородному растрескиванию должно соответствовать критериям приемки, каждый коэффициент которых представляет собой максимальное допустимое среднее значение для трех сечений образца при испытании в соответствии с требованиями п. 4.2.17 СТ ЦКБА 052-2008:

- коэффициент длины трещин (CLR) ≤ 15 %;

- коэффициент толщины трещин (CTR)  ≤ 5 %;

- коэффициент чувствительности к растрескиванию (CSR) ≤ 2 %.

Рабочие среды, в зависимости от содержания агрессивных сред К0-К3 даны в условном обозначении раздела 5 настоящих Методических указаний, для подбора заводом-изготовителем материала для изготовления основных деталей корпуса задвижки шиберной.

Поковки и штамповки с уровнем содержания серы менее 0,025 %, а также отливки на стойкость к водородному растрескиванию не испытываются.

Задвижки шиберные, изготовленные из коррозионностойких материалов, должны обеспечивать работоспособность в средах с заявленной коррозионной активностью, в течение нормативного срока эксплуатации.

Задвижки шиберные изготовленные из коррозионностойких материалов должны обеспечивать работоспособность в средах с заявленной коррозионной активностью, в течение нормативного срока эксплуатации.

### 4.3.4.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНОЙ К ТРУБОПРОВОДУ

Типы присоединения задвижек шиберных к трубопроводу:

- сварное – для задвижек подземной и надземной установки до DN 1200 и от PN 16 до PN 125;

- фланцевое:

- для задвижек надземной установки до DN 1200 и PN 16;

- для задвижек надземной установки до DN 250 и от PN 16 до PN 125;

- для задвижек надземной установки до DN 500 и от PN 16 до PN 63.

При необходимости поставки задвижки шиберной для монтажа на трубопровод с внутренним АКП, поставка осуществляется с приваренными к концам под приварку задвижки или ответным фланцам катушками приварными с внутренним покрытием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТАВКИ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ С ПРИВАРНЫМИ КАТУШКАМИ С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ.

Ответные фланцы с приварными катушками и внутренним заводским АКП должны поставляться только для установки на трубы с внутренним покрытием, для чего, в соответствии с разделом 5 настоящих Методических указаний, в условном обозначении необходимо указать параметр «ФП».

Длина катушки приварной должна приниматься в зависимости от диаметра трубопровода:

- до DN 150 длина катушки приварной 150 мм;

- от DN 200 до DN 250 длина катушки приварной 250 мм;

- от DN 300 длина катушки приварной 300 мм.

Приварные катушки должны соответствовать требованиям раздела 4.8 ГОСТ Р 55020-2012.

Требования к АКП в соответствии с Таблицей 4 ГОСТ 31445-2012.

Показатели качества покрытий при приемо-сдаточных испытаний ответных фланцев с приварными катушками должны соответствовать одному из вариантов Таблицы 15.

Таблица 15

Показатели качества покрытий при приемо-сдаточных

испытаний ответных фланцев с приварной катушкой

| № П/П | ВИД ПОКРЫТИЯ | ПАРАМЕТР ПОКРЫТИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТОЛЩИНА, ММ | СПЛОШНОСТЬ, КВ/ММ | АДГЕЗИЯ ПО 20ОС | УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ, ДЖ/ММ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полиуретановое жидкое | 1,50-2,00 | 5,0 | 35 | 12,5 |
| 2 | Эпоксидное порошковое | 0,35 | 5,0 | 35 | 5,0 |
| 3 | Эпоксидное жидкое | 0,35 | 5,0 | 5 | 5,0 |

Шероховатость покрытия не более 13 мкм.

Конец приварной катушки ответного фланца с приварной катушкой для соединения с трубопроводом должен быть не изолирован. Длина неизолированного участка должна составлять (40 ± 10) мм.

Предельные отклонения строительных длин задвижек шиберных с фланцевым и сварным присоединением к трубопроводу приведены в Таблице 16.

Таблица 16

Предельные отклонения строительных длин задвижек шиберных с фланцевым и сварным присоединением к трубопроводу

| № П/П | СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЛИН |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДЛЯ ЗАДВИЖЕК С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ | ДЛЯ ЗАДВИЖЕК СО СВАРНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | До 300 включительно | ± 2,0 | ± 5,0 |
| 2 | Свыше 300 до 500 включительно | ± 3,0 | ± 6,0 |
| 3 | Свыше 500 до 800 включительно | ± 4,0 | ± 8,0 |
| 4 | Свыше 800 до 1000 включительно | ± 5,0 | ± 10,0 |
| 5 | Свыше 1000 до 1600 включительно | ± 6,0 | ± 12,0 |
| 6 | Свыше 1600 до 2550 включительно | ± 8,0 | ± 15,0 |
| 7 | Свыше 2550 | ± 10,0 | ± 20,0 |

### 4.3.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ ШИБЕРНЫМ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

Строительная длина задвижек шиберных с фланцевым присоединением должна соответствовать ГОСТ 33852.

Рекомендованные строительные длины задвижек шиберных с фланцевым присоединением указаны в Таблице 17.

Таблица 17

Рекомендованные строительные длины задвижек шиберных с фланцевым присоединением

| № п/п | РN, МПА (кгс/см2) | строительная длина задвижек шиберных с фланцевым присоединением L, мм для DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1050 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1,6 (16) | 300 | 350 | 480 | 530 | 800 | 850 | 950 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1855 | 1975 | 2095 |
| 2 | 2,5 (25) |  |  |  | 550 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 4,0 (40) | 350 | 450 | 550 | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6,3 (63) | 430 | 560 | 660 | 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8,0 (80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10,0 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12,5 (125) | 455 | 610 | 735 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Размеры приведены как справочные. Неуказанные размеры принимаются в соответствии с КД завода-изготовителя.

### 4.3.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВ

Для задвижек шиберных с фланцевым присоединением от PN 16 до PN 125 исполнение, размеры уплотнительной поверхности и габаритные размеры фланцев должны соответствовать ряду 1 по ГОСТ 33259.

Отклонения от параллельности и перпендикулярности (относительно оси корпуса) уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев задвижек шиберных – по ГОСТ 5762.

Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев задвижек шиберных и ответных фланцев присоединительных фланцев трубопровода/изделия приведены в Таблице 18.

Таблица 18

Выбор исполнения уплотнительной поверхности фланцев задвижки шиберной
и присоединяемых фланцев трубопровода

| № П/П | РN, КГС/CМ2 (МПА) | ИСПОЛНЕНИЕ уплотнительной поверхности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФЛАНЕЦ задвижки шиберной | ФЛАНЕЦ трубопровода/ изделия присоединяемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | До 63 (6,3) | Исполнение F (впадина) (тип 21 по ГОСТ 33259) | Исполнение Е (выступ) (тип 11 по ГОСТ 33259) |
| 2 | От 63 (6,3) до 125 (12,5) включительно от DN 50 до DN 400 | Исполнение J (под прокладку овального или восьмиугольного сечения) (тип 21 по ГОСТ 33259) | Исполнение J (под прокладку овального или восьмиугольного сечения) (тип 11 по ГОСТ 33259) |
| 3 | От 63 (6,3) до 125 (12,5) включительно от DN 450 до DN 1200 | Исполнение F (впадина) (тип 21 по ГОСТ 33259) | Исполнение Е (выступ) (тип 11 по ГОСТ 33259) |

### 4.3.7.	ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦАМ

Материал ответных фланцев задвижки шиберной выбирается с учетом условий эксплуатации: рабочего давления, температуры и характеристики рабочей и окружающей среды, коррозионных свойств, класса прочности присоединяемого трубопровода и оборудования.

Материалы для изготовления ответных фланцев задвижки шиберной должны соответствовать Таблице 11 ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260.

Химический состав металла ответных фланцев в зависимости от группы прочности должен соответствовать Таблице 19.

Таблица 19

Химический состав металла ответных фланцев в зависимости от группы прочности

| КЛАСС ПРОЧНОСТИ |  | МАССОВАЯ ДОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО АНАЛИЗУ ПЛАВКИ И ИЗДЕЛИЯ, %, НЕ БОЛЕЕ |  |  |  |  |  |  |  | ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ, Н/ММ2 (КГС/ММ2) | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ, Н/ММ2 (КГС/ММ2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 20295 | ГОСТ ISO 3183 | С | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| К42 | L 290 | 0,24 | 0,40 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 412 (42) | 245 (25) |
| К48 | L 360 | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 471 (48) | 295 (30) |
| К50 | L 390 | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 485 (50) | 343 (35) |
| К52 | L 415 | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 510 (52) | 353 (36) |
| К55, К56 | L 450 | 0,18 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 539 (55) | 372 (38) |
| К60 | L 485 | 0,18 | 0,45 | 1,80 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 588 (60) | 412 (42) |

Для труб групп прочности L290 (К42), L320 (К46), L360 (К48), L390 (К50) массовая доля меди должна быть не более 0,50 %, никеля не более 0,30 %, хрома не более 0,30 %, молибдена не более 0,15 %.

Для труб групп прочности L415 (К52), L450 (К55, К56), L485 (К60) массовая доля меди должна быть не более 0,50 %, никеля не более 1,00 %, хрома не более 0,50 %, молибдена не более 0,50 %.

Суммарное содержание ванадия, титана и ниобия должно быть не более 0,15 %.

В случае использования в качестве модифицирующего элемента кальция, отношение содержания кальция к содержанию серы в стали должно быть не менее 1,0. Общее содержание кальция в стали не более 0,006 %. При использовании нескольких модифицирующих элементов соотношение содержания серы и модифицирующих элементов оговаривается отдельно.

Эквивалент углерода (Сэкв) для ответных фланцев с массовой долей углерода в стали по анализу изделия, превышающей 0,12 % (Сэкв > 0,12 %), по ГОСТ ISO 3183 определяется по формуле:

(4)

Для труб с массовой долей углерода в стали по анализу изделия, не превышающей 0,12 %, углеродный эквивалент (Рсм ≤ 0,12 %) должен быть рассчитан по следующей формуле:

,			(5)

Значение Сэкв для присоединяемых ответных фланцев задвижки шиберной к трубопроводу для климатического исполнения:

- У – не более 0,43 %;

- УХЛ – не более 0,41 %.

Метод и технологию производства присоединяемых ответных фланцев к фланцам задвижки шиберной определяет завод-изготовитель задвижек. Рекомендуется изготавливать фланцы стальные приварные встык из поковок, штамповок или бандажных заготовок.

Механические характеристики и химический состав материалов для присоединяемых ответных фланцев к фланцам задвижки шиберной должны быть подтверждены сертификатами завода-изготовителя металла.

Требования к испытаниям и значение ударной вязкости для фланцевых и крепежных деталей, температура испытаний, должны соответствовать разделу 7 по ГОСТ 33259-2015.

Испытания на ударный изгиб на образцах предлагаемого материала ответного фланца, присоединяемого к фланцам задвижки шиберной следует проводить с концентратором вида V по ГОСТ 9454. Величина ударной вязкости должна быть не менее 24,5 Дж/см2 
(2,5 кгс*м/см²) при температурах минус 40 °С (для климатического исполнения У) и 
минус 60 °С (для климатического исполнения УХЛ).

Толщина стенки ответных фланцев задвижки шиберной, должна быть не меньше толщины стенки трубы.

Разделку кромок присоединительного конца ответного фланца задвижки шиберной выполнять с учетом требований ГОСТ 16037, ГОСТ 33259 или требований КД завода-изготовителя задвижек в зависимости от наружного диаметра и толщины стенки присоединяемого трубопровода.

Наличие на уплотнительных поверхностях присоединяемых ответных фланцев к фланцам задвижки шиберной вмятин, механических повреждений не допускается.

Присоединяемые ответные фланцы задвижки шиберной должны выдерживать испытание давлением на прочность в составе трубопровода или оборудования, присоединительным элементом которого они являются. Давление испытания (пробное давление) – должно соответствовать требованиям ГОСТ 356.

Присоединяемые ответные фланцы к фланцам задвижки шиберной должны изготавливаться методами, обеспечивающими соблюдение геометрических размеров и механических свойств в соответствии с выбранными типами фланцев, группой контроля по Таблице 13 
ГОСТ 33259-2015.

Материалы, применяемые для изготовления ответных фланцев задвижки шиберной, а также покупные изделия должны иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 33259 и сертификат завода-изготовителя. При отсутствии сертификатов на материал ответных фланцев завод-изготовитель должен провести аттестацию материала в специализированной материаловедческой (экспертной) организации лаборатория, которая аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и составить сертификат на них. Использование материалов, поступивших без сертификата, для изготовления ответных фланцев задвижки шиберной не допускается.

Применение присоединяемых ответных фланцев задвижки шиберной, изготовленных из других материалов, в том числе импортных марок материалов или полуфабрикатов зарубежных изготовителей, может рассматриваться только после предоставления согласования от специализированной материаловедческой (экспертной) организации лаборатория, которая аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. От специализированной материаловедческой (экспертной) организации должны быть получены фактические исследования предлагаемых марок материала по химическому составу, по механическим и вязкопластическим свойствам с подтверждением требований, установленных настоящими Методическими указаниями.

### 4.3.8.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Прокладки и прокладочные материалы для уплотнения фланцевых соединений задвижек шиберных с фланцами присоединяемого трубопровода в целях безопасности выбирать в зависимости от рабочей среды и ее рабочих параметров в соответствии с проектной документацией и НД РФ.

Фланцевые соединения задвижки шиберной с фланцами присоединяемого трубопровода комплектуются:

- прокладками по ГОСТ 15180 для уплотнительной поверхности исполнения «E», «F» по ГОСТ 33259 в соответствии с Таблицей 18 настоящих Методических указаний;

- прокладками овального или восьмиугольного сечения по ГОСТ Р 53561 или 
ОСТ 26-01-42 для уплотнительных поверхностей исполнения «J» по ГОСТ 33259 в соответствии с Таблицей 18 настоящих Методических указаний.

Диаметр отверстия прокладки не должен быть меньше внутреннего диаметра трубы и должен соответствовать внутреннему диаметру уплотнительной поверхности фланца задвижки шиберной.

### 4.3.9.	ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖНЫМ ДЕТАЛЯМ

Для соединения фланцев задвижек шиберных и фланцев присоединяемых трубопроводов/изделий независимо от величины давления и климатического исполнения, указанного в настоящих Методических указаниях, применять шпильки с гайками с метрической резьбой по ГОСТ 24705.

Шпильки и гайки для соединений должны изготавливаться с учетом требований ГОСТ 1759.0, ГОСТ 11447, ГОСТ 10495, профиль резьбы должен соответствовать ГОСТ 9150, допуски и посадки с зазором по ГОСТ 16093, сбеги, недорезы, проточки и фаски по ГОСТ 10549.

Изготовление крепежных деталей из кипящей, полуспокойной и автоматной сталей запрещено.

Материалы крепежных деталей должны выбираться с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициенту линейного расширения материала фланцев. Разница в значениях коэффициентов линейного расширения не должна превышать 10 %.

Твердость шпилек должна быть выше гаек твердости не менее чем на 15 НВ.

Определение величины ударной вязкости металла шпилек и гаек при испытании образцов производить при температуре эксплуатации (минус 40 ºС – для исполнения У или 
минус 60 ºС – для исполнения УХЛ).

Испытание на ударную вязкость металла производить по ГОСТ 9454 на образцах с надрезом KCV. Значение ударной вязкости при всех температурах испытаний 
KCV ≥  29,4 Дж/см² (3,0 кгс*м/см²).

Проверка резьбы шпилек и гаек проводится внешним осмотром, измерением средствами измерений и резьбовыми шаблонами. Не допускается на резьбе крепежных изделий наличие острых выступов металла (заусенец) и забоин. Разрывы ниток резьбы на шпильках и гайках не допускаются.

Длина шпилек должна выбираться так, чтобы концы шпильки выступали из гайки в резьбовом соединении на один – три шага резьбы, но не менее чем на один шаг резьбы. В одном фланцевом соединении концы шпилек должны выступать на одинаковую высоту в пределах суммы допусков на длину шпильки и глубину резьбового отверстия. В собранных фланцевых соединениях шпильки должны быть завернуты до упора.

    - Для определения необходимого момента затяжки крепежа фланцевых соединений следует выполнить силовой расчёт по ГОСТ Р 52857.4.

### 4.3.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ ШИБЕРНЫМ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ

Строительная длина задвижек шиберных должна соответствовать ГОСТ 33852.

Рекомендуется для целей проектирования, строительства строительные длины задвижек шиберных с концами под приварку к трубопроводу использовать Таблицу 20.

Таблица 20

Рекомендованные для условного обозначения строительные длины задвижек шиберных с концами под приварку к трубопроводу

| № п/п | РN, КГС/СМ2 (МПА) | СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА задвижек шиберных С концами под приварку к трубопроводу L, ММ ДЛЯ DN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 16 (1,6) | 305 | 405 | 480 | 530 |
| 2 | 25 (2,5) |  |  |  | 550 |
| 3 | 40 (4,0) | 350 | 450 | 550 | 680 |
| 4 | 63 (6,3) | 430 | 560 | 660 | 785 |
| 5 | 80 (8,0) |  |  |  |  |
| 6 | 100 (10,0) |  |  |  |  |
| 7 | 125 (12,5) | 455 | 610 | 735 | 840 |

Задвижки с концами под приварку DN ≥ 300 должны иметь приварные катушки.

Приварные катушки должны соответствовать требованиям п. 4.8 ГОСТ Р 55020-2012.

Длина приварных катушек должна быть не менее:

- 250 мм – для задвижек DN ≤ 500;

- 400 мм – для задвижек DN > 500.

Строительная длина задвижек шиберных с концами под приварку к трубопроводу и с приварными катушками приведена в Таблице 21.

Таблица 21

Строительные длины задвижек шиберных с приварными катушками

| ПАРАМЕТР | СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА задвижек шиберных С концами под приварку к трубопроводу L, ММ ДЛЯ DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1050 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительная длина, L | 1550 | 1650 | 1700 | 1900 | 2400 | 2550 | 2700 | 3000 | 3050 | 3150 |

### 4.3.11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНОЙ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ С ТРУБОПРОВОДАМИ

Концы под приварку патрубков и приварных катушек корпуса задвижки, предназначенные для сварного соединения с трубопроводами, должны удовлетворять следующим требованиям:

- предельное отклонение толщины стенки (разнотолщинность), в том числе в расточке и местах разделки под сварку – в пределах сочетания допусков на наружный и внутренний диаметры при условии обеспечения условий прочности (разнотолщинность не должна выводить размер за предельные отклонения по диаметру и толщине стенки);

- кромки патрубков задвижек шиберных под приварку должны быть подготовлены под размеры присоединяемого трубопровода в заводских условиях и соответствовать ГОСТ 16037;

- отклонения от перпендикулярности, наружного диаметра, допуск на овальность, отклонение от прямолинейности концов патрубков задвижки шиберной должны соответствовать указанным значениям в Таблице 22.

Таблица 22

Значения отклонений концов патрубков задвижек шиберных под приварку

| DN, ММ | Предельное отклонение наружного диаметра |  | Отклонение от перпендикулярности торца относительно образующей (косина реза), мм | Допуск на овальность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ ОТ в торцевом сечении (разделка кромки под приварку), мм | в неторцевом сечении, мм |  | в торцевом сечении (разделка кромки под приварку), не более | в неторцевом сечении, не более |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 50 | ± 0,5 | ± 1,3 | 1,0 | Овальность не должна выводить размеры патрубков за предельные отклонения по диаметру |  |  |
| 80; 100 | ± 1,0 |  |  |  |  |  |
| 150 | ± 1,5 | ± 1,5 |  |  |  |  |
| 200; 250 | ± 2,0 | ± 2,0 | 1,0 |  |  |  |
| 300; 400 | ± 3,0 | ± 3,0 | 1,5 |  |  |  |
| 500; 600 | ± 3,0 | ±1 % величины диаметра | 1,6 | 1 % для соединения с трубой с толщиной стенки менее 20 мм или 0,8 % для соединения с трубой с толщиной стенки 20 мм и более, но не более 6 мм |  | 2 % величины диаметра |
| 700; 800 | ± 3,5 |  |  |  |  |  |
| 1000 –1200 | ± 4,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1,6 |  |  |  |  |  |

Примечание: Отклонение наружного диаметра катушек для задвижек от DN 500 до DN 1200 допускается контролировать через измерение периметра.

Конец приварной катушки, изготовленной из листа, поковки и т.д., предназначенный для приварки к трубопроводу, на участке не менее 50 мм после подготовки кромки под сварку должен быть проконтролирован ультразвуковым или радиографическим методом на расслоение, а по торцу разделки – капиллярной дефектоскопией.

Размеры, форма и материалы приварных переходных колец (патрубков под приварку) должны предусматривать возможность выполнения сварного соединения на открытом воздухе без специальных мероприятий, а также возможность контроля сварного соединения и вырезки задвижки из трубопровода.

Задвижки шиберные должны поставляться с приваренными на заводе-изготовителе катушками приварными.

### 4.3.12.	ТРЕБОВАНИЯ К ТИПУ УПРАВЛЕНИЯ

Для управления задвижкой шиберной в зависимости от типоразмера применяются следующие типы приводных устройств:

- ручные приводы без механического редуктора – управление маховиком;

- ручные приводы с механическим редуктором – управление маховиком;

- многооборотные ЭП.

Необходимые параметры для управления задвижкой шиберной, оснащенной приводом типа ЭП, должны выбираться из списка рядов модификаций ЭП (Приложение 1 к настоящим Методическим указаниям), с занесением обозначения модификации в условное обозначение.

Задвижки шиберные с ручным управлением или ручным дублером закрывают вращением рукоятки арматуры или маховика при ручном дублере по часовой стрелке.

Размеры рукоятки или маховика должны соответствовать ГОСТ 21752.

Величина усилия на маховике ручного привода, ручного дублера не должна превышать значения, указанного в Таблице 3 ГОСТ 12.2.063-2015.

Конструкция ручного привода должна исключать возможность самопроизвольного изменения положения затвора задвижки под воздействием давления рабочей среды.

    - Приводы и редукторы должны иметь присоединительные размеры к задвижкам шиберным по ГОСТ Р 55510.

    - Максимальный крутящий момент ЭП или исполнительного механизма должен быть в 
1,25 – 1,5 раза больше, чем расчетный крутящий момент для перемещения запирающего элемента задвижек шиберных.

На приводах должна быть предусмотрена возможность отключения автоматического управления при переходе на местное или ручное управление.

Конструкция приводов задвижки шиберной должна обеспечивать:

- надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях;

- работоспособность задвижек шиберных, в том числе достаточное усилие или крутящий момент и удержание запирающего элемента в требуемом положении;

- предотвращение чрезмерных усилий на задвижку;

- электрическую (гальваническую) развязку с блоком управления электропривода для обеспечения, требуемого НД РФ показателя сопротивления растеканию постоянного тока арматуры подземного исполнения.

Механический редуктор должен находиться в герметичном корпусе, внутренние детали должны быть смазаны консистентной смазкой или залиты маслом в зависимости от конструкции.

Требования к ЭП – по ГОСТ Р 55511.

ЭП должен выполнять свои функции при параметрах окружающей среды, при которых происходит эксплуатация задвижки шиберной.

ЭП должен иметь следующие способы управления:

- дистанционный;

- местный;

- ручной дублер.

ЭП должны обеспечивать:

- блокировку одновременной работы ЭП и ручного дублера;

- остановку запирающего элемента в любом промежуточном положении нажатием кнопки «СТОП»;

- автоматическое отключение электродвигателя концевыми переключателями при достижении запирающего элемента задвижки шиберной крайних положений;

- автоматическое отключение электродвигателя ограничителями момента при достижении заданного момента на выходном органе привода во время хода на закрытие и открытие;

- автоматическое отключение электродвигателя по достижению крайних положений от концевых выключателей;

- световую сигнализацию на блоке управления срабатывания ограничителей момента;

- исключение самоперемещение запирающего элемента задвижки шиберной под влиянием среды в трубопроводе и внешних факторов (температура, вибрация, сейсмическое воздействие и т.п.).

ЭП должен иметь ручной дублер, обеспечивающий независимое от электродвигателя привода параллельное управление выходным звеном редуктора.

Органы управления задвижки шиберной и ручного дублера привода должны исключать возможность их самопроизвольного включения. Органы управления должны иметь фиксаторы.

Для сборочных единиц и деталей ЭП, требующих в период эксплуатации смазку, предусмотреть устройства доступа для смазки и контроля привода без демонтажа.

В ЭД на задвижки шиберные с ЭП приводят значение настройки ограничителя крутящего момента на выходном валу ЭП от установленного значения настройки.

ЭП должен иметь кнопки местного управления («Открыть», «Закрыть», «Стоп»), местную световую индикацию состояния (закрыто, открыто, в движении, авария/ошибка) и механический индикатор положения.

Дистанционное управление приводами из системы АСУ ТП или системы телемеханики должно осуществляться с использованием аналоговых сигналов (4-20 мА + HART), дискретных сигналов (тип с.к. 24 В, 220 В, сигналы «Открыть», «Закрыть», «Стоп») и цифровых интерфейсов типа RS-485, IEC 61158-2 со стандартными протоколами обмена Modbus RTU или Foundation Fieldbus.

Электроприводы, задействованные в СПАЗ, должны иметь приоритетный, по отношению к другим сигналам управления,  сигнал для закрытия (открытия) электропривода, независимо от положения переключателя приводом (местный / дистанционный).

ЭП должен быть оснащен внутренней резервной батареей питания для сохранения конфигурации, либо иметь энергонезависимую память.

ЭП опционально укомплектованные ЖК-дисплеями, должны иметь возможность настройки, конфигурации с кнопок местного управления.

Электроприводы должны иметь защиту двигателя от перегрева, от короткого замыкания и неправильного чередования фаз.

ЭП должен иметь наружное АКП, выполненное на заводе-изготовителе.

В случае, если для обеспечения бесперебойной работы ЭП в условиях низких температур окружающего воздуха необходимо применение встроенного электрообогрева, электропитание греющего элемента должно быть обеспечено без использования дополнительных кабелей и КВ.

Электротехнические устройства в составе ЭП, размещаемого во взрывоопасной зоне, должны иметь взрывозащиту не ниже:

- 2ExdllBT3 по ГОСТ 30852.1 – для блоков коммутации и выключателей;

- 1ExdllBT4 по ГОСТ 30852.1 – для электродвигателей и блоков электронного управления;

Взрывозащищенный ЭП для задвижек шиберных должны удовлетворять требованиям безопасной работы электрооборудования в соответствии с ПУЭ, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и требованиям по взрывозащищенности электрооборудования, установленным в ТР ТС 012.

КПД двигателей ЭП должен удовлетворять требованиям Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

4.3.12.1.	ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ

КВ осуществляет ввод в электрооборудование одного или нескольких электрических и/или оптических кабелей, чтобы обеспечивалась взрывозащита соответствующего вида.

Каждый электропривод должен быть укомплектован тремя КВ и одной заглушкой для неиспользуемого КВ.

Ввод контрольных кабелей и интерфейсных кабелей должен быть выполнен КВ для небронированного кабеля с фитингом для металлорукова.

Для обеспечения требуемого вида взрывозащиты КВ должны быть сертифицированы и иметь уровень взрывозащиты соответствующий корпусу и блоку электроники электропривода.

КВ должны обеспечивать уплотнение кабелей следующих диаметров:

- КВ1 – для ввода силового кабеля электропитания электропривода. Диаметр обжимаемого кабеля 15-25 мм.

- КВ 2, КВ3 – для ввода контрольных и интерфейсных кабелей. Диаметр обжимаемого кабеля 6-18 мм.

### 4.3.13.	ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕНИ «ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ»

Для быстродействующих задвижек шиберных, задействованных в системе ПАЗ, время перемещения запирающего элемента задвижек шиберных из положения «открыто/закрыто» не должно превышать 12 секунд.

Электроприводы задействованные в СПАЗ, должны иметь сертификаты с уровнем полноты безопасности не ниже SIL2.

Для остальных типов задвижек шиберных, где не требуется быстродействие, не задействованных в системе ПАЗ, рекомендуемое время перемещения запирающего элемента задвижек шиберных из положения «открыто/закрыто» не должно превышать приведенных в Таблице 23.

Таблица 23

Время перемещения запирающего элемента задвижек шиберных из положения
«открыто/закрыто» в зависимости от величины DN

| ПАРАМЕТР | ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАПИРАЮЩЕГО элемента (шибера), СЕКУНД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN ≤150 | DN ОТ 200 ДО 300 | DN свыше 300 до 500 | DN свыше 500 до 800 | DN свыше 800 до 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Время перестановки (с), не более | 100 | 120 | 180 | 240 | 360 |

Примечание: Время открытия и закрытия приведено для температуры воздуха 0 °С. При других температурах воздуха время может изменяться не более чем на 20  %.

Для задвижек шиберных с ручным видом управлением (маховик или редуктор) время перемещения запирающего органа (шибера) из положения «открыто/закрыто» не регламентируется.

Запирающий элемент (шибер) не должен менять своего положения при исчезновении питания на привод.

На стойках задвижек шиберных должны быть фиксированные риски, расположенные около смотровых окон и соответствующие крайним положениям шибера «открыто» и «закрыто» с табличками или маркировкой «О» и «З» или «ОТКР», «ЗАКР», указывающими направление движения шпинделя при перестановках шибера.

### 4.3.14.	ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВОЧНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

Установочное положение на трубопроводе:

- до DN ≤ 300 – любое (рекомендуемое – вертикальное приводом вверх);

- свыше DN > 300 – вертикальное, с отклонением от вертикальной оси до 4 ° в вертикальной плоскости, проходящей через ось трубопровода, а также с отклонением от вертикальной оси до 4 ° в вертикальной плоскости, перпендикулярной оси трубопровода.

Допустимые размеры от горизонтальной оси до торцов опорных поверхностей элементов опоры на корпусе задвижки шиберной в зависимости от DN и PN указаны в Таблице 24.

Таблица 24

Допустимые размеры от горизонтальной оси до торцов опорных поверхностей элементов опоры на корпусе задвижки шиберной в зависимости от DN и PN, мм

| № П/П | РN, МПА (КГС/C2) | ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ ДО ТОРЦОВ ОПОРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРЫ НА КОРПУСЕ ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНОЙ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ ДИАМЕТРАХ DN, ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN300 |  | DN400 |  | DN500 |  | DN700 |  | DN800 |  | DN1000 |  |
|  |  | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1,6 (16,0) | – | – | – | – | – | – | 1200 | 1420 | – | – | 1800 | 2100 |
| 2 | 2,5 (25,0) | – | – | 780 | 950 | – | – | – | – | 1400 | 1650 | – | – |
| 3 | 4,0 (40,0) | – | – |  |  | – | – | 1300 | 1420 |  |  | – | – |
| 4 | 6,3 (63,0) | 580 | 740 |  |  | 930 | 1050 | – | – |  |  | – | – |
| 5 | 8,0 (80,0) | – | – | 830 | 950 |  |  | – | – |  |  | – | – |
| 6 | 10,0 (100,0) | – | – | – | – |  |  | – | – |  |  | – | – |
| 7 | 12,5 (125,0) | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – |

Примечание: Размеры приведены как справочные. Неуказанные размеры принимаются в соответствии с КД завода-изготовителя.

Допустимые размеры опорной поверхности опоры на корпусе задвижки шиберной в зависимости от DN и PN указаны в Таблице 25.

Таблица 25

Допустимые размеры опорной поверхности опоры на корпусе задвижки шиберной в зависимости от DN и PN, мм

| № П/П | РN, МПА (КГС/C2) | ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЕИ ОПОРЫ НА КОРПУСЕ ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНОЙ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ ДИАМЕТРАХ DN, ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN300 |  | DN400 |  | DN500 |  | DN700 |  | DN800 |  | DN1000 |  |
|  |  | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1,6 (16,0) | – | – | – | – | – | – | 850 | 1250 | – | – | 1200 | 1400 |
| 2 | 2,5 (25,0) | – | – | 650 | 880 | – | – | – | – | 950 | 1400 | – | – |
| 3 | 4,0 (40,0) | – | – |  |  | – | – | 900 | 1250 |  |  | – | – |
| 4 | 6,3 (63,0) | 450 | 750 |  |  | 650 | 900 | – | – |  |  | – | – |
| 5 | 8,0 (80,0) | – | – |  |  |  |  | – | – |  |  | – | – |
| 6 | 10,0 (100,0) | – | – | – | – |  |  | – | – |  |  | – | – |
| 7 | 12,5 (125,0) | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  | – | – |

Примечание: Размеры приведены как справочные. Неуказанные размеры принимаются в соответствии с КД завода-изготовителя.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ

Для контроля качества изготовленной продукции завод-изготовитель должен проводить приемо-сдаточные испытания.

Контроль качества задвижек шиберных (сборочные единицы и детали), материалов, комплектующих изделий и отдельных операций должны производиться ОТК завода-изготовителя на соответствие требованиям КД, настоящих Методических указаний. Каждая задвижка, сборка, деталь предъявляются ОТК. При положительных результатах на детали, сборке, задвижке ставиться клеймо ОТК и штамп ОТК с подписью в паспорте задвижки.

К изготовлению и сборке должны допускаться материалы и детали, качество которых отвечает требованиям КД, настоящих Методических указаний и которые приняты ОТК завода-изготовителя.

Задвижка шиберная должна подвергаться основным видам контроля и испытаниям в соответствии с требованиями ГОСТ 33257.

Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм – по ГОСТ 15.311 с учетом требований ГОСТ Р 15.301.

Контроль массы проводят при изготовлении первой партии задвижек шиберных одного типоразмера, а также при проведении периодических и типовых испытаний.

Испытания проводят по ПМ соответствующим ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.309.

Результаты испытаний задвижек шиберных оформляют документально в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.301 и (или) ГОСТ 15.309.

Допускается распространять результаты периодических, типовых и квалификационных испытаний конкретной задвижки шиберной на группу однотипных задвижек шиберных по конструктивному решению, изготавливаемых по одинаковой технологии.

Приемо-сдаточные испытания должны быть проведены на заводе-изготовителе по ТУ или ПМ с учетом требований ГОСТ 15.309 для подтверждения гарантируемых эксплуатационных показателей.

Испытаниям подвергают каждую задвижку в сборе до консервации и нанесения системы АКП, если в КД не указано иное.

Испытания проводятся по ПМ приемо-сдаточных испытаний завода-изготовителя.

Объем приемо-сдаточных испытаний для каждого выпускаемой задвижки:

- проверка ЭД и разрешительной документации;

- ВИК;

- испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов;

- испытание на герметичность относительно внешней среды по подвижным и неподвижным соединениям;

- испытание на герметичность затвора задвижки;

- испытание на герметичность сальника воздухом (воздух согласно ГОСТ 12.1.005);

- испытание на функционирование (работоспособность):

- проверка показателей диэлектрических свойств защитного покрытия корпуса (нормального и усиленного типов);

- контроль грузоподъемности проушин для подъема задвижки, в том числе и в комплекте с ручным приводом;

- испытание системы автоматического сброса давления из корпуса.

Время выдержки задвижки шиберной под испытательным давлением приведено в Таблице 26.

Таблица 26

Время выдержки задвижки шиберной под испытательным давлением

| № п/п | испытание | время выдержки ПОД ИСПТЫТАТЕЛЬНЫМ давлениЕМ, МИН, не менее, ПРИ ИСПЫТАНИИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ | НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ | НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВЕРХНЕГО УПЛОТНЕНИЯ; НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100 | 10 | 5 | 2 |
| 2 | От 150 до 250 включительно | 30 | 15 | 5 |
| 3 | От 300 до 1200 включительно | 60 | 30 | 10 |

Примечание: Перед контролем герметичности затвора задвижки время выдержки при установившемся давлении не менее 10 мин.

Проверка на герметичность уплотнения в соединении «корпус-крышка», верхнего и сальникового уплотнений. Пропуск среды через соединение «корпус-крышка» и уплотнение сальника не допускается.

Испытательные среды: вода согласно требований ГОСТ Р 51232.

Подъем давления при проведении гидравлических испытаний задвижки до пробного должен быть медленным и плавным, без толчков. Скорость подъема давления не должна превышать 0,5 МПа (5 кгс/см2) в минуту и быть указана к КД.

Результаты приемо-сдаточных испытаний отражаются в протоколе приемо-сдаточных испытаний (по форме 1 Приложения «В» ГОСТ 15.309-98), прилагаемому к паспорту.

Если при приемо-сдаточных испытаниях будет обнаружено несоответствие задвижки шиберной хотя бы по одному пункту ПМ приемо-сдаточных испытаний, то она бракуются до выявления причин возникновения несоответствий и их устранения – в соответствии с требованиями ГОСТ 15.309.

После устранения обнаруженных несоответствий, задвижка должна подвергаться повторным испытаниям по конкретному пункту ПМ.

При положительных результатах повторных испытаний задвижка шиберная считаются выдержавшей приемо-сдаточные испытания и принята ОТК.

Методы контроля и испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 33257 и должны быть внесены в КД завода-изготовителя задвижек шиберных, ПМ.

Корпусные литые детали и кромки литых деталей под приварку задвижек шиберных (корпусов, крышек и фланцев), предназначенной для работы на трубопроводах при 
PN > 6,3 МПа, подлежат следующему контролю:

- визуальный и измерительный;

- ультразвуковой или радиографический;

- капиллярный или магнитопорошковый.

Контролю подлежат радиусные переходы от корпуса к патрубкам, от корпуса и крышки к фланцам и другие места резких переходов в корпусных деталях, места фрезеровки литейных прибылей, кромки литых деталей под приварку, внутренние поверхности патрубков корпуса и все другие, доступные для контроля поверхности.

Поковки, штамповки и заготовки из проката, предназначенные для изготовления основных деталей задвижек шиберных, работающей при давлении PN ≥ 6,3 МПа подлежат обязательному контролю УЗК в объеме 100 %, а при PN < 6,3 МПа УЗК проводится по требованию КД.

В процессе изготовления присоединительные концы патрубков, сварные швы корпусных деталей необходимо подвергать 100 % ВИК, 100 % УЗК методом, радиографией и капиллярной дефектоскопией для обнаружения недопустимых дефектов.

При невозможности осуществления УЗК или радиографического контроля из-за недоступности отдельных сварных соединений или неэффективности этих методов контроля контроль качества этих сварных соединений должен производиться другими методами.

Заготовки шпинделей задвижек шиберных PN ≥ 10,0 МПа должны проходить 100 % УЗК.

Контроль качества сварных соединений производится в соответствии с требованиями КД и СТ ЦКБА 025.

Методы и объем контроля сварных соединений назначаются разработчиком КД с учётом необходимости, возможности и технической доступности контроля из числа нижеперечисленных:

- визуальный и измерительный контроль;

- механические испытания сварных соединений (при наличии термообработки после сварки или по требованию КД), в том числе определение ударной вязкости при отрицательной температуре;

- радиографический или УЗК, либо в сочетании их между собой;

- капиллярная или магнитопорошковая дефектоскопия;

- металлографическое исследование стыковых сварных соединений корпусов задвижек шиберных (кольцевые и продольные);

- измерение твердости;

- определение Сэкв на патрубках (или переходных кольцах), предназначенных для приварки к трубопроводу.

Сварные соединения, недоступные для осуществления контроля радиографическим или ультразвуковым методом, должны подвергаться послойному визуальному контролю и капиллярной или магнитопорошковой дефектоскопии.

При проведении радиографического и (или) УЗК сварных соединений, подлежащих термообработке после сварки, радиографический контроль разрешается производить до термообработки, а УЗК – после термообработки.

В местах, недоступных для проведения УЗК после термообработки, необходимо провести капиллярную дефектоскопию.

ВИК должны предшествовать контролю другими методами.

ВИК сварных соединений необходимо проводить после очистки от шлака, брызг и других загрязнений сварных соединений и прилегающих участков основного металла шириной не менее 50 мм в обе стороны от соединения.

ВИК при возможности доступа, должны проводиться с двух сторон по всей протяженности сварного соединения.

ВИК подлежат все сварные соединения для выявления наружных недопустимых дефектов. В сварных соединениях не допускаются следующие наружные дефекты:

- трещины всех видов и направлений;

- свищи и пористость наружной поверхности шва;

- подрезы;

- наплавы, прожоги и незаплавленные кратеры;

- смещение и совместный увод кромок свариваемых элементов свыше предусмотренных КД;

- поверхность шва не должна иметь грубую чешуйчатость (превышение гребня над впадиной не должно быть более 1,5 мм);

- западание (глубина межваликовой канавки) не должно превышать 1,0 мм.

Сварные соединения должны иметь плавный переход от основного металла к металлу шва. Допускается снимать усиление. При отсутствии механической обработки высота усиления от 0,5 до 3,0 мм.

Оценку дефектов производить по СТ ЦКБА 025 с учетом категории сварного соединения. Категория сварного соединения устанавливается в КД.

Механическим испытаниям должны подвергаться контрольные стыковые сварные соединения в целях проверки соответствия их механических свойств требованиям КД на задвижки шиберные.

Результаты испытаний должны оформляться в виде одного или ряда заключений и являются действительными в течение 3 лет с даты получения их заводом-изготовителем от специализированной материаловедческой (экспертной) организации лаборатория которая аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

Испытания должны проводиться в соответствии с Приложениями 2-3 настоящих Методических указаний.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ

Количественные значения показателей надежности и показателей безопасности арматуры указаны в Таблице 27.

Таблица 27

Нормативные значения показателей надежности и показателей безопасности арматуры

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |  | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Назначенный срок службы, лет |  | 20 |
| 2 | Назначенный ресурс, циклов | Для задвижек DN ≤ 250 | Не менее 4000 |
|  |  | Для задвижек DN 300 – 1000 | Не менее 2000 |
|  |  | Для задвижек DN ≥ 1200 | Не менее 500 |
| 3 | Ресурс до списания, часов |  | Не менее 175 000 |
| 4 | Вероятность безотказной работы по отношению к критическому отказу «невыполнение функции «закрытие» в течение назначенного ресурса |  | Не менее 0,998 |
| 5 | Коэффициент оперативной готовности по критическому отказу «невыполнение функции закрытие» в течение ресурса |  | Не менее 0,99998 |

Показатели надежности и показатели безопасности арматуры необходимо обеспечить на этапе проектирования:

- правильным выбором материалов основных деталей, отвечающих требованиям условий эксплуатации (параметрам и характеристикам рабочей и окружающей среды, внешним воздействиям) и уплотнительных элементов, обеспечивающих герметичность затвора задвижки относительно внешней среды;

- использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов;

- расчетом на прочность основных элементов конструкции с обеспечением запасов прочности с учетом сейсмических нагрузок и нагрузок от трубопровода.

При достижении одного из назначенных показателей, эксплуатацию задвижек шиберных необходимо прекратить независимо от технического состояния, дальнейшая эксплуатация возможна только по итогам экспертизы его технического состояния. По результатам экспертизы комиссия определяет остаточный ресурс и принимает решение о возможности продления назначенных показателей, необходимости ремонта (в том числе замены выемных частей) или списания.

Номенклатура и количественные значения показателей надежности и показателей безопасности должны быть приведены в КД и ЭД на задвижку шиберную.

Показатели надежности и показатели безопасности в процессе изготовления обеспечить стабильным технологическим процессом изготовления и системой контроля, с подтверждениями всеми видами испытаний.

Назначенный ресурс в циклах подтверждать при приемочных испытаниях.

Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие задвижек шиберных требованиям настоящих Методических указаний, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Завод-изготовитель должен гарантировать возможность проведения гидравлических испытаний задвижек шиберных совместно с примыкающими трубопроводами на прочность и плотность давлением не выше Рпр, указанного в ГОСТ 356, с выдержкой в течение 
24 часов и на герметичность давлением не выше PN с выдержкой в течение 12 часов.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации на задвижки шиберные 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и 36 месяцев с даты поставки. Гарантийная наработка – не менее 300 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных актом установленной формы, составленным Заказчиком, завод-изготовитель должен устранить обнаруженные дефекты или заменить оборудование / изделие/элемент конструкции или полностью изделие.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Необрабатываемые поверхности окрашиваемого оборудования должны пройти подготовку различными технологическими способами для устранения дефектов литья, штамповки, термообработки и др., отрицательно влияющих на качество покрытия.

Антикоррозионная защита оборудования должна быть выполнена в соответствии с требованиями Технологической инструкции Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П2-05 ТИ-0002.

Контроль качества нанесения наружного АКП должен быть выполнен в соответствии с ПМ, регламентированной в Технологической инструкции Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П2-05 ТИ-0002.

Покрытие должно обеспечивать защиту от коррозии в процессе их хранения, транспортирования и последующей эксплуатации.

Допустимые системы наружного АКП задвижки шиберной для категории коррозионной активности С4 (высокая) на весь срок службы.

Места, не подлежащие АКП, должны быть указаны в КД на задвижку.

На крепежные детали соединения «корпус-крышка» до покрытия корпуса и крышки должна быть нанесена консервационная смазка и установлены защитные колпаки. Пломбирование крепежа при этом не производят.

Толщина защитного покрытия не нормируется на крепежных деталях (шпильки, гайки), на защитных колпаках, а также на ребрах жесткости, основаниях и проушинах. Диэлектрическая сплошность на этих поверхностях, а также на поверхностях радиусом кривизны менее 10 мм должна быть не менее 2 кВ/мм толщины.

Концевые участки патрубков корпуса задвижки шиберной под приварку к трубопроводу должны быть свободными от защитного покрытия, для последующего выполнения в трассовых условиях сварочных работ.

Длина концевых участков патрубков корпуса задвижки шиберной без покрытия должна составлять 100 ± 50 мм.

Концевые участки покрытия должны иметь плавный переход к металлической поверхности.

Угол скоса покрытия к металлической поверхности патрубка задвижки не более 30 о.

Покрытие задвижки шиберной должно выдерживать обработку паром (пропарку) от отложений без повреждения покрытия в течение 20 минут при температуре пара не более 160 оС и давлении пара не более 0,4 МПа.

Маркировка задвижки шиберной должна быть выполнена согласно требованиям настоящих Методических указаний и ГОСТ 4666.

Маркировка должна быть расположена на лицевой стороне корпуса задвижки шиберной на видном месте (допускается наносить маркировку на верхнем фланце крышки) и на металлической табличке из коррозионностойкой стали или цветных металлов и их сплавов.

Табличка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 12971. Табличка из нержавеющей стали или цветных металлов с маркировкой должна крепиться на лицевую сторону фланца корпуса задвижки шиберной.

Для задвижек шиберных не подлежащих теплоизоляции, табличка должна крепиться на стойке. Для задвижек, подлежащих теплоизоляции, табличка должна крепиться к стойке на приварной скобе, планке или кронштейне, размеры (габариты) которых должны обеспечивать доступ к табличке после нанесения теплоизоляции.

Содержание маркировки для задвижек шиберных на корпусе и на табличке должно соответствовать Таблице 28.

Таблица 28

Содержание маркировки для задвижек шиберных на корпусе и на табличке

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МЕСТО НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОРПУС | ТАБЛИЧКА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование изготовителя или товарный знак | + | + |
| 2 | Знак обращения на рынке | – | + |
| 3 | DN, мм | + | + |
| 4 | PN (в кгс/см², без указания размерности и в скобках в МПа с указанием размерности) | + | + |
| 5 | Предельное рабочее давление при минимальных и максимальных рабочих температурах | – | + |
| 6 | Климатическое исполнение и категория размещения в соответствии с ГОСТ 15150 | + | + |
| 7 | Марка или условное обозначение материала корпуса | + | – |
| 8 | Марка или условное обозначение материала концов под приварку* | + | + |
| 9 | Фактическое значение Сэкв материала патрубков (и/или переходных колец) должно быть нанесено на внутренней поверхности патрубков корпуса (и/или переходных колец) на расстоянии 30-50 мм от торца по внутреннему диаметру несмываемой краской | + | – |
| 10 | Класс прочности и толщина стенки присоединяемого трубопровода | + | – |
| 11 | Заводской номер и год изготовления | + | + |
| 12 | Масса, кг | + | – |
| 13 | Клеймо ОТК | + | – |
| 14 | Обозначение задвижки в соответствии с подразделом 5.3. настоящих Методических указаний | + | + |

Примечание: *Маркируется на концах под приварку или на табличке.

На рукоятке, маховиках управления арматурой должны быть стрелки, указывающие направление вращения на открытие и закрытие, и буквы «О», «З» или слова «ОТКР», «ЗАКР».

Содержание, расположение, способы выполнения и конструктивные элементы маркировки приводных устройств указывают в КД на приводное устройство.

Содержание маркировки для привода на табличке (из коррозионностойкой стали или цветных металлов и их сплавов):

- наименование или товарный знак завода-изготовителя;

- типовое обозначение привода;

- заводской номер и год изготовления;

- максимальный момент на выходном валу;

- напряжение;

- потребляемая мощность;

- КПД двигателя, %;

- число оборотов в минуту;

- категория взрывозащиты;

- температурный класс или климатическое исполнение по ГОСТ 15150;

- масса, кг;

- клеймо ОТК.

Обязательные знаки маркировки выполняются в соответствии с ГОСТ 4666, для задвижек шиберных предназначенных для в эксплуатации в сероводородсодержащих средах, должна быть нанесена маркировка «H2S». Другие знаки маркировки являются обязательными, если это определено в требованиях КД.

Все знаки маркировки должны быть повторены и пояснены в ЭД на арматуру.

Крепёжные изделия нормированной прочности должны иметь маркировку с указанием их группы прочности, выполненную согласно требованиям ГОСТ 1759.0, ГОСТ 11447, ГОСТ 10495.

Маркировку ЗИП располагать непосредственно на деталях (ЗИП), либо на прикрепленных к ним бирках с обозначением изделия, которое они комплектуют.

Маркировка должна содержать данные, необходимые для идентификации конкретной ЗИП.

Маркировка транспортной тары должна осуществляться по ГОСТ 14192.

Завод-изготовитель задвижек шиберных может вводить дополнительную маркировку по ГОСТ 4666 и другие знаки, если это не противоречит настоящим Методическим указаниям.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В объем технических услуг завода-изготовителя входит изготовление (включая проектирование) испытание и поставка задвижки шиберной в составе комплекта.

  - ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

В комплект поставки должны входить:

- для задвижек шиберных DN < 1000:

- полностью собранная задвижка со всеми деталями (привод в присоединенном состоянии), узлами и комплектующими изделиями в соответствии со спецификацией.

- для задвижек шиберных DN ≥ 1000:

- полностью собранная задвижка со всеми деталями, узлами и комплектующими изделиями в соответствии со спецификацией;

- полностью собранный привод со всеми деталями, узлами и комплектующими зделиями (включая адаптер) в соответствии со спецификацией (отдельно от задвижки).

- комплект ответных фланцев с крепежными изделиями и прокладками (для задвижек шиберных с фланцевым присоединением к трубопроводу);

- комплект ЗИП (комплект деталей и узлов на период гарантийного срока эксплуатации).

  - ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

В сопроводительной документации завод-изготовитель в обязательном порядке должен изложить порядок и способ утилизации оборудования после утраты ими потребительских свойств, включая упаковку в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Перечень технической документации и сроки ее предоставления заводом-изготовителем задвижки шиберной приведены в Таблице 29.

Сроки предоставления технической документации считать в календарных днях, с даты заключения договора поставки задвижки шиберной с заводом-изготовителем.

Таблица 29

Перечень технической документации и сроки ее предоставления

| № п/п | КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СРОК ПРЕДОСТАВЛЕ НИЯ, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | КД | - технические характеристики задвижки шиберной с показателями, указанными в Таблице 3 настоящих Методических указаний; - габаритные чертежи задвижки шиберной с расстоянием от оси трубопровода до опорной поверхности, от оси трубопровода до органов управления и присоединения привода; - допустимые нагрузки на фланцы; - спецификации на все виды оборудования, изделий и материалов задвижки шиберной; - схема строповки задвижки шиберной, при погрузке и монтаже; - схемы соединений и подключений внешних проводок; - схемы сборки привода, технические характеристики; - схемы опор задвижки шиберной с размером опорной поверхности. | Не более 14 |
|  | ЭД | Паспорт и РЭ на задвижки шиберные должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610. Требования к паспорту: - В паспорт на задвижку шиберную, предназначенную для эксплуатации в сероводородных средах, должны быть обязательно занесены результаты испытаний на стойкость к СКРН и водородное растрескивание. - Паспорт должен быть издан типографским способом. Формат паспорта – 210х297 мм. Обложка паспорта – жесткая. Листы паспорта должны быть выполнены на плотной бумаге. Импортное оборудование и инструмент должны иметь техническую документацию завода-изготовителя, в том числе и на русском языке согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённым приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101. Паспорт должен содержать: - общие сведения: - полное наименование и обозначение задвижки шиберной; - наименование завода-изготовителя; - дата выпуска; - заводской номер; - данные о подтверждении соответствия (номера разрешительных документов, декларации соответствия, заключения по коррозионной стойкости, сертификатов и сроки их действия); - технические характеристики: DN, PN, Рр, перепад давления при открытии, предельное рабочее давление при минимальных и максимальных рабочих температурах, коэффициент сопротивления ζ, вид климатического исполнения и категория размещения, сейсмостойкость, герметичность затвора задвижки, значение эквивалента и другие параметры; - марки материалов основных деталей задвижек шиберных и крепежных изделий; - пусковое усилие тяги, момент настройки муфты ограничения крутящего момента ЭП, максимально допустимое усилие тяги и крутящий момент, действующий на шпиндель; - показатели надежности и показатели безопасности; - акт на приемку АКП (предоставить по форме Приложения 10 Технологической инструкции Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П2-05 ТИ-0002) или ссылка на прилагаемый к паспорту акт на приемку покрытия на задвижку шиберную); - разделка кромок (патрубков корпуса задвижки шиберной) для приварки к трубопроводу; - сведения о наплавочных материалах; - сведения о химическом составе и механических характеристиках материалов корпусных деталей, материалов, используемых для сварных соединений, шпинделя, крепежа основного разъема и деталей узла затвора задвижки; - данные по химическому составу, механическим свойствам, режимам термообработки и результатам контроля качества металла основных деталей и сварных соединений методами неразрушающего контроля приводят для: - арматуры PN > 100 (10,0 МПа) с DN > 25; - арматуры для сероводородсодержащих сред, требования к материалам которой установлены в СТ ЦКБА 052, ГОСТ Р 53678. - сертификаты на механические характеристики и химический состав материалов для присоединяемых фланцев трубопровода; - сведения о сварных швах и методах контроля; - сведения о проведении неразрушающего контроля задвижки шиберной; - свидетельство о консервации (в том числе о дате консервации и сроке защиты без переконсервации); - сведения об исправлении дефектов в процессе изготовления (при наличии исправлений), с указанием вида дефекта, характеристики дефекта, места расположения дефекта, его метода исправления и контроля; - гарантия изготовителя; - протокол (акт) приемо-сдаточных испытаний; - штамп ОТК. РЭ должно содержать следующие разделы: - описание и работа; - использование по назначению; - показатели назначения (основные технические данные и характеристики); - ремонт; - хранение; - транспортирование; - утилизация; - описание конструкции и принцип действия; - перечень материалов основных деталей арматуры; - основные геометрические и присоединительные размеры; - порядок разборки и сборки; - информацию о видах опасных воздействий, если арматура может представлять опасность для жизни и здоровья людей или окружающей среды, и мерах по их предупреждению и предотвращению; - объем входного контроля арматуры перед монтажом; - необходимость технического обслуживания и его периодичность; - указания и меры безопасности при монтаже, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, а также при техническом обслуживании, ремонте, сборке и разборке, хранении, транспортировании, утилизации, невыполнение которых может привести к опасным последствиям для жизни, здоровья человека и окружающей среды; - методику проведения контрольных испытаний (проверок) арматуры и ее основных узлов, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования; - перечень возможных отказов (в том числе критических), критерии предельных состояний арматуры, возможные ошибочные действия персонала, которые могут привести к отказу; - перечень деталей и комплектующих изделий, требующих периодической замены независимо от их технического состояния; - указание НД РФ и требований по монтажу и эксплуатации изделия; - требования по недопущению использования арматуры не по назначению, а также после достижения назначенных показателей (ресурса или срока). Дополнительная документация: - перечень присоединительных элементов с паспортами на изделия; - расчёт на прочность (или выписка из расчета); - расчёт на сейсмопрочность или выписка из расчета (если он не входит составной частью в расчет на прочность) для сейсмостойких задвижек и задвижек повышенной сейсмостойкости; - схемы управления (электрические) к приводам арматуры с подробным описанием их работы; - перечнь средств измерений/автоматизации с паспортами, техническим описанием, инструкциями по эксплуатации, методикой проверки на изделие/оборудование; - объем досборки и монтажа; - паспорта и РЭ на основное и вспомогательное оборудование | В день поставки арматуры |
|  | Разрешительная документация | - сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 010; - сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 012 (в случае комплектования задвижек электрооборудованием для размещения во взрывоопасной зоне); - сертификаты качества применяемых материалов (конструкционных и сварочных), включая их химический состав и механические свойства; - для эксклюзивного, инновационного оборудования, ранее не поставлявшегося на территорию РФ, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые разрешительные документы, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, завод-изготовитель (Поставщик) данного оборудования гарантирует предоставление всех необходимых документов до приемки объекта в эксплуатацию; Поставляемое оборудование зарубежных производителей: - должно соответствовать НД РФ, настоящим Методическим указаниям; - должно содержать перечень импортных составляющих/комплектующих, изделий с указанием страны происхождения по каждой импортной позиции. | В день поставки арматуры |

  - ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И КОНСЕРВАЦИИ

Транспортирование задвижек шиберных разрешается производить любым видом транспорта и на любые расстояния, при этом должны быть исключены их повреждение или повреждение транспортной тары.

Условия хранения и консервация должны обеспечивать сохраняемость геометрических размеров, прочности, герметичности и работоспособности задвижек шиберных, а также заводской упаковки в течение всего срока хранения, установленного настоящими Методическими указаниями.

Условия транспортирования задвижек шиберных в части воздействия механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23170.

При транспортировании проходные отверстия патрубков должны быть закрыты заглушками.

Привод задвижек шиберных должен транспортироваться в таре Поставщика привода или таре завода-изготовителя задвижек.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования ГОСТ 12.3.009.

Упаковка должна обеспечивать сохранность задвижек шиберных при транспортировании и хранении.

При подготовке задвижек шиберных к упаковыванию должно быть соблюдено следующее:

- шибер должен быть установлен в положение «Открыто»;

- поверхности задвижки, не имеющие защитного АКП, подвергнута временной антикоррозионной защите по ГОСТ 9.014: вариант защиты ВЗ-4 или ВЗ-8, вариант внутренней упаковки ВУ-0;

- детали крепежа и неокрашиваемые поверхности задвижки, патрубков, ответных фланцев консервируются смазкой К-17 по ГОСТ 10877, либо аналог;

- патрубки задвижки (а также бугельный узел при поставке без привода или со снятым приводом) должны быть защищены заглушками, предохраняющими полости от загрязнения, попадания влаги и защищающими кромки от повреждения;

- ящики для задвижек шиберных должны соответствовать ГОСТ 10198 и ГОСТ 5959;

- при использовании деревянной тары внутренняя упаковка должна быть по ГОСТ 9.014.

Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к задвижке, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм по ГОСТ 10354. Швы пакета свариваются (заклеиваются).

Для задвижек шиберных массой более 16 кг, необходимо указывать места строповки.

Конструкция элементов на задвижке должна обеспечивать возможность её подъема с приводом, для строповки, с помощью грузозахватных устройств.

Конструкционное исполнение и расположение элементов для строповки задвижки шиберной с помощью грузозахватных устройств выполнять согласно КД.

Для сохранения наружного АКП задвижки шиберной при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ предусмотреть конструкцию элементов для строповки и схему их расположения для исключения контакта строповых тросов с наружными поверхностями и средством управления задвижки.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

Требования к охране труда и промышленной безопасности предусмотреть в соответствии с ГОСТ 12.2.063, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, настоящими Методическими указаниями.

Требования к промышленной и экологической безопасности, должны быть обеспечены:

- подбором материалов для основных сборочных единиц, деталей и элементов задвижек шиберных, работающих под давлением, с учетом рабочих параметров рабочей среды и условий эксплуатации;

- проведением расчетов на прочность основных элементов задвижки шиберной с учетом сейсмических нагрузок и нагрузок, передаваемых от трубопровода;

- герметичностью по отношению к окружающей среде;

- проведением расчетов на сопротивление хрупкому разрушению для возможности опрессовки воздухом давлением 1,1 PN при температуре минус 40 °С;

- утилизацией деталей, вышедших из строя или отработавших ресурс, предварительно отпаренных специализированными организациями, имеющими лицензию на обращение с опасными отходами, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Задвижка шиберная не должна являться источником шума, вибрации, ультразвуковых колебаний. Требования безопасности в части вибрации в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012.

Содержание вредных веществ возле разъемных соединений задвижек шиберных не должно превышать норму для класса опасности 3 по ГОСТ 12.1.007. Концентрация вредных веществ, методы и периодичность контроля – по ГОСТ 12.1.005. для класса опасности III.

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009, ТР ТС 010.

Материалы и вещества, применяемые для упаковки и консервации, должны быть безопасными для людей и окружающей среды.

Привод, как механическая или электромеханическая система, предназначенная для приведения в требуемое рабочее положение запорного органа задвижек шиберных, должен соответствовать требованиям безопасности:

- ЭП – требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ Р 51317.2.4;

- редуктор как механическая система – требованиям ГОСТ 31592.

ЭП, устанавливаемые на задвижки шиберные, должны иметь устройство для подключения заземления в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

- 5.1.	СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения задвижек шиберных выполнена на основании требований настоящих Методических указаний и приведена в Таблице 30.

Таблица 30

Схема условного обозначения задвижки шиберной

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Тип МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN, мм по ГОСТ 28338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PN, кгс/см² по ГОСТ 26349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения к трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификация рабочей среды в зависимости от содержания сероводорода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (группа) прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв, кгс/мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перепад давления ΔР на задвижке при управлении, кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмичность района размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.	РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Таблице 31 приведена расшифровка условного обозначения задвижек шиберных.

Таблица 31

Расшифровка условного обозначения задвижек шиберных

| № п/п | ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип МТР | ЗШ | Задвижка шиберная |
| 2 | DN, мм по ГОСТ 28338 | 50, 80; 100, 150 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200 | Указывается номинальный диаметр |
| 3 | PN, кгс/см² по ГОСТ 26349 | 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 | Указывается номинальное давление |
| 4 | Место установки | Н | Надземная |
|  |  | П | Подземная |
| 5 | Тип присоединения к трубопроводу | Ф | Фланцевое с ответными фланцами под приварку к трубопроводу, прокладками и крепежом |
|  |  | ФП | Фланцевое присоединение (с ответными фланцами с патрубками с АКП, прокладками и крепежом) |
|  |  | Св | Под приварку |
|  |  | Ск | Под приварку с приварными катушками |
|  |  | СП | Под приварку с приварными катушками с нанесенным АКП |
| 6 | Классификация рабочей среды в зависимости от содержания сероводорода | К0 | Отсутствует (РH2S < 300 Па) |
|  |  | К1 | РH2S от 300 до 10 000 Па включительно |
|  |  | К2 | РH2S свыше 10 000 Па до 1 000 000 Па включительно |
|  |  | К3 | РH2S > 1 000 000 Па |
| 7 | Значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм | 1,5; 2; 3; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | Число, обозначающее толщину стенки присоединяемого трубопровода, мм |
| 8 | Класс (группа) прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв,кгс/мм2 | К42, К46, К48, К50, К52, К55, К60 | Химический состав металла ответных фланцев в зависимости от группы прочности должен соответствовать Таблице 19 настоящих Методических указаний |
| 9 | Тип управления | Р | Ручной (в том числе редуктор) |
|  |  | ЭПХХХ | Электропривод со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблицей 23, и с обозначением модификации в соответствии с Приложением 1 настоящих Методических указаний |
|  |  | ЭБХХХ | Быстродействующий электропривод с обозначением модификации в соответствии с Приложением 1 настоящих Методических указаний |
| 10 | ΔР, кгс/см2 | 16; 25; 30; 40; 50; 63; 70; 80; 100 | Указывается максимальный перепад давлений на задвижке при управлении |
| 11 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У | Умеренный климат |
|  |  | УХЛ | Умеренный и холодный климат |
| 12 | Исполнение по сейсмостойкости | С0 | Не сейсмостойкое |
|  |  | С | Сейсмостойкое |
|  |  | ПС | Повышенной сейсмостойкости |

- 5.3.	ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ЗШ1000*16НСв–К1–12*К50–ЭПБД1–16УХЛС0

ЗШ – задвижка шиберная; 1000 – номинальный диаметр, мм; 16 – номинальное давление, кгс/см²; Н – надземная установка; Cв –под приварку к трубопроводу; 
К1 – РH2S от 300 до 10 000 Па включительно; 12 – значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм; К50 – класс прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв кгс/мм2; 
ЭПБД1 – тип электрического привода с обозначением модификации в соответствии с Приложением 1 настоящих Методических указаний; 16 – перепад давления ΔР на задвижке при управлении 16 кгс/см2; УХЛ – для умеренного и холодного климата; 
С0 – не сейсмостойкое исполнение.

- 5.4.	ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения задвижек шиберных должна применяться при формировании унифицированного обозначения МТР в проектной документации.

Условное обозначение, заданное в настоящих Методических указаниях, рекомендуется применять также для формирования аналитических материалов для нужд планирования развития Системы типового проектирования Компании, в том числе с использованием корпоративных информационных систем, содержащих данные о МТР.

Условное обозначение вносится в спецификацию оборудования, изделий и материалов по форме ГОСТ 21.110 в графу «Наименование и техническая характеристика» в графу «Тип, марка, обозначение документа, опросного листа» вносится номер и наименование настоящих Методических указаний.

Условное обозначение задвижек шиберных согласно настоящим Методическим указаниям, соответствует следующему подклассу КФК корпоративного справочника материалов: 
06-010400.

ССЫЛКИ

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

- Методические указания по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, утвержденные приказом Госгортехнадзора РФ от 19.12.1997 № 221.

- Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».

- ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы.

- ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия.

- ГОСТ 10243-75 (СТ СЭВ 2837-81) Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры.

- ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

- ГОСТ 10495-80 Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/cм2). Технические условия.

- ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски.

- ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия.

- ГОСТ 11447-80 Шпильки упорные на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см²). Технически условия.

- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.

- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 
(Код IP).

- ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) Металлы. Методы испытаний на растяжение.

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры.

- ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.

- ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытание и приёмка выпускаемой продукции. Основные положения.

- ГОСТ 15.311-90 Система разработки и постановки продукции на производство. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором.

- ГОСТ 16118-70 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Технические условия.

- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

- ГОСТ 166-89 (СТ СЭВ 704-77 - СТ СЭВ 707-77; СТ СЭВ 1309-78, ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия.

- ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83) Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.

- ГОСТ 1763-68 (СТ СЭВ 477-77, ИСО 3887-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя.

- ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) Металлографические методы определения неметаллических включений.

- ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

- ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа.

- ГОСТ 19300-86 Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры.

- ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия.

- ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.

- ГОСТ 21752-76 Система человек-машина. Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

- ГОСТ 23354-78 Соединения трубопроводов резьбовые Кольца врезающиеся. Конструкция.

- ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения.

- ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры.

- ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения.

- ГОСТ 25054-81 Поковки из коррозионностойких сталей и сплавов. Общие технические условия.

- ГОСТ 25573-82 Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия.

- ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

- ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

- ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов.

- ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и арматуры. Давления номинальные. Ряды.

- ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

- ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматуры. Номинальные диаметры. Ряды.

- ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу.

- ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости.

- ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка».

- ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам.

- ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения.

- ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон.

- ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками.

- ГОСТ 30893.2-2002 (ИСО 2768-2-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально.

- ГОСТ 31445-2012 Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические требования.

- ГОСТ 31592-2012 Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия.

- ГОСТ 33257-2015 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний.

- ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ 33260-2015 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов.

- ГОСТ 33852-2016 Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические условия.

- ГОСТ 356-80 (СТ СЭВ 253-76) Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды.

- ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

- ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

- ГОСТ 4666-2015 Арматура трубопроводная. Требования к маркировке.

- ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.

- ГОСТ 5762-2002 Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия.

- ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия.

- ГОСТ 6032-2003 (ИСО 3651-1:1998, ИСО 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии.

- ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

- ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

- ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава.

- ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия.

- ГОСТ 9012-59 (ИСО 6506-81, ИСО 410-82) Металлы. Методы измерения твердости по Бринеллю.

- ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

- ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу.

- ГОСТ 9150-2002 (ИСО 68-1-98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль.

- ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

- ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования.

- ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82) Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.

- ГОСТ 9450-76 (СТ СЭВ 1195-78) Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников.

- ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах.

- ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.

- ГОСТ 9.905-2007 (ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995) Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования

- ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости.

- ГОСТ ISO 3183-2015 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия.

- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общее требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

- ГОСТ Р 50753-95 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из специальных сталей и сплавов. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

- ГОСТ Р 51317.2.4-2000 (МЭК 61000-2-4-94) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий.

- ГОСТ Р 51801-2001 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред.

- ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.

- ГОСТ Р 52857.2-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек.

- ГОСТ Р 52857.3-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлениях. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер.

- ГОСТ Р 52857.4-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений.

- ГОСТ Р 52857.6-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках.

- ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

- ГОСТ Р 53561-2009 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ Р 53678-2009 (ИСО 15156-2:2003) Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение чугунов.

- ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001) Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию.

- ГОСТ Р 55020-2012 Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 55510-2013 Арматура трубопроводная. Приводы вращательного действия. Присоединительные размеры.

- ГОСТ Р 55511-2013 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования.

- ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 1 Методы измерения.

- ГОСТ Р 9.316-2006 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля.

- ГОСТ Р 9.907-2007 (ИСО 8407:1991) Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия металлические. Методы удаления продуктов коррозии после коррозионных испытаний.

- РД 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.

- РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.

- РД 24.200.04-90 Швы сварных соединений. Металлографический метод контроля основного металла и сварных соединений химнефтеаппаратуры.

- ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116.

- Технологическая инструкция Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П2-05 ТИ-0002 версия 2.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 04.05.2016 № 224.

БИБЛИОГРАФИЯ

- ОСТ 26-01-42-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Прокладки металлические овального и восьмиугольного сечения на Р(р) 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры.

- СТ ЦКБА 005.01-2003 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении.

- СТ ЦКБА 010-2004 Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования.

- СТ ЦКБА 012-2005 Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры. Технические требования.

- СТ ЦКБА 014-2004 Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия.

- СТ ЦКБА 016-2005 Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионностойких и жаропрочных сплавов.

- СТ ЦКБА 025-2006 Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования.

- СТ ЦКБА 052-2008 Арматура трубопроводная. Требования к материалам арматуры, применяемой для сероводородсодержащих сред.

- СТ ЦКБА 053-2008 Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества наплавленных поверхностей. Технические требования.

- ТУ 64-1-308-84 Аквадистиллятор ДЭ-10.

- IEC 61158-2-2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specification and service definition - Edition 6.0. Промышленные сети связи – спецификации Fieldbus – Часть 2: спецификация Физического уровня и сервисное определение - Выпуск 6.0.

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 32

Перечень изменений Методических указаний Компании

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Методические указания Компании «Единые технические требования. Задвижки шиберные для трубопроводов и технологического оборудования с номинальным давлением до 12,5 МПа» | П1-01.04 М-0039 | 27.10.2016 | 27.10.2016 | Распоряжение ПАО «НК «Роснефть» от 27.10.2016 № 477 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 33

Перечень Приложений к Методическим указаниям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ряды модификаций электроприводов по исполнению | Включено в настоящий файл |
| 2 | Методика (метод) измерений скорости коррозии сталей в модельных сероводородсодержащих средах гравиметрическим методом | Включено в настоящий файл |
| 3 | Перечень испытаний материалов основных сборочных единиц и деталей задвижек шиберных | Включено в настоящий файл |
| 4 | Расчетный модуль определения парциального давления сероводорода | Приложено отдельным файлом в формате Word |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЯДЫ МОДИФИКАЦИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ

1.	СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения электропривода для задвижки шиберной приведена в Таблице 34.

Таблица 34

Схема условного обозначения электропривода для задвижки шиберной

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИе | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х |
| Электротехнические характеристики |  |  |  |
| Контроль и управление |  |  |  |
| Опции и комплектующие |  |  |  |

2.	РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Таблице 35 приведена расшифровка обозначений, входящих в комбинации условного обозначения электропривода для задвижки шиберной.

Таблица 35

Расшифровка условного обозначения электроприводов

| № П/П | БЛОК ПАРАМЕТРОВ | ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электротехнические характеристики | Исполнение по взрывозащите | Ехd | Взрывонепроницаемая оболочка |
|  |  |  | Общепром. | Без взрывозащиты |
|  |  | Исполнение по пылевлагозащите, не ниже | IP54; IP65 | Защита оборудования от попадания пыли и влаги в соответствии с ГОСТ 14254 |
|  |  | Напряжение питания, U питания, В | 220; 380 | Указывается номинальное напряжение |
| 2 | Контроль и управление | Сигнализация состояния Открыто/Закрыто Авария/Дист. режим | 24 В с.к.; 220 В с.к. | Указывается тип сигнала и напряжение |
|  |  | Сигнал управления Открыть/Закрыть/Стоп | 24 В; 220 В; 4-20 мА+HART | Указывается тип управляющего сигнала |
|  |  | Протокол передачи данных | Modbus; Fieldbus. | Указывается тип протокола обмена |
| 3 | Опции и комплектующие | Расположение блока управления | НЭ | На электроприводе |
|  |  |  | ВБ | Выносной блок |
|  |  | Кабельный ввод КВ1 для силового кабеля. (Эл.питание ЭП) Диаметр обжимаемого кабеля 15-25 мм. | Б | Бронированный |
|  |  |  | НБ | Небронированный с фитингом под металлорукав. |
|  |  | Графический ЖК – дисплей | Д | С дисплеем |
|  |  |  | БД | Без дисплея |

В Таблице 36 приведены комбинации обозначения электропривода для задвижки шиберной.

Таблица 36

| № П/П | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  | КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  | ОПЦИИ/КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | ВРЫВО ЗАЩИТА | ПЫЛЕВЛАГО ЗАЩИТА (IP), НЕ МЕНЕЕ | НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | СИГНАЛ СОСТОЯНИЯ, ОТКРЫТО/ ЗАКРЫТО/АВАРИЯ/ ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ | СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ, ОТКРЫТЬ/ ЗАКРЫТЬ/СТОП | ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ | КВ1, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД БРОНИРОВАННЫЙ /НЕ БРОНИРОВАННЫЙ | ГРАФИЧЕСКИЙ ЖК -ДИСПЛЕЙ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | А | Exd | IP54 | 220 | А | 24 с.к. | 24 В | – | 1 | НЭ | Б | Д |
| 2 | Б | Exd | IP65 | 220 | Б | 24 с.к. | 24 В | Fieldbus | 2 | НЭ | НБ | Д |
| 3 | В | Exd | IP54 | 380 | В | 24 с.к. | 24 В | Modbus | 3 | НЭ | Б | БД |
| 4 | Г | Exd | IP65 | 380 | Г | 220 с.к. | 220 В | – | 4 | НЭ | НБ | БД |
| 5 | Д | Общепром. | IP54 | 220 | Д | 220 с.к. | 220 В | Fieldbus | 5 | ВБ | Б | Д |
| 6 | Е | Общепром. | IP65 | 220 | Е | 220 с.к. | 220 В | Modbus | 6 | ВБ | НБ | Д |
| 7 | Ж | Общепром. | IP54 | 380 | Ж | 24 с.к. | 4-20 мА + HART | – | 7 | ВБ | Б | БД |
| 8 | З | Общепром. | IP65 | 380 | З | 24 с.к. | 4-20 мА + HART | Fieldbus | 8 | ВБ | НБ | БД |
| 9 |  |  |  |  | И | 24 с.к. | 4-20 мА + HART | Modbus |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | К | 220 с.к. | 4-20 мА + HART | – |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Л | 220 с.к. | 4-20 мА + HART | Fieldbus |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | М | 220 с.к. | 4-20 мА + HART | Modbus |  |  |  |  |

Комбинации обозначений электроприводов для задвижки шиберной

3.	ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ЗШ1000*16НСв-К1-12*К50-ЭПБД1-16УХЛС0

ЗШ – задвижка шиберная; 1000 – номинальный диаметр, мм; 16 – номинальное давление, кгс/см²; Н – надземная установка; Cв –под приварку к трубопроводу; К1 – РH2S от 300 до 10 000 Па включительно; 12 – значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм; К50 – класс прочности присоединяемого трубопровода, значение временного сопротивления разрыву Ơв кгс/мм2; ЭПБД1 – электропривод со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблицей 23, взрывозащита Exd, пылевлагозащита не ниже IP65, напряжение питание 220 В, сигнал состояния 24 с.к., сигнал управления 24 В, протокол передачи Fieldbas, блок расположен на электроприводе, кабельный ввод для бронированного кабеля, с графическим дисплеем; 
16 – перепад давления ΔР на задвижке при управлении 16 кгс/см2; УХЛ – для умеренного и холодного климата; С0 – не сейсмостойкое исполнение.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДИКА (МЕТОД) ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ СТАЛЕЙ В МОДЕЛЬНОЙ СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЕ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика (метод) измерений, предназначена для измерения скорости коррозии сталей гравиметрическим методом при испытаниях в сероводородсодержащей среде.

Данная методика разработана в соответствии с ГОСТ Р 9.905 и ГОСТ 9.908.

Настоящая методика предназначена для проведения измерений в лаборатории коррозионных испытаний.

2.	ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ

Испытания материалов основных сборочных единиц и деталей шиберных задвижек должны проводиться в специализированной материаловедческой (экспертной) организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации», ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

3.	СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Методика предусматривает выдержку образцов из испытываемой стали без приложения внешних напряжений в растворе заданного состава, насыщенном сероводородом при нормальных условиях. После регламентированного времени выдержки образцы извлекают из коррозионной среды и определяют скорость равномерной коррозии по изменению массы образцов.

4.	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ

При выполнении измерений применяют средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы, приведенные в Таблице 37.

Таблица 37

Перечень средств измерений, вспомогательных устройств,
материалов и реактивов при выполнении измерений

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И РЕАКТИВОВ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ВЫПУСКАЮТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И РЕАКТИВЫ | МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ ССЫЛКА НА ЧЕРТЕЖ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РЕАКТИВОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Анализатор жидкости/ рН-метр | Средство измерения должно быть допущено к использованию в РФ и включено в Государственный реестр средств измерений РФ | Диапазон измерения водородного показателя от 1 до 12 единиц рН, предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения водородного показателя ±0,01 ед. pH |
| 2 | Штангенциркуль электронный | ГОСТ 166 | Диапазон измерений 0-250 мм, предел допускаемой погрешности ±0,04 мм |
| 3 | Весы лабораторные | ГОСТ Р 53228 | Наибольший предел взвешивания 210 г, погрешность взвешивания: - ± 0,5 мг - до 50 г вкл., - ± 0,7 мг - св. 50 г до 210 г вкл. |
| 4 | Весы электронные прецизионные | ГОСТ Р 53228 | Наибольший предел взвешивания 410 г, погрешность взвешивания ±0,03 г |
| 5 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | ГОСТ 28498 | Диапазон измерений температуры от 0 до плюс 55 оС, цена деления 0,1 оС |
| 6 | Прибор комбинированный | ГОСТ 19300 Средство измерения должно быть допущено к использованию в РФ и включено в Государственный реестр средств измерений РФ | Диапазон измерений: - температуры воздуха от минус 10 оС до плюс 60 оС, - предел допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха ±0,4 оС. - относительной влажности воздуха от 10 до 98 %; - предел допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха ±3 %. - давления от 300 до 1200 гПа; - предел допускаемой погрешности измерений давления ±3 гПа |
| 7 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 | ТУ 64-1-308 | Производительность 10 л/ч |
| 8 | Натрия хлорид | ГОСТ 4233 | Химически чистый |
| 9 | Азот газообразный | ГОСТ 9293 | Особо чистый |
| 10 | Сероводород газообразный баллонный или получаемый химическим методом | - | Сероводород в баллонах чистотой не хуже 99,5% |
| 11 | Вода дистиллированная | ГОСТ 6709 | Электропроводность не более 5 мкСм/см |
| 12 | Натрия гидроокись | ГОСТ 4328 | Чистый для анализа |
| 13 | Ацетон | ГОСТ 2603 | Химически чистый |

Допускается применение других средств измерений с улучшенными метрологическими и техническими характеристиками, а также химических реактивов квалификацией не ниже вышеперечисленных.

При пользовании настоящей методикой измерений целесообразно проверить действие ссылочных стандартов. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящей методики измерений следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом.

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Емкости и другая испытательная аппаратура должны быть стойкими к воздействию коррозионной среды и не влиять на результаты испытаний.

При проведении испытаний используют герметично закрывающиеся емкости из стекла, органического стекла или фторопласта. Емкости снабжены штуцерами для подачи, удаления избытка сероводорода, а также штуцерами для отбора проб испытательного раствора.

Рекомендуемая схема установки для проведения коррозионных испытаний представлена на рисунке 2.

1 - баллон с азотом; 2 - источник  сероводорода; 3 – ротаметр; 4 – емкость; 5 – термометр; 
6 – образцы; 7 - раствор едкого натрия для нейтрализации избытка сероводорода

Рис. 1 Схема установки для проведения коррозионных 
испытаний на стойкость к общей коррозии

7.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТЫВАЕМЫМ ОБРАЗЦАМ

7.1.	РАЗМЕР ИСПЫТЫВАЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

Для проведения испытаний должны использоваться полноразмерные образцы в соответствии с рисунком 3:

Рис. 2 Образец для испытаний на общую коррозию

7.2.	КОЛИЧЕСТВО, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗЦОВ

Место вырезки образцов стали определяется целями исследования.

7.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ

Заготовки для образцов вырезают механическим способом.

При обработке образцов не допускают прижоги.

Предварительно с заготовок образцов удаляют окалину с внутренней и наружной поверхности. Окончательную подготовку четырех поверхностей образца, параллельных его оси, осуществляют методом шлифовки. Последние две стадии шлифовки должны приводить к удалению не более чем 0,05 мм металла. Шероховатость поверхности образца соответствует Ra 0,32-0,80 по ГОСТ 2789.

Кромки образцов не должны иметь заусенцев.

Образцы с заметными дефектами поверхности или случайными повреждениями (следами от ударов и т.п.) не испытывают.

На каждый образец наносят маркировку электрокарандашом или клеймением на торцевой стороне с указанием номера образца («1», «2», «3» и т.д.).

Все образцы до проведения испытания хранят в эксикаторе, заполненном силикагелем или хлористым кальцием.

7.4.	ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЯМ

Замер геометрических размеров образцов проводят штангенциркулем. По результатам замеров вычисляют площадь каждого образца в м2 с точностью до четвертого знака после запятой. Результаты измерения площади образцов фиксируют в рабочем журнале испытаний.

Перед испытанием каждый образец очищают от загрязнений и обезжиривают. Для этого образцы с помощью хлопчатобумажной ткани (марли) промывают ацетоном последовательно в трех промывных ванночках; растворитель меняют по мере загрязнения. После обезжиривания образцы достают из ванночки пинцетом и высушивают на фильтровальной бумаге.

Образцы для испытания хранят в эксикаторе с хлористым кальцием или силикагелем не более 24 часов после обезжиривания. Если их хранят дольше, то образцы повторно обезжиривают перед испытанием.

7.5.	ВЗВЕШИВАНИЕ

Обезжиренные и высушенные образцы взвешивают на аналитических весах с точностью ± 0,5 мг.

Результаты измерения массы образцов фиксируют в рабочем журнале испытаний.

8.	МОДЕЛЬНЫЙ РАСТВОР

Модельный раствор представляет собой раствор хлористого натрия с массовой долей 5 % в дистиллированной воде.

Раствор готовят непосредственно перед испытанием.

8.1.	ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОБЪЕМУ МОДЕЛЬНОГО РАСТВОРА

Объем модельного раствора зависит от количества испытываемых образцов металла в емкости и количества отбираемых проб для контроля рН и концентрации сероводорода. Отношение объема раствора к площади поверхности образцов должно быть не менее 
10 см3/см2.

8.2.	ПРОДУВКА РАСТВОРА

Из приготовленного модельного раствора перед испытанием удаляют воздух. Удаление воздуха проводят в отдельной герметичной емкости (например, склянке с тубусом), соединенной с поглотительной склянкой. Инертный газ (азот) пропускают через раствор со скоростью подачи не менее 0,1 дм3/мин на 1 дм3 раствора в течение 1-2 часов. Газ для продувки вводят около дна используемого сосуда.

Контроль содержания кислорода в испытательном растворе после продувки азотом проводят родаминовым методом с использованием набора тест-комплекта для определения кислорода в воде.

Наличие кислорода в растворе проявляется в его помутнении и потемнении в начале введения в него сероводорода. В этом случае испытание считают недействительным, образцы извлекают, очищают, а раствор готовят заново.

9.	ПРОВЕДЕНИЕ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

9.1.	РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Образцы размещают в испытательной емкости таким образом, чтобы широкие поверхности были в вертикальном положении и не касались стенок сосуда, образцы располагают на стержнях из стекла или другого неметаллического материала диаметром не менее 6 мм.

Образцы для испытаний в одной емкости должны быть близкого химического состава.

При размещении образцов в емкости необходимо учитывать, что образцы из сварного шва  не ставят в одну емкость с образцами из основного металла. Это необходимо в целях исключения возможности возникновения гальванических пар между сварным швом и основным металлом.

Подготовленные образцы помещают в емкость для испытаний, емкость герметизируют.

Герметичную емкость с образцами продувают азотом для удаления воздуха в течение 
1-2 часа при расходе газа 0,1 дм3/мин на 1 дм3 емкости.

После продувки модельный раствор герметически передавливают с помощью азота в испытательную емкость с образцами до требуемого объема, затем емкость продувают азотом еще в течение 1 часа при расходе газа 0,1 дм3 /мин на 1 дм3 емкости.

9.2.	НАСЫЩЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ СЕРОВОДОРОДОМ

Для насыщения модельного раствора используют сероводород из баллона, либо сероводород, получаемый лабораторным способом.

В емкость с модельным раствором, освобожденным от кислорода, подают сероводород.

Насыщают раствор сероводородом до достижения концентрации 600 ± 200 мг/дм3.

Насыщенный раствор передавливают азотом в испытательную емкость с образцами.

Источник сероводорода перекрывают, в емкости поддерживают положительное давление.

9.3.	КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Отбор проб растворов проводят через специальный отборник (штуцер). Для исключения попадания воздуха в раствор при отборе пробы, в испытательной емкости поддерживают положительное давление.

КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРОВОДОРОДА.

Концентрацию сероводорода определяют методом йодометрического титрования не менее 1 раза в сутки. Концентрация должна поддерживаться на протяжении всего периода испытаний 600 ± 200 мг/дм3.

КОНТРОЛЬ РН.

Значение рН измеряют не реже, чем один раз в сутки.

Допускается измерять рН в пробе, отобранной для определения концентрации сероводорода.

ТЕМПЕРАТУРА ИСПЫТАНИЙ.

Температура испытательного раствора на протяжении всего испытания должна составлять (24  3) °С.

9.4.	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ

Длительность испытаний составляет 96 часов. Время отсчета начинается с конца первоначального периода насыщения сероводородом.

9.5.	ОКОНЧАНИЕ ИСПЫТАНИЙ

По окончании испытаний образцы извлекают из коррозионного раствора, промывают водой от продуктов коррозии, высушивают. Продукты коррозии удаляют с поверхности образцов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 9.907, например, с помощью ластика.

После снятия продуктов коррозии образцы обезжиривают ацетоном, высушивают на фильтровальной бумаге и взвешивают. О наличии или отсутствии блистеров (приповерхностных вздутий) на поверхности испытанных образцов, о размерах блистеров делают соответствующую запись.

Испытательный раствор нейтрализуют 20 % раствором едкого натрия.

10.	ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Скорость коррозии V (г/м2*час) для каждого образца рассчитывают по формуле:

(6)

где:

V –скорость коррозии, г/м2·час;

m1 – масса образца до проведения испытаний, г;

m2 – масса образца после удаления продуктов коррозии, г;

S – площадь поверхности образца, м2.

t – время испытаний, час.

Результат округляют до второго знака после запятой.

Скорость коррозии, при необходимости, пересчитывают в мм/год по формуле:

V(мм/год)=V(гм2∙час)∙r						(7)

где:

r – коэффициент для пересчета скорости коррозии в соответствии с Таблицей 38.

Таблица 38

Значение коэффициента r для пересчета скорости коррозии в мм/год

| № П/П | ВИД МАТЕРИАЛА | КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА, r |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сталь углеродистая | 1,11 |
| 2 | Сталь низколегированная | 1,12 |
| 3 | Сталь хромистая | 1,14 |
| 4 | Сталь аустенитная | 1,09 |
| 5 | Чугун | 1,21 |

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов трёх параллельных определений.

11.	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Результаты оформляют в виде протокола. В протоколе должна быть указана следующая информация:

В протоколе указывают:

- номер протокола;

- дата начала и окончания испытаний;

- солевой состав испытательного раствора;

- концентрация сероводорода;

- начальное значение pH, конечное значение pH;

- температура испытаний;

- продолжительность испытаний;

- марка стали;

- завод-изготовитель;

- скорость коррозии для каждого из образцов;

- средняя скорость коррозии;

- примечание, содержащее краткое описание внешнего вида образцов после испытаний (наличие блистеров (вздутий) и т.п.).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖЕК ШИБЕРНЫХ

- ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ

Испытания материалов основных сборочных единиц и деталей шиберных задвижек должны проводиться в специализированной материаловедческой (экспертной) организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиями приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 326  «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации», ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

Область аккредитации лаборатории должна включать в себя методы испытания и анализа материалов основных сборочных единиц и деталей задвижкек шиберных, приведенные в Таблице 39.

Таблица 39

Методы испытания и анализа включающие в область аккредитации лаборатории

| № П/П | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ/АНАЛИЗА | СТАНДАРТ НА ИСПЫТАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Металлографический анализ | ГОСТ 1778, ГОСТ 5639, ГОСТ 10243, ГОСТ 1763 |
| 2 | Механические испытания | ГОСТ 1497, ГОСТ 9454, ГОСТ 6996, ГОСТ 9013, ГОСТ 9450 |
| 3 | Химический анализ | ГОСТ 18895 |
| 4 | Коррозионные испытания | ГОСТ Р 9.905, ГОСТ 6032, СТ ЦКБА 052 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ задвижки шиберной, ПОДВЕРГАЕМЫХ ИСПЫТАНИЯМ

Для изготовления основных деталей задвижек шиберных должны использоваться материалы, обеспечивающие их надежную работу в течение нормативного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации.

Перечень основных сборочных единиц и деталей задвижки стандартного исполнения (без специальных требований к стойкости против СКРН), а также объем необходимых испытаний приведен в Таблице 40.

Таблица 40

Объем необходимых испытаний для задвижек шиберных

стандартного исполнения (без специальных требований к стойкости против СКРН)

| НАИМЕНОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ | МИКРОСТРУК ТУРНЫЕ ИССЛЕДОВА НИЯ | ИСПЫТАНИЕ |  | ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА РАСТЯЖЕНИЕ | НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ КОМНАТНОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ | К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ | К ВР | К СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Корпус | + | + | + | + | + | + | – | – |
| Крышка | + | + | + | + | + | + | – | – |
| Запирающий элемент (шибер) | + | + | + | – | – | + | – | – |
| Шпиндель | + | + | + | + | – | + | – | – |

Перечень основных сборочных единиц и деталей задвижек шиберных, предназначенных для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе, а также объем необходимых испытаний приведены в Таблице 41.

Таблица 41

Объем необходимых испытаний при содержащих

РH2S > 300 кПа в газовой фазе

| НАИМЕНОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ | МИКРОСТРУК ТУРНЫЕ ИССЛЕДОВА НИЯ | ИСПЫТАНИЕ |  | ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА РАСТЯЖЕНИЕ | НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ КОМНАТНОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ | К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ | К ВР* | К СКРН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Корпус | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крышка | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Запирающий элемент (шибер) | + | + | + | – | – | + | – | – |
| Шпиндель | + | + | + | + | – | + | – | – |

Примечание:* для отливок, предназначенных для изготовления трубопроводной арматуры, проведение указанных испытаний введено на основании фактических полученных результатов.

- ПОРЯДОК ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ / АНАЛИЗОВ

Для проведения комплекса исследований и испытаний материалов, используемых для изготовления задвижек шиберных на заводе-изготовителе задвижек, устанавливается следующий порядок отбора:

- Для задвижки шиберной, изготовленной в соответствии с действующей НД РФ на территории РФ или стран Таможенного союза из материалов, используемых для основных сборочных единиц и деталей, отбирается 1 готовое изделие и 10 комплектов образцов-свидетелей от 10 различных плавок.

Указанный порядок распространяется на задвижки шиберные, изготовленные из марок материалов по действующим иностранным стандартам только в том случае, если отклонения по параметрам испытаний (например: по стандартной температуре для испытания образцов стандартных размеров на ударную вязкость, величине давления и другим параметрам) не превышают максимальные допустимые погрешности аналогичных параметров по требованиям НД РФ.

Отбор 10 комплектов образцов-свидетелей (по 1 комплекту образцов от различных плавок/партии проката) исследуемой марки стали для проведения комплекса испытаний с целью определения и подтверждения:

- заявленного химического состава (на 50 % образцах-свидетелях из партии, предоставленной на исследование выборочно);

- механических свойств (с определением предела прочности и предела текучести на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- значения величины ударной вязкости при комнатной и пониженной температурах (отбирается по 6 образцов для испытания KCV от каждой плавки/партии);

- коррозионных характеристик (по скорости общей коррозии на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- образцы-свидетели должны пройти термообработку совместно с изделиями из данной плавки/партии.

Для задвижки шиберной, изготовленной из марок материалов в соответствии с действующими иностранными, в случае если отклонения параметров испытаний (температура, давление и др.) данных стандартов от требований НД РФ превышают максимальные допустимые погрешности аналогичных параметров по требованиям НД РФ, отбирается для проведения комплекса исследований и испытаний: 1 готовое изделие и 
29 комплектов образцов-свидетелей от 29 различных плавок.

Указанный порядок распространяется, в том числе на задвижки шиберные, изготовленные вне территории РФ и стран Таможенного союза из марок материалов, используемых для основных сборочных единиц и деталей, согласно действующей НД РФ.

Отбор 29 комплектов образцов-свидетелей (по 1 комплекту образцов от различных плавок/партии проката) исследуемой марки стали для проведения комплекса испытаний с целью определения и подтверждения:

- заявленного химического состава (на 50 % образцах-свидетелях из партии, предоставленной на исследование выборочно);

- механических свойств (с определением предела прочности и предела текучести на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- значения величины ударной вязкости при комнатной и пониженной температурах (отбирается по 6 образцов для испытания KCV от каждой плавки/партии);

- коррозионных характеристик (по скорости общей коррозии на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- образцы-свидетели должны пройти термообработку совместно с изделиями из данной плавки/партии.

Максимально допустимый срок по отбору образцов для исследований по каждой отдельной марке стали определенного зарубежного завода изготовителя задвижек - не должен превышать 12 месяцев.

Настоящий порядок отбора образцов распространяется на задвижки шиберные, изготовленные методами литья, ковки, штамповки и сварки.

Отбор готовых изделий и образцов, определенной марки материала, должен производиться в присутствии представителя инспекционной организации, проводящей испытания/анализы. При отборе задвижки для испытаний оформляется «Акт отбора изделия и образцов на испытания».

Образцы для испытаний/анализов отбираются от основных корпусных сборочных единиц и деталей в зависимости от метода формирования заготовок и проведение испытания/анализа в соответствиями с требованиями:

- СТ ЦКБА 010 (поковки, штамповки и заготовки из проката);

- СТ ЦКБА 014 (отливки стальные);

- СТ ЦКБА 012 (для крепежных деталей);

- СТ ЦКБА 052, СТ ЦКБА 025, РД 03-615 (для сварных соединений и металла шва);

- СТ ЦКБА 053 (для образцов-свидетелей, наплавленных твердыми износостойкими материалами);

- КД завода-изготовителя задвижек.

Изделие должно быть отобрано после проведения приемо-сдаточных испытаний и иметь однозначно читаемую маркировку серийного номера, различимую визуально.

При отборе изделия, завод-изготовитель задвижек обязан предоставить заверенные копии следующих документов (на русском языке):

- Паспорт, оформленный согласно требованиям на изделие.

- Сборочный чертеж изделия со спецификацией, выполненный в соответствии с нормами единой системы КД.

- КД и (или) стандарт, устанавливающий требования к изделию.

- Выписка из «Журнала плавок».

- Протокол анализа химического состава проб плавки.

- Термограмма термообработки заготовок основных деталей.

- Заключения неразрушающего контроля деталей, проведенного в процессе производства изделия (ВИК, ПВК, УЗК, РК).

- Акт пневмогидравлических испытаний изделия.

- Сертификаты с обязательным указанием марки материала, подтверждающие качество комплектующих и полуфабрикатов, использованных при производстве задвижки.

При отборе задвижки для испытаний оформляется «Акт отбора изделия и образцов на испытания».

«Акт отбора изделия и образцов на испытания» должен содержать следующие сведения:

- Наименование, типоразмер и требования на изделие.

- Серийный номер изделия.

- Сведения о номерах плавок, от которых были отобраны образцы на испытания.

- Название завода-производителя изделия.

- Место и дату отбора изделия.

- Дату выпуска изделия.

- Цель отбора изделия.

«Акт отбора изделия и образцов на испытания» подписывается представителем завода-изготовителя и представителем инспекционной организации, проводящей испытания.

Образцы для проведения испытаний вырезаются из основных деталей изделия в соответствии со схемами отбора.

Количество образцов, вырезаемых из основных корпусных сборочных единиц для проведения испытаний, приведено в Таблице 42. При выборе вида испытаний основных корпусных сборочных единиц необходимо руководствоваться Таблицами 40, 41 настоящего Приложения.

Таблица 42

Количество образцов, вырезаемых из основных 
корпусных сборочных единиц для проведения испытаний

| № П/П | ДЕТАЛЬ/ВИД ИСПЫТАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Корпус |  |  |
|  | Химический анализ металла | 4 | – |
|  | Измерение твердости | 2 | Контроль по толщине |
|  | Микроструктурные исследования | 2 кольца | Испытания по квадрантам |
|  | Испытание на растяжение | 6 | – |
|  | Испытания на ударный изгиб при комнатной и пониженной температурах, KCV | 9 | 3 шт.при плюс 20 оС, 6 шт. при пониженной* |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде в соответствии с Приложением 2 настоящих Методических указаний | 3 | – |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 3 | – |
|  | Испытания на стойкость к СКРН в соответствии с Таблицей 11 настоящих Методических указаний | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
| 2 | Крышка |  |  |
|  | Химический анализ металла | 2 | – |
|  | Измерение твердости | 2 | Контроль по толщине |
|  | Микроструктурные исследования | 2 | – |
|  | Испытание на растяжение | 3 | – |
|  | Испытания на ударный изгиб при комнатной и пониженной температурах, KCV | 9 | 3 шт.при плюс 20 оС, 6 шт. при пониженной* |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде в соответствии с Приложением 2 настоящих Методических указаний | 3 | – |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
|  | Испытания на стойкость к СКРН в соответствии с Таблицей 11 настоящих Методических указаний | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
| 3 | Затворный узел |  |  |
|  | Химический анализ металла | 2 | – |
|  | Измерение твердости | 8 | Контроль по квадрантам двух затворных узлов |
|  | Микроструктурные исследования | 2 | – |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде, в соответствии с Приложением 2 настоящих Методических указаний | 3 | – |
| 4 | Шпиндель |  |  |
|  | Химический анализ металла | 1 | – |
|  | Измерение твердости | 2 | – |
|  | Микроструктурные исследования | 1 | – |
|  | Испытание на растяжение | 3 | – |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде, в соответствии с Приложением 2 настоящих Методических указаний | 3 | – |
| 5 | Сварные соединения** |  |  |
|  | Химический анализ металла | 1 | – |
|  | Измерение твердости по зонам сварного соединения | 2 | – |
|  | Микро- и макроструктурные исследования | 1 | – |
|  | Испытание на растяжение | 3 | – |
|  | Испытания на ударный изгиб при комнатной и пониженной температурах, KCU | 6 | 3 шт.при плюс 20 оС, 3 шт. при пониженной* |
|  | Испытания на стойкость к общей коррозии в сероводородсодержащей среде, в соответствии с Приложением 2 настоящих Методических указаний | 3 | – |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 2 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
|  | Испытания на стойкость к СКРН, в соответствии с Таблицей 11 настоящих Методических указаний | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |

Примечания:

* Температура испытания устанавливается в зависимости от климатического исполнения арматуры (У, УХЛ по ГОСТ 15150) в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

** Указанное в Таблице 40 количество образцов отбирается от каждого сварного соединения изделия.

Типовые программы работ, предусматривающие отбор образцов и проведение лабораторных испытаний, указаны в:

- программе работ по испытанию задвижки шиберной из стали без специальных требований к стойкости против СКРН программа работ по испытанию задвижки шиберной из стали стойких к коррозионному растрескиванию;

- программе работ по испытанию задвижки шиберной из стали стойких к коррозионному растрескиванию;

- программе работ по испытанию задвижки шиберной из стали высоколегированной (нержавеющей).

АКТ ОТБОРА ИЗДЕЛИЯ И ОБРАЗЦОВ НА ИСПЫТАНИЯ

Акт

отбора изделия и образцов на испытания

№________от __._________ 20_ г.

Составлен комиссией:

____________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

________________________________________________________________	___________

(должность, инициалы, фамилия)

Наименование изделия_________________________________________DN_____, PN____

Серийный номер изделия_____________________________________________________

Дата выпуска изделия________________________________________________________

Паспорт изделия №__________________________________________________________

Нормативно-технический документ____________________________________________

Завод-изготовитель__________________________________________________________

Технические характеристики и условия эксплуатации:

Материал корпуса___________________________________________________________

Климатическое исполнение___________________________________________________

Рабочая среда_______________________________________________________________

Температура рабочей среды максимальная_______, минимальная___________________

Температура окружающей среды максимальная_____, минимальная_________________

Место отбора изделия и/или образцов 	__________________________________________

Цель обора изделия и образцов ________________________________________________

Количество образцов и номера плавок___________________________________________

Примечания:

Подписи:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Приложения:

ОТБОР ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЗАДВИЖЕК ШИБЕРНЫХ

Рис. 3 Отбор образцов для испытаний с корпуса шиберной задвижки (образцы на микроструктуру)

Рис. 4 Отбор образцов для испытаний с корпуса шиберной задвижки (образцы на растяжение, химический анализ, общую коррозию)

Рис. 5 Отбор образцов для испытаний с корпуса шиберной задвижки.

(образцы на растяжение, химический анализ, твердость)

Рис. 6. Отбор образцов для испытаний с корпуса шиберной задвижки.

(образцы на растяжение, химический анализ, СКРН)

Рис. 7 Отбор образцов для испытаний с корпуса шиберной задвижки.

(образцы на ударную вязкость и общую коррозию)

Рис. 8. Отбор для микроструктурных исследований материала наплавки уплотняющих поверхностей затворного узла.

(образцы на микроструктуру, твердость и химический анализ)

Рис. 9 Отбор образцов для испытаний с крышки шиберной задвижки.

(образцы на микроструктуру, химический анализ и твердость)

Рис. 10 Отбор образцов для испытаний шпинделя шиберной задвижки.

(образцы на микроструктуру, растяжение, твердость и общую коррозию)

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНОЙ ИЗ СТАЛИ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СТОЙКОСТИ ПРОТИВ СУЛЬФИДНОГО КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Наименование независимой испытательной лаборатории (должность, ФИО, подпись, дата) | Наименование завода-изготовителя задвижек (должность, ФИО, подпись, дата) |

ПРОГРАММА РАБОТ

по определению возможности применения в Обществах групп ПАО «НК «Роснефть» задвижек шиберных изготовленных из отливок, поковок, штамповок, проката

(без специальных требований к стойкости против сульфидного коррозионного растрескивания)

наименование завода-изготовителя задвижек

| ЭТАПЫ РАБОТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Завод-изготовитель задвижек предоставляет из партии готовых изделий, прошедших цикл приемо-сдаточных испытаний, одно изделие (задвижка шиберная). Задвижка в количестве 1 (одной) единицы передается в независимую испытательную лабораторию для проведения комплекса исследований | Наименование завода-изготовителя задвижек | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек |
| Завод-изготовитель задвижек предоставляет образцы - свидетели от 10-ти различных плавок (для зарубежных поставщиков – 29 комплектов образцов-свидетелей различных плавок), используемой для изготовления шиберных задвижек. - образцы 6-ти различных плавок стали передаются в испытательную лабораторию завода-изготовителя задвижек, - образцы 4-х различных плавок стали передаются в независимую испытательную лабораторию. Образцы-свидетели должны быть термически обработаны на заводе-изготовителе задвижек по режиму аналогичному режиму термической обработки для готового изделия | Наименование завода-изготовителя задвижек Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек и независимой испытательной лабораторией |
| Проведение полного комплекса исследований на соответствие НД РФ, требований настоящих Методических указаний в независимой испытательной лаборатории одного готового изделия (задвижка шиберная) из стали: - химический анализ; - оценка микроструктуры (макроструктуры) основного металла; - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей задвижек и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание на растяжение; - измерение твердости; - оценка загрязненности металла неметаллическими включениями | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 6-ти различных плавок из стали в лаборатории завода-изготовителя задвижек: - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей задвижек и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ | Наименование завода-изготовителя задвижек | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 4-х различных плавок из стали в независимой испытательной лаборатории: - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей задвижек и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ; - выборочный контроль микроструктуры (макроструктуры). В случае, если результаты механических испытаний неудовлетворительные, оценка микроструктуры (макроструктуры) образцов-свидетелей проводится в обязательном порядке | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Анализ результатов испытаний задвижки шиберной из стали на соответствие требований НД РФ, требований настоящих Методических указаний. Предоставление ПАО «НК «Роснефть» сводного заключения/отчета по результатам комплексных исследований (испытаний) готового изделия (шиберной задвижки) и образцов-свидетелей из стали о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Методических указаний и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании ПАО «НК «Роснефть», с обязательным указанием допустимого перечня рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 11 настоящих Методических указаний, допустимого климатического исполнения | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНОЙ ИЗ СТАЛИ СТОЙКИХ К КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Наименование независимой испытательной лаборатории (должность, ФИО, подпись, дата) | Наименование завода-изготовителя задвижек (должность, ФИО, подпись, дата) |

ПРОГРАММА РАБОТ

по определению возможности применения в Обществах групп ПАО «НК «Роснефть» задвижек шиберных из сталей, изготовленных из отливок, поковок, штамповок, проката

(стойких к коррозионному растрескиванию)

наименование завода-изготовителя задвижек

| ЭТАПЫ РАБОТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Завод-изготовитель задвижек предоставляет из партии готовых изделий, прошедших цикл приемо-сдаточных испытаний, одно изделие (задвижка шиберная) из стали стойкой к коррозионному растрескиванию. Задвижка в количестве 1 (одной) единицы передается в независимую испытательную лабораторию для проведения комплекса исследований | Наименование завода-изготовителя задвижек | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек |
| Завод-изготовитель задвижек предоставляет образцы-свидетели из стали стойкой к коррозионному растрескиванию от 10-ти различных плавок (для зарубежных поставщиков – 29 комплектов образцов-свидетелей различных плавок), используемой для изготовления шиберных задвижек. - образцы 6-ти различных плавок из стали стойкой к коррозионному растрескиванию передаются в испытательную лабораторию завода-изготовителя задвижек; - образцы 4-ти различных плавок из стали стойкой к коррозионному растрескиванию передаются в независимую испытательную лабораторию. Образцы-свидетели должны быть термически обработаны на заводе-изготовителе задвижек по режиму аналогичному режиму термической обработки для готового изделия | Наименование завода-изготовителя задвижек Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек и независимой испытательной лабораторией |
| Проведение полного комплекса исследований на соответствие НД РФ, требований настоящих Методических указаний в независимой испытательной лаборатории одного готового изделия (задвижка шиберная) из стали стойкой к коррозионному растрескиванию: - химический анализ; - оценка микроструктуры (макроструктуры) основного металла; - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей задвижек и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание на растяжение; - измерение твердости; - оценка загрязненности металла неметаллическими включениями; - испытания на стойкость к ВР; - испытания на стойкость к СКРН; - испытание образцов на стойкость к общей коррозии в сероводородной среде | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 6-ти различных плавок из стали стойкой к коррозионному растрескиванию в лаборатории завода-изготовителя задвижек: - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей задвижек и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ | Наименование завода-изготовителя задвижек | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 4-х различных плавок из стали стойкой к коррозионному растрескиванию в независимой испытательной лаборатории: - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей задвижек и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ; - испытание образцов на стойкость к общей коррозии в углекислотной среде; - выборочный контроль микроструктуры (макроструктуры). В случае, если результаты механических или коррозионных испытаний неудовлетворительные, оценка микроструктуры (макроструктуры) образцов-свидетелей проводится в обязательном порядке | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Анализ результатов испытаний задвижки шиберной из стали стойкой к коррозионному растрескиванию на соответствие требований НД РФ, требований настоящих Методических указаний. Предоставление ПАО «НК «Роснефть» сводного заключения/отчета по результатам комплексных исследований (испытаний) готового изделия (шиберной задвижки) и образцов-свидетелей из стали стойкой к коррозионному растрескиванию о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Методических указаний и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании ПАО «НК «Роснефть», с обязательным указанием допустимого перечня рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 11 настоящих Методических указаний, допустимого климатического исполнения. | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНОЙ ИЗ СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ (НЕРЖАВЕЮЩЕЙ)

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Наименование независимой испытательной лаборатории (должность, ФИО, подпись, дата) | Наименование завода-изготовителя задвижек (должность, ФИО, подпись, дата) |

ПРОГРАММА РАБОТ

по определению возможности применения в Обществах групп ПАО «НК «Роснефть» задвижек шиберных из сталей высоколегированных (нержавеющих), изготовленных из отливок, поковок, штамповок, проката

наименование завода-изготовителя задвижек

| ЭТАПЫ РАБОТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Завод-изготовитель задвижек предоставляет из партии готовых изделий, прошедших цикл приемо-сдаточных испытаний, одно изделие (задвижка шиберная) из стали высоколегированной (нержавеющей). Задвижка в количестве 1 (одной) единицы передается в независимую испытательную лабораторию для проведения комплекса исследований. | Наименование завода-изготовителя задвижек | Сроки выполнения указываются заводом-изготовителем задвижек |
| Проведение полного комплекса исследований на соответствие НД РФ, требований настоящих Методических указаний в испытательной лаборатории одного готового изделия (задвижка шиберная) из стали высоколегированной (нержавеющей): - химический анализ материала деталей изделия (задвижки шиберной); - оценка микроструктуры (каждой составной детали изделия); - изготовление и испытание образцов на одноосное растяжение по ГОСТ 1497; - измерение твердости по ГОСТ 9013; - оценка загрязненности металла неметаллическими включениями по ГОСТ 1778; - изготовление и испытание образцов на стойкость к МКК (только для сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного, аустенитно-мартенситного классов) по ГОСТ 6032 | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Анализ результатов испытаний задвижки шиберной из стали высоколегированной (нержавеющей) на соответствие требований НД РФ, требований настоящих Методических указаний. Предоставление ПАО «НК «Роснефть» сводного заключения/отчета по результатам комплексных исследований (испытаний) готового изделия (шиберной задвижки) из стали высоколегированной (нержавеющей) о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Методических указаний и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании ПАО «НК «Роснефть», с обязательным указанием допустимого перечня рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 11 настоящих Методических указаний, допустимого климатического исполнения | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ

Требования по проведению испытаний, методике и объеме контроля, а также требования по оформлению результатов контроля должны соответствовать Таблице 43.

Таблица 43

Требования по проведению испытаний, методике и объеме контроля, а также требования по оформлению результатов контроля

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ | МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ | ОБЪЕМ КОНТРОЛЯ | ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Химический анализ металла деталей изделия и образцов | Контроль заготовок основного металла производится для количественного определения содержания химических элементов в соответствии с ГОСТ 7565, ГОСТ 18895. Пробы для химического анализа металла отбираются по ГОСТ 7565 | Контрольный химический анализ основного металла заготовок производится на пробах, предназначенных для определения механических свойств | Марки сталей должны быть проверены по сертификатам на соответствие требованиям НД на материал, ТУ завод–изготовителя. Результаты химического анализа отливок должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 014, ГОСТ 18895 | Химический состав металла заносится в технологический паспорт, а также в паспорт на арматуру |
|  | Химический анализ наплавленного металла и металла шва | Контрольный химический состав металла шва производится в соответствии с СТ ЦКБА 025. Пробы для химического анализа металла, наплавленного твердыми износостойкими материалами, отбираются в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 053 | Химический анализ наплавленных поверхностей проводится не менее чем в 4 точках, по 3 анализам | Сертификатные данные или контрольная проверка химического состава, химического анализа сварочных и наплавочных материалов должны быть проверены на соответствие их требованиям НД. Результаты контроля должны соответствовать требованиям ГОСТ 18895 | Результаты контроля заносятся в журнал в установленном на заводе-изготовителе порядке |
|  | Испытание на растяжение при нормальной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, ГОСТ 1497, отливок – в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014, металла шва и сварного соединения – в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, СТ ЦКБА 052, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Результаты контроля заготовок основного металла должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал. При проведении испытаний основного металла сдаточными являются характеристики: предел текучести (σ0,2), временное сопротивление (σв), относительное удлинение (δ), Относительное сужение (ψ), твердость. Результаты контроля крепежных деталей должны соответствовать требованиям чертежа СТ ЦКБА 012. Результаты контроля сварных соединений и металла шва должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 025, КД. | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на арматуру. Результаты испытаний сварных соединений и металла шва фиксируются в соответствующих журналах. |
|  | Испытание на ударный изгиб при нормальной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, отливок – в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014. Методика контроля – по ГОСТ 9454 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Результаты контроля заготовок и отливок основного металла должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на изделие |
|  | Испытание на ударный изгиб при отрицательной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, отливок – в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014, методика контроля по ГОСТ 9454, сварного соединения – в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025. Ударная вязкость коррозионно-стойких сталей аустенитного класса при отрицательных температурах не определяется в соответствии со СТ ЦКБА 052 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал. Контроль сварных соединений производится согласно СТ ЦКБА 025, КД. | Результаты контроля заготовок и отливок должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода-изготовителя на материал. Результаты контроля сварных соединений должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 025, КД. | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на изделие |
|  | Контроль содержания неметаллических включений | Контроль должен проводится в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 010, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал. Методика контроля по ГОСТ 1778 | Контролю подвергается основной металл в соответствии с требованиями ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Результаты контроля должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, ГОСТ или ТУ завода-изготовителя на материал | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний и технологическом паспорте |
|  | Контроль макроструктуры основного металла | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 010, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Контролю подвергается основной металл в соответствии с требованиями ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал | Результаты контроля должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, ГОСТ или ТУ завода-изготовителя на материал | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний и технологическом паспорте |
|  | Металлографическое исследование сварных соединений | Контрольные сварные соединения контролируются в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025, СТ ЦКБА 052 и РД 03-615 | Контроль проводится в объеме требований СТ ЦКБА 025, СТ ЦКБА 052 и РД 03-615 | Оценка качества сварных соединений и наплавленных деталей при металлографическом исследовании производится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025 | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний в установленном порядке завода-изготовителя, по аттестации технологии сварки – по РД 03-615 |
|  | Контроль твердости | Твердость основного металла проверяется на соответствие требованиям СТ ЦКБА 010, крепежных деталей – СТ ЦКБА 012, твердой износостойкой наплавки – СТ ЦКБА 053. Проверка твердости производится с помощью приборов Виккерса по ГОСТ 2999 или Бринелля по ГОСТ 9012 или Роквелла по ГОСТ 9013 или другими аттестованными приборами. Твердость отливок и сварных соединений проверяется по СТ ЦКБА 052 | Объем контроля основного металла и сварного соединения должен соответствовать требованиям КД, таблиц контроля качества, СТ ЦКБА 052. Объем контроля твердой износостойкой наплавки должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 053 | Результаты контроля основного металла и сварного соединения должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 052, ГОСТ или ТУ завода–изготовителя на материал. Результаты контроля металла, наплавленного твердыми износостойкими материалами, должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода-изготовителя материала, СТ ЦКБА 053. На деталях с наплавленными поверхностями, недоступными для замеров твердости, контроль должен проводиться на контрольных образцах, идентичных контролируемым производственным наплавленным деталям по марке основного металла, подготовке под наплавку, способу наплавки, партии (сочетанию партий) наплавочных материалов, технологии выполнения наплавки и термической обработке. | Результаты контроля должны фиксироваться в журнале испытаний с указанием прибора для измерения твердости. Результаты контроля твердости являются сдаточной характеристикой и заносятся в паспорт на изделие |
|  | Испытание на стойкость к СКРН | Испытание проводится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 052 Испытанию подлежит материал основных деталей корпуса задвижки, предназначенного для работы в средах с повышенным содержанием H2S (К1-К3). | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 052, КД | Результаты контроля должны соответствовать требованиям: по стойкости к СКРН в соответствии с СТ ЦКБА 052: пороговое напряжение СКРН не менее 72 % от минимально–гарантированного предела текучести). | Результаты контроля оформляются протоколом испытаний. Выдается заключение по результатам контроля. Результаты контроля заносятся в паспорт на изделие. |
|  | Испытание на стойкость к водородное растрескивание | Испытание проводится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 052 | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 052. Поковки и штамповки с содержанием серы менее 0,025 %, а также отливки, на стойкость к ВР не испытываются | Результаты контроля должны соответствовать требованиям: стойкость к водородному растрескиванию в соответствии с СТ ЦКБА 052: коэффициент длины трещин (CLR) и толщины трещин (CTR) не более 6 % и 3 % соответственно. | Результаты контроля оформляются в виде отчета, Заказчику выдается заключение по результатам контроля. Результаты контроля заносятся в паспорт на изделие. |
|  | Испытание стойкости к МКК | Испытание проводится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 052, также: - ГОСТ 6032 – для хромоникелевых коррозионно-стойких сталей аустенитного класса; - ГОСТ 6032 и СТ ЦКБА 010 – для сталей 14Х17Н2 и 07Х16Н4Б; - ГОСТ 6032 – при испытании сварного соединения, наплавленного металла или металла шва, выполненных сварочными материалами аустенитного класса | Объем контроля – для основного металла должен соответствовать СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 052. Испытания сварного соединения, наплавленного металла или металла шва проводятся при контроле качества сварных соединений, выполненных сварочными материалами аустенитного | Основной металл, отливки, наплавленный металл или металл шва должны быть стойкими к МКК в соответствии с требованиями ГОСТ 6032 | Результаты контроля основного металла фиксируются в журнале и в паспорте на изделие. Результаты испытаний сварочных материалов фиксируются в соответствующих журналах и в паспорте на изделие |

- ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Результаты испытаний необходимо оформлять в соответствии с «Типовыми составными частями экспертного заключения/отчета специализированной материаловедческой организации».

ТИПОВЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ/ОТЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

РАЗДЕЛ I

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

2. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

4. Результаты испытаний

4.1. Результаты испытаний материала корпуса

4.1.1. Определение химического МАТЕРИАЛА корпуса

4.1.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале корпуса

4.1.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА корпуса

4.1.4. результаты механических испытаний МАТЕРИАЛА корпуса

4.1.5. результаты коррозионных испытаний материала корпуса:

4.1.5.1 ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА КОРПУСА НА СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С НОМИНАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 12,5 МПА № П1-01.04 М-0039»

4.1.5.2 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ*

4.1.5.3 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К СКРН*

4.2. Результаты испытаний материала крышки

4.2.1. Определение химического МАТЕРИАЛА крышки

4.2.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале крышки

4.2.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА крышки

4.2.4. результаты механических испытаний МАТЕРИАЛА крышки

4.2.5. результаты коррозионных испытаний материала крышки:

4.2.5	ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА КРЫШКИ НА СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С НОМИНАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 12,5 МПА № П1-01.04 М-0039»

4.2.5.2 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ*

4.2.5.3 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К СКРН*

4.3. Результаты испытаний материала ЗАТВОРНОГО УЗЛА

4.3.1. Определение химического состава затворного узла

4.3.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале затворного узла

4.3.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА затворного узла

4.3.4.	ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА затворного узла НА СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С НОМИНАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 12,5 МПА № П1-01.04 М-0039»

4.4. Результаты испытаний материала ШПИНДЕЛЯ

4.4.1. Определение химического состава ШПИНДЕЛЯ

4.4.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале ШПИНДЕЛЯ

4.4.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА ШПИНДЕЛЯ

4.4.4. результаты механических испытаний МАТЕРИАЛА ШПИНДЕЛЯ

4.4.5 ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА ШПИНДЕЛЯ НА СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С НОМИНАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 12,5 МПА № П1-01.04 М-0039»

5. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ I

РАЗДЕЛ II

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3. ОБЪЕКТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛА ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.1 ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.2 МИКРОСТРУКТУРА материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.3 АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.4 РЕЗУЛЬТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

4.5 Испытание материала на стойкость к общей коррозии по методике ПРиложения 2 Методических указаний компании «ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С НОМИНАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 12,5 МПА № П1-01.04 М-0039»

5. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ II

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛА (УКАЗАТЬ МАТЕРИАЛ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСА УКАЗАТЬ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСА)

Раздел 6 в обязательном порядке должен содержать заключение о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Методических указаний и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании, с обязательным указанием перечня допустимых рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 11 настоящих Методических указаний, допустимого климатического исполнения.

Примечание: *Испытание выполняется для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе.