УТВЕРЖДЕНЫ

Распоряжением ПАО «НК «Роснефть»

от «11» августа 2023 г. № 67

Введены в действие «01» октября 2023 г.

ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ

№ П4-06.03 ЕТТ-0082

ВЕРСИЯ 4

МОСКВА

2023

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	4

2.	ГЛОССАРИЙ	5

2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.2.	ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	5

2.3.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	6

2.4.	СОКРАЩЕНИЯ	7

3.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	9

3.1.	НАЗНАЧЕНИЕ	9

3.2.	КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ	9

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ АРМАТУРЫ	12

4.1.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ АРМАТУРЫ	12

4.2.	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	14

4.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ	14

4.3.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	14

4.3.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПО МАТЕРИАЛАМ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ	15

4.3.3.	ТРЕБОВАНИЯ К КЛИНОВОМУ ЗАПИРАЮЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ (ЗАТВОРУ)	22

4.3.4.	ТРЕБОВАНИЯ К КОРПУСНЫМ ДЕТАЛЯМ	23

4.3.5.	ТРЕБОВАНИЮ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ К ТРУБОПРОВОДУ	24

4.3.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ С МУФТОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ	24

4.3.7.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ	24

4.3.8.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВ	26

4.3.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦАМ	27

4.3.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦАМ С ПРИВАРНЫМИ КАТУШКАМИ И ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ	29

4.3.11.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	30

4.3.12.	ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖНЫМ ДЕТАЛЯМ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	30

4.3.13.	ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	32

4.3.14.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ ПОД ПРИВАРКУ	32

4.3.15.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ ПОД ПРИВАРКУ	34

4.3.16.	ТРЕБОВАНИЯ К ТИПАМ ПРИВОДНЫХ УСТРОЙСТВ	34

4.3.17.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ	38

4.3.18.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ С УДИНИТЕЛЬНЫМ ШТОКОМ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ	39

4.3.19.	ТРЕБОВАНИЯ К УДЛИНИТЕЛЬНОМУ ШТОКУ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОМУ	39

4.3.20.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРИВОДНЫМ УСТРОЙСТВАМ (ПРИВОДАМ) ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ КЛИНОВОЙ	40

4.3.21.	ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕНИ «ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ»	46

4.3.22.	ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВОЧНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ	46

4.3.23.	ТРЕБОВАНИЕ К РЕКОМЕНДУЕМОЙ МАССЕ	49

4.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ	51

4.4.1.	ОБЩИЕ ПРАВИЛА	51

4.4.2.	ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ	53

4.4.3.	ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ	53

4.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ	54

4.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ	55

4.7.	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ЗАДВИЖЕК	59

4.8.	ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ	59

4.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ	59

4.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	63

4.11.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА	65

5.	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	67

5.1.	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА, НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПАНИИ	67

5.2.	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И НЕФТЕХИМИИ КОМПАНИИ	70

5.3.	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИВОДНЫХ УСТРОЙСТВ (ПРИВОДОВ) ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ	80

5.4.	ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	95

5.5.	ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ	95

6.	ССЫЛКИ	96

7.	ПРИЛОЖЕНИЯ	102

- ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Единые технические требования устанавливают технические требования при проектировании (в части подбора оборудования), обеспечения комплектности поставки (включая планирование, разработку конструкторской документации, изготовление, испытания, приемку, транспортирование) и замене при ремонте задвижек клиновых на производственных объектах добычи нефти и газа, переработки углеводородного сырья и нефтехимии, нефтепродуктообеспечения Компании.

Настоящие Единые технические требования распространяются на задвижки клиновые стальные, изготавливаемые в соответствии с нормативной документацией РФ, с номинальным давлением до 32,0 МПа и типом уплотнения в затворе «металл-металл».

Настоящие Единые технические требования не распространяются на задвижки клиновые комплектной поставки на производственные объекты переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании, к которым предъявляются требования владельцев технологического знания (Лицензиаров) по иностранным стандартам.

Настоящие Единые технические требования разработаны с целью стандартизации и унификации параметров, обеспечения взаимозаменяемости, повышения качества и надёжности проектируемых задвижек клиновых, гарантии соответствия задвижек клиновых утвержденным проектным решениям.

Настоящие Единые технические требования разработаны с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Единые технические требования обязательны для исполнения работниками ПАО «НК «Роснефть» и подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы (осуществляющих деятельность по добыче нефти на суше, добыче газа на суше, переработке углеводородного сырья и нефтехимии, приему, хранению и отпуску нефтепродуктов, проектированию, в соответствии с Периметром внедрения настоящих Единых технических требований.

Периметр внедрения настоящих Единых технических требований утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по проектированию, поставке и замене при ремонте задвижек клиновых, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящими Едиными техническими требованиями.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Единые технические требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

- ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Единых технических требованиях используются термины Корпоративного глоссария: Автоматизированное рабочее место (АРМ), Информационный ресурс «Портал системы типового проектирования Компании», Корпоративный справочник материалов, Материально-технические ресурсы (МТР), Общество Группы (ОГ).

  - РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Единых технических требованиях используются роли Корпоративного глоссария: Завод-изготовитель, Поставщик, Специализированная организация.

  - ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Единых технических требованиях используются термины из внешних документов: Агрессивная среда [п. 3.1 ГОСТ Р 51801-2001 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред], Герметичность затвора [п. 6.1.27 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Давление пробное [п. 4 раздела II ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»], Давление рабочее [п. 4 раздела II ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»], Жесткий клин [п. 7.51 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Класс герметичности затвора, [п. 6.1.28 
ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Конструкторская документация [п. 3.1.5 ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации. Общие положения], Коррозионное растрескивание [п. 47 ГОСТ 9.106-2021 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозия металлов. Термины и определения], Коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали и сплавы [п. 3.1.6 ГОСТ 33260-2015 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов], Коэффициент сопротивления (ζ) [п. 6.1.12 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Крутящий момент [п. 6.1.14 
ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Межкристаллитная коррозия [п. 40 ГОСТ 9.106-2021 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозия металлов. Термины и определения], Назначенный срок службы [п. 34 
ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения], Неразрушающий контроль [п. 2.20 ГОСТ Р 53697-2009. Контроль неразрушающий. Основные термины и определения], Низколегированная сталь [п. 3.1.8 ГОСТ 33260-2015 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов], Номинальное давление (PN) [п. 6.1.2 
ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Номинальный диаметр (DN) [п. 6.1.3 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Основные детали [п. 7.5 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Отдел технического контроля [п. 3.20 ГОСТ 8179-98 Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания], Парциальное давление [п. 3.7 ГОСТ Р 53679-2009 Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию], Перепад давления (Δр) [п. 6.1.8 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Периодические испытания [п. 48 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения], Показатели безопасности арматуры [п. 10.1.2 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Показатели назначения [п. 2.11 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Приемо-сдаточные испытания [п. 47 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения], Проектная документация [п. 3.1 ГОСТ Р 21.001-2021. Система проектной документации для строительства. Общие положения], Прокладка [п. 7.37 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Рабочая среда [п. 2.15 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Седло [п. 7.24 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Сейсмопрочность [п. 3.1.52 ГОСТ 31901-2013 Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия], Сейсмостойкость [п. 3.1.53 ГОСТ 31901-2013 Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия], Скорость коррозии [п. 6 ГОСТ 9.106-2021 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозия металлов. Термины и определения], Строительная длина [п. 6.1.30 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Типовые испытания [п. 50 ГОСТ 16504-81 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозия металлов. Термины и определения], Трубопроводная арматура (Арматура) [п. 2.1 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Углеродистая сталь [п. 3.1.14 ГОСТ 33260-2015 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов], Углеродный эквивалент [п. 3.1.15 
ГОСТ 33260-2015 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов], Уплотнение [п. 7.26 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Уплотнение сальниковое (Сальник) [п. 7.31 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Уплотнительная поверхность [п. 7.35 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Фланец [п. 7.36 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Цикл [п. 2.20 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения], Шпиндель [п. 7.41 ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения].

  - ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ | – | задвижка, у которой уплотнительные поверхности затвора расположены под углом друг к другу и запирающий элемент выполнен в форме клина. |
| --- | --- | --- |
| ЗАТВОР ЗАДВИЖКИ | – | совокупность подвижных (клин) и неподвижных (седло) элементов задвижки, образующих проходное сечение и соединение, препятствующее протеканию рабочей среды. |
| КАПИЛЛЯРНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ | – | метод неразрушающего контроля, основанный на капиллярном проникновении индикаторных жидкостей в полости поверхностных и сквозных несплошностей металла объекта. |
| КОМПАНИЯ | – | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее прямо и (или) косвенно выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества. |
| МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ | – | метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния над дефектами с использованием в качестве индикатора ферромагнитного порошка или магнитной суспензии. |
| РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ | – | метод неразрушающего контроля, основанный на преобразовании радиационного изображения контролируемого объекта в радиографический снимок или записи этого изображения на запоминающем устройстве с последующим преобразованием в графическое изображение. |
| ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА | – | технологический процесс, состоящий из совокупности операций нагрева, выдержки и охлаждения изделий из металлов и сплавов, целью которого является изменение их структуры и свойств в заданном направлении. |

  - СОКРАЩЕНИЯ

| АКП | – | антикоррозионное покрытие. |
| --- | --- | --- |
| АСУ ТП | – | автоматизированная система управления технологическим процессом. |
| ВИК | – | визуальный и измерительный контроль. |
| ВР | – | водородное растрескивание. |
| ЗИП | – | запасные части, инструменты и приспособления. |
| ЗК | – | задвижка клиновая. |
| КВ | – | кабельный ввод. |
| КД | – | конструкторская документация. |
| КСМ | – | корпоративный справочник материалов. |
| МКК | – | межкристаллическая коррозия. |
| НД | – | нормативный документ. |
| ОТК | – | отдел технического контроля. |
| ПАЗ | – | противоаварийная защита. |
| ПД | – | проектная документация. |
| ПГП | – | пневмогидравлический привод. |
| ПМ | – | программа и методика испытаний арматуры. |
| ПП | – | пневмопривод. |
| РД | – | разрешительная документация. |
| РК | – | радиографический контроль. |
| РЭ | – | руководство по эксплуатации. |
| С.К. | – | сухой контакт. |
| СПАЗ | – | система противоаварийной защиты. |
| СКРН | – | сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением. |
| УЗК | – | ультразвуковой контроль. |
| УФ | – | удлинительный шток фиксированной длины. |
| УШ | – | удлинительный шток телескопический. |
| ЭГП | – | электрогидропривод. |
| ЭД | – | эксплуатационная документация. |
| ЭП | – | электропривод. |

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - НАЗНАЧЕНИЕ

    - ЗК предназначена для перекрытия потока рабочей среды и обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов и технологического оборудования.

  - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

    - Климатическое исполнение и значение температуры окружающего воздуха при хранении, транспортировании, монтаже и эксплуатации ЗК приведены в Таблице 1.

    - ЗК должны быть рассчитаны для эксплуатации в условиях соответствующих категории размещения 1 по ГОСТ 15150, с выполнением эксплуатационных параметров при воздействии совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района.

Таблица 1

Климатическое исполнение ЗК

| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, ºС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАБОЧЕЕ |  | ПРЕДЕЛЬНОЕ |  |
|  | ВЕРХНЕЕ | НИЖНЕЕ | ВЕРХНЕЕ | НИЖНЕЕ |
| У | Плюс 40 | Минус 45 | Плюс 45 | Минус 50 |
| ХЛ | Плюс 40 | Минус 60 | Плюс 45 | Минус 70 |

    - При транспортировании, хранении и монтаже ЗК должны выдерживать колебания температур окружающего воздуха.

    - Величина изменения температуры окружающего воздуха за 8 часов составляет 40 °С для климатического исполнения У, ХЛ.

    - Относительная влажность окружающего воздуха при транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации ЗК может достигать 100 % при 25 °С.

    - Категория коррозионной активности среды для выбора АКП металлических конструкций определяется в соответствии с Типовыми требованиями Компании
№ П4-06.01 ТТР-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании».

    - Верхнее рабочее значение атмосферного давления – 106,7 кПа, нижнее предельное рабочее значение атмосферного давления – 84,0 кПа по ГОСТ 15150.

    - Скорость ветра (верхнее значение) – 50 м/с.

    - Исполнения по сейсмостойкости ЗК, условное обозначение по сейсмостойкости, значение сейсмичности района размещения приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Исполнения по сейсмостойкости ЗК

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ИСПОЛНЕНИЕ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ | ЗНАЧЕНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ, В БАЛЛАХ |
| --- | --- | --- | --- |
| Сейсмичность района размещения, баллов, по шкале МSK-64 | Несейсмостойкое | С0 | До 6 включительно |
|  | Сейсмостойкое | С | Свыше 6 до 9 включительно |
|  | Повышенной сейсмостойкости | ПС | Свыше 9 до 10 включительно |

    - Прочность ЗК должна подтверждаться расчетами выполненными Заводом-изготовителем арматуры. Расчеты выполнять с учетом требований норм расчета на прочность по СТ ЦКБА 003, ГОСТ 34233.1, ГОСТ 34233.12. В расчетах использовать общеинженерные или специальные апробированные (и/или аттестованные) методики расчета и/или компьютерные программы расчета. Допускается засчитывать результаты расчетов и/или экспериментальных исследований отдельных типоразмеров ЗК и распространять на другие типоразмеры.

    - Расчетные сейсмические нагрузки на элементы конструкции ЗК должны определяться умножением эквивалентного расчетного максимального ускорения на инерционные характеристики ЗК.

    - ЗК должны быть рассчитаны на воздействие дополнительных усилий и моментов, передаваемых на патрубки от присоединяемых трубопроводов и вызывающих дополнительные напряжения в патрубках.

    - Устойчивость ЗК к воздействию дополнительных усилий и моментов, передаваемых на патрубки от присоединяемых трубопроводов, вызывающих дополнительные напряжения в патрубках должна подтверждаться расчетом.

    - При расчете использовать модель, выполненную с уменьшенной толщиной стенки на величину минусового допуска на коррозию и технологический припуск, чем толщина стенки модели используемой для проектирования ЗК.

    - Расчет необходимо проводить по материалу корпусных деталей, механические свойства которых имеют наименьшие значения.

    - Для расчета арматуры учитывать, что при PN на расчетную модель накладываются рабочие нагрузки:

- внутреннее избыточное давление среды;

- растягивающая сила от давления среды вдоль присоединенного трубопровода;

- дополнительный момент, действующий от присоединяемого трубопровода который вызывает напряжения (не менее 20 % от максимальных кольцевых) при PN.

    - ЗК должны сохранять работоспособность, прочность, герметичность по отношению к внешней среде и в затворе во время и после сейсмического воздействия до значения (в баллах) включительно, указанного в условном обозначении.

    - Расчетам и/или испытаниям на сейсмостойкость должно предшествовать определение собственных частот колебаний ЗК.

    - Низшая собственная частота колебаний должна рассчитываться по апробированным (и/или аттестованным) методикам по схеме жесткого крепления ЗК за патрубки. Низшая собственная частота колебаний ЗК должна быть не ниже 18 Гц.

    - Расчеты и испытания на прочность должны выполняться на сочетание сейсмических (при наличии) и эксплуатационных нагрузок. При сейсмическом и эксплуатационном воздействии свыше 6 баллов, расчет допустимых нагрузок на ЗК выполнять с учетом требований по уровням нагрузок СТ ЦКБА 092.

В случае проведении испытаний учитывать:

- давление расчетное;

- одновременное воздействие сейсмических ускорений в вертикальном и горизонтальном направлениях.

    - При выполнении расчетов значения ответных максимальных амплитуд ускорений в горизонтальном направлении принимать по спектрам ответа в соответствии с Рисунком 2 ГОСТ 30546.1-98 по кривой с 2 % относительным демпфированием.

    - При проведении испытаний значения максимальных амплитуд ускорений в горизонтальном направлении на места крепления ЗК принимать по спектрам воздействий в соответствии с Рисунком 1 ГОСТ 30546.1-98. Значения ускорений в вертикальном направлении составляют 0,7 от соответствующих значений ускорения в горизонтальном направлении.

    - При проведении расчетов и испытаний значения ускорений для 10 баллов удваивать по сравнению с ускорениями для 9 баллов.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ АРМАТУРЫ

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ АРМАТУРЫ

    - Основные параметры и характеристики ЗК представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Основные параметры и характеристики ЗК

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
| --- | --- |
| PN, МПа (кгс/см²) | Вакуум с абсолютным давлением от 0,095 МПа до 0,001 МПа; 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 8,0 (80); 10,0 (100); 12,5 (125); 16,0 (160); 20,0 (200); 25,0 (250); 32,0 (320). |
| DN, мм | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400. |
| Максимальный перепад давления на затворе в закрытом положении | PN |
| Давление пробное, Рпр | В соответствии с пунктом 4.4.2 настоящих Единых технических требованиях |
| Коэффициент сопротивления ζ, не более | 1,0 |
| Тип привода | - Ручной (маховик или редуктор); - Ручной с маховиком и удлинительным штоком; - ЭП (необходимые параметры для управления ЗК, оснащенной приводом типа ЭП должны соответствовать Таблице 33 настоящих Единых технических требований); - ЭГП (необходимые параметры для управления ЗК, оснащенной приводом типа ЭГП должны соответствовать Таблице 39 настоящих Единых технических требований); - ПП (необходимые параметры для управления ЗК, оснащенной приводом типа ПП должны соответствовать Таблице 36 настоящих Единых технических требований); - ПГП (необходимые параметры для управления ЗК, оснащенной приводом типа ПГП должны соответствовать Таблице 42 настоящих Единых технических требований) |
| Герметичность затвора ЗК | В соответствии с условным обозначением ЗК (раздел 5 настоящих Единых технических требований) |
| Значение температуры рабочей среды | В соответствии с Таблицей 4 настоящих Единых технических требований |
| Конструкция проточной части | Полнопроходная |
| Установка | - Надземная; - Подземная безколодезная установка; - Подземная установка в колодце |
| Установочное положение на трубопроводе | В соответствии с пунктом 4.3.22 настоящих Единых технических требований |
| Направление подачи рабочей среды | Двухстороннее |
| Тип присоединения к трубопроводу | В соответствии с условным обозначением ЗК (раздел 5 настоящих Единых технических требований) |
| Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев ЗК и присоединяемых фланцев трубопровода (для фланцевого способа присоединения) | В соответствии с пунктом 4.3.8 настоящих Единых технических требований |
| Рекомендованная масса, кг | В соответствии с пунктом 4.3.23 настоящих Единых технических требований |

    - Материал основных сборочных единиц и деталей, а также сварные швы ЗК, работающие под давлением, должны быть прочными и плотными.

    - Прочность основных сборочных единиц и деталей ЗК должна быть подтверждена расчетом и испытаниями при Рпр.

    - ЗК должны быть герметичны относительно внешней среды.

    - Для определения необходимого момента затяжки крепежа фланцевых соединений следует выполнить силовой расчёт по ГОСТ 34233.4.

    - Сальниковое уплотнение должно быть работоспособно во всем интервале температур рабочей среды и окружающего воздуха, указанных в условном обозначении ЗК и требованиями СТ ЦКБА 037.

    - Конструкция и размеры сальниковых узлов должны изготавливаться по
СТ ЦКБА 037. Сальниковая камера должна иметь свободный доступ для проведения технического обслуживания.

    - Монтаж, число колец, высоту, метод затягивания и способ укладки сальниковой набивки принимать по СТ ЦКБА 037.

    - В случае хранения уплотнительных колец при температуре ниже 0 °С, перед сборкой они должны быть выдержаны при температуре плюс (23±5) °С, в течение 24 ч. Перекручивание колец не допускается.

    - При соединении корпусных деталей должны применяться шпильки с гайками. Применение болтов запрещено.

    - В собранных ЗК шпильки должны быть завернуты до упора.

    - Во фланцевых соединениях концы шпилек должны выступать из гаек не менее одного шага резьбы.

    - Конструкция ЗК должна обеспечивать свободный проход внутритрубных средств очистки, диагностики, герметизации и разделительных устройств.

    - Конструкция ЗК должна обеспечивать свободный доступ к элементам, подлежащим регулированию и настройке (привод, сигнализаторы и др.) без демонтажа, как самой ЗК, так и отдельных ее деталей, сборочных единиц и комплектующих изделий.

    - Конструкция элементов для строповки с помощью грузозахватных устройств на ЗК должна обеспечивать возможность подъема ЗК с приводом.

    - Конструкционное исполнение и расположение элементов для строповки на ЗК с помощью грузозахватных устройств выполнять согласно КД.

    - Для сохранения наружного АКП ЗК при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ предусмотреть конструкцию элементов для строповки и схему их расположение на ЗК для исключения контакта строповых тросов с наружными поверхностями и приводным устройством ЗК.

    - Для ЗК на давление PN до 25,0 МПа включительно, неуказанные в КД допуски, отклонения линейных и угловых размеров, отклонения расположения поверхностей, отклонения формы, параметры и характеристики шероховатости поверхностей, основные размеры метрической резьбы, профиль резьбы, допуски посадок с зазором, сбеги, проточки и фаски выполнить по ГОСТ 5762.

    - Отклонения от параллельности и перпендикулярности (относительно оси корпуса ЗК) уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев для ЗК на давление PN до 25,0 МПа включительно, должны соответствовать ГОСТ 5762.

    - Детали ЗК и приводных устройств, предназначенные для работы во взрывоопасных и пожароопасных зонах, имеющие возможность соударяться в процессе работы, изготавливают из материалов, не допускающих образование искр при ударе.

    - ЗК должны быть работоспособны при максимальном допустимом перепаде давления на затворе, при открытии (закрытии) ΔР со стороны каждого патрубка. Максимально допустимый перепад рабочего давления на затворе при открытии (закрытии) ΔР принять равным PN.

    - Положение запирающего элемента ЗК при эксплуатации: полностью «открыто» или полностью «закрыто».

    - ЗК по конструктивному исполнению должны относиться к классу ремонтируемых восстанавливаемых изделий, с регламентированной дисциплиной и назначенным сроком службы или ресурса. Объем ремонтных работ при техническом обслуживании и ремонте арматуры указывают в РЭ.

    - ЗК должны иметь возможность выполнения технического обслуживания в полевых условиях, и ремонтов - в стационарных условиях.

    - Порядок разработки и постановки на производство ЗК должен соответствовать
ГОСТ Р 15.301.

  - ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

    - Характеристики рабочей среды для ЗК указаны в Таблице 4.

Таблица 4

Характеристики рабочей среды для ЗК

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Температура рабочей среды (стенки) максимальная расчетная, ºС | До плюс 900 |
| Водородный показатель, рН | 0-14 |
| Механические примеси, мг/м3 | - для жидких рабочих сред до 500 мг/л; - для газовых рабочих сред до 10 мг/м3 (при нормальных условиях) |
| Размер твердых частиц, мм | До 1 |
| Микротвердость твердых частиц, Гпа | До 1,47 |

    - Для рабочих сред, обращаемых в системах водоотведения (канализации), размер твердых частиц достигает до 4 мм с содержанием механических примесей до 10% объема.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

    - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

      - ЗК должны соответствовать требованиям настоящих Единых технических требований, ТР ТС 010, ТР ТС 032, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 532, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, ГОСТ 5762, ГОСТ 12.2.063, ГОСТ Р 56001, КД.

      - Конструкция ЗК должна быть технологичной, надежной в течение установленного в технической документации назначенного срока службы или ресурса, обеспечивать безопасность при изготовлении, монтаже и эксплуатации, предусматривать возможность осмотра, очистки, промывки, продувки и ремонта, контроля технического состояния при диагностировании.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПО МАТЕРИАЛАМ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

      - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

        - Материалы ЗК должны соответствовать требованиям ГОСТ 33260, 
СТ ЦКБА 005.1, СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 014, СТ ЦКБА 016, СТ ЦКБА 052, КД, настоящих Единых технических требований. Соответствие применяемого материала должно подтверждаться Заводами-изготовителями ЗК, сертификатами материалов, выполненными в соответствии с НД РФ.

        - Материалы для изготовления крепежных деталей должны соответствовать требованиям Таблицы 12 по ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260, СТ ЦКБА 012, КД, настоящих Единых технических требований. Применение кипящей, полуспокойной, автоматной и бессемеровской сталей для изготовления крепежных деталей не допускается.

        - При выборе материалов для изготовления основных и крепежных деталей ЗК предназначенных для производственных объектов добычи нефти и газа Компании, необходимо учитывать заданные условия эксплуатации согласно ГОСТ 33260, 
СТ ЦКБА 052:

- рабочее давление;

- температуру окружающей среды (климатическое исполнение);

- температуру рабочей среды;

- параметры окружающей среды и внешних воздействий;

- РH2S (парциальное давление сероводорода);

- РCO2 (парциальное давление двуокиси углерода)

- химический состав и свойства рабочей среды (коррозионная активность, взрывоопасность; наличие примесей, приводящих к эрозионному износу);

- в том числе свойства материала для требуемых условий эксплуатации и испытаний.

        - Материальное исполнение корпусных деталей ЗК предназначенных для производственных объектов переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании определяется в соответствии с Таблицей 32 настоящих Единых технических требований.

        - Скорость коррозии деталей ЗК и сварных швов при воздействии рабочей среды и внешних факторов должна быть:

- для корпусных деталей из углеродистых и низколегированных сталей – не более 
0,5 мм/год;

- для корпусных деталей из коррозионно-стойких (нержавеющих) сталей – не более 
0,05 мм/год;

- для металлов и сплавов деталей с механически обработанными направляющими и уплотнительными поверхностями – не более 0,05 мм/год.

        - Скорость коррозии деталей ЗК и сварных швов должна определяться в соответствии с Приложением 1 настоящих Единых технических требований.

        - Перечень испытаний материалов основных сборочных единиц и деталей ЗК в соответствии с Приложением 2 настоящих Единых технических требований.

        - Металл литых деталей ЗК, а также поковок (в том числе полученные методом штамповки) необходимо подвергать контролю загрязненности неметаллическими включениями. Наличие неметаллических включений (оксиды, сульфиды, силикаты) определяется методом К или Ш по ГОСТ 1778 от каждой плавки. Фактические результаты контроля загрязненности неметаллическими включениями заносятся в сертификат.

        - Размер зерна литых деталей ЗК – не крупнее номера 3 по ГОСТ 5639.

        - Значение Сэкв (эквивалент углерода) для материалов патрубков корпусов ЗК (ответных фланцев), катушек предназначенных под приварку к трубопроводу, с массовой долей углерода в стали по анализу изделия, превышающей 0,12 %, не должно превышать 0,43 и рассчитывается по формуле:

(1)

        - Для ответных фланцев с фактической массовой долей углерода в стали по анализу изделия, не превышающей 0,12 %, углеродный эквивалент должен быть рассчитан по формуле 
Ито-Бессио:

(2)

        - Если по анализу плавки массовая доля бора менее 0,0005 %, то допускается не определять содержание бора при анализе изделия, и для расчета Рсм считать массовую долю бора равной нулю.

        - Значение Сэкв и Рсм для присоединяемых ответных фланцев ЗК к трубопроводу:

- Сэкв – не более 0,43 %;

- Рсм – не более 0,25%.

        - Основные детали ЗК должны подвергаться термообработке. Требования к термообработке в соответствии с разделом 6 ГОСТ 33260-2015.

        - После термообработки материалы основных деталей ЗК должны иметь следующую твердость:

- твердость низкоуглеродистой стали должна быть не более 200 HV10;

- твердость низколегированной стали должна быть не более 240 HV10.

        - Значения твердости приведены в соответствии с ГОСТ 33852. Допускается производить измерение твердости материала корпусных деталей методом Бринелля (НВ) по ГОСТ 9012 шариком 5 мм.

        - Измерение твердости не должно вести к порче рабочих поверхностей деталей, влияющих на работоспособность изделия. Если измерение твердости невозможно без повреждения рабочих поверхностей, допускается проводить проверку на образце-свидетеле из того же материала, что и детали, прошедшего термическую обработку одновременно с деталью.

        - Испытание на ударную вязкость металла основных деталей ЗК производить по ГОСТ 9454 на поперечных образцах типа 11 с V – образным надрезом. Определение величины ударной вязкости основного металла при испытании образцов по KCV производить при температуре минус 40°С (исполнение У) и минус 60°С (исполнение ХЛ). Значение ударной вязкости металла основных деталей ЗК должно соответствовать ГОСТ 33260, при этом значение величины ударной вязкости должно составлять:

- KCV≥24,5 Дж/см² (2,5 кгс м/см²).

Примечание: KCV(U) - обозначение ударной вязкости, третий символ показывает вид надреза U, V – образной формы.

        - Ударная вязкость основных деталей ЗК определяется как среднеарифметическое значение по результатам испытаний трех образцов. Допускается снижение значений ударной вязкости на одном образце на 9,8 Дж/см2 (1 кгс м/см2) от минимального значения ударной вязкости, при условии, что среднеарифметическое значение результатов испытаний образцов будет не ниже минимального значения ударной вязкости.

        - В соответствии с СТ ЦКБА 052 для основных деталей ЗК из коррозионно-стойких (нержавеющих) сталей и сплавов аустенитного класса, железо–хромоникелевых, хромо–никелевых, аустенитно-ферритного класса, хромо–никель–молибденовых сплавов ударная вязкость не определяется.

        - Твердость уплотнительных поверхностей клина должна быть больше твердости поверхностей седел с разницей твердостей уплотнительных поверхностей клина и седел корпуса не менее 5 НRC.

        - В случае, если материал седла корпуса ЗК и контактирующая с ним деталь узла затвора не обеспечивает указанную скорость коррозии и требуемую износостойкость, то в КД предусмотреть наплавку или другие методы упрочнения уплотнительных поверхностей с применением коррозионностойких и износостойких материалов (сплавов). Технологические указания по наплавке или другим методам упрочнения, марка используемого материала (сплава), контроль качества и нормы оценки качества упрочненных поверхностей должны соответствовать СТ ЦКБА 053.

        - Контроль наплавки или других методов упрочнения уплотнительных поверхностей следует проводить до и после механической обработки.

        - После механической обработки упрочненные поверхности должны быть подвергнуты ВИК и капиллярному методу контроля, испытанию твердости, а также, в сборе в изделии, на герметичность.

        - Контроль качества упрочненной поверхности капиллярным методом контроля следует производить по ГОСТ 18442, измерение твердости по ГОСТ 9013.

        - Шпиндель ЗК должен изготавливаться из стали стойкой к коррозии, с пределом текучести не менее 550 МПа.

Примечание:* Для ЗК, поставляемых на производственные объекты переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании (раздел 5 настоящих Единых технических требований), материальное исполнение шпинделя определяется в соответствии с Таблицей 32 настоящих Единых технических требований.

        - Материалы, применяемые для изготовления сварных соединений арматуры, должны обеспечивать ее надежную работу в течение назначенного срока службы или ресурса с учетом заданных условий эксплуатации (рабочее давление, минимальная отрицательная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния температуры окружающего воздуха.

        - Испытание механических свойств сварных соединений основных деталей ЗК проводить по ГОСТ 6996.

        - Механические свойства сварных соединений основных деталей ЗК должны отвечать следующим требованиям:

- временное сопротивление разрыву должно быть не ниже минимального значения временного сопротивления разрыву основного металла по стандарту или требований для данной марки стали;

- минимальное значение угла изгиба должно быть не менее 120° при отсутствии трещин или надрывов длиной более 12,5% его ширины, но не более 3 мм;

- твердость в зоне термического влияния (от 1 до 3 мм от линии сплавления) после сварки низкоуглеродистой стали должна быть не более 250 HV10;

- твердость в зоне термического влияния (от 1 до 3 мм от линии сплавления) после сварки низколегированной стали должна быть не более 275 HV10;

- значения величины ударной вязкости сварных соединений на образцах KCU (канавка в середине шва) по ГОСТ 6996 должны производить при температуре минус 40 и 
минус 60 ºС, в соответствии с Таблицей 5.

Таблица 5

Значения величины ударной вязкости сварного соединения

| НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ СВАРИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, ММ | ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА ОБРАЗЦАХ KCU, НЕ МЕНЕЕ, ДЖ/СМ² (КГС*М/СМ²) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 40°С | ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 60°С |
| До 25 включительно | 39,2 (4,0) | 39,2 (4,0) |
| Свыше 25 | 49,0 (5,0) | 49,0 (5,0) |

        - Ударная вязкость сварных соединений определяется как среднеарифметическое значение по результатам испытаний трех образцов. Допускается снижение значений ударной вязкости на одном образце на 9,8 Дж/см2 (1 кгсм/см2) от минимального значения ударной вязкости (Таблица 5 настоящих Единых технических требований), при условии, что среднеарифметическое значение результатов испытаний образцов будет не ниже минимального значения ударной вязкости (Таблица 5 настоящих Единых технических требований).

        - Стыковые сварные соединения корпусных деталей ЗК (кольцевые, продольные), и другие сварные соединения, определяющие ее прочность, необходимо подвергать металлографическим исследованиям. Металлографические макро и (или) микроисследования должны проводиться не менее чем на одном образце от каждого контрольного сварного соединения. Металлографические макро- и (или) микроисследования должны проводиться в соответствии с ГОСТ 10243 и РД 24.200.04.

        - В случае, если при рассмотрении макрошлифов в контрольном сварном соединении будут обнаружены недопустимые внутренние дефекты, которые должны были быть выявлены РК или УЗК, все сварные соединения, контролируемые данным методом, подлежат повторному испытанию тем же методом неразрушающего контроля в объеме 100 %. При этом повторная проверка качества всех сварных соединений должна осуществляться после калибровки оборудования неразрушающих методов контроля на эталонных образцах.

        - В случае подтверждения по результатам повторного неразрушающего контроля наличия в сварных соединениях недопустимых дефектов, сварные соединения бракуются.

        - Материалы основных деталей ЗК должны соответствовать требованиям настоящих Единых технических требований, НД или КД на материалы. Соответствие материалов этим требованиям должно подтверждаться протоколами испытаний Завода-изготовителя арматуры по методике на соответствующий материал.

        - Использование материалов, поступивших без сертификатов, для изготовления основных деталей ЗК не допускается.

        - Применение отечественных и импортных материалов, деталей изготовленных из импортных марок сталей или полуфабрикатов зарубежных изготовителей, может рассматриваться только после предоставления заключения от специализированной организации, которая аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025.

        - Результаты комплексных испытаний должны оформляться в виде заключения/отчета и являются действительными в течение 3 лет с даты выдачи специализированной организацией, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025. Указание даты выдачи на титульном листе заключения/отчета специализированной организации, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025, является обязательным.

      - ТРЕБОВАНИЯ К КОРРОЗИОННЫМ СВОЙСТВАМ

        - Взаимодействие факторов окружающей среды и условий эксплуатации оказывают влияние на скорость коррозии и коррозионное растрескивание.

        - Условиями, влияющими на агрессивность среды, являются количественные характеристики РH2S, РCO2

        - В соответствии с Таблицей 2 ГОСТ Р 55990-2014 рабочие среды, содержащие H2S (сероводород), в зависимости от стойкости оборудования к СКРН подразделяются на продукты с отсутствующим, низким, средним и высоким содержанием H2S. Также в классификации учитывается наличие CO2.

        - Рабочие среды с РH2S < 300 Па не вызывают СКРН трубопроводов.

        - Классификация рабочей среды в зависимости от содержания агрессивных сред, учитывающая требования РД 39-0147103-362, приведена в Таблице 6.

Таблица 6

Классификация рабочей среды в зависимости от содержания агрессивных сред

| КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ H2S и CO2 | ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ H2S, Па | ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ CO2, Па | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутствует | РH2S < 300 | Рсо2 < 50 000 | К0 |
| Низкое | РH2S < 300 | Рсо2 ≥ 50 000 | К1 |
| Низкое | 300 ≤ РH2S < 10 000 | Рсо2 < 50 000 | К1 |
| Среднее | 300 ≤ РH2S < 10 000 | Рсо2 ≥ 50 000 | К2 |
| Среднее | 10 000 ≤ РH2S < 1 000 000 | Рсо2 < 50 000 | К2 |
| Высокое | 10 000 ≤ РH2S < 1 000 000 | Рсо2 ≥ 50 000 | К3 |
| Высокое | РH2S ≥ 1 000 000 | Рсо2 ≥ 50 000 | К3 |

        - Для сред с повышенным содержанием РH2S>300 Па выбор основных материалов ЗК и материалов (сплавов), используемых для упрочнения поверхностей, должен производиться по Приложению Б ГОСТ 33260-2015, Приложению В и Таблице 2 СТ ЦКБА 052-2005.

        - Допускается применение других материалов (в том числе импортных), при соблюдении всех требований ГОСТ Р 53678, ГОСТ Р 53679, СТ ЦКБА 052 и при согласовании со специализированной организацией.

        - Для упрочнения поверхностей допускается применение других материалов (порошковые, ленты и др.) отечественных и импортных, удовлетворяющих по химическому составу и твердости требованиям ГОСТ 10051, СТ ЦКБА 053 и при согласовании со специализированной организацией.

        - РH2S, для расчета нефти (с обводненностью до 10%), нефтепродукта со свободной газовой фазой, газа определяется путем умножения рабочего давления в системе на мольную (объемную) долю сероводорода в газовой фазе:

РH2S=H2S (%)100 х Рр      (МПа),                                                (3),

где:

H2S (%) – мольная доля H2S в газе, выраженная процентах;

Pp (МПа) – рабочее давление (проектное давление эксплуатации объекта).

        - РH2S, с размерностью указываемую в Па для расчета воды (нефть с обводненностью более 10%, вода подтоварная, пластовая вода и т.д.) определяется в соответствии со следующей методикой:

РH2S=mH2SMH2SmH2OMH2O ∙ KH=mH2SХ∙KH∙1000000,                                      (4),

где:

mH2S – массовая доля H2S в жидкости, мг/л;

X=MH2S∙mH2OMH2O∙Кн=34.076гмоль∙1000∙1000гл18,015гмоль=1891534.83   постоянная величина (концентрация сероводорода в жидкости);

МH2S – 34,076 г/моль – молярная масса сероводорода;

МH2О – 18,015 г/моль – молярная масса воды;

mH2O  – 1000 г/л – массовая доля воды;

Кн – коэффициент (константа) Генри согласно Справочному пособию «Растворимость газов в воде», определяется в зависимости от рабочей температуры транспортируемой жидкости в соответствии с Таблицей 7.

Таблица 7

Значение коэффициента (константы) Генри в зависимости от рабочей температуры

| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °С | КОЭФФИЦИЕНТ (КОНСТАНТА) ГЕНРИ, МПА |
| --- | --- |
| 0 | 25,92 |
| 5 | 30,67 |
| 10 | 35,82 |
| 15 | 41,35 |
| 20 | 47,20 |
| 25 | 53,32 |
| 30 | 59,67 |
| 35 | 66,15 |
| 40 | 79,21 |
| 45 | 85,60 |
| 50 | 91,89 |
| 55 | 97,91 |
| 60 | 103,70 |

        - Для расчета степени коррозионной агрессивности рабочей среды ОГ необходимо использовать базу данных «Физико-химические свойства транспортируемых сред», расположенную в модуле «Линейка реагентов» ИС «Web-Портал «ТИС-Добыча» (информационная система Web-портал «ТИС-Добыча» (103.301.000.000)). Параметры для расчета стойкости материала корпуса ЗК, в зависимости от содержания H2S и CO2, в соответствии с Приложением 3 настоящих Единых технических требований.

        - Объем контроля и технические требования к материалам основных деталей ЗК при РH2S < 300 Па и РСО2 ≥ 50 000 Па или при РH2S ≥ 300 Па:

- испытание для оценки стойкости металла к СКРН в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53678, п. 4.2.15 СТ ЦКБА 052-2008:

- испытательный раствор представляет собой концентрированный раствор с добавлением буфера, в котором содержание PH2S и значение рН в соответствии с Таблицей 8.

Таблица 8

Содержания рН в зависимости от РH2S для условий испытаний

| рН | ТРЕБУЕМОЕ РH2S ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ, КПА |  |
| --- | --- | --- |
|  | УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБЛАСТИ СКРН 1 | УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБЛАСТИ СКРН 2 |
| 3,5 | - | 1 |
| 4,0 | 0,3 | - |
| 4,5 | 1 | 10 |
| 5,5 | 10* | 100* |
| 6,5 | 100 | - |

Примечание:* Рекомендуемое значение РH2S, при отсутствии данных в заказе о фактическом РH2S.

- лабораторные испытания на СКРН для эксплуатации в среде, содержащей H2S должны проводиться в соответствии с Таблицей 9.

Таблица 9

Лабораторные испытания на СКРН для эксплуатации в среде, содержащей H2S

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | МОДЕЛЬНЫЙ РАСТВОР | ПРИЛОЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Для материалов, предназначенных для эксплуатации в области СКРН 1 (К1) | 5% NaCl + 0,4 % CH3COONa в дистиллированной воде. PH2S и pH в соответствии с областью СКРН 1 Таблица 8 настоящих Единых технических требований и Рисунок 1 ГОСТ Р 53678-2009 | 72 % от минимально гарантированного предела текучести |
| Для материалов, предназначенных для эксплуатации в области СКРН 2 (К2) | 5% NaCl + 0,4 % CH3COONa в дистиллированной воде. PH2S и pH в соответствии с областью СКРН 2 Таблица 8 настоящих Единых технических требований и Рисунок 1 ГОСТ Р 53678-2009 | 72 % от минимально гарантированного предела текучести |
| Для материалов, предназначенных для эксплуатации в других областях СКРН (К3) | 5% NaCl + 0,5 % CH3COOH в соответствии с NACE ТM0177 (Среда А) Парциальное давление H2S 100 кПа | 72 % от минимально гарантированного предела текучести |

Примечания:

- положительные результаты испытаний на СКРН для рабочих сред К3, распространяются также на области применения с рабочими средами К2 и К1.

- положительные результаты испытаний на СКРН для рабочих сред К2, распространяются также на область применения с рабочей средой К1.

- в заключении должны быть перечислены все рабочие среды К1-К3 для которых допустимо применение данного материала, в соответствии с примечаниями 1 и 2.

- испытание для оценки стойкости металла к ВР должно соответствовать критериям приемки, каждый коэффициент которых представляет собой максимальное допустимое среднее значение для трех сечений образца при испытании в соответствии с требованиями п. 4.2.17 СТ ЦКБА 052-2008:

- коэффициент длины трещин (CLR)≤15 %;

- коэффициент толщины трещин (CTR)≤5 %;

- коэффициент чувствительности к растрескиванию (CSR)≤2 %.

        - Поковки и штамповки с уровнем содержания серы менее 0,025 %, а также отливки на стойкость к ВР не испытываются.

        - Рабочие среды, в зависимости от содержания агрессивных сред К0-К3, даны в условном обозначении раздела 5 настоящих Единых технических требований, для подбора Заводом-изготовителем материала для изготовления основных деталей корпуса ЗК.

        - ЗК, изготовленные из коррозионно-стойких (нержавеющих) сталей и сплавов, должны обеспечивать работоспособность в средах с заявленной коррозионной активностью, в течение назначенного срока службы (ресурса).

    - ТРЕБОВАНИЯ К КЛИНОВОМУ ЗАПИРАЮЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ (ЗАТВОРУ)

      - К ЗК относят запорные устройства, в которых проход перекрывается поступательным перемещением затвора в направлении, перпендикулярном движению потока транспортируемой среды.

      - К ЗК относится трубопроводная арматура с клиновым запирающим элементом.

      - Выбор типа клинового запирающего элемента (затвора) по конструктивному исполнению в зависимости от величины PN указан в Таблице 10.

Таблица 10

Тип клинового запирающего элемента (затвора) по конструктивному 
исполнению в зависимостиот величины PN

| ТИП КЛИНОВОГО ЗАПИРАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА (ЗАТВОРА) | РN, МПа (кгс/cм2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 8,0 (80) | 10,0 (100) | 16,0 (160) | 20,0 (200) | 25,0 (250) | 32,0 (320) |
| Цельный (жесткий) клин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Цельный (упругий) клин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Составной клин | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |

      - Тип конструктивного исполнения перемещения затвора – с выдвижным шпинделем.

      - Для полнопроходной ЗК на давление PN до 25,0 МПа включительно, минимальный диаметр проходного сечения седла должен обеспечивать проход средств очистки и диагностики с размером минимального диаметра не менее, указанного в ГОСТ 5762, с учетом величины условного давления.

      - При установке запирающего элемента (затвора) ЗК в положение «открыто», выступающих частей конструкции ЗК в проходном сечении седла не допускается.

      - Положение запорного органа ЗК при эксплуатации: полностью «открыто» или полностью «закрыто».

      - Тип уплотнения в затворе: «металл-металл».

      - Материал уплотнительных поверхностей деталей узла затвора должен обладать износостойкостью, обеспечивающей ресурсные показатели надежности ЗК.

    - ТРЕБОВАНИЯ К КОРПУСНЫМ ДЕТАЛЯМ

      - Корпусные детали ЗК по основному разъему «корпус – крышка» должны выполняться с фланцевым соединением и типом (исполнением) уплотнительной поверхности соединения, аналогичному типу (исполнению) присоединительной поверхности «фланец корпуса ЗК - ответный присоединяемый фланец».

      - Конструкции разъемных соединений ЗК должны обеспечивать взаимозаменяемость сопрягаемых деталей без механической доработки.

      - Разъем «корпус-крышка» должен иметь уплотнения из материалов, работоспособных во всем интервале температур рабочей среды и окружающего воздуха*:

- рекомендации по выбору основного уплотнения в зависимости от содержания в рабочей среде токсичных (вредных) и пожаровзрывоопасных веществ согласно 
ГОСТ 33259 и ГОСТ 32569.

Примечание:* Для ЗК, поставляемых на производственные объекты переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании (раздел 5 настоящих Единых технических требований), устанавливаются спирально-навитые уплотнения или из терморасширенного графита.

      - Уплотнение разъема «корпус-крышка» должно обеспечивать герметичность в течение назначенного срока службы (ресурса) деталей узла затвора.

      - На стойках ЗК должны быть фиксированные риски соответствующие крайним положениям затвора «открыто» и «закрыто» с табличками или маркировкой «О» и «З» или «ОТКР», «ЗАКР», указывающими направление движения шпинделя при перестановках затвора.

      - ЗК может по типу формообразования корпусных деталей изготавливаться следующих вариантов:

- литая задвижка;

- кованая задвижка;

- комбинированная задвижка:

- литосварная;

- литоштампосварная.

    - ТРЕБОВАНИЮ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ К ТРУБОПРОВОДУ

      - Тип присоединения ЗК к трубопроводу:

- муфтовое;

- фланцевое;

- фланцевое с заглушкой поворотной в соответствии с АТК 26-18-5, 
Т-ММ-25-01-06;

- фланцевое с заглушкой по ГОСТ 34785;

- под приварку.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ С МУФТОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

      - Строительная длина ЗК с муфтовым присоединением должна соответствовать КД Завода-изготовителя.

      - ЗК с муфтовым присоединениемможет изготавливаться со следующими резьбами:

- трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357 – обозначение G;

- коническая резьба по ГОСТ 6211 – обозначение Rc;

- коническая дюймовая резьба по ГОСТ 6111 – обозначение К.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

      - Строительные длины ЗК с фланцевым присоединением указаны в Таблице 11 и соответствуют одному из рядов по ГОСТ 3706.

Таблица 11

Строительные длины ЗК с фланцевым присоединением на номинальные диаметры DN 10-1400

| РN, МПА (КГС/CМ2) | строительная длина ЗК с фланцевым присоединением L, мм для DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN1000 | DN1200 | DN1400 |
| 1,6 (16) | 102 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 250 | 190 | 280 | 300 | 254 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 432 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 |
| 2,5 (25) | - | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 550 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1000 | 1981 | - | - |
| 4,0 (40) | - | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1550 | 1750 | 2150 | - | - |
| 6,3(63)-10(100) | - | 152 | 178 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1499 | - | - | - | - |
| 16,0 (160) | - | 216 | 229 | 254 | 280 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 1029 | 1130 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | - | - | - | - |
| 20,0 (200) | - | - | - | - | - | - | 350 | 419 | 470 | 550 | 650 | 750 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | - | - | - | - | - |
| 25,0 (250) | - | - | - | - | - | - | 350 | 419 | 470 | 550 | 650 | 750 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | - | - | - | - | - |
| 32,0 (320) | - | - | - | - | - | 310 | 451 | 508 | 578 | 673 | 650 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | 1257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

      - Строительные длины, не указанные в Таблице 11 должны соответствовать КД Завода-изготовителя.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЛАНЦЕВ

      - Для ЗК на давление PN до 25,0 МПа включительно, отклонения от параллельности и перпендикулярности (относительно оси корпуса) уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев должны соответствовать требованиям ГОСТ 5762.

      - Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев ЗК и присоединительных фланцев трубопровода/оборудования приведены в Таблице 12.

Таблица 12

Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев ЗК
и присоединяемых фланцев трубопровода/оборудования

| РN, МПА (КГС/CМ2) | ИСПОЛНЕНИЕ уплотнительной поверхности |  |
| --- | --- | --- |
|  | ФЛАНЕЦ ЗК | ФЛАНЕЦ ТРУБОПРОВОДА/ ОБОРУДОВАНИЯ присоединяемый |
| До 4,0 (40)* включительно (кроме вакуума) для всех сред в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.044 | Исполнение F (впадина), тип 21, с присоединительными размерами фланцев по ГОСТ 33259 | Исполнение Е (выступ), тип 11, с присоединительными размерами фланцев по ГОСТ 33259 |
| Свыше 4,0 (40) до 20,0 (200) включительно от DN 10 до DN 250 включительно для всех сред в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.044 | Исполнение J (под прокладку овального или восьмиугольного сечения), тип 21, с присоединительными размерами фланцев по ГОСТ 33259 | Исполнение J (под прокладку овального или восьмиугольного сечения), тип 11, с присоединительными размерами фланцев по ГОСТ 33259 |
| Свыше 4,0 (40) до 16,0 (160) включительно от DN 300 до DN 400 включительно для всех сред в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.044 |  |  |
| Свыше 4,0 (40) до 10,0 (100) включительно от DN 450 до DN 500 включительно для всех сред в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.044 |  |  |
| Для 6,3 (63) от DN 600 до DN 1200 включительно для всех сред в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.044 |  |  |
| Для 25,0 (250) от DN 10 до DN 40 включительно для всех сред в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.044 |  |  |
| Вакуум | Исполнение D (паз), тип 21, с присоединительными размерами фланцев по ГОСТ 33259 | Исполнение С (шип), тип 11, с присоединительными размерами фланцев по ГОСТ 33259 |
| От 1,6 (16) до 32,0 (320) включительно для высокотемпературного органического теплоносителя | Исполнение D (паз), тип 21, с присоединительными размерами фланцев по ГОСТ 33259 | Исполнение С (шип), тип 11, с присоединительными размерами фланцев по ГОСТ 33259 |
| Для 20,0 (200) DN 250 для всех сред в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.044; для производственных объектов добычи нефти и газа, нефтепродуктообеспечения Компании | Исполнение уплотнительной поверхности под прокладку восьмиугольного сечения по ГОСТ 28919 для рабочего давления 21,0 МПа (210 кгс/см²), с параметрами фланцевого соединения 230х21 |  |
| Для 25,0 (250); 32,0 (320) от DN 50 до DN 350 включительно для всех сред в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.044 | Исполнение уплотнительной поверхности под прокладку восьмиугольного сечения по ГОСТ 28919 рабочего давления 35 МПа (350 кгс/см²) |  |

Примечание: * Для ЗК на давление PN≤1,6 МПа (16 кгс/см²), с рабочими средами группы В по ГОСТ 12.1.044, предназначенных для производственных объектов переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании допускается исполнение уплотнительной поверхности фланцев В (соединительный выступ) по ГОСТ 33259.

      - Исполнения уплотнительных поверхностей, не указанных в Таблице 12, должны соответствовать КД Завода-изготовителя.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦАМ

      - Для формирования условного обозначения материал ответных фланцев выбирается с учетом условий эксплуатации ЗК: рабочего давления, температуры и характеристики рабочей и окружающей среды, коррозионных свойств, класса (группы) прочности присоединяемого трубопровода и оборудования.

      - Материалы для изготовления ответных фланцев ЗК должны соответствовать Таблице 11 ГОСТ 33259-2015 и/или ГОСТ 33260.

      - Химический состав металла присоединяемого трубопровода/оборудования в зависимости от класса (группы) прочности для подбора материала ответного фланца ЗК приведен в Таблице 13.

Таблица 13

Химический состав металла присоединяемого трубопровода/оборудования в зависимости от класса (группы) прочности для подбора материала ответного фланца ЗК

| КЛАСС (ГРУППА) ПРОЧНОСТИ | МАССОВАЯ ДОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПО АНАЛИЗУ ПЛАВКИ И ИЗДЕЛИЯ, %, НЕ БОЛЕЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ, МПа, НЕ МЕНЕЕ | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ, МПа, НЕ МЕНЕЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Mn | P | S | V | Ti | Ni | Мо | Cu |  |  |  |
| Химический состав металла присоединяемого трубопровода/оборудования и приварных катушек при РH2S < 300 Па и РСО2 < 50 000 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К34 | 0,24 | - | 1,20 | 0,025 | 0,015 | - | - | - | - | - | 335 |  | 210 |
| К38 | 0,24 | - | 1,20 | 0,025 | 0,015 | - | - | - | - | - | 415 |  | 245 |
| К42 | 0,24 | 0,60 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,04 | 0,30 | 0,15 | 0,50 | 415 |  | 290 |
| К46 | 0,24 | 0,60 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,04 | 0,30 | 0,15 | 0,50 | 435 |  | 320 |
| К48 | 0,24 | 0,60 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,04 | 0,30 | 0,15 | 0,50 | 460 |  | 360 |
| К50 | 0,24 | 0,60 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,04 | 0,30 | 0,15 | 0,50 | 490 |  | 390 |
| К52 | 0,24 | 0,60 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,04 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 520 |  | 415 |
| К55 | 0,18 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,04 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 535 |  | 450 |
| К56 | 0,18 | 0,45 | 1,80 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,04 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 549 |  | 460 |
| К60 | 0,18 | 0,45 | 1,80 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,04 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 570 |  | 485 |
| Химический состав металла присоединяемого трубопровода/оборудования и приварных катушек при РH2S < 300 Па и РСО2 ≥ 50 000 Па или при РH2S ≥ 300 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К42 | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,025 | 0,008 | 0,06 | 0,04 | 0,30 | 0,15 | 0,35 | 415 |  | 290 |
| К46 | 0,15 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,008 | 0,06 | 0,04 | 0,30 | 0,15 | 0,35 | 435 |  | 320 |
| К48 | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,025 | 0,008 | 0,07 | 0,04 | 0,30 | 0,15 | 0,35 | 460 |  | 360 |
| К50 | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,025 | 0,008 | 0,07 | 0,04 | 0,30 | 0,15 | 0,35 | 490 |  | 390 |
| К52 | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,025 | 0,008 | 0,08 | 0,04 | 0,50 | 0,35 | 0,50 | 520 |  | 415 |
| К55 | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,025 | 0,008 | 0,09 | 0,06 | 0,50 | 0,35 | 0,50 | 535 |  | 450 |
| К56 | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,025 | 0,008 | 0,09 | 0,06 | 0,50 | 0,35 | 0,50 | 549 |  | 460 |
| К60 | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,025 | 0,008 | 0,09 | 0,06 | 0,50 | 0,35 | 0,50 | 570 |  | 485 |

Примечание:

1. Не указанные значения массовой доли элементов не нормируется.

2. Требование Таблицы 13 не применимы, если ЗК предназначены для производственных объектов переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании.

      - Материалы ответных фланцев ЗК, а также крепежа, предназначенных к применению на производственных объектах переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании, определяются в соответствии с Таблицей 30 настоящих Единых технических требований.

      - Содержание ниобия для углеродистых и низколегированных сталей должно быть не более 0,08 %.

      - Для классов прочности от К42 до К60 включительно, в случае использования в качестве модифицирующего элемента кальция отношение содержания кальция к содержанию серы в стали должно быть не менее 1,0. Общее содержание кальция в стали не более 0,006 %. При использовании нескольких модифицирующих элементов соотношение содержания серы и модифицирующих элементов оговаривается отдельно.

      - Метод и технологию производства присоединяемых ответных фланцев к фланцам ЗК определяет Завод-изготовитель. Ответные фланцы стальные приварные встык изготавливаются только из поковок (в том числе полученных методом штамповки) или бандажных заготовок или проката.

      - Механические характеристики и химический состав материалов для присоединяемых ответных фланцев к фланцам ЗК должны быть подтверждены сертификатами Завода-изготовителя металла или протоколами испытаний специализированной организации, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025.

      - Требования к испытаниям и значение ударной вязкости для фланцевых и крепежных деталей, температура испытаний, должны соответствовать разделу 7 ГОСТ 33259-2015.

      - Испытания на ударный изгиб на образцах предлагаемого материала ответного фланца, присоединяемого к фланцам ЗК, следует проводить с концентратором вида V по ГОСТ 9454. Величина ударной вязкости должна быть не менее 24,5 Дж/см2 (2,5 кгс*м/см²) при температурах минус 40 °С (для климатического исполнения У) и минус 60 °С (для климатического исполнения ХЛ).

      - Ударная вязкость материала ответного фланца определяется как среднеарифметическое значение по результатам испытаний трех образцов. Допускается снижение значений ударной вязкости на одном образце на 9,8 Дж/см2 (1 кгсм/см2) от минимального значения ударной вязкости, при условии, что среднеарифметическое значение результатов испытаний образцов будет не ниже минимального значения ударной вязкости.

      - Толщина стенки ответных фланцев ЗК должна быть не меньше толщины стенки присоединяемого трубопровода.

      - Разделку присоединительных кромок ответного фланца ЗК выполнять с учетом требований ГОСТ 16037 или ГОСТ 33259, или требований КД Завода-изготовителя, в зависимости от наружного диаметра и толщины стенки присоединяемого трубопровода.

      - Наличие на уплотнительных поверхностях присоединяемых ответных фланцев к фланцам ЗК вмятин, механических повреждений не допускается.

      - Присоединяемые ответные фланцы ЗК допускается не испытывать давлением в составе ЗК на Заводе-изготовителе арматуры Присоединяемые ответные фланцы ЗК должны выдерживать испытание давлением на прочность в составе трубопровода или оборудования, присоединительным элементом которого они являются. Давление испытания (Рпр) должно соответствовать давлению испытания трубопровода или оборудования.

      - Присоединяемые ответные фланцы к фланцам ЗК должны изготавливаться методами, обеспечивающими соблюдение геометрических размеров и механических свойств в соответствии с выбранными типами фланцев, группой контроля по Таблице 13 
ГОСТ 33259-2015.

      - Материалы, применяемые для изготовления ответных фланцев ЗК, а также покупные изделия должны иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 33259 и сертификатом 
Завода-изготовителя. При отсутствии сертификатов на материал ответных фланцев Завод-изготовитель должен провести аттестацию материала в специализированной организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025, и составить сертификат на них. Использование материалов, поступивших без сертификата, для изготовления ответных фланцев ЗК не допускается.

      - Применение присоединяемых ответных фланцев ЗК, изготовленных из других материалов, в том числе импортных марок сталей или полуфабрикатов зарубежных изготовителей, может рассматриваться только после предоставления согласования от специализированной организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025. От специализированной организации должны быть получены фактические исследования предлагаемых марок материала по химическому составу, по механическим и вязкопластическим свойствам с подтверждением требований, установленных настоящими Едиными техническими требованиями.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦАМ С ПРИВАРНЫМИ КАТУШКАМИ И ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

      - Ответные фланцы с приварными катушками и внутренним заводским АКП должны поставляться только для установки на трубы с внутренним покрытием, если это указано в условном обозначении ЗК (раздел 5 настоящих Единых технических требований).

      - Длина катушки должна приниматься в зависимости от диаметра трубопровода:

- до DN 150 длина катушки 150 мм;

- от DN 200 до DN 250 длина катушки 250 мм;

- от DN 300 длина катушки 300 мм.

      - Приварные катушки должны соответствовать требованиям подраздела 5.7
ГОСТ 33852-2016. Материальное исполнение приварных катушек должно соответствовать химическому составу присоединяемого трубопровода/оборудования, определяемого по соответствующим параметрам в условном обозначении ЗК.

      - Требования к АКП в соответствии с Таблицей 4 ГОСТ 31445-2012.

      - Показатели качества АКП при приемо-сдаточных испытаниях ответных фланцев с приварными катушками должны соответствовать одному из вариантов Таблицы 14.

Таблица 14

Показатели качества АКП при приемо-сдаточных

испытаниях ответных фланцев с приварной катушкой

| ВИД ПОКРЫТИЯ | ПАРАМЕТР ПОКРЫТИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТОЛЩИНА, ММ | СПЛОШНОСТЬ, КВ/ММ | АДГЕЗИЯ ПО 20ОС | УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ, ДЖ/ММ |
| Полиуретановое жидкое | 1,50-2,00 | 5,0 | 35 | 12,5 |
| Эпоксидное порошковое | 0,35 | 5,0 | 35 | 5,0 |
| Эпоксидное жидкое | 0,35 | 5,0 | 5 | 5,0 |

      - Шероховатость покрытия не более 13 мкм.

      - Кромка приварной катушки для соединения с трубопроводом должна быть не изолирована. Длина неизолированного участка должна составлять (40±10) мм.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

      - Прокладки и прокладочные материалы для уплотнения фланцевых соединений ЗК с фланцами присоединяемого трубопровода в целях безопасности выбирать в зависимости от транспортируемой среды и ее рабочих параметров в соответствии с ПД и НД РФ.

      - Фланцевые соединения ЗК с фланцами присоединяемого трубопровода комплектуются*:

- прокладками по ГОСТ 15180 для уплотнительной поверхности исполнения, «В - В»,
«F – E», «D – C» по ГОСТ 33259 в соответствии с Таблицей 12 настоящих Единых технических требований;

- прокладками овального или восьмиугольного сечения по ГОСТ 34655 или 
ОСТ 26-01-42 для уплотнительных поверхностей исполнения «J - J» по ГОСТ 33259, ГОСТ 28919 в соответствии с Таблицей 12 настоящих Единых технических требований.

Примечание:* Для ЗК, поставляемых на производственные объекты переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании (раздел 5 настоящих Единых технических требований), прокладки заменяются на спирально-навитые или прокладки из терморасширенного графита.

      - Диаметр отверстия комплектуемых прокладок не должен быть меньше внутреннего диаметра трубы и не должен быть меньше внутреннего диаметра уплотнительной поверхности фланца ЗК.

    - ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖНЫМ ДЕТАЛЯМ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

      - Для соединения фланцев ЗК и фланцев присоединяемых трубопроводов независимо от величины давления и климатического исполнения, указанных в настоящих Единых технических требованиях, применять шпильки с гайками с метрической резьбой по ГОСТ 24705.

      - Крепежные детали для соединений фланцев присоединяемых трубопроводов изготавливать с учетом требований одного из стандартов - ГОСТ 1759.0, ГОСТ 11447, 
ГОСТ 10494, ГОСТ 10495, ГОСТ 9.303, СТ ЦКБА 012, возможно и по КД. Профиль резьбы должен соответствовать ГОСТ 9150, допуски и посадки с зазором по ГОСТ 16093, сбеги, недорезы, проточки и фаски по ГОСТ 10549.

      - Технические требования к крепежным деталям по ГОСТ 32569, ГОСТ 23304.

      - Шпильки и гайки следует изготовлять из сортового проката и поковок. Заготовки для крепежных деталей подвергать термической обработке.

      - Материалы для изготовления крепежных изделий должны соответствовать
ГОСТ 28919, Таблице 12 ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 33260, СТ ЦКБА 012.

      - Материал крепежных изделий ЗК с фланцевым типом присоединения, для производственных объектов переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании определяется в соответствии с Таблицей 30 настоящих Единых технических требований.

      - Метод и технологию производства крепежных деталей определяет Завод-изготовитель арматуры.

      - Материалы крепежных деталей должны выбираться с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициенту линейного расширения материала присоединительного фланца трубопровода. Разница в значениях коэффициентов линейного расширения не должна превышать 10 %.

      - Изготовление резьбы накаткой не допускается в следующих случаях:

- на крепеже ЗК в сероводородном исполнении с PH2S ≥ 0,3кПа;

- на крепеже, работающем в контакте с коррозионно-активной средой.

      - Гайки и шпильки для соединений фланцев ЗК и присоединительных фланцев трубопроводов, работающих под давлением, необходимо изготавливать из сталей с разной твердостью. Твердость гаек должна быть ниже твердости шпилек не менее чем на 15 НВ в соответствии с ГОСТ 32569.

      - Проверка резьбы шпилек и гаек проводится внешним осмотром, измерением средствами измерений и резьбовыми шаблонами. Не допускается на резьбе крепежных изделий наличие острых выступов металла (заусенец) и забоин. Разрывы ниток резьбы на шпильках и гайках не допускаются.

      - Материалы, применяемые для изготовления крепежных изделий для соединения фланцев, а также покупные изделия должны иметь маркировку в соответствии с НД РФ или КД Завода-изготовителя, и сертификат Завода-изготовителя. При отсутствии сертификатов на материал крепежных деталей Завод-изготовитель арматуры для соединения фланцев должен провести аттестацию материала в специализированной организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025, и составить сертификат на них. Использование материалов, поступивших без сертификата, для изготовления крепежных изделий для соединения фланцев не допускается.

      - Применение крепежных деталей, изготовленных из других материалов, в том числе импортных марок материалов или полуфабрикатов зарубежных изготовителей, может рассматриваться только после предоставления согласования от специализированной организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025. От специализированной организации должны быть получены фактические исследования предлагаемых марок материала по химическому составу, по механическим и вязкопластическим свойствам, в том числе результаты инструментально-измерительного контроля, с подтверждением требований к крепежным деталям, установленных настоящими Едиными техническими требованиями.

    - ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

      - При сборке ЗК необходимо выполнить следующие требования:

- длину шпилек выбрать так, чтобы выступание шпильки из гайки в резьбовом соединении было не менее одного шага резьбы, не считая фаски;

- диаметр отверстия прокладки не должен быть меньше внутреннего диаметра трубы и должен соответствовать внутреннему диаметру уплотнительной поверхности фланца;

- геометрические размеры присоединительных поверхностей, количество сборочных единиц и деталей (фланцев ЗК, фланцев присоединяемого трубопровода, крепежных деталей и прокладок) должны соответствовать требованиям настоящих Единых технических требований.

      - Зазоры, отклонение от параллельности и перпендикулярности (относительно оси корпуса) уплотнительных (присоединительных) поверхностей фланцев ЗК и фланцев присоединяемых трубопроводов при монтаже не допускаются.

      - При сборке фланцевых соединений ЗК контроль момента затяжки крепежных деталей осуществлять с помощью гидравлического или динамометрического инструмента.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ ПОД ПРИВАРКУ

      - Строительные длины ЗК под приварку к трубопроводу приведены в Таблице 15 настоящих Единых технических требований и соответствуют ряду по
ГОСТ 3706.

      - ЗК под приварку и с приварными катушками имеющие внутреннее заводское АКП должны поставляться только для установки на трубы с внутренним покрытием, если это указано в условном обозначении ЗК (раздел 5 настоящих Единых технических требований):

- требования к приварным катушкам в соответствии с п. 4.3.10 настоящих Единых технических требований.

- катушки должны быть приваренными в заводских условиях и иметь внутреннее АКП.

Таблица 15

Строительные длины ЗК под приварку к трубопроводу на DN 10-1000

| РN, МПА (КГС/CМ2) | строительная длина ЗК под приварку к трубопроводу L, мм для DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 |
| 1,6 (16) – 2,5 (25) | 102 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 700 | 800 | 914 | 965 | 1026 | 1067 |
| 4,0 (40) | - | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 419 | 650 | 750 | 850 | 950 | 914 | 1050 | 1350 | 1346 | - | 1727 | 1981 |
| 6,3 (63)- 10,0 (100) | - | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 889 | 950 | 1092 | 1150 | 1350 | 1549 | - | - | - |
| 16,0 (160) | - | 216 | 229 | 254 | 280 | 305 | 216 | 254 | 305 | 356 | 525 | 508 | 660 | 787 | 914 | 1029 | 1092 | 1181 | 1283 | 1511 | - | - | - | - |
| 20,0 (200) | - | 216 | 229 | 254 | 280 | 305 | 216 | 254 | 305 | 406 | 650 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1257 | 1194 | 1346 | 1473 | 1626 | - | - | - | - |
| 25,0 (250) | - | 216 | 229 | 254 | 280 | 305 | 216 | 254 | 305 | 406 | 650 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1257 | 1194 | 1346 | 1473 | 1626 | - | - | - | - |
| 32,0 (320) | - | 263 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | 508 | 578 | 673 | 650 | 914 | 1022 | 914 | 1041 | 1118 | 1245 | 1397 | 1525 | 1829 | - | - | - | - |

      - Строительные длины, не указанные в Таблице 15 должны соответствовать КД Завода-изготовителя.

      - Материал присоединяемого трубопровода ЗК под приварку, предназначенных к применению на производственных объектах переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании, определяются в соответствии с Таблице 31 настоящих Единых технических требований.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ ПОД ПРИВАРКУ

      - Торцовые участки ЗК (кромки патрубков корпуса под приварку), предназначенные для сварного соединения с трубопроводами, должны удовлетворять следующим требованиям:

- толщина свариваемой кромки патрубков ЗК не превышает 1,5 толщины стенки стыкуемого с ней трубопровода;

- толщина стенки патрубков ЗК не менее толщины стенки стыкуемого с ней трубопровода;

- кромки патрубков ЗК под приварку должны быть специально подготовлены под размеры присоединяемого трубопровода в заводских условиях;

- отклонения от перпендикулярности, наружного диаметра, допуск на овальность, отклонение от прямолинейности кромок патрубков ЗК должны соответствовать указанным значениям в Таблице 16.

Таблица 16

Значения отклонений концов патрубков ЗК под приварку для
ЗК приварных встык к трубопроводу

| DN | ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА* |  | ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ТОРЦА ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАЗУЮЩЕЙ, ММ | ДОПУСК НА ОВАЛЬНОСТЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В ТОРЦЕВОМ СЕЧЕНИИ (РАЗДЕЛКА КРОМКИ ПОД ПРИВАРКУ), ММ | в неторцевом сечении, мм |  | В ТОРЦЕВОМ СЕЧЕНИИ (РАЗДЕЛКА КРОМКИ ПОД ПРИВАРКУ), НЕ БОЛЕЕ, ММ | в неторцевом сечении, не более |
| ≤ 50 | ±0,5 | ±1,3 | 1,0 | Овальность не должна выводить размеры патрубков за предельные отклонения по диаметру |  |
| 65-100 | ±1,0 |  |  |  |  |
| 125-150 | ±1,5 | ±1,5 |  |  |  |
| 200-250 | ±2,0 | ±2,0 | 1,0 |  |  |
| 300-400 | ±3,0 | ±3,0 | 1,5 |  |  |
| 500-600 | ±3,0 | ±1,0% величины диаметра | 1,6 | 1 % для соединения с трубой с толщиной стенки менее 20 мм или 0,8% для соединения с трубой с толщиной стенки 20 мм и более, но не более 6 мм ** | 2 % величины диаметра |
| 700-1200 | ±3,5 |  |  |  |  |

Примечания:

*Отклонение наружного диаметра катушек для ЗК от DN 500 до DN 1200 допускается контролировать через измерение периметра.

**Разность наибольшего и наименьшего диаметров.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ТИПАМ ПРИВОДНЫХ УСТРОЙСТВ

      - Для управления ЗК в зависимости от типоразмера применяются следующие типы приводных устройств:

- ручные приводы без механического редуктора – управление маховиком;

- ручные приводы с механическим редуктором – управление маховиком;

- многооборотные ЭП;

- многооборотные ЭГП;

- многооборотные ПП;

- многооборотные ПГП.

      - Требования к виду ручного управления ЗК в зависимости от величины PN и DN указаны в Таблице 17.

Таблица 17

Вид ручного управления ЗК в зависимости от величины PN и DN

| ВИД РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ | РN, МПА (КГС/CМ2) | DN, ММ |
| --- | --- | --- |
| МАХОВИК | 1,6 (16,0) | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250 |
|  | 2,5 (25,0) |  |
|  | 4,0 (40,0) | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200 |
|  | 6,3 (63,0) |  |
|  | 8,0 (80,0) | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150 |
|  | 10,0(100,0) |  |
|  | 16,0 (160,0) | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150 |
|  | 20,0 (200,0) |  |
|  | 25,0 (250,0) |  |
|  | 32,0 (320,0) |  |
| РЕДУКТОР | 1,6 (16,0) | 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400 |
|  | 2,5 (25,0) | 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 |
|  | 4,0 (40,0) | 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 900; 1000 |
|  | 6,3 (63,0) |  |
|  | 8,0 (80,0) | 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700 |
|  | 10,0(100,0) |  |
|  | 16,0 (160,0) | 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600 |
|  | 20,0 (200,0) |  |
|  | 25,0 (250,0) |  |
|  | 32,0 (320,0) |  |

      - Для ЗК с видом ручного управления с помощью маховика предусмотреть обод маховика в форме замкнутой окружности. Размеры маховиков управления должны соответствовать ГОСТ 21752.

      - Максимальные значения крутящих моментов маховиков управления ЗК должны соответствовать СТ ЦКБА 072.

      - Вращение маховика ЗК должно соответствовать:

- по часовой стрелке – закрытию ЗК;

- против часовой стрелки – открытию ЗК.

      - На маховиках должна быть нанесена хорошо видимая маркировка стрелки и надписи, указывающие направление вращения на открытие и закрытие ЗК со следующими условными обозначениями «О», «З» или «откр», «закр» или «открыть», «Закрыть».

      - Маркировка обозначениями «О», «З» или «откр», «закр» или «Открыть», «Закрыть», а также стрелки направления вращения должны быть выполнены на маховике методом литья или штамповкой (сваркой) объемным способом, допускается установка пластины с соответствующими объемными обозначениями.

      - Рекомендуемые размеры положения шпинделя штока (от горизонтальной оси ЗК до торца шпинделя штока) при ручном типе привода маховиком в положении запирающего органа (затвора) «закрыто» указаны в Таблице 18.

Таблица 18

Рекомендуемые размеры от горизонтальной оси ЗК до наружного
торца шпинделя в положении «закрыто» при ручном типе привода маховиком

| РN, МПа (кгс/cМ2) | РЕКОМЕДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ ЗК ДО НАРУЖНОГО ТОРЦА ШПИНДЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ЗАКРЫТО» ПРИ DN, ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN50 |  | DN80 |  | DN100 |  | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  |
|  | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ |
| 1,6 (16,0) | 280 | 350 | 370 | 450 | 430 | 540 | 610 | 755 | 750 | 860 | 950 | 1080 |
| 2,5 (25,0) | 320 | 390 | 400 | 480 | 450 | 550 | 645 | 760 | 750 | 860 | 950 | 1080 |
| 4,0 (40,0) | 320 | 390 | 400 | 480 | 450 | 550 | 645 | 760 | 750 | 865 | - |  |
| 6,3 (63,0) | 350 | 500 | 450 | 600 | 550 | 700 | 650 | 900 | 860 | 1100 | - |  |
| 8,0 (80,0) | 370 | 530 | 470 | 630 | 560 | 730 | 680 | 930 | - |  | - |  |
| 10,0 (100,0) | 400 | 550 | 500 | 650 | 560 | 750 | 710 | 950 | - |  | - |  |
| 16,0 (160,0) ÷ 25,0 (250,0) | 400 | 550 | 500 | 650 | 600 | 750 | - |  | - |  | - |  |
| 32,0 (320,0) | 500 | 680 | 600 | 750 | 650 | 800 | - |  | - |  | - |  |

Примечания:

- Рекомендуемые размеры от горизонтальной оси ЗК до наружного торца шпинделя в положении «закрыто» при ручном управлении маховиком DN<50, 125, 350, 450 по КД Завода-изготовителя.

- Не указанные в Таблице 18 размеры от горизонтальной оси ЗК до наружного торца шпинделя в положении «закрыто» при ручном управлении маховиком должны соответствовать КД Завода-изготовителя.

      - Рекомендуемые размеры вылета стойки шпинделя штока под установку редуктора, ЭП/ЭГП или ПП/ПГП (размеры от горизонтальной оси ЗК до торца посадочной поверхности фланца редуктора/ ЭП/ЭГП/ПП/ПГП) при управлении редуктором/ЭП/ЭГП/ПП/ПГП указаны в Таблице 19.

Таблица 19

Рекомендуемые размеры от горизонтальной оси ЗК до торца посадочной
поверхности фланца редуктора/ЭП/ЭГП/ПП/ПГП при управлении редуктором/ЭП/ЭГП/ПП/ПГП

| РN, МПА (КГС/CМ2) | РЕКОМЕДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ ЗК ДО ТОРЦА ПОСАДОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦА РЕДУКТОРОМ/ЭП/ЭГП/ПП/ПГП ПРИ DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN50 |  | DN80 |  | DN100 |  | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  | DN300 |  | DN400 |  | DN500 |  | DN600 |  | DN700 |  | DN800 |  | DN1000 |  | DN1200 |  |
|  | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ |
| 1,6 (16,0) | 280 | 350 | 370 | 450 | 430 | 530 | 650 | 750 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1080 | 1250 | 1400 | 1560 | 1600 | 1760 | 1780 | 1950 | 2450 | 2600 | 2800 | 2950 | 3300 | 3450 | 3800 | 3950 |
| 2,5 (25,0) | 320 | 390 | 400 | 480 | 430 | 550 | 650 | 750 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1250 | 1400 | 1560 | 1600 | 1760 | 1780 | 1950 | 2450 | 2600 | 2800 | 2950 | 3300 | 3450 | - | - |
| 4,0 (40,0) | 320 | 390 | 400 | 480 | 440 | 550 | 650 | 750 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1450 | 1650 | 1800 | 1950 | 1900 | 2050 | 2450 | 2850 | - | - | - | - | - | - |
| 6,3 (63,0) | 350 | 500 | 380 | 600 | 550 | 700 | 750 | 900 | 830 | 1100 | 1050 | 1200 | 1200 | 1350 | 1450 | 1650 | 1850 | 2000 | 2100 | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,0 (80,0) | 370 | 530 | 380 | 630 | 570 | 730 | 750 | 900 | 860 | 1130 | 1050 | 1200 | 1200 | 1350 | 1450 | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 (100,0) | 400 | 550 | 380 | 650 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1150 | 1050 | 1200 | 1200 | 1350 | 1450 | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16,0 (160,0) | 400 | 550 | 390 | 650 | 600 | 750 | 750 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1100 | 1250 | 1450 | 1720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20,0 (200,0) | 400 | 550 | 390 | 650 | 430 | 530 | 650 | 800 | 850 | 1000 | 940 | 1150 | 1190 | 1400 | 1550 | 1720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25,0 (250,0) | 400 | 550 | 390 | 650 | 430 | 550 | 650 | 920 | 850 | 1100 | 940 | 1150 | 1190 | 1400 | 1550 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32,0 (320,0) | 500 | 650 | 600 | 790 | 650 | 800 | 750 | 920 | 950 | 1100 | 940 | 1250 | 1190 | 1400 | 1550 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечания:

- Допустимые размеры от горизонтальной оси ЗК до торца посадочной поверхности фланца редуктора/ЭП/ПП при управлении редуктором/ЭП/ЭГП/ПП/ПГП <50, 125, 450 по КД Завода-изготовителя.

- Не указанные в Таблице 19 размеры от горизонтальной оси ЗК до торца посадочной поверхности фланца редуктора/ЭП/ПП при управлении редуктором/ЭП/ЭГП/ПП/ПГП должны соответствовать КД Завода изготовителя.

      - ЭП/ЭГП/ПП/ПГП должны сохранять полную работоспособность при параметрах окружающей среды, при которых происходит эксплуатация ЗК, а также на время простоя и выполнения ремонта.

      - Необходимые параметры приводов типа ЭП/ЭГП должны выбираться из списка рядов модификаций ЭП/ЭГП, для  ПП/ПГП - из списка рядов модификаций ПП/ПГП в соответствии с разделом 5 настоящих Единых технических требований.

      - Присоединительный размер соединительной муфты ЗК должен соответствовать присоединительному размеру соединительной муфты ЭП/ЭГП/ПП/ПГП.

      - Приводы должны иметь следующие способы управления:

- ЭП:

- местный ручной (с помощью дублёра и от блока управления);

- дистанционный (ручной с АРМ оператора объекта и автоматический от АСУ ТП объекта).

- ЭГП:

- местный ручной (с помощью дублёра);

- дистанционный (ручной с АРМ оператора объекта и автоматический от АСУ ТП объекта).

- ПП:

- местный ручной (с помощью дублёра);

- дистанционный (ручной с АРМ оператора объекта и автоматический от АСУ ТП объекта).

- ПГП:

- местный ручной (с помощью дублёра);

- дистанционный (ручной с АРМ оператора объекта и автоматический от АСУ ТП объекта).

      - Конструкция приводов ЗК должна обеспечивать:

- надежность и безопасность для персонала;

- работоспособность ЗК, в том числе достаточное усилие или крутящий момент и удержание запирающего элемента в требуемом положении;

- ограничение передающихся усилий от ЭП/ЭГП/ПП/ПГП, приводящих к разрушению ЗК;

- электрическую (гальваническую) развязку присоединительного фланца/штока ЗК и привода в целях предотвращения растекания постоянного тока арматуры подземного исполнения (для ЭП).

      - Приводы и редукторы должны иметь присоединительные размеры к ЗК по ГОСТ 34287.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ

      - Подземная безколодезная установка ЗК осуществляется непосредственно в грунте с применением защитных кожухов для сальника и шпинделя, с выводом управления на поверхность.

      - Подземная установка ЗК в колодце осуществляется с применением защитных кожухов для сальника и шпинделя, с выводом привода на поверхность.

      - ЗК для подземной установки могут комплектоваться УШ или УФ (раздел 5 настоящих Единых технических требований).

      - Соединение колонны УШ или УФ с ЗК должно обеспечивать герметичность и исключать проникновение грязи, пыли и т.д. внутрь колонны.

      - Требования к УШ изложены в подразделе 4.3.19 настоящих Единых технических требований.

      - УФ или УШ для ЗК должны иметь в конструкции индикатор положения затвора.

      - Для ЗК подземного исполнения с УФ или УШ, длина удлинительного штока должна обеспечивать установку ЗК на указанную глубину, которая определяется как расстояние от оси подключаемого трубопровода до поверхности земли (параметр указывается в условном обозначении раздела 5 настоящих Единых технических требований).

      - В верхней части корпуса колонны УФ или УШ должно быть предусмотрено отверстие для проверки отсутствия (наличия) жидкости, а также для вентиляции колонны УФ или УШ, исключающее попадание газа, жидкости в корпус.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДВИЖКАМ КЛИНОВЫМ С УДЛИНИТЕЛЬНЫМ ШТОКОМ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ

      - ЗК надземной установки с удлинительным штоком может иметь удлинитель шпинделя внутри колонны (УФ или УШ), если это предусмотрено в условном обозначении ЗК (раздел 5 настоящих Единых технических требований).

      - Соединение колонны УФ или УШ с ЗК должно обеспечивать герметичность и исключать проникновение грязи, пыли и т.д. внутрь колонны.

      - УФ или УШ для ЗК должны иметь в конструкции индикатор положения затвора.

      - Для ЗК надземного исполнения с УФ или УШ, длина удлинительного штока должна обеспечивать установку ЗК на указанную глубину, которая определяется как расстояние от оси подключаемого трубопровода до опорной поверхности (параметр указывается в условном обозначении раздела 5 настоящих Единых технических требований).

      - В верхней части корпуса колонны УФ или УШ должно быть предусмотрено отверстие для проверки отсутствия (наличия) жидкости, а также для вентиляции колонны, исключающее попадание газа, жидкости в корпус.

    - ТРЕБОВАНИЯ К УДЛИНИТЕЛЬНОМУ ШТОКУ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОМУ

      - УШ, представленный на Рисунке 1 настоящих Единых технических требований, предназначен для облегчения управления ЗК подземной или колодезной установки.

Рис. 1 Схема комплекса «Защитная крышка-опорная плита-удлинительный шток»

      - УШ должен иметь возможность настройки длины после его установки в зависимости от глубины установки ЗК. Значения диапазона глубины установки должны соответствовать условному обозначению ЗК (раздел 5 настоящих Единых технических требований) и определяются как расстояние от оси подключаемого трубопровода до поверхности земли или иной опорной поверхности.

      - УШ должен быть установлен под углом 90° по отношению к оси трубопровода и уровню земли. Угловые отклонения не допускаются.

      - Конструкция УШ должна быть герметично защищена от проникновения песка и грязи, подземных вод между двумя защитными трубами с обеспечением его свободного вращения.

      - Коническая насадка (наконечник УШ) для управления ЗК должна располагаться над землей и быть рассчитана на присоединение стандартных маховиков. Для управления ЗК с УШ в комплект поставки должен входить Т-образный ключ.

      - Для защиты надземной части УШ должна применяться защитная крышка.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ПРИВОДНЫМ УСТРОЙСТВАМ (ПРИВОДАМ) ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ КЛИНОВОЙ

      - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИВОДНЫМ УСТРОЙСТВАМ (ПРИВОДАМ)

        - На приводных устройствах ЗК должна быть предусмотрена возможность безопасного отключения автоматического управления при переходе на местное или ручное управление.

        - В комплект поставки приводов должен входить механический или иной индикатор положения.

        - Механический редуктор должен находиться в герметичном корпусе, внутренние детали должны быть смазаны консистентной смазкой или залиты маслом в зависимости от конструкции.

        - Дистанционное управление приводами из АСУ ТП должно осуществляться с использованием аналоговых управляющих сигналов (4-20 мА + HART*) и/или дискретными управляющими сигналами (тип с.к. 24 В, 230 В, сигналы управления «Открыть», «Закрыть», «Стоп») и/или посредством цифровых интерфейсов типа RS-485 (только для ЭП), 
IEC 61158-2 с протоколом обмена Modbus RTU. Способ дистанционного управления приводом определяется в соответствии с условным обозначением (раздел 5 настоящих Единых технических требований).

Примечание: * - Цифровой промышленный стандарт передачи данных (Highway Addressable Remote Transducer Protocol).

        - Передача информационных сигналов должна осуществляться с использованием дискретных информационных сигналов (тип с.к. 24 В, 230 В сигналы состояния «Открыто», «Закрыто», «Стоп», «Авария», «Дистанционный режим», «Готовность»), аналоговых сигналов о положении (4-20 мА + HART) и/или цифровых интерфейсов типа RS-485 (только для ЭП), IEC 61158-2 с протоколом обмена Modbus RTU. Способ дистанционной передачи сигналов от привода определяется в соответствии с условным обозначением (раздел 5 настоящих Единых технических требований).

      - ТРЕБОВАНИЯ К ПП и ПГП

        - ПП и ПГП ЗК должны работать от давления рабочей среды пневмосистемы, а также от ручного дублера (если предусмотрен).

        - Конструкция уплотнительных элементов на поршне и в сальнике должна соответствовать максимальному давлению пневмосистемы.

        - Комплектная трубная обвязка ПП и ПГП должна выполняться заводом-изготовителем и монтироваться на приводе в заводских условиях.

        - Трубопроводы, соединительные фитинги пневмосистемы должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

        - Соединения трубопроводов пневмосистемы должны выполняться штуцерным резьбовым соединением по ГОСТ 2822 или соединением с врезающимся кольцом по 
ГОСТ 24074.

        - ПП и ПГП должны иметь устройства ограничения и регулировки конечных положений затвора.

        - Газовые полости ПП и ПГП должны находиться под давлением рабочей среды пневмосистемы только во время перестановки затвора, по окончании поворота затвора узел управления должен обеспечить автоматический сброс давления из газовой полости. Сброс давления «отработавшей» рабочей среды пневмосистемы должен осуществляться через специальное устройство, обеспечивающее безопасность обслуживающего персонала при управлении приводом.

        - Пневмосистема ПП и ПГП должна включать:

- фильтр – редуктор с манометром;

- электромагнитный клапан/клапаны с напряжением питания 24 В или 230 В;

- ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы (если предусмотрен);

- обжимные фитинги.

        - Фильтр – редуктор в составе ПП/ПГП должен обеспечивать регулирование давления рабочей среды пневмосистемы в диапазоне от 0,05 МПа до 1,0 МПа.

        - Электрооборудование и компоненты, поставляемые вместе с ПП и ПГП, должны иметь степень защиты не ниже IP 54.

        - В случае применения ЗК с заданным положением в технологической схеме (нормально-закрытая, нормально-открытая согласно ГОСТ 24856), если это предусмотрено проектом, пневмосистема может также включать ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, достаточной для автономного срабатывания ПП и ПГП в случаях отключения электропитания, снижения давления управляющей среды и других, предусмотренных проектом.

        - Запас энергии, накопленной в ресивере запаса рабочей среды пневмосистемы ПП/ПГП, должен обеспечивать совершение не менее 1 срабатывания без его перезарядки (одна перестановка затвора «открыто» - «закрыто» или «закрыто» - «открыто») или не менее 3 срабатываний (три перестановки затвора «открыто» - «закрыто» - «открыто» - «закрыто» или «закрыто» - «открыто» - «закрыто» - «открыто»). Минимальное количество срабатываний определяется условным обозначением ПП/ПГП (раздел 5 настоящих Единых технических требований).

        - При дистанционном управлении электрический сигнал должен поступать на один из электропневмоклапанов, соленоид которого откроет клапан, и управляющая рабочая среда пневмосистемы поступит в цилиндр привода для перестановки затвора.

      - ТРЕБОВАНИЯ К ЭГП

        - ЭГП ЗК должны работать от энергии давления гидравлической жидкости, накопленной в аккумуляторной емкости, создаваемой электрогидронасосом, а также создаваемой гидронасосом ручного дублера.

        - Номинальные параметры питания ЭГП от переменного тока (нейтраль – глухозаземленная):

- частота 50 Гц;

- напряжение: однофазной сети 230 В, трехфазной сети 400 В.

        - ЭГП должен иметь устройство  ограничения и регулировки конечных положений затвора.

        - Запас энергии, накопленной в аккумуляторной емкости ЭГП, должен обеспечивать совершение не менее 1 срабатывания без его перезарядки (одна перестановка затвора «открыто» - «закрыто» или «закрыто» - «открыто») или не менее 3 срабатываний (три перестановки затвора «открыто» - «закрыто» - «открыто» - «закрыто» или «закрыто» - «открыто» - «закрыто» - «открыто»). Минимальное количество срабатываний определяется условным обозначением ЭГП (раздел 5 настоящих Единых технических требований).

        - В гидросистему ЭГП устанавливают датчик для контроля давления управляющей гидравлической жидкости в аккумуляторной емкости.

        - Время полной зарядки аккумуляторной емкости гидрожидкостью до максимального давления в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56001.

        - ЭГП должен быть укомплектован устройством для зарядки аккумуляторной емкости инертным газом и контроля давления инертного газа. Давление инертного газа в аккумуляторной емкости, обеспечивающее срабатывание ЭГП, определяется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56001.

        - Заправку гидросистем ПГП и ЭГП демпферной жидкостью выполняет Завод-изготовитель приводов. Тип, марку и объем заправленной демпферной жидкости необходимо указывать в паспорте на привод и несмываемой краской на гидроцилиндре. При эксплуатации допускают использование аналогов ранее заправленных демпферных жидкостей, разрешенных к применению, и имеющих те же характеристики (вязкость, температурный диапазон применения, неагрессивность по отношению к материалу деталей привода).

        - Электротехнические устройства в составе ЭГП, размещаемого во взрывоопасной зоне, должны иметь взрывозащиту не ниже:

- 1ExdllBT4 по ГОСТ 30852.1.

        - ЭГП работающие в среде водорода, должны иметь маркировку взрывозащиты не ниже:

- 2ExdllСT4 по ГОСТ 30852.1.

        - Взрывозащищенный ЭГП для ЗК должны удовлетворять требованиям безопасной работы электрооборудования в соответствии с ПУЭ и требованиями по взрывозащищенности электрооборудования, установленными в ТР ТС 012.

      - ТРЕБОВАНИЯ К ЭП

        - Требования к ЭП – по ГОСТ 34610.

        - ЭП должны иметь два концевых и два переключателя двухстороннего ограничителя момента, которые должны обеспечивать выключение электродвигателя и сигнализацию состояния «Открыто», «Закрыто», «Стоп», «Авария», «Дистанционный режим», «Готовность», а также, могут иметь два путевых выключателя. ЭП должны иметь возможность раздельной регулировки ограничителя момента и концевых переключателей, как в сторону закрытия, так и в сторону открытия.

        - Момент настройки муфты ограничения крутящего момента ЭП или исполнительного механизма ЗК должен превышать крутящий момент, требуемый для управления ЗК, не менее чем в 1,2 раза.

        - Номинальные параметры питания ЭП от переменного тока (нейтраль – глухозаземленная):

- частота 50 Гц;

- напряжение: однофазной сети 230 В, трехфазной сети 400 В.

        - ЭП должен иметь ручной дублер, обеспечивающий независимое от электродвигателя параллельное управление выходным звеном редуктора с безопасным переключением и выдачей дискретного сигнала об активации ручного дублера на АСУ ТП.

        - ЭП должен иметь автоматическую защиту от нарушения последовательности фаз, защиту от мгновенного реверса, от заклинивания арматуры (увеличение крутящего момента в 1,4 - 2 раза при страгивании).

        - ЭП, установленный на ЗК, должен быть отрегулирован, устройства ограничения крутящего момента (осевого усилия) настроены на значения крутящего момента (осевого усилия), указанного в ЭД или в паспорте ЗК.

        - ЭП и другие электрические устройства ЗК должны быть помехоустойчивы и соответствовать установленным требованиям электромагнитной совместимости.

        - ЭП должен выполнять свои функции при параметрах окружающей среды, при которых происходит эксплуатация ЗК.

        - Органы управления ЗК и ручного дублера привода должны исключать возможность их самопроизвольного включения. Органы управления должны иметь блокирующие механические фиксаторы.

        - Для сборочных единиц и деталей ЭП, требующих в период эксплуатации смазку, предусмотреть устройства доступа для смазки и контроля привода без демонтажа.

        - ЭП должен иметь кнопки или иные органы местного управления («Открыть», «Закрыть», «Стоп»), местную световую индикацию состояния (закрыто, открыто, в движении, авария/ошибка) и индикатор положения.

        - ЭП, задействованные в СПАЗ, должны иметь приоритетный по отношению к другим сигналам управления сигнал для закрытия (открытия) ЭП независимо от положения переключателя приводом (местный/дистанционный) и возможность настраиваемого программно-приоритетного аварийного входного сигнала (управление по наличию сигнала или управление при отсутствии управляющего сигнала).

        - ЭП должен быть оснащен встроенным резервным источником питания для: сохранения конфигурации и настроек (если не имеет энергонезависимую память), а также, для передачи сигналов состояния на АСУ ТП при отсутствии силового питания.

        - ЭП, опционально укомплектованные графическим дисплеем, должны иметь возможность настройки, конфигурации с кнопок местного управления либо иных органов местного управления. Технология изготовления графического дисплея должна обеспечивать его работоспособность и безотказность в климатических условиях эксплуатации, соответствующих исполнению ЗК.

        - ЭП должны иметь защиту двигателя от перегрева и неправильного чередования фаз.

        - ЭП должен иметь наружное АКП, выполненное на Заводе-изготовителе.

        - ЭП должны обеспечивать:

- управление ЭП с кнопок или иных органов местного управления;

- блокировку одновременной работы ЭП и ручного дублера;

- остановку ЭП в любом промежуточном положении нажатием кнопки «СТОП»;

- автоматическое отключение электродвигателя концевыми переключателями при достижении запирающего элемента ЗК крайних положений;

- автоматическое отключение электродвигателя ограничителями момента при достижении заданного момента на выходном вале привода во время хода на закрытие и открытие;

- световую сигнализацию срабатывания ограничителей момента на блоке управления;

- исключение самоперемещения запирающего элемента ЗК под влиянием среды в трубопроводе и внешних факторов (температура, вибрация, сейсмическое воздействие и т.п.).

        - Должны быть предусмотрены меры, исключающие самопроизвольный повторный запуск электродвигателя, и обеспечивающие начало движения запирающего элемента с максимальным моментом привода.

        - Для обеспечения бесперебойной работы ЭП в условиях низких температур окружающего воздуха применяется встроенный электрообогрев блока управления привода, а также концевых и моментных выключателей, если данная функция указана в условном обозначении в соответствии с требованиями раздела 5 настоящих Единых технических требований. Электропитание греющего элемента должно быть обеспечено без использования дополнительных кабелей и КВ.

        - Электротехнические устройства в составе ЭП, размещаемого во взрывоопасной зоне, должны иметь взрывозащиту не ниже:

- 1ExdllBT4 по ГОСТ 30852.1.

        - ЭП работающие в среде водорода, должны иметь маркировку взрывозащиты не ниже:

- 1ExdllСT4 по ГОСТ 30852.1.

        - Рекомендованные мощности ЭП приведены в Приложении 4 настоящих Единых технических требований.

        - Для защиты выдвижного штока ЗК от осадков и грязи предусмотреть в конструкции ЭП защитную крышку, защитную трубу или иное защитное устройство.

        - Взрывозащищенный ЭП для ЗК должны удовлетворять требованиям безопасной работы электрооборудования в соответствии с ПУЭи требованиями по взрывозащищенности электрооборудования, установленными в ТР ТС 012.

      - ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ

        - КВ осуществляет ввод в электрооборудование одного или нескольких силовых, контрольных и интерфейсных кабелей, чтобы обеспечить взрывозащиту и пылевлагозащиту соответствующего вида.

        - Каждый ЭП/ЭГП/ПГП должен быть укомплектован тремя КВ (КВ1 (если предусмотрен), КВ2, КВ3), с заглушками, а также резервным отверстием с заглушкой для возможной установки КВ4.

        - Для обеспечения взрывозащиты, КВ должны быть сертифицированы и иметь уровень взрывозащиты соответствующий требованиям к уровню взрывозащиты привода.

        - ПП должен быть укомплектован двумя КВ (КВ2, КВ3) с заглушками, а также резервным отверстием с заглушкой для возможной установки КВ4.

        - КВ и резервное отверстие должны обеспечивать уплотнение кабелей следующих диаметров:

- КВ1 – для ввода силового кабеля электропитания ЭП. Диаметр обжимаемого кабеля (15-25 мм.);

- КВ2 – для ввода контрольных и интерфейсных кабелей. Диаметр обжимаемого кабеля (5-14 мм.);

- КВ3 - для ввода контрольных и интерфейсных кабелей. Диаметр обжимаемого кабеля (11-18 мм.)

- резервное отверстие для возможности установки КВ4 с диаметром обжимаемого кабеля (5-14 мм.);

        - Тип и размер резьбы КВ1 – М32х1,5.

        - Тип и размер резьбы КВ2 - M20x1,5.

        - Тип и размер резьбы КВ3 – М25х1,5.

        - Тип и размер резервного отверстия – М20x1,5.

        - Электромагнитные клапаны и сигнализаторы конечных положений для ПП/ПГП должны комплектоваться КВ с фитингом для металлорукава. Диаметр обжимаемого кабеля 5-14 мм.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕНИ «ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ»

      - ЗК с ручным типом управлением (маховик или редуктор) применяется в случае, если время перемещения запирающего органа (затвора) из положения «открыто/закрыто» не регламентируется.

      - Для ЗК оснащенных приводом стандартного исполнения, где не требуется быстродействие, не задействованных в СПАЗ, рекомендуемое время перемещения запирающего элемента ЗК из положения «открыто/закрыто» (полный ход в одну сторону) приведено в Таблице 20.

      - Приводы ЗК быстродействующего исполнения, задействованные в СПАЗ, должны иметь сертификаты с уровнем полноты безопасности не ниже SIL2, рекомендуемое для них время перемещения запирающего элемента ЗК из положения «открыто/закрыто» (полный ход в одну сторону) приведено в Таблице 20.

Таблица 20

Рекомендуемое время перемещения запирающего органа (затвора) ЗК из положения «открыто/закрыто» (полный ход в одну сторону)

| DN | ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАПИРАЮЩЕГО ОРГАНА (ЗАТВОРА) ЗК С ПРИВОДОМ стандартного исполнения, С | ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАПИРАЮЩЕГО ОРГАНА (ЗАТВОРА) ЗК С ПРИВОДОМ быстродействующЕГО ИСПОЛНЕНИЯ, С |
| --- | --- | --- |
| От 10 до 80 включительно | Не более 60 | Не более 15 |
| Свыше 80 до 150 включительно | Не более 100 | Не более 22 |
| Свыше 150 до 300 включительно | 100…180 | Не более 35 |
| Свыше 300 до 500 включительно | 120…240 | Не более 40 |
| Свыше 500 до 800 включительно | 180…320 | Не более 45 |
| Свыше 800 до 1200 включительно | 300…420 | Не более 55 |
| Свыше 1200 до 1400 включительно | 300…420 | Не более 60 |

Примечание: Время открытия и закрытия приведено для температуры воздуха 0  °С. При других температурах воздуха время может изменяться не более чем на 20   %.

      - Вращение маховика ручного дублера привода должно соответствовать:

- по часовой стрелке – закрытию ЗК;

- против часовой стрелки – открытию ЗК.

    - ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВОЧНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

      - Рекомендованные размеры от горизонтальной оси до торцов опорных поверхностей элементов опоры на корпусе ЗК с фланцевым присоединением и под приварку к трубопроводу указаны в Таблице 21.

      - Предельное отклонение размера в зависимости от строительной высоты ЗК (от горизонтальной оси до торцов опорных поверхностей элементов опоры на корпусе ЗК) от 100 до 190 мм включительно ±4,0 %, свыше 190 до 500 мм включительно ±5,0 %, свыше 500 до 810 мм включительно ±3,5 %.

      - Установочное положение ЗК на горизонтальном трубопроводе при выполнении условий Проектировщиком:

- обеспечить положение ЗК – стойкой шпинделя вверх;

- допускается отклонение шпинделя ЗК до 90° от вертикали в любую сторону;

- при установке ЗК с приводом (редуктором) с отклонением стойки шпинделя от вертикали на 15° и более, предусмотреть дополнительную опору (подпорок) под корпус привода (редуктора) или под бугельный узел ЗК.

      - Установочное положение ЗК на вертикальном трубопроводе – любое, при выполнении условий: Проектировщиком

- при установке ЗК на наклонные участки трубопроводов, обеспечить положение верхнего конца шпинделя выше точки пересечения оси шпинделя с осью трубопровода;

- при установке ЗК с приводом (редуктором) на вертикальные и наклонные участки трубопроводов, предусмотреть дополнительную опору под корпус привода (редуктора) или под бугельный узел ЗК.

Таблица 21

Рекомендованные размеры от горизонтальной оси до торцов опорных поверхностей 
элементов опоры на корпусе ЗК с фланцевым присоединением
и под приварку к трубопроводу

| РN, МПА (КГС/CМ2) | РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАЗМЕР ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ ДО ТОРЦОВ ОПОРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОРЫ НА КОРПУСЕ ЗК ПРИ DN, ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN1000 | DN1200 |
| 1,6 (16,0) | - | - | - | - | - | 205 | 245 | 300 | 375 | 450 | 524 | 580 | 680 | 810 |
| 2,5 (25,0) | - | - | - | - | - | 215 | 270 | 315 | 375 | 450 | 524 | 580 | 680 | - |
| 4,0 (40,0) | - | - | - | - | - | 222 | 275 | 340 | 400 | 450 | - | - | - | - |
| 6,3 (63,0) | - | - | - | - | - | 270 | 300 | 380 | 450 | 520 | - | - | - | - |
| 8,0 (80,0) | - | - | - | - | - | 280 | 320 | 390 | - | - | - | - | - | - |
| 10,0 (100,0) | - | - | - | - | 250 | 290 | 330 | 410 | - | - | - | - | - | - |
| 16,0 (160,0) | - | - | - | 210 | 250 | 290 | 330 | 340 | - | - | - | - | - | - |
| 20,0 (200,0) | - | - | - | 270 | 300 | 400 | 310 | 340 | - | - | - | - | - | - |
| 25,0 (250,0) | - | - | - | 240 | 240 | 290 | 340 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32,0 (320,0) | - | - | 190 | 240 | 240 | 290 | 340 | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: Наличие и значения не указанных в Таблице 21 размеров от горизонтальной оси до торцов опорных поверхностей элементов опоры на корпусе ЗК с фланцевым присоединением и под приварку к трубопроводу определяется в соответствии с КД Завода-изготовителя.

    - ТРЕБОВАНИЕ К РЕКОМЕНДУЕМОЙ МАССЕ

      - Масса ЗК должна быть указана в КД и ЭД на изделие.

      - В Таблице 22 рекомендуемая масса ЗК с фланцевым присоединением и под приварку к трубопроводу указана без учета массы присоединяемых ответных фланцев трубопровода и без учета массы привода.

Таблица 22

Рекомендуемая масса ЗК с фланцевым присоединением и 
под приварку к трубопроводу

| PN, МПа (кгс/cМ2) | РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАССА ЗК С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ И ПОД ПРИВАРКУ, КГ, НЕ БОЛЕЕ ПРИ DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN50 |  | DN80 |  | DN100 |  | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  | DN300 |  | DN400 |  | DN500 |  | DN600 |  | DN700 |  | DN800 |  | DN1000 |  | DN1200 |  |
|  | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ | ФЛАНЦЕВОЕ | ПОД ПРИВАРКУ |
| 1,6 (16,0) | 22 | 19 | 38 | 35 | 46 | 43 | 115 | 96 | 180 | 138 | 255 | 240 | 465 | 591 | 670 | 760 | 1200 | 1350 | 1570 | 2214 | 3950 | - | 6300 | - | 7600 | - | 13400 | - |
| 2,5 (25,0) | 27 | 23 | 50 | 42 | 65 | 57 | 145 | 124 | 220 | 195 | 310 | 270 | 520 | 615 | 710 | 860 | 1688 | 1860 | 1650 | 1550 | 4200 | - | 6550 | - | 7850 | - | - | - |
| 4,0 (40,0) | 27 | 25 | 50 | 42 | 65 | 55 | 145 | 124 | 230 | 210 | 430 | 365 | 600 | 742 | 1100 | 1350 | 1800 | 1600 | 2060 | 2090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6,3 (63,0) | 55 | 45 | 75 | 65 | 95 | 80 | 185 | 160 | 330 | 305 | 455 | 420 | 911 | 966 | 1950 | 1510 | 2450 | 2108 | 2900 | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,0 (80,0) | 68 | 50 | 85 | 75 | 110 | 90 | 210 | 175 | 360 | 480 | 550 | 490 | 1350 | 1100 | 2560 | 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10,0 (100,0) | 60 | 55 | 100 | 85 | 125 | 100 | 240 | 190 | 375 | 595 | 686 | 836 | 1550 | 1235 | 2850 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16,0 (160,0) | 75 | 65 | 110 | 95 | 130 | 110 | 365 | 330 | 673 | 623 | 982 | 922 | 1550 | 1235 | - | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20,0 (200,0) | 85 | 75 | 105 | 90 | 180 | 160 | 390 | 360 | 710 | 690 | 1050 | 960 | 1950 | 1350 | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25,0 (250,0) | 135 | - | 195 | - | 200 | 180 | 495 | 390 | 900 | 750 | 1700 | 1200 | 2600 | 1350 | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32,0 (320,0) | 135 | - | 195 | - | 250 | 270 | 495 | 410 | 900 | 800 | 1700 | 1300 | 2600 | 1350 | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

      - Неуказанная масса ЗК в Таблице 22 должна быть внесена в ЭД после разработки КД.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ

    - ОБЩИЕ ПРАВИЛА

      - Приемка и контроль качества ЗК (сборочные единицы и детали), материалов, комплектующих изделий, в том числе ответных фланцев (если предусмотрены) и отдельных операций должны производиться ОТК Завода-изготовителя ЗК на соответствие требованиям настоящих Единых технических требований, КД.

      - Результатом приемки является клеймо ОТК на ЗК и штамп ОТК с подписью в паспорте ЗК.

      - Требования, предъявляемые к условиям, обеспечению и проведению испытаний ЗК должны соответствовать ГОСТ 33257.

      - К изготовлению и сборке должны допускаться материалы и детали, качество которых отвечает требованиям технической документации и которые приняты ОТК Завода-изготовителя ЗК.

      - Завод-изготовитель ЗК должен проводить следующие виды испытаний:

- приемочные;

- приемо-сдаточные;

- периодические по ГОСТ 15.309, не менее одного раза в 3 года;

- типовые по ГОСТ 15.309;

- квалификационные по ГОСТ Р 15.301.

      - Приемочные и квалификационные испытания являются этапами работ при разработке и постановке на производство новых конструкций и типоразмеров арматуры, проводимых в соответствии с ГОСТ Р 15.301.

      - Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм - по ГОСТ 15.311 с учетом требований ГОСТ Р 15.301.

      - Приемо-сдаточные испытания проводит Завод-изготовитель ЗК по КД с учетом 
ГОСТ 15.309. Периодические и типовые испытания проводят по соответствующим ПМ с учетом ГОСТ 15.309.

      - Контроль показателей надежности должен проводиться Заводом-изготовителем ЗК с учетом СТ ЦКБА 043.

      - Результаты испытаний ЗК оформляют документально в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.301 и (или) ГОСТ 15.309. В процессе испытаний ход и результаты испытаний должны заноситься в журнал.

      - Типы испытаний ЗК под давлением в зависимости от вида испытаний, определяются с учетом требований ГОСТ 33257, ГОСТ 5762, ГОСТ 9544, и должны соответствовать Таблице 23.

Таблица 23

Типы испытаний ЗК под давлением в зависимости от вида испытаний

| испытание | ВиД ИСПЫТАНИЯ | давлениЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ |  | время выдержки арматуры при установившемся давлении перед началом контроля, С, не менее |  |  |  | время контроля (измерения), с, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вода | воздух | DN≤50 | DN65 DN≤150 | DN 200 ≤ DN 300 | DN ≥ 350 | DN≤150 | DN≥200 |
| Прочность материала корпусных деталей и сварных швов | Все виды | Рпр* | - | 15 | 60 | 120 | 300 | Время, достаточное для осмотра после выдержки и понижения давления до PN, но не менее 60 |  |
| Плотность материала корпусных деталей и сварных швов, а также герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных соединений и неподвижных соединений** | Приемо-сдаточные | PN | 0,6 МПа | 15 | 60 |  |  | Время, достаточное для осмотра, но не менее 60 |  |
|  | Периодические, типовые, приемочные, квалификационные |  | PN |  |  |  |  |  |  |
| Герметичность затвора | Приемо-сдаточные | 1,1PN | 0,6±0,1 МПа | 60 | 120 | 180 |  | 60*** (вода)/ 30*** (воздух) | 120*** (вода) / 60*** (воздух) |
|  | Периодические, типовые, приемочные, квалификационные |  | PN |  |  |  |  |  |  |

Примечание:* Рпр определяют в зависимости от PN в соответствии с 
ГОСТ 356 и КД Завода-изготовителя.

** Проверка на герметичность уплотнения в соединении «корпус-крышка», верхнего и сальникового уплотнений. Пропуск среды через соединение «корпус-крышка» и уплотнение сальника не допускается.

*** Для класса герметичности А по ГОСТ 9544 время контроля утечки в затворе не менее 180 с.

      - Подъем давления при проведении гидравлических испытаний ЗК до Рпр должен быть медленным и плавным, без толчков. Количество остановок и значения промежуточных давлений должна быть указана в КД Завода-изготовителя. Если испытательное давление от 0,5 до 10,0 МПа включительно, то остановку и проверку должна производиться при давлении, равном половине испытательного. Если испытательное давление превышает
10,0 МПа, то остановку и проверку проводят при давлении, равном половине испытательного, и далее через 5,0 МПа.

      - При проведении испытаний необходимо обеспечить измерение давления, температуры и времени. Допускаемые отклонения от номинальных значений измеряемых величин с точностью:

- для давления ± 1,0 %;

- для температуры ± 5 °С;

- для времени ± 1 с.

      - Завод-изготовитель должен гарантировать возможность проведения гидравлических испытаний ЗК совместно с примыкающими трубопроводами на прочность и плотность давлением не выше Рпр, указанного в ГОСТ 356, с выдержкой в течение 24 часов и на герметичность давлением не выше PN с выдержкой в течение 12 часов.

      - Завод-изготовитель должен гарантировать возможность проведения пневматических испытаний ЗК совместно с примыкающими трубопроводами на прочность давлением выше PN на 10 % с выдержкой в течение 24 часов и на герметичность давлением не выше PN, с выдержкой в течение 12 часов при температуре окружающей среды до минус 40 °С.

    - ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

      - Приемо-сдаточные испытания проводят с целью контроля соответствия ЗК требованиям КД для определения возможности приемки.

      - Испытания проводятся по КД или ПМ приемо-сдаточных испытаний Завода-изготовителя ЗК.

      - Объем приемо-сдаточных испытаний для каждой выпускаемой ЗК:

- проверка ЭД и РД;

- ВИК;

- испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и их сварных швов;

- испытание на герметичность относительно внешней среды по подвижным и неподвижным соединениям;

- испытание на герметичность затвора;

- испытание на герметичность сальника воздухом;

- испытание на герметичность верхнего уплотнения;

- испытание на функционирование (работоспособность);

- проверка качества системы наружного АКП.

      - Результаты приемо-сдаточных испытаний отражаются в протоколе приемо-сдаточных испытаний (по форме 1 Приложения В ГОСТ 15.309-98), прилагаемому к паспорту.

      - После выполнения затяжки фланцевого соединения «корпус-крышка» на наружные поверхности ЗК наносится система АКП, в соответствии с требованиями Типовых требований Компании № П4-06.01 ТТР-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании».

      - При положительных результатах испытаний ЗК считается выдержавшей приемо-сдаточные испытания и принята ОТК.

    - ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ

      - Методы контроля и испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 33257, 
ГОСТ 5762, ПМ, и должны быть внесены в КД Завода-изготовителя ЗК.

      - Корпусные литые детали и кромки литых деталей под приварку ЗК (корпусов, крышек и фланцев), предназначенной для работы на трубопроводах при PN > 6,3 МПа 
(63 кгс/см²), подлежат следующему контролю:

- ВИК;

- УЗК или РК;

- Капиллярный метод контроля или магнитопорошковый контроль.

      - ВИК подлежат радиусные переходы от корпуса к патрубкам, от корпуса и крышки к фланцам и другие места резких переходов в корпусных деталях, места фрезеровки литейных прибылей, кромки литых деталей под приварку, внутренние поверхности патрубков корпуса и все другие, доступные для контроля поверхности.

      - Поковки (в том числе полученные методом штамповки) и заготовки из проката, предназначенные для изготовления деталей арматуры, работающей при PN≥10 МПа (100 кгс/см²), подлежат обязательному контролю УЗК в объеме 100 %, а при PN<10 МПа (100 кгс/см²) УЗК производится по требованию КД.

      - Заготовки шпинделей должны проходить 100 % контроль ультразвуковым методом.

      - Контроль качества и оценку дефектов сварных соединений, влияющих на герметичность относительно внешней среды, производится в соответствии с требованиями ГОСТ 33587 и КД. Категория сварного соединения устанавливается в КД.

      - Механическим испытаниям должны подвергаться контрольные стыковые сварные соединения в целях проверки соответствия их механических свойств требованиям КД на ЗК.

      - Результаты комплексных испытаний должны оформляться в виде заключения/отчета и являются действительными в течение 3 лет с даты выдачи специализированной организацией, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025. Указание даты выдачи на титульном листе заключения/отчета специализированной организации, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025, является обязательным.

      - Испытания должны проводиться в соответствии с Приложениями 1-2 настоящих Единых технических требований.

      - Контроль качества нанесения наружного АКП на ЗК должен быть выполнен в соответствии с ПМ, регламентированной в Типовых требованиях Компании 
№ П4-06.01 ТТР-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании».

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ

    - Значения показателей надежности и показателей безопасности приведены в
Таблице 24.

Таблица 24

Значения показателей надежности и показателей безопасности

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
| --- | --- | --- |
| Назначенные | Назначенный срок службы, лет | 30 |
|  | Назначенный ресурс, циклов | 3000 |
|  | Назначенный срок службы деталей узла затвора, лет | 20 |
| Безотказность | Наработка на отказ в течение назначенного ресурса, циклов | Не менее 750 |
|  | Вероятность безотказной работы по отношению к критическому отказу «невыполнение функции «закрытие» в течение назначенного ресурса | Не менее 0,998 |
|  | Коэффициент оперативной готовности по критическому отказу «невыполнение функции закрытие» в течение ресурса | Не менее 0,99998 |

    - Периодичность технического осмотра и технического ремонта указывает Завод-изготовитель в КД на ЗК.

    - Показатели надежности и показатели безопасности изделий необходимо обеспечить на этапе проектирования:

- правильным выбором материалов основных деталей, отвечающих требованиям условий эксплуатации (параметрам и характеристикам рабочей и окружающей среды, внешним воздействиям) и уплотнительных элементов, обеспечивающих герметичность затвора относительно внешней среды;

- использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов;

- расчетом на прочность основных элементов конструкции с обеспечением запасов прочности с учетом сейсмических нагрузок и нагрузок от трубопровода.

    - В КД, паспорте и РЭ должно быть прописано, что при достижении одного из назначенных показателей, эксплуатацию ЗК необходимо прекратить и произвести экспертизу промышленной безопасности. По результатам экспертизы должен быть определен остаточный ресурс и принято решение о возможности продления назначенных показателей, необходимости ремонта (в том числе замены деталей узла затвора) или списания.

    - Номенклатура и количественные значения показателей надежности и показателей безопасности должны быть приведены в КД на ЗК, паспорте и РЭ.

    - В КД и РЭ ЗК необходимо указать:

- перечень деталей, сборочных единиц, комплектующих изделий, имеющих ограниченный срок службы (ресурс) и требующих замены независимо от их технического состояния;

- перечень возможных отказов (в том числе критических);

- критерии предельных состояний (в том числе критических) деталей, узлов и комплектующих элементов, предшествующих возникновению отказов (или критических отказов).

    - Показатели надежности и показатели безопасности в процессе изготовления обеспечить стабильным технологическим процессом изготовления и системой контроля, с подтверждениями всеми видами испытаний.

    - Назначенный ресурс в циклах подтверждать при приемочных испытаниях.

    - Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие ЗК требованиям настоящих Единых технических требований, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

    - Гарантийный срок хранения и эксплуатации составляет 24 месяца с даты ввода ЗК в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты поставки.

    - Гарантийная наработка – не менее 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

    - При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением, Завод-изготовитель должен устранить обнаруженные дефекты или заменить оборудование / элемент конструкции или полностью изделие.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

    - ЗК, а также приварные катушки должны иметь наружное АКП, выполненное Заводом-изготовителем в заводских условиях.

    - Наружное АКП на ЗК должно быть выполнено в соответствии с Типовыми требованиями Компании № П4-06.01 ТТР-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании».

    - Допустимые системы наружного АКП на ЗК для категории коррозионной активности определяются в соответствии с Типовыми требованиями Компании № П4-06.01 ТТР-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании и должны обеспечивать срок службы покрытия не менее 15 лет.

    - При температуре рабочей среды более 100 ºС, для выбора системы наружного покрытия необходимо руководствоваться разделом 5 настоящих Единых технических требований и Таблицей 22 Типовых требований Компании № П4-06.01 ТТР-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании», срок службы покрытия не менее 15 лет.

    - Покрытия С3 (средняя) должны допускать кратковременный нагрев до 150 ºС наружных поверхностей острым паром для целей очистки.

    - Наружное АКП на ЗК, основные детали которой, изготовлены из коррозионно-стойких (нержавеющих) сталей и сплавов, не наносить.

    - В соответствии с ГОСТ 33259 ответные фланцы должны иметь временную противокоррозионную защиту (консервацию) по ГОСТ 9.014. Вариант временной противокоррозионной защиты ВЗ-4 или В3-12 по ГОСТ 9.014.

    - Кромки патрубков корпуса ЗК под приварку к трубопроводу, ответных фланцев должны быть свободными от защитного покрытия.

    - Длина участков патрубков корпуса ЗК под приварку к трубопроводу без покрытия должна составлять 40±50 мм.

    - Концевые участки покрытия должны иметь плавный переход к металлической поверхности.

    - Угол скоса покрытия к металлической поверхности патрубка ЗК не более 30º.

    - Толщина защитного покрытия не нормируется на крепежных деталях (шпильках, гайках) на защитных колпаках, а также на ребрах жесткости, основаниях и проушинах.

    - Маркировка должна быть расположена на лицевой стороне корпуса ЗК на видном месте (допускается наносить маркировку на верхнем фланце крышки) и на металлической табличке из коррозионно-стойких (нержавеющих) сталей и сплавов или цветных металлов и их сплавов и в соответствии с ГОСТ 4666.

    - Способ нанесения маркировки на корпусе ЗК для литых, литосварных и литоштампосварных корпусов – литьем или ударным способом.

    - Табличка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 12971. Табличка должна быть размещена на видном месте.

    - Маркировка и места нанесения знаков должно соответствовать
ГОСТ 4666 с обязательным содержанием:

- DN;

- PN (в кгс/см² без указания размерности и в МПа с обязательным указанием размерности);

- материал корпуса (марка стали);

- наименование и (или) товарный знак Завода-изготовителя арматуры, (допускается наносить на фланце соединения «корпус-крышка» или на магистральном фланце);

- обозначение ЗК на металлической табличке (в соответствии с разделом 5 настоящих Единых технических требований);

- максимально допустимая температура рабочей среды (если размерность температуры задана в градусах Цельсия, то «оС» не маркируется, если задана в Кельвинах, то маркируется знаком «К»);

- масса (рекомендуется маркировать на табличке с указанием единицы измерения «кг»);

- заводской номер, месяц и год изготовления;

- клеймо контролера;

- на ЗК предназначенных для работы в средах с повышенным содержанием сероводорода (К1-К3) должна быть указана маркировка «H2S»;

- класс герметичности затвора;

- ∆Р (в кгс/см2 без указания размерности или в МПа с указанием размерности).

- на маховиках управления арматурой должны быть стрелки, указывающие направление вращения на открытие и закрытие, и буквы «О», «З» или соответственно слова «открыто», «закрыто».

    - Расчетное значение Сэкв материала патрубков (и/или переходных колец) должно быть нанесено на поверхности патрубков корпуса (и/или переходных колец) на расстоянии 
30-50 мм от торца несмываемой краской.

    - Содержание, расположение, способы выполнения и конструктивные элементы маркировки приводных устройств указывают в КД на приводное устройство.

    - Маркировка для ЭП/ЭГП на табличке (из коррозионно-стойкой стали или цветных металлов и их сплавов) в соответствии с ГОСТ 4666 и ГОСТ 34610 с обязательным содержанием:

- наименование и обозначение привода;

- товарный знак и/или наименование Завода-изготовителя привода;

- максимальный момент на выходном валу;

- напряжение;

- номинальная мощность;

- число оборотов в минуту;

- маркировку взрывозащиты (при размещении во взрывоопасной зоне);

- климатическое исполнение по ГОСТ 15150;

- тип привода;

- масса, кг;

- заводской номер, месяц и год изготовления;

- отметка ОТК.

    - Маркировка для ПП/ПГП на табличке (из коррозионностойкой стали или цветных металлов и их сплавов) в соответствии с ГОСТ 4666 и ГОСТ 15108 с обязательным содержанием:

- наименование и обозначение привода;

- товарный знак и/или наименование Завода-изготовителя привода;

- управляющее давление или PN в приводе;

- максимальный крутящий момент на выходном валу;

- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;

- тип присоединения к арматуре;

- масса, кг;

- заводской номер и месяц и год изготовления;

- вид взрывозащиты (при размещении во взрывоопасной зоне);

- клеймо ОТК.

    - Другие знаки маркировки являются обязательными, если это определено в требованиях КД и ГОСТ 4666.

    - Все знаки маркировки должны быть повторены и пояснены в ЭД на арматуру.

    - Крепёжные изделия нормированной прочности должны иметь маркировку с указанием их группы прочности, выполненную согласно требованиям ГОСТ 1759.0.

    - Маркировку запасных частей располагать непосредственно на деталях (запасных частях), либо на прикрепленных к ним бирках с обозначением изделия, которое они комплектуют.

    - Маркировка должна содержать данные, необходимые для идентификации конкретной запасной части.

    - При необходимости на ЗК должны быть нанесены условные обозначения для строповых устройств в соответствии ГОСТ 14192.

    - Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192.

    - На транспортной таре (на торцевой и боковой поверхностях) должна быть нанесена маркировка, включающая по содержанию:

- адрес и наименование получателя;

- адрес и наименование отправителя;

- обозначение ЗК;

- масса нетто и брутто, кг;

- габаритные размеры в сантиметрах (длина, ширина и высота).

    - На ящике (на крышке, на передней и боковой стенках), в котором упаковываются ремонтные и групповые ЗИП, должна быть нанесена маркировка, включающая по содержанию:

- адрес и наименование получателя;

- адрес и наименование отправителя;

- обозначение ЗК в сочетании со словом «ЗИП изделия»;

- количество комплектов ЗИП в ящике;

- номер ящика;

- количество ящиков в партии;

- масса ЗИП с тарой (брутто);

- манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Верх, не кантовать» и другие необходимые для транспортирования знаки.

    - При необходимости на упакованной ЗК должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Центр тяжести», «Место строповки» и другие необходимые для транспортировки знаки, а непосредственно на ЗК должны быть нанесены условные обозначения на строповые устройства.

    - Способ маркировки для транспортной тары – несмываемой краской.

    - ЗК в части отличительной окраски должны соответствовать ГОСТ 4666.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ЗАДВИЖЕК

    - В объем технических услуг Завода-изготовителя входит изготовление (включая разработку КД), испытание и поставка ЗК в составе комплекта, с соблюдением гарантийных обязательств.

  - ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

    - В комплект поставки ЗК должны входить:

- полностью собранная ЗК со всеми деталями, узлами и комплектующими изделиями, в соответствии с условным обозначением раздела 5 Единых технических требований, в том числе:

- комплект ответных фланцев, прокладки и крепеж, необходимые для присоединения ЗК к трубопроводу, если предусмотрено условным обозначением раздела 5 Единых технических требований;

- ЭП/ЭГП (для ЗК с ЭП/ЭГП). При поставке ЭП/ЭГП в различном от ЗК грузовом месте, то совместно с ЭП/ЭГП поставляется комплект крепежных элементов ЭП/ЭГП – ЗК, соединительная муфта сборки узла;

- ПП/ПГП (для ЗК с ПП/ПГП). При поставке ПП/ПГП в различном от ЗК грузовом месте, то совместно с ПП/ПГП поставляется комплект крепежных элементов ПП/ПГП – ЗК, соединительная муфта сборки узла;

- комплект ЗИП (комплект деталей и узлов на период гарантийного срока эксплуатации);

- УШ или УФ (для ЗК с УШ или УФ), в соответствии с условным обозначением раздела 5 Единых технических требований.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

    - В сопроводительной документации Завод-изготовитель в обязательном порядке должен изложить порядок и способ обращения с оборудованием после утраты им потребительских свойств, включая упаковку в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

    - Перечень технической документации и сроки ее предоставления приведены в
Таблице 25.

Таблица 25

Перечень технической документации и сроки ее предоставления

| КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| КД | - технические характеристики ЗК; - габаритные чертежи предлагаемой к поставке ЗК, с указанием расстоянием от оси трубопровода до опорной поверхности, от оси трубопровода до органов управления и присоединения привода; - спецификация материального исполнения предлагаемой к поставке ЗК, в том числе с указанием материального исполнения комплектного оборудования, изделий и материалов | На этапе подачи технико-коммерческого предложения, закупочных процедур. Не более 14 календарных дней с даты заключения договора поставки |
|  | - допустимые нагрузки на фланцы; - схема строповки ЗК при погрузке и монтаже; - схемы соединений и подключений внешних проводок; - схемы опор ЗК с размером опорной поверхности | Не более 14 календарных дней с даты заключения договора поставки. |
| ЭД | ЭД на ЗК должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 2.601, ГОСТ Р 2.610 и должна содержать: - паспорт; - чертеж общего вида (или сборочный чертеж ЗК) со спецификацией оборудования (допускается в составе паспорта); - РЭ; - расчёт на прочность (или выписка из расчета); - расчёт на прочность или выписка из расчета (если он не входит составной частью в расчет на прочность) для сейсмостойких ЗК; - протокол (акт) по результатам испытаний и контроля на Заводе-изготовителе (допускается в составе паспорта); - акт на приемку АКП (предоставить по форме Приложения 9 Типовых требований Компании № П4-06.01 ТТР-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании») (допускается в составе паспорта); - объем досборки и монтажа. В паспорте ЗК должны быть приведены: - общие сведения: - полное наименование и обозначение ЗК, также и в соответствии с условным обозначением раздела 5 настоящих Единых технических требований; - наименование Завода-изготовителя; - дата выпуска; - заводской номер; - номера РД, декларации соответствия, заключения по коррозионной стойкости, сертификатов и сроки их действия; - технические характеристики: - DN, PN, рабочее давление, перепад давления при открытии (закрытии) ∆Р, коэффициент сопротивления ζ, вид климатического исполнения и категория размещения, сейсмостойкость, герметичность затвора; - наименование рабочей среды, ее характеристика или ее НД, подтверждающая соответствие требованиям п.4.2 настоящих Единых технических требований; - пусковое усилие тяги, момент настройки муфты ограничения крутящего момента привода, максимально допустимое усилие тяги и крутящий момент, действующий на шпиндель; - показатели надежности и показатели безопасности. - разделка кромок (патрубков корпуса ЗК) для приварки к трубопроводу; - сведения о материалах (сплавах), использованных для упрочнения поверхностей; - сведения о химическом составе и механических характеристиках основных материалов ЗК, материалов используемых для сварных соединений, шпинделя, крепежа основного разъема и деталей узла затвора, в соответствии с требованиями по оформлению результатов контроля Приложения 2 к настоящим Единым техническим требованиям; - данные по режимам термообработки и результатам контроля качества металла основных деталей и сварных соединений методами неразрушающего контроля приводят для: - арматуры на PN свыше PN 100 (10,0 МПа) с DN>25; - арматуры для сероводородсодержащих сред, требования к материалам которой установлены в ГОСТ Р 53678, СТ ЦКБА 052; - сведения о сварных швах и методах контроля; - сведения о проведении неразрушающего контроля ЗК; - свидетельство о приемке; - свидетельство о консервации (в том числе о дате консервации и сроке защиты без переконсервации); - значение утечки в затворе или класс герметичности по ГОСТ 9544; - сведения об исправлении дефектов в процессе изготовления (при наличии исправлений), с указанием вида дефекта, характеристики дефекта, места расположения дефекта, его метода исправления и контроля; - гарантии Завода-изготовителя. В паспорт на ЗК, предназначенную для эксплуатации в сероводородных средах, должны быть обязательно занесены результаты испытаний на стойкость к СКРН и ВР. РЭ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 2.610 и включать следующие разделы: - наименование и местонахождение Завода-изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ним; - показатели назначения (основные технические данные и характеристики); - показатели надежности; - показатели безопасности; - повторение и пояснение информации, включенной в маркировку арматуры; - описание конструкции и принцип действия; - перечень материалов основных деталей арматуры; - основные геометрические и присоединительные размеры; - порядок разборки и сборки; - значения моментов затяжки основных (расчетных) резьбовых соединений (соединения «корпус-крышка», «крышка-стойка», «стойка-бугель», «бугель-привод», затяжка шпилек сальника); - информацию о видах опасных воздействий, если арматура может представлять опасность для жизни и здоровья людей или окружающей среды, и мерах по их предупреждению и предотвращению; - объем входного контроля арматуры перед монтажом; - необходимость технического обслуживания и его периодичность; - указания и меры безопасности при монтаже, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, а также при техническом обслуживании, ремонте, сборке и разборке, хранении, транспортировании, утилизации, невыполнение которых может привести к опасным последствиям для жизни, здоровья человека и окружающей среды; - методику проведения контрольных испытаний (проверок) арматуры и ее основных узлов, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования; - перечень возможных отказов (в том числе критических), критерии предельных состояний арматуры, возможные ошибочные действия персонала, которые могут привести к отказу; - перечень деталей и комплектующих изделий, требующих периодической замены независимо от их технического состояния, в том числе размеры уплотнительных прокладок всех фланцевых соединений, уплотнений сальникового узла; - порядок и правила транспортирования, хранения и утилизации арматуры; - указание НД и требований по монтажу и эксплуатации изделия; - требования по недопущению использования арматуры не по назначению, а также после достижения назначенных показателей (ресурса или срока). В ЭД необходимо указывать класс опасности рабочей среды, в соответствии с ГОСТ 12.1.007, классификацию трубопроводов (группа, класс, категория), на которых возможна установка ЗК по ГОСТ 32569, а также категорию взрывоопасности технологической системы. В зависимости от наличия и типа привода, в состав ЭД должны включаться: - паспорт и РЭ на привод; - тип, марка, исполнение привода (IP, климатическое исполнение, степень взрывозащиты); - схемы сборки привода; - технические характеристики ЭП (номинальная мощность, скорость вращения, ток номинальный, ток пусковой, cosφ); - спецификации элементов привода и блока управления (если предусмотрен); - схема электрическая блока управления; - схемы пневматические или пневмогидравлические, с указанием давления управляющей рабочей среды пневмосистемы, для ПП или ПГП соответственно, если предусмотрен; - схема электрических подключений привода. В ЭД на ЗК необходимо предусматривать требование о контроле момента сопротивления демпфера (при его наличии) при перемещении запорного элемента | В день поставки оборудования |
| РД | - перечень документов предоставляемых Поставщиком в соответствии с Приложением 5 настоящих Единых технических требований; - для оборудования, ранее не поставлявшегося на территорию РФ, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые РД, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, Завод-изготовитель данного оборудования гарантирует предоставление всех необходимых документов вместе с поставляемой продукцией | На этапе подачи технико-коммерческого предложения, закупочных процедур, а также в день поставки оборудования |
|  | - сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 010*; - сертификат или декларация соответствия ТР ТС 012 (в случае комплектования ЗК электрооборудованием для размещения во взрывоопасной зоне); - сертификат или декларация соответствия ТР ТС 020 (в случае комплектования ЗК электрооборудованием); - сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 032; - сертификат с уровнем полноты безопасности не ниже SIL2 (УПБ2 по ГОСТ Р МЭК 61508-1 или TUV по IEC 61508-1:2010) для быстродействующих приводов, задействованных в СПАЗ; - руководство по безопасности для приводов в исполнении SIL, задействованных в СПАЗ - сертификаты качества применяемых материалов (конструкционных и сварочных), включая их химический состав и механические свойства; Поставляемое оборудование зарубежных производителей: - должно соответствовать НД РФ, настоящим Единым техническим требованиям; - должно содержать перечень импортных составляющих/комплектующих, изделий с указанием страны происхождения по каждой импортной позиции | В день поставки оборудования |

Примечание: *Для ЗК, применяемых на опасных производственных объектах, декларирование соответствия осуществляется по схеме 5д.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

    - Конструкция ЗК должна позволять проводить транспортирования любым видом транспорта и на любые расстояния, при этом должны быть исключены их повреждение или повреждение транспортной тары.

    - ЗК должны быть уложены в деревянные упаковочные ящики или на транспортные щиты (поддоны) и отгружаться:

- DN < 1000 в сборе;

- DN ≥ 1000 привод и колонна шпинделя-удлинителя отдельно от узла ЗК, при этом они должны иметь маркировку, позволяющую провести сборку и монтаж.

    - Условия транспортирования ЗК в части воздействия механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23170:

- перевозки автомобильным транспортом с любым количеством перегрузок (расстояние свыше 1000 км);

- перевозки воздушным, железнодорожным и водным транспортом в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом с общим числом перегрузок более 4;

- перевозки, включающие транспортирование морем.

    - В случае транспортирования ЗК без тары, Завод-изготовитель должен обеспечить установку и крепление арматуры на другом транспортном средстве, исключающие возможность механических повреждений и загрязнений внутренних поверхностей ЗК и кромок патрубков, обработанных под приварку к трубопроводу.

    - При транспортировании проходные отверстия патрубков ЗК должны быть закрыты заглушками.

    - При выполнении погрузочно-разгрузочных работах должны выполняться требования ГОСТ 12.3.009.

    - Для ЗК массой более 16 кг согласно ГОСТ 5762 необходимо указывать места строповки.

    - Условия транспортирования ЗК в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов):

- плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 280-400 нм) – 
68 Вт/м2 (0,016 кал/см²*с);

- верхнее значение температуры окружающего воздуха плюс 40 °С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 45 и минус 60 °С;

- относительная влажность окружающего воздуха – до 100 %;

- верхнее значение атмосферного давления 106,7 кПа (800 мм рт. ст.);

- нижнее значение атмосферного давления 84,0 кПа (630 мм рт. ст.).

    - В сопроводительной документации должно быть указание по условия хранения, что должны обеспечиваться сохраняемость геометрических размеров, прочности, герметичности и работоспособности ЗК, а также заводской упаковки в течение всего срока хранения, установленного настоящими Единым техническим требованиям.

    - Упаковка должна обеспечивать сохранность ЗК при транспортировании и хранении.

    - При подготовке ЗК к упаковыванию должно быть соблюдено следующее:

- затвор должен быть установлен в положение «Закрыто»;

- поверхности ЗК, не имеющие защитного АКП, подвергнуты временной антикоррозионной защите по ГОСТ 9.014: вариант защиты ВЗ-4 или ВЗ-8, вариант внутренней упаковки ВУ-0;

- на время транспортирования и хранения ЗК должна консервироваться по инструкции на консервацию;

- неокрашиваемые поверхности ЗК, патрубков, ответных фланцев консервируются смазкой К-17 по ГОСТ 10877 или смазкой с аналогичными свойствами;

- патрубки ЗК (а также бугельный узел при поставке без привода или со снятым приводом) должны быть защищены заглушками, предохраняющими полости от загрязнения, попадания влаги и защищающими кромки от повреждения;

- при использовании деревянной тары внутренняя упаковка должна быть по 
ГОСТ 9.014;

- транспортная тара и упаковка для продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности и из этих районов должна соответствовать 
ГОСТ 15846.

    - Порядок размещения и способ укладывания продукции должен обеспечить сохранность ЗК при транспортировании и хранении.

    - Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к ЗК, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 150 мкм. Швы пакета свариваются (заклеиваются). Пакет дополнительно должен быть обернут водонепроницаемой бумагой или полиэтиленовой пленкой, края которых должны свариваться (заклеиваться).

    - Сопроводительная техническая документация должна размещаться непосредственно в том ящике, куда упаковано данное изделие, при этом на ящик должна быть нанесена надпись «Документация здесь». В случае транспортирования ЗК без тары, документация должна размещаться в проходной части корпуса ЗК.

    - Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации ЗК без их разборки.

    - Консервация должна обеспечить срок хранения ЗК в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев с даты поставки. По истечении 36 месяцев при необходимости производить переконсервацию с отметкой в паспорте.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

    - Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009.

    - Строповка ЗК должна производиться в соответствии со схемой строповки, которая должна быть приведена на сборочном чертеже и в РЭ.

    - В РЭ должны быть оговорены требования, обеспечивающие безопасность при транспортировании и хранении ЗК:

- транспортирование и хранение ЗК должно производиться с учетом всех требований по безопасности, предусмотренных Заводом-изготовителем арматуры;

- после истечения установленного срока хранения, ЗК должны быть подвергнуты переконсервации, а в случае планируемого применения по назначению – техническому диагностированию и испытаниям на работоспособность и герметичность;

- транспортирование ЗК должно производиться в соответствии с правилами, действующими на конкретных видах транспорта;

- погрузка, разгрузка, транспортирование и складирование ЗК должны производиться аттестованным персоналом с соблюдением требований безопасности при выполнении данных работ.

    - Материалы и вещества, применяемые для упаковки и консервации, должны быть безопасными для людей и окружающей среды.

    - Требования пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

    - Требования взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012.

    - Привод, как механическая или электромеханическая система предназначен для приведения в требуемое рабочее положение запорного органа ЗК, должен соответствовать требованиям безопасности:

- привод как электромеханическая/техническая система – требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ Р 51317.2.4;

- редуктор как механическая система – требованиям ГОСТ 31592.

    - Требования безопасности и охраны окружающей среды, предъявляемые к конструкции, должны быть обеспечены ГОСТ 12.2.063, а также:

- подбором материалов для основных сборочных единиц, деталей и элементов ЗК, работающих под давлением, с учетом рабочих параметров рабочей среды и условий эксплуатации:

- материал основных сборочных единиц (деталей), находящихся под давлением и соприкасающихся с рабочей средой, необходимо выбирать для обеспечения допустимых запасов прочности в пределах принятых показателей долговечности и назначенных показателей с учетом скорости коррозии (эрозии) в соответствии с требованиями настоящих Единых технических требований;

- все материалы основных сборочных единиц (деталей) должны быть разрешены к применению согласно действующей НД РФ;

- применением для основных сборочных единиц (деталей) отечественных и импортных материалов, марок материалов зарубежных изготовителей, может рассматриваться только после предоставления заключения от специализированной организации;

- материал основных сборочных единиц (деталей) и сварных швов арматуры, находящихся под давлением, должен подвергаться испытанию на ударный изгиб для контроля ударной вязкости, в соответствии с ГОСТ 9454, ГОСТ 6996.

- проведением расчетов на прочность основных элементов ЗК с учетом сейсмических нагрузок и нагрузок от трубопровода;

- герметичностью по отношению к окружающей среде:

- конструктивным исполнением узлов ЗК для обеспечения соответствующего класса герметичности затвора;

- уплотнительные материалы для подвижных и неподвижных соединений должны быть устойчивы к рабочим средам и внешним воздействиям окружающей среды (климатическим, огневым и др.);

- минимизацией наличия в конструкции основных узлов (деталей) ЗК острых выступающих частей.

- утилизацией деталей, вышедших из строя или отработавших ресурс, специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами I-IV класса опасности. Содержание вредных веществ возле разъемных соединений ЗК не должно превышать требований по 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Концентрация вредных веществ, методы и периодичность контроля – в соответствии с ГОСТ 12.1.005 для класса опасности III.

- УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

  - УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА, НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПАНИИ

    - Схема условного обозначения ЗК для производственных объектов добычи нефти и газа, нефтепродуктообеспечения Компании выполненная на основании требований настоящих Единых технических требований, приведена в Таблице 26.

Таблица 26

Схема условного обозначения ЗК

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Вид МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PN, кгс/см² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения к трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (группа) прочности присоединяемого трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды (стенки) максимальная расчетная, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по сейсмостойкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Расшифровка условного обозначения ЗК приведена в Таблице 27. Курсивом приведены пояснения по применению параметров условного обозначения для разных видов ЗК.

Таблица 27

Расшифровка условного обозначения ЗК

| ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- |
| Вид МТР | ЗК | Задвижка клиновая с затвором класса герметичности А по ГОСТ 9544 |
| DN | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65*; 80; 100а; 100; 125*; 150; 150а; 200; 250; 300; 350*; 400; 450*; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400 | Ряд DN ЗК в зависимости от наружного диаметра присоединяемого трубопровода: DN; Наружный диаметр присоединяемого трубопровода, мм. 10; 16. 15; 18. 20; 25. 25; 32. 32; 38. 40; 45. 50; 57. 65*; 76. 80; 89. 100а; 108. 100; 114. 125*; 133. 150; 159. 150а; 168. 200; 219. 250; 273. 300; 325. 350*; 377. 400; 426. 450*; 457. 500; 530. 600; 630. 700; 720. 800; 820. 900; 920. 1000; 1020. 1200; 1220. 1400; 1420. |
| PN, кгс/см² | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 | Ряд номинальных давлений |
| Тип присоединения к трубопроводу | Ф | Фланцевое присоединение с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом |
|  | Ф0 | Фланцевое присоединение, без комплекта ответных фланцев и крепежа |
|  | ФП | Фланцевое присоединение (с ответными фланцами с приварными катушками, имеющими внутреннее заводское защитное покрытие, прокладками и крепежом) |
|  | С | Под приварку |
|  | СП | Под приварку с приварными катушками, имеющими внутреннее заводское защитное покрытие |
|  | МG | Муфтовый c G – трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357 |
|  | MRc | Муфтовый c Rc – конической резьбой по ГОСТ 6211 |
|  | MK | Муфтовый c К – конической дюймовой резьбой по ГОСТ 6111 |
| Климатическое исполнение | Х | Климатическое исполнение ХЛ - для холодного климата в соответствии с Таблицей 1 настоящих Единых технических требований |
|  | У | Климатическое исполнение У - для умеренного климата в соответствии с Таблицей 1 настоящих Единых технических требований |
| Материальное исполнение | К0 | Условное обозначение рабочей среды в соответствии с Таблицей 6 настоящих Единых технических требований |
|  | К1 |  |
|  | К2 |  |
|  | К3 |  |
| Значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 40; 44 | Для ЗК с фланцевым присоединением и под приварку Толщина стенки присоединяемого трубопровода, мм |
|  | н | Для ЗК с муфтовым присоединением Требования к толщине стенки присоединяемого трубопровода не применяются |
| Класс (группа) прочности присоединяемого трубопровода | К34; К38; К42; К46; К48; К50; К52; К55; К56; К60 | Химический состав металла присоединяемого трубопровода или оборудования, приварных патрубков в зависимости от класса (группы) прочности должен соответствовать Таблице 13 настоящих Единых технических требований |
|  | н | Для ЗК с муфтовым присоединением Требования к классу (группе) прочности присоединяемого трубопровода не применяются |
| Тип привода | РР | Ручной с редуктором (в соответствии с Таблицей 17 настоящих Единых технических требований) |
|  | РМ | Ручной с маховиком (в соответствии с Таблицей 17 настоящих Единых технических требований) |
|  | УШу | Ручной с маховиком и УФ с глубиной установки ЗК: у; Глубина установки, мм. а; 1000. б; 1500. в; 2000. г; 2500. д; 3000. е; 3500. ж; 4000. з; 4500. и; 5000. к; 5500. л; 6000. м; 6500. н; 7000. о; 7500. п; 8000. р; 8500. |
|  | УШх | Ручной с маховиком и УШ с глубиной установки ЗК: х; Глубина установки, мм. 1; 450…700. 2; 700…1100. 3; 1100…1700. 4; 1700…2300. 5; 2300…2900. 6; 2900…5250. 7; 5250…7000. 8; 7000…7750. 9; 7750…8500. |
|  | ЭПХХХ | Стандартный ЭП со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 33 настоящих Единых технических требований |
|  | ЭБПХХХ | Быстродействующий ЭП для СПАЗ, со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 33 настоящих Единых технических требований |
|  | ЭГХХХХ | Стандартный ЭГП со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 39 настоящих Единых технических требований |
|  | ЭБГХХХХ | Быстродействующий ЭГП для СПАЗ, со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 39 настоящих Единых технических требований |
|  | ППХХХХ | Стандартный ПП со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 36 настоящих Единых технических требований |
|  | ПБПХХХХ | Быстродействующий ПП для СПАЗ, со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 36 настоящих Единых технических требований |
|  | ПГХХХХ | Стандартный ПГП со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 42 настоящих Единых технических требований |
|  | ПБГХХХХ | Быстродействующий ПГП для СПАЗ, со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 42 настоящих Единых технических требований |
| Температура рабочей среды (стенки) максимальная расчетная, ºС | А | до плюс 100оС |
|  | Н | до плюс 200оС |
|  | К | до плюс 250оС |
|  | Л | до плюс 425оС |
|  | О | до плюс 475оС |
|  | В | до плюс 565оС |
|  | Т | до плюс 650оС |
| Исполнение по сейсмостойкости | С0 | Не сейсмостойкое |
|  | С | Сейсмостойкое |
|  | ПС | Повышенной сейсмостойкости |

Примечание: * При новом проектировании не применяется.

    - Пример условного обозначения:

- ЗК1000*16-СП-Х-К0-12-К50/ЭПДА1/Н/С0

ЗК – задвижка клиновая с затвором класса герметичности А по ГОСТ 9544; 1000 – номинальный диаметр, мм; 16 – номинальное давление, кгс/см²; СП – под приварку с приварными катушками, имеющими внутреннее заводское АКП под приварку к трубопроводу; Х – климатическое исполнение ХЛ - для умеренного и холодного климата в соответствии с Таблицей 1 настоящих Единых технических требований; К0 – условное обозначение рабочей среды в соответствии с Таблицей 6 настоящих Единых технических требований; 12 – значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм; К50 – класс прочности присоединяемого трубопровода; ЭПДА1 – электропривод в соответствии с Таблицей 30 настоящих Единых технических требований; Н - температура рабочей среды (до 200 оС);  С0 – не сейсмостойкое исполнение.

  - УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И НЕФТЕХИМИИ КОМПАНИИ

    - Схема условного обозначения ЗК для производственных объектов переработки углеводородного сырья и нефтехимии Компании выполненная на основании требований настоящих Единых технических требований, приведена в Таблице 28.

Таблица 28

Схема условного обозначения ЗК

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Вид МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PN, кгс/см² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения к трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс (группа) прочности присоединяемого трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды (стенки) максимальная расчетная, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по сейсмостойкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Расшифровка условного обозначения ЗК приведена в Таблице 29. Курсивом приведены пояснения по применению параметров условного обозначения для разных видов ЗК.

Таблица 29

Расшифровка условного обозначения ЗК

| ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- |
| Вид МТР | ЗК | Задвижка клиновая с затвором класса герметичности А по ГОСТ 9544 |
|  | ЗКа | Задвижка клиновая с затвором класса герметичности АА по ГОСТ 9544 |
|  | ЗКв | Задвижка клиновая с затвором класса герметичности В по ГОСТ 9544 |
|  | ЗКс | Задвижка клиновая с затвором класса герметичности С по ГОСТ 9544 |
|  | ЗКу | Задвижка клиновая с затвором класса герметичности А по ГОСТ 9544 для вакуума с абсолютным давлением от 0,095 МПа до 0,001 МПа |
|  | ЗКт | Задвижка клиновая с затвором класса герметичности А по ГОСТ 9544 для рабочей среды высокотемпературный органический теплоноситель |
| DN | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100а; 100; 125; 150; 150а; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400 | Ряд DN ЗК в зависимости от наружного диаметра присоединяемого трубопровода: DN; Наружный диаметр присоединяемого трубопровода, мм. 10; 16. 15; 18. 20; 25. 25; 32. 32; 38. 40; 45. 50; 57. 65; 76. 80; 89. 100а; 108. 100; 114. 125; 133. 150; 159. 150а; 168. 200; 219. 250; 273. 300; 325. 350; 377. 400; 426. 450; 457. 500; 530. 600; 630. 700; 720. 800; 820. 900; 920. 1000; 1020. 1200; 1220. 1400; 1420. |
| PN, кгс/см² | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 | Ряд номинальных давлений |
| Тип присоединения к трубопроводу | ФУ1У , ФУ1Л, ФУ1Н, ФЛ1У, ФЛ1Л, ФЛ1Н, ФЛ2У, ФЛ2Л, ФЛ2Н, ФЛ3Л, ФЛ3Н, ФЛ4Л, ФЛ4Н, ФЛ5Л, ФЛ5Н, ФТ1Т, ФТ1Н, ФТ2Т, ФТ2Н, ФТ3Т, ФТ3Н, ФН1Л, ФН1Н, ФН2Л, ФН2Н, ФН3Л, ФН3Н; ФН4Л; ФН4Н | Фланцевое присоединение с комплектом ответных фланцев, прокладками, крепежом, и с обозначением материального исполнения ответных фланцев и крепежа в соответствии с Таблицей 30 настоящих Единых технических требований |
|  | ФхУ1У, ФхУ1Л, ФхУ1Н, ФхЛ1У, ФхЛ1Л, ФхЛ1Н, ФхЛ2У, ФхЛ2Л, ФхЛ2Н, ФхЛ3Л, ФхЛ3Н, ФхЛ4Л, ФхЛ4Н, ФхЛ5Л, ФхЛ5Н, ФхТ1Т, ФхТ1Н, ФхТ2Т, ФхТ2Н, ФхТ3Т, ФхТ3Н, ФхН1Л, ФхН1Н, ФхН2Л, ФхН2Н, ФхН3Л, ФхН3Н;ФхН4Л; ФхН4Н | Фланцевое присоединение с ответным фланцем с одной стороны и фланцевой заглушкой с другой стороны, прокладками, крепежом, и с обозначением материального исполнения ответных фланцев и крепежа в соответствии с Таблицей 30 настоящих Единых технических требований |
|  | ФЗУ1У, ФЗУ1Л, ФЗУ1Н, ФЗЛ1У, ФЗЛ1Л, ФЗЛ1Н, ФЗЛ2У, ФЗЛ2Л, ФЗЛ2Н, ФЗЛ3Л, ФЗЛ3Н, ФЗЛ4Л, ФЗЛ4Н, ФЗЛ5Л, ФЗЛ5Н, ФЗТ1Т, ФЗТ1Н, ФЗТ2Т, ФЗТ2Н, ФЗТ3Т, ФЗТ3Н, ФЗН1Л, ФЗН1Н, ФЗН2Л, ФЗН2Н, ФЗН3Л, ФЗН3Н; ФЗН4Л; ФЗН4Н | Фланцевое присоединение с комплектом ответных фланцев, прокладками, крепежом, и заглушкой поворотной (для установки с одной стороны), с обозначением материального исполнения ответных фланцев и крепежа в соответствии с Таблицей 30 настоящих Единых технических требований |
|  | Ф0 | Фланцевое присоединение, без комплекта ответных фланцев и крепежа |
|  | СУ10, СЛ10, СЛ20, СЛ30, СЛ40, СТ10, СТ20, СТ30, СН10, СН20, СН30; СН40 | Под приварку, с обозначением материального исполнения присоединяемого трубопровода в соответствии с Таблицей 31 настоящих Единых технических требований |
|  | МG | Муфтовый c G – трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357 |
|  | MRc | Муфтовый c Rc – конической резьбой по ГОСТ 6211 |
|  | MK | Муфтовый c К – конической дюймовой резьбой по ГОСТ 6111 |
| Климатическое исполнение | Х | Климатическое исполнение ХЛ - для холодного климата в соответствии с Таблицей 1 настоящих Единых технических требований |
|  | У | Климатическое исполнение У - для умеренного климата в соответствии с Таблицей 1 настоящих Единых технических требований |
| Материальное исполнение | 111, 113, 117, 121, 127, 211, 213, 217, 221, 231, 313, 317, 321, 323, 327, 333, 337, 343, 347 411,413, 417, 421, 423, 427, 437, 517, 527, 537, 616, 617, 626, 627, 636, 637, 717, 727, 737, 747, 757, 767 | Материальное исполнение корпусных деталей в соответствии с Таблицей 32 настоящих Единых технических требований |
| Значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 40; 44 | Для ЗК с фланцевым присоединением и под приварку Толщина стенки присоединяемого трубопровода, мм |
|  | н | Для ЗК с муфтовым присоединением Требования к толщине стенки присоединяемого трубопровода не применяются |
| Класс (группа) прочности присоединяемого трубопровода | н | Требования к классу (группе) прочности присоединяемого трубопровода не применяются |
| Тип привода | РР | Ручной с редуктором (в соответствии с Таблицей 17 настоящих Единых технических требований) |
|  | РМ | Ручной с маховиком (в соответствии с Таблицей 17 настоящих Единых технических требований) |
|  | УШу | Ручной с маховиком и УФ с глубиной установки ЗК: у; Глубина установки, мм. а; 1000. б; 1500. в; 2000. г; 2500. д; 3000. е; 3500. ж; 4000. з; 4500. и; 5000. к; 5500. л; 6000. м; 6500. н; 7000. о; 7500. п; 8000. р; 8500. |
|  | УШх | Ручной с маховиком и УШ с глубиной установки ЗК: х; Глубина установки, мм. 1; 450…700. 2; 700…1100. 3; 1100…1700. 4; 1700…2300. 5; 2300…2900. 6; 2900…5250. 7; 5250…7000. 8; 7000…7750. 9; 7750…8500. |
|  | ЭПХХХ | Стандартный ЭП со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 33 настоящих Единых технических требований |
|  | ЭБПХХХ | Быстродействующий ЭП для СПАЗ, со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 33 настоящих Единых технических требований |
|  | ЭГХХХХ | Стандартный ЭГП со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 39 настоящих Единых технических требований |
|  | ЭБГХХХХ | Быстродействующий ЭГП для СПАЗ, со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 39 настоящих Единых технических требований |
|  | ППХХХХ | Стандартный ПП со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 36 настоящих Единых технических требований |
|  | ПБПХХХХ | Быстродействующий ПП для СПАЗ, со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 36 настоящих Единых технических требований |
|  | ПГХХХХ | Стандартный ПГП со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 42 настоящих Единых технических требований |
|  | ПБГХХХХ | Быстродействующий ПГП для СПАЗ, со временем перекрытия арматуры, приведенным в Таблице 20, и с обозначением модификации в соответствии с Таблицей 42 настоящих Единых технических требований |
| Температура рабочей среды (стенки) максимальная расчетная, ºС | А | до плюс 100оС* |
|  | Н | до плюс 200оС |
|  | К | до плюс 250оС** |
|  | Л | до плюс 425оС |
|  | О | до плюс 475оС |
|  | В | до плюс 565оС |
|  | Т | до плюс 650оС |
|  | Ф | до плюс 900оС |
| Исполнение по сейсмостойкости | С0 | Не сейсмостойкое |
|  | С | Сейсмостойкое |
|  | ПС | Повышенной сейсмостойкости |

Примечания:

      - Для автоматического формирования условного обозначения ЗК разработан генератор условного обозначения. Генератор размещен на Информационном ресурсе «Портал системы типового проектирования Компании».

      - * Показатель температуры рабочей среды (стенки) до 100 ºС должен предусматривать возможность кратковременного нагрева до 150 ºС наружных поверхностей острым паром для целей очистки.

      - ** Показатель температуры рабочей среды (стенки) до 250 ºС должен предусматривать возможность кратковременного нагрева до 350 ºС наружных поверхностей острым паром для целей очистки.

    - Расшифровка обозначения материального исполнения ответных фланцев и крепежа приведена в Таблице 30.

Таблица 30

Расшифровка обозначения материального исполнения ответных фланцев и крепежа

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА ПРИСОЕДИНЕНИЯ | РАСШИФРОВКА ТИПА ПРИСОЕДИНЕНИЯ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СТАЛИ ОТВЕТНОГО ФЛАНЦА | РАСШИФРОВКА ТИПА СТАЛИ ОТВЕТНОГО ФЛАНЦА | ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ ОТВЕТНОГО ФЛАНЦА | РАСШИФРОВКА МАРКИ СТАЛИ ОТВЕТНОГО ФЛАНЦА | КОД МАТЕРИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОТВЕТНОГО ФЛАНЦА И КРЕПЕЖА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РАСШИФРОВКА ТИПА СТАЛИ КРЕПЕЖА |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ПО ГОСТ 1050 | СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ПО ГОСТ 4543 | СТАЛЬ ТЕПЛОУСТОЙЧИВАЯ ПО ГОСТ 20072 | СТАЛИ И СПЛАВЫ КОРРОЗИОННО- СТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ ПО ГОСТ 5632 |
|  |  |  |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СТАЛИ КРЕПЕЖА |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | У | Л | Т | Н |
| Ф Фх ФЗ | Фланцевое присоединение с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом. Фланцевое присоединение с ответным фланцем с одной стороны и фланцевой заглушкой – с другой стороны, прокладками, крепежом. Фланцевое присоединение с комплектом ответных фланцев, прокладками, крепежом, и заглушкой поворотной (для установки с одной стороны). | У | Стали углеродистые по ГОСТ 1050 | 1 | 20, 20-ПВ | ФУ1У, ФхУ1У, ФЗУ1У | ФУ1Л, ФхУ1Л, ФЗУ1Л | - | ФУ1Н, ФхУ1Н, ФЗУ1Н |
|  |  | Л | Стали легированные конструкционные по ГОСТ 4543 | 1 | 09Г2С | ФЛ1У, ФхЛ1У, ФЗЛ1У | ФЛ1Л, ФхЛ1Л, ФЗЛ1Л | - | ФЛ1Н, ФхЛ1Н, ФЗЛ1Н |
|  |  |  |  | 2 | 10Г2 | ФЛ2У, ФхЛ2У, ФЗЛ2У | ФЛ2Л, ФхЛ2Л, ФЗЛ2Л | - | ФЛ2Н, ФхЛ2Н, ФЗЛ2Н |
|  |  |  |  | 3 | 15ХМ | - | ФЛ3Л, ФхЛ3Л, ФЗЛ3Л | - | ФЛ3Н, ФхЛ3Н, ФЗЛ3Н |
|  |  |  |  | 4 | 17Г1С | - | ФЛ4Л, ФхЛ4Л, ФЗЛ4Л | - | ФЛ4Н, ФхЛ4Н, ФЗЛ4Н |
|  |  |  |  | 5 | 20ЮЧ | - | ФЛ5Л, ФхЛ5Л, ФЗЛ5Л | - | ФЛ5Н, ФхЛ5Н, ФЗЛ5Н |
|  |  | Т | Теплоустойчивые стали по ГОСТ 20072 | 1 | 15Х5М, 15Х5М-У | - | - | ФТ1Т, ФхТ1Т, ФЗТ1Т | ФТ1Н, ФхТ1Н, ФЗТ1Н |
|  |  |  |  | 2 | 20Х3МВФ | - | - | ФТ2Т, ФхТ2Т, ФЗТ2Т | ФТ2Н, ФхТ2Н, ФЗТ2Н |
|  |  |  |  | 3 | 25Х1М1Ф, 25Х1МФ | - | - | ФТ3Т, ФхТ3Т, ФЗТ3Т | ФТ3Н, ФхТ3Н, ФЗТ3Н |
|  |  | Н | Стали и сплавы коррозионностойкие и жаропрочные по ГОСТ 5632 | 1 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н10Т | - | ФН1Л, ФхН1Л, ФЗН1Л | - | ФН1Н, ФхН1Н, ФЗН1Н |
|  |  |  |  | 2 | 10Х17Н13М2Т | - | ФН2Л, ФхН2Л, ФЗН2Л | - | ФН2Н, ФхН2Н, ФЗН2Н |
|  |  |  |  | 3 | 10Х23Н18 | - | ФН3Л, ФхН3Л, ФЗН3Л | - | ФН3Н, ФхН3Н, ФЗН3Н |
|  |  |  |  | 4 | 06ХН28МДТ | - | ФН4Л, ФхН4Л, ФЗН4Л | - | ФН4Н, ФхН4Н, ФЗН4Н |

    - Расшифровка обозначения материального исполнения присоединяемого трубопровода приведена в Таблице 31.

Таблица 31

Расшифровка обозначения материального исполнения присоединяемого трубопровода

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА ПРИСОЕДИНЕНИЯ | РАСШИФРОВКА ТИПА ПРИСОЕДИНЕНИЯ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СТАЛИ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА | РАСШИФРОВКА ТИПА СТАЛИ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА | ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА | РАСШИФРОВКА МАРКИ СТАЛИ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА | КОД МАТЕРИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | Под приварку | У | Стали углеродистые по ГОСТ 1050 | 1 | 20, 20-ПВ | СУ10 |
|  |  | Л | Стали легированные конструкционные по ГОСТ 4543 | 1 | 09Г2С | СЛ10 |
|  |  |  |  | 2 | 10Г2 | СЛ20 |
|  |  |  |  | 3 | 15ХМ | СЛ30 |
|  |  |  |  | 4 | 17Г1С | СЛ40 |
|  |  | Т | Теплоустойчивые стали по ГОСТ 20072 | 1 | 15Х5М, 15Х5М-У | СТ10 |
|  |  |  |  | 2 | 20Х3МВФ | СТ20 |
|  |  |  |  | 3 | 25Х1М1Ф, 25Х1МФ | СТ30 |
|  |  | Н | Стали и сплавы коррозионностойкие и жаропрочные по ГОСТ 5632 | 1 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н10Т | СН10 |
|  |  |  |  | 2 | 10Х17Н13М2Т | СН20 |
|  |  |  |  | 3 | 10Х23Н18 | СН30 |
|  |  |  |  | 4 | 06ХН28МДТ | СН40 |

    - Расшифровка обозначения материального исполнения корпусных деталей ЗК, шпинделя и затвора приведена в Таблице 32.

Таблица 32

Расшифровка обозначения материального исполнения 
корпусных деталей ЗК, шпинделя и затвора

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СТАЛИ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ | РАСШИФРОВКА ТИПА СТАЛИ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ | ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ | РАСШИФРОВКА МАРКИ СТАЛИ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ | КОД МАТЕРИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ШПИНДЕЛЯ И ЗАТВОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РАСШИФРОВКА ТИПА СТАЛИ ШПИНДЕЛЯ И ЗАТВОРА |  |  |  |
|  |  |  |  | СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ПО ГОСТ 1050 | СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ПО ГОСТ 4543 | СТАЛЬ ТЕПЛОУСТОЙЧИВАЯ ПО ГОСТ 20072 | СТАЛИ И СПЛАВЫ КОРРОЗИОННО- СТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ ПО ГОСТ 5632 |
|  |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СТАЛИ ШПИНДЕЛЯ И ЗАТВОРА |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | Стали углеродистые | 1 | 20 | 111 | 113 | - | 117 |
|  |  | 2 | 35 | 121 | - | - | 127 |
| 2 | Стали нелегированные | 1 | 20Л | 211 | 213 | - | 217 |
|  |  | 2 | 15Л | 221 | - | - | - |
|  |  | 3 | 25Л | 231 | - | - | - |
| 3 | Стали легированные конструкционные | 1 | 09Г2С | - | 313 | - | 317 |
|  |  | 2 | 10Г2 | 321 | 323 | - | 327 |
|  |  | 3 | 15ХМ | - | 333 | - | 337 |
|  |  | 4 | 18ХГТ | - | 343 | - | 347 |
| 4 | Стали низколегированные | 1 | 20ГЛ | 411 | 413 | - | 417 |
|  |  | 2 | 20ГМЛ | 421 | 423 | - | 427 |
|  |  | 3 | 20Х5МЛ | - | - | - | 437 |
| 5 | Стали высоколегированные | 1 | 10Х18Н9Л (12Х18Н9ТЛ) | - | - | - | 517 |
|  |  | 2 | 12Х18Н12М3ТЛ | - | - | - | 527 |
|  |  | 3 | 20Х13Л | - | - | - | 537 |
| 6 | Стали теплоустойчивые | 1 | 15Х5М | - | - | 616 | 617 |
|  |  | 2 | 18Х3МВ | - | - | 626 | 627 |
|  |  | 3 | 20Х3МВФ | - | - | 636 | 637 |
| 7 | Стали и сплавы коррозионностойкие и жаропрочные | 1 | 06ХН28МДТ | - | - | - | 717 |
|  |  | 2 | 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т) | - | - | - | 727 |
|  |  | 3 | 09Х14Н16Б | - | - | - | 737 |
|  |  | 4 | 09Х14Н19В2БР | - | - | - | 747 |
|  |  | 5 | ХН28ВМАБ (ХН28ВМАБ-ВД, ХН43БМТЮ-ВД, ХН55МБЮ-ВД) | - | - | - | 757 |
|  |  | 6 | 10Х17Н13М3Т (10Х17Н13НМ2Т) | - | - | - | 767 |

    - Пример условного обозначения:

- ЗКв1000*16-ФЛ1Л-Х-313-12-н/ЭПДА1/Н/С0

ЗКв – задвижка клиновая с затвором класса герметичности В по ГОСТ 9544; 1000 – номинальный диаметр, мм; 16 – номинальное давление, кгс/см²; ФЛ1Л – фланцевое присоединение с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, с обозначением материального исполнения ответных фланцев, крепежа в соответствии с Таблицей 30 настоящих Единых технических требований; Х – климатическое исполнение ХЛ - для умеренного и холодного климата в соответствии с Таблицей 1 настоящих Единых технических требований; 313 – материальное исполнение корпусных деталей ЗК в соответствии с Таблицей 32 настоящих Единых технических требований; 12 – значение толщины стенки присоединяемого трубопровода, мм; н - требования к классу (группе) прочности присоединяемого трубопровода не применяются; ЭПДА1 – электропривод в соответствии с Таблицей 33 настоящих Единых технических требований; Н - температура рабочей среды (до 200 оС);  С0 – не сейсмостойкое исполнение.

  - УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИВОДНЫХ УСТРОЙСТВ (ПРИВОДОВ) ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ

    - Схема условного обозначения модификации ЭП для ЗК приведена в Таблице 33.

Таблица 33

Схема условного обозначения модификации ЭП для ЗК

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИе | 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х |  |
| Электротехнические характеристики |  |  |  |  |
| Контроль и управление |  |  |  |  |
| Опции и комплектующие |  |  |  |  |

    - В Таблице 34 приведена расшифровка обозначений модификаций, входящих в комбинации условного обозначения ЭП для ЗК.

Таблица 34

Расшифровка обозначений модификаций, входящих в комбинации

условного обозначения ЭП для ЗК

| БЛОК ПАРАМЕТРОВ | ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- | --- |
| Электротехнические характеристики | Исполнение по взрывозащите | ЕхdIIB | Взрывонепроницаемая оболочка, подгруппа IIB |
|  |  | ExdIIC | Взрывонепроницаемая оболочка, подгруппа IIC |
|  |  | Общепром. | Без взрывозащиты |
|  | Исполнение по пылевлагозащите (IP), не ниже | IP54 | Защита оборудования от попадания пыли и влаги в соответствии с ГОСТ 14254 |
|  |  | IP65 |  |
|  | Напряжение питания, U питания, В | 230 | Указывается номинальное напряжение |
|  |  | 400 |  |
| Контроль и управление | Сигналы состояния Открыто/Закрыто/Стоп/ Авария/Дистанционный режим/Готовность | 24 В с.к. | Указывается тип сигнала и напряжение/протокол передачи |
|  |  | 230 В с.к. |  |
|  |  | Modbus RTU |  |
|  | Сигналы управления Открыть/Закрыть/Стоп | 24 В | Указывается тип управляющего сигнала/протокол передачи |
|  |  | 230 В |  |
|  |  | 4-20 мА + HART |  |
|  |  | Modbus RTU |  |
|  | Сигнал обратной связи | Не требуется | Контроль положения ЗК |
|  |  | 4-20 мА + HART |  |
|  |  | Modbus RTU |  |
| Опции и комплектующие | Наличие встроенного электрообогрева блока управления | да | ЭП оснащен встроенным электрообогревом блока управления |
|  |  | нет | ЭП без встроенного электрообогрева блока управления |
|  | Наличие блока управления и его расположение | БО | Блок управления отсутствует |
|  |  | НЭ | На ЭП |
|  |  | ВБ | Выносной блок |
|  | Графический дисплей | Д | С дисплеем |
|  |  | БД | Без дисплея |
|  | Кабельный ввод КВ1 для силового кабеля | Б | Для бронированного кабеля |
|  |  | НБ | Для небронированного кабеля с фитингом под металлорукав |
|  |  | Т | С возможностью закрепления трубы. |
|  | Кабельный ввод КВ2/КВ3 для контрольного и интерфейсного кабелей | Б | Для бронированного кабеля |
|  |  | НБ | Для небронированного кабеля с фитингом под металлорукав |
|  |  | Т | С возможностью закрепления трубы. |

    - В Таблице 35 приведены комбинации обозначений ЭП для ЗК.

Таблица 35

Комбинации обозначений ЭП для ЗК

| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  | КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  | ОПЦИИ/КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ | ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЕ (IP), НЕ МЕНЕЕ | НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, U ПИТАНИЯ, В | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | СИГНАЛЫ СОСТОЯНИЯ, ОТКРЫТО/ ЗАКРЫТО/СТОП/АВАРИЯ/ ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ/ ГОТОВНОСТЬ | СИГНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ, ОТКРЫТЬ/ ЗАКРЫТЬ/СТОП | СИГНАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ | НАЛИЧИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ | КВ1, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД КВ2/КВ3 ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО И ИНТЕРФЕЙСНОГО КАБЕЛЕЙ. |
| А | ExdIIB | IP54 | 230 | А | 24 с.к. | 24 В | Не требуется | 1 | да | НЭ | Д | Б | Б |
| Б | ExdIIB | IP65 | 230 | В | 24 с.к. | 24 В | Modbus RTU | 2 | да | НЭ | Д | НБ | НБ |
| В | ExdIIB | IP54 | 400 | Г | 230 с.к. | 230 В | Не требуется | 3 | да | НЭ | БД | Б | Б |
| Г | ExdIIB | IP65 | 400 | П | 24 с.к. | 24 В | 4-20 мА+HART | 4 | да | НЭ | БД | НБ | НБ |
| Д | Общепром. | IP54 | 230 | Р | 230 с.к. | 230 В | 4-20 мА+HART | 7* | да | ВБ | БД | Б | Б |
| Е | Общепром. | IP65 | 230 | С | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | 8* | да | ВБ | БД | НБ | НБ |
| Ж | Общепром. | IP54 | 400 | 1 | 24 с.к. | 4-20 мА+HART | Не требуется | А | да | НЭ | Д | Б | НБ |
| З | Общепром. | IP65 | 400 | 2 | 230 с.к. | 4-20 мА+HART | Не требуется | Б | да | НЭ | БД | Б | НБ |
| И | ExdIIC | IP54 | 230 | 3 | 24 с.к. | 4-20 мА+HART | 4-20 мА+HART | В | да | НЭ | Д | Т | НБ |
| К | ExdIIC | IP65 | 230 | 4 | 230 с.к. | 4-20 мА+HART | 4-20 мА+HART | Г | да | НЭ | БД | Т | НБ |
| Л | ExdIIC | IP54 | 400 | - | - | - | - | Д | да | НЭ | Д | Т | Т |
| М | ExdIIC | IP65 | 400 | - | - | - | - | Е | да | НЭ | БД | Т | Т |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Ж | нет | НЭ | Д | Б | Б |
| - | - | - | - | - | - | - | - | И | нет | НЭ | БД | Б | Б |
| - | - | - | - | - | - | - | - | К | нет | НЭ | Д | Б | НБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Л | нет | НЭ | БД | Б | НБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | М | нет | НЭ | Д | НБ | НБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Н | нет | НЭ | БД | НБ | НБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | О | нет | НЭ | Д | Т | НБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | П | нет | НЭ | БД | Т | НБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Р | нет | НЭ | Д | Т | Т |
| - | - | - | - | - | - | - | - | С | нет | НЭ | БД | Т | Т |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Т* | нет | БО | БД | Б | Б |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Ц* | нет | БО | БД | НБ | НБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Ш* | нет | БО | БД | Т | Т |

Примечание: * - При новом проектировании не применяется.

    - Схема условного обозначения модификаций ПП для ЗК в Таблице 36.

Таблица 36

Схема условного обозначения ПП для ЗК

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х | Х |
| Электротехнические характеристики |  |  |  |  |
| Положение безопасности |  |  |  |  |
| Опции и комплектующие |  |  |  |  |

    - В Таблице 37 приведена расшифровка условного обозначения ПП для ЗК.

Таблица 37

Расшифровка условного обозначения ПП для ЗК

| БЛОК ПАРАМЕТРОВ | ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- | --- |
| Электротехнические характеристики | Сигнализаторы конечных положений | 24 В с.к. Namur с.к. | Указывается тип сигнала и напряжение |
|  | Вид взрывозащиты сигнализатора конечных положений | Exd | Взрывонепроницаемая оболочка |
|  |  | Exi | Искробезопасная цепь |
|  |  | Общепром | Без взрывозащиты |
|  | Вид взрывозащиты электромагнитного клапана | Exd | Взрывонепроницаемая оболочка |
|  |  | Общепром | Без взрывозащиты |
| Положение безопасности | Состояние | Закрыт | Указать положение при отсутствии давления рабочей среды пневмосистемы |
|  |  | Открыт |  |
|  |  | Фиксированное положение |  |
| Опции и комплектующие | Тип ручного дублера | Механический; гидравлический. | Указывается тип ручного дублера |
|  |  | Не требуется | Ручной дублер отсутствует |
|  | Кабельный ввод КВ2/КВ3 для контрольного и интерфейсного кабелей. | Б | Для бронированного кабеля |
|  |  | НБ | Для небронированного кабеля с фитингом под металлорукав |
|  |  | Т | С возможностью закрепления трубы. |
|  | Наличие ресивера запаса рабочей среды пневмосистемы | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 1 срабатывание; Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 3 срабатывания; | Указывается ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы в составе привода, в зависимости от необходимого количества срабатываний |
|  |  | Не требуется | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы отсутствует |
|  | Количество электромагнитных клапанов в составе привода | 1 | Указывается требуемое количество электромагнитных клапанов в составе привода, шт. |
|  |  | 2 |  |

    - В Таблице 38 приведены комбинации обозначения ПП для ЗК.

Таблица 38

| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  | ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ |  | ОПЦИИ/КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | СИГНАЛЫ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ СИГНАЛИЗАТОРА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ | ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | СОСТОЯНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | ТИП РУЧНОГО ДУБЛЕРА | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД КВ2/КВ3 ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО И ИНТЕРФЕЙСНОГО КАБЕЛЕЙ | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | НАЛИЧИЕ РЕСИВЕРА ЗАПАСА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ПНЕВМОСИСТЕМЫ | КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ В СОСТАВЕ ПРИВОДА |
| А | 24 с.к. | Ехd | Ехd | А | Закрыт | 1* | Механический** | Б | А | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы , обеспечивающий 1 срабатывание | 1 |
| Б* | Namur с.к. | Exi | Ехd | Б | Открыт | 2* | Гидравлический*** | Б | Б | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы , обеспечивающий 3 срабатывания; | 1 |
| В* | 24 с.к. | Общепром. | Общепром. | В | Фиксированное положение | 3* | Не требуется | Б | В | Не требуется | 1 |
| - | - | - | - | - | - | 4 | Механический** | НБ | Г* | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы , обеспечивающий 1 срабатывание | 2 |
| - | - | - | - | - | - | 5 | Гидравлический*** | НБ | Д* | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы , обеспечивающий 3 срабатывания; | 2 |
| - | - | - | - | - | - | 6 | Не требуется | НБ | Е* | Не требуется | 2 |
| - | - | - | - | - | - | 7* | Механический** | Т | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 8* | Гидравлический*** | Т | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 9* | Не требуется | Т | - | - | - |

Комбинации обозначений ПП для ЗК

Примечания: * - При новом проектировании не применяется;

** - Механический ручной дублер рекомендуется предусматривать для DN <200;

*** - Гидравлический ручной дублер рекомендуется предусматривать для DN ≥200.

    - Схема условного обозначения модификаций ЭГП для ЗК в Таблице 39.

Таблица 39

Схема условного обозначения ЭГП для ЗК

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х | Х |
| Электротехнические характеристики |  |  |  |  |
| Положение безопасности |  |  |  |  |
| Опции и комплектующие |  |  |  |  |

    - В Таблице 40 приведена расшифровка условного обозначения ЭГП для ЗК.

Таблица 40

Расшифровка условного обозначения ЭГП для ЗК

| БЛОК ПАРАМЕТРОВ | ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- | --- |
| Электротехнические характеристики | Сигнализаторы конечных положений | 24 В с.к.; Namur с.к. | Указывается тип сигнала и напряжение |
|  | Вид взрывозащиты сигнализатора конечных положений | Exd | Взрывонепроницаемая оболочка |
|  |  | Exi | Искробезопасная цепь |
|  |  | Общепром | Без взрывозащиты |
|  | Вид взрывозащиты электромагнитного клапана | Exd | Взрывонепроницаемая оболочка |
|  |  | Общепром | Без взрывозащиты |
|  |  | Не требуется | Электромагнитный клапан отсутствует |
|  | Напряжение питания, U питания, В | 230; 400 | Указывается номинальное напряжение |
| Положение безопасности | Состояние | Закрыт | Указать положение при отсутствии давления рабочей среды пневмосистемы |
|  |  | Открыт |  |
|  |  | Фиксированное положение |  |
| Опции и комплектующие | Кабельный ввод КВ1 для силового кабеля | Б | Для бронированного кабеля |
|  |  | НБ | Для небронированного кабеля с фитингом под металлорукав |
|  |  | Т | С возможностью закрепления трубы. |
|  |  | Не требуется | Кабельный ввод КВ1 для силового кабеля отсутствует |
|  | Кабельный ввод КВ2/КВ3 для контрольного и интерфейсного кабелей. | Б | Для бронированного кабеля |
|  |  | НБ | Для небронированного кабеля с фитингом под металлорукав |
|  |  | Т | С возможностью закрепления трубы. |
|  | Наличие аккумуляторной емкости с гидравлической жидкостью | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 1 срабатывание; Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 3 срабатывания | Указывается аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью в зависимости от необходимого количества срабатываний |
|  |  | Не требуется | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью отсутствует |
|  | Количество электромагнитных клапанов в составе привода | 1 | Указывается требуемое количество электромагнитных клапанов в составе привода, шт. |
|  |  | 2 |  |
|  | Тип ручного дублера | Механический; гидравлический. | Указывается тип ручного дублера |
|  |  | Не требуется | Ручной дублер отсутствует |

    - В Таблице 41 приведены комбинации обозначения ЭГП для ЗК.

Таблица 41

Комбинации обозначений ЭГП для ЗК

| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ |  | ОПЦИИ/КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | СИГНАЛЫ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ СИГНАЛИЗАТОРА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ | ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА | НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | СОСТОЯНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД КВ1 ДЛЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ. | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД КВ2/КВ3 ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО И ИНТЕРФЕЙСНОГО КАБЕЛЕЙ | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | НАЛИЧИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ ЕМКОСТИ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ | КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ В СОСТАВЕ ПРИВОДА | ТИП РУЧНОГО ДУБЛЕРА |
| А | 24 с.к. | Ехd | Ехd | 230 | А | Закрыт | 1 | Б | Б | 1 | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 1 срабатывание | 1 | Механический** |
| Б* | Namur с.к. | Exi | Ехd | 230 | Б | Открыт | 2* | Т | Б | 2 | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 3 срабатывания | 1 | Механический** |
| В* | 24 с.к. | Общепром. | Общепром. | 230 | В | Фиксированное положение | 3* | Не требуется | Б | 3 | Не требуется | 1 | Механический** |
| Г | 24 с.к. | Ехd | Не требуется | 400 | - | - | 4 | Б | НБ | 4* | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 1 срабатывание | 2 | Механический** |
| Д* | Namur с.к. | Exi | Не требуется | 400 | - | - | 5 | НБ | НБ | 5* | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 3 срабатывания | 2 | Механический** |
| Е* | 24 с.к. | Общепром. | Не требуется | 400 | - | - | 6 | Т | НБ | 6* | Не требуется | 2 | Механический** |
| - | - | - | - | - | - | - | 7 | Не требуется | НБ | 7 | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 1 срабатывание | 1 | Гидравлический*** |
| - | - | - | - | - | - | - | 8* | Т | Т | 8 | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 3 срабатывания | 1 | Гидравлический*** |
| - | - | - | - | - | - | - | 9* | Не требуется | Т | 9 | Не требуется | 1 | Гидравлический*** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0* | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 1 срабатывание | 2 | Гидравлический*** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D* | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 3 срабатывания | 2 | Гидравлический*** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F* | Не требуется | 2 | Гидравлический*** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 1 срабатывание | 1 | Не требуется |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 3 срабатывания | 1 | Не требуется |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | Не требуется | 1 | Не требуется |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N* | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 1 срабатывание | 2 | Не требуется |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Z* | Аккумуляторная емкость с гидравлической жидкостью, обеспечивающая 3 срабатывания | 2 | Не требуется |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y* | Не требуется | 2 | Не требуется |

Примечания: * - При новом проектировании не применяется;

** - Механический ручной дублер рекомендуется предусматривать для DN <200;

*** - Гидравлический ручной дублер рекомендуется предусматривать для DN ≥200.

    - Схема условного обозначения модификаций ПГП для ЗК в Таблице 42.

Таблица 42

Схема условного обозначения ПГП для ЗК

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х | Х |
| Электротехнические характеристики |  |  |  |  |
| Положение безопасности |  |  |  |  |
| Опции и комплектующие |  |  |  |  |

    - В Таблице 43 приведена расшифровка условного обозначения ПГП для ЗК.

Таблица 43

Расшифровка условного обозначения ПГП для ЗК

| БЛОК ПАРАМЕТРОВ | ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- | --- |
| Электротехнические характеристики | Сигнализаторы конечных положений | 24 В с.к.; Namur с.к. | Указывается тип сигнала и напряжение |
|  | Вид взрывозащиты сигнализатора конечных положений | Exd | Взрывонепроницаемая оболочка |
|  |  | Exi | Искробезопасная цепь |
|  |  | Общепром | Без взрывозащиты |
|  | Вид взрывозащиты электромагнитного клапана | Exd | Взрывонепроницаемая оболочка |
|  |  | Общепром | Без взрывозащиты |
| Положение безопасности | Состояние | Закрыт | Указать положение при отсутствии давления воздуха |
|  |  | Открыт |  |
|  |  | Фиксированное положение |  |
| Опции и комплектующие | Кабельный ввод КВ1 для силового кабеля | Б | Для бронированного кабеля |
|  |  | НБ | Для небронированного кабеля с фитингом под металлорукав |
|  |  | Т | С возможностью закрепления трубы. |
|  |  | Не требуется | Кабельный ввод КВ1 для силового кабеля отсутствует |
|  | Кабельный ввод КВ2/КВ3 для контрольного и интерфейсного кабелей. | Б | Для бронированного кабеля |
|  |  | НБ | Для небронированного кабеля с фитингом под металлорукав |
|  |  | Т | С возможностью закрепления трубы. |
|  | Наличие ресивера запаса рабочей среды пневмосистемы | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 1 срабатывание; Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 3 срабатывания; | Указывается ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы в составе привода, в зависимости от необходимого количества срабатываний |
|  |  | Не требуется | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы отсутствует |
|  | Количество электромагнитных клапанов в составе привода | 1 | Указывается требуемое количество электромагнитных клапанов в составе привода, шт. |
|  |  | 2 |  |
|  | Тип ручного дублера | Механический; гидравлический. | Указывается тип ручного дублера |
|  |  | Не требуется | Ручной дублер отсутствует |

    - В Таблице 44 приведены комбинации обозначения ПГП для ЗК.

Таблица 44

Комбинации обозначений ПГП для ЗК

| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  | ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ |  | ОПЦИИ/КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | СИГНАЛЫ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ СИГНАЛИЗАТОРА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ | ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | СОСТОЯНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД КВ1 ДЛЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД КВ2/КВ3 ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО И ИНТЕРФЕЙСНОГО КАБЕЛЕЙ | ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ (Х) | НАЛИЧИЕ РЕСИВЕРА ЗАПАСА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ПНЕВМОСИСТЕМЫ | КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ В СОСТАВЕ ПРИВОДА | ТИП РУЧНОГО ДУБЛЕРА |
| А | 24 с.к. | Ехd | Ехd | А | Закрыт | 1 | Б | Б | 1 | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 1 срабатывание | 1 | Механический** |
| Б* | Namur с.к. | Exi | Ехd | Б | Открыт | 2* | Т | Б | 2 | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 3 срабатывания; | 1 | Механический** |
| В* | 24 с.к. | Общепром. | Общепром. | В | Фиксированное положение | 3* | Не требуется | Б | 3 | Не требуется | 1 | Механический** |
| - | - | - | - | - | - | 4 | Б | НБ | 4* | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 1 срабатывание | 2 | Механический** |
| - | - | - | - | - | - | 5 | НБ | НБ | 5* | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 3 срабатывания; | 2 | Механический** |
| - | - | - | - | - | - | 6 | Т | НБ | 6* | Не требуется | 2 | Механический** |
| - | - | - | - | - | - | 7 | Не требуется | НБ | 7 | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 1 срабатывание | 1 | Гидравлический*** |
| - | - | - | - | - | - | 8* | Т | Т | 8 | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 3 срабатывания; | 1 | Гидравлический*** |
| - | - | - | - | - | - | 9* | Не требуется | Т | 9 | Не требуется | 1 | Гидравлический*** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0* | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 1 срабатывание | 2 | Гидравлический*** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D* | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 3 срабатывания; | 2 | Гидравлический*** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | F* | Не требуется | 2 | Гидравлический*** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 1 срабатывание | 1 | Не требуется |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 3 срабатывания; | 1 | Не требуется |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | Не требуется | 1 | Не требуется |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | N* | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 1 срабатывание | 2 | Не требуется |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Z* | Ресивер запаса рабочей среды пневмосистемы, обеспечивающий 3 срабатывания; | 2 | Не требуется |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y* | Не требуется | 2 | Не требуется |

Примечания: * - При новом проектировании не применяется;

** - Механический ручной дублер рекомендуется предусматривать для DN <200;

*** - Гидравлический ручной дублер рекомендуется предусматривать для DN ≥200.

  - ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

    - Схема условного обозначения ЗК должна применяться при формировании унифицированного обозначения МТР в ПД.

    - Условное обозначение, заданное в настоящих Единых технических требованиях, рекомендуется применять также для формирования аналитических материалов для нужд планирования развития Системы типового проектирования Компании, в том числе с использованием корпоративных информационных систем, содержащих данные о МТР.

    - При разработке проектной и/или рабочей документации должно применяться условное обозначение в соответствии с разделом 5 настоящих Единых технических требований.

    - Условное обозначение ЗК вносится в спецификацию оборудования, изделий и материалов по форме ГОСТ 21.110 в графу «Наименование и техническая характеристика», в графу «Тип, марка, обозначение документа, опросного листа» вносится номер и версия настоящих Единых технических требований.

    - Условное обозначение ЗК, проектируемых согласно настоящим Единым техническим требованиям соответствует следующему подклассу корпоративного функционального классификатора КСМ: 06-010400.

  - ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

    - Потенциальному Поставщику ЗК, в том числе на этапе подачи технического (технико-коммерческого) предложения, закупочных процедур, необходимо подтвердить соответствие требованиям настоящих Единых технических требований предоставлением перечня документов в соответствии с Приложением 5 настоящих Единых технических требований.

- ССЫЛКИ

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» 
(ТР ТС 010/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации».

- Приказ Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

- Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 532 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

- ГОСТ 9150-2002 (ИСО 68-1-98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль.

- ГОСТ 15108-80 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования.

- ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия.

- ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия.

- ГОСТ 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия.

- ГОСТ 5632-2014 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

- ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

- ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору.

- ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости.

- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры.

- ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытание и приёмка выпускаемой продукции. Основные положения.

- ГОСТ 15.311-90 Система разработки и постановки продукции на производства. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм.

- ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.

- ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды.

- ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) Металлы. Методы испытаний на растяжение.

- ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83) Болты, винты, шпильки и гайки.

- ГОСТ 1763-68 (СТ СЭВ 477-77, ИСО 3887-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя.

- ГОСТ 1778-2022 Металлопродукция из сталей и сплавов. Металлографические методы определения неметаллических включений.

- ГОСТ 24074-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом ввертные. Конструкция.

- ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

- ГОСТ 2822-78 Концы цапковые и штуцерные судовой арматуры и соединительных частей трубопроводов. Основные параметры, размеры и технические требования.

- ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу.

- ГОСТ 34785-2021 Заглушки фланцевые стальные для арматуры, соединительных частей и трубопроводов. Конструкция, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ 3706-93 Задвижки. Строительные длины.

- ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

- ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

- ГОСТ 4666-2015 Арматура трубопроводная. Требования к маркировке.

- ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.

- ГОСТ 5762-2002 Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более РN 250. Общие технические условия.

- ГОСТ 6032-2017 (ИСО 3651-1:1998, ИСО 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии.

- ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°.

- ГОСТ 6211-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая.

- ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая.

- ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

- ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава.

- ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю.

- ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу.

- ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

- ГОСТ 9450-76 (СТ СЭВ 1195-78) Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников.

- ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах.

- ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.

- ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы.

- ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры.

- ГОСТ 10494-80 Шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2) Технические условия.

- ГОСТ 10495-80 Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 
100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/cм2).

- ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия.

- ГОСТ 11447-80 Шпильки упорные на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 
1000 кгс/см²). Технически условия.

- ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.

- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

- ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

- ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

- ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа.

- ГОСТ 19300-86 Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры.

- ГОСТ 21752-76 Система «Человек-машина». Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

- ГОСТ 23304-78 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения.

- ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ 28919-91 Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы основные параметры и размеры.

- ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости.

- ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка».

- ГОСТ 31901-2013 Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия.

- ГОСТ 31445-2012 Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические требования.

- ГОСТ 31592-2012 Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия.

- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

- ГОСТ 33257-2015 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний.

- ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давлении до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ 33260-2015 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов.

- ГОСТ 33852-2016 Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические условия.

- ГОСТ 34233.1-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.

- ГОСТ 34233.4-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений.

- ГОСТ 34233.12-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Требования к форме предоставления расчетов на прочность, выполненных на ЭВМ.

- ГОСТ 34287-2017 Арматура трубопроводная. Приводы вращательного действия. Присоединительные размеры.

- ГОСТ 34610-2019 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия.

- ГОСТ 34655-2020 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ 9.106-2021 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозия металлов. Термины и определения.

- ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.

- ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

- ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов.

- ГОСТ Р 51317.2.4-2000 (МЭК 61000-2-4-94) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий.

- ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

- ГОСТ Р 53678-2009 (ИСО 15156-2:2003) Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение чугунов.

- ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001) Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию.

- ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования.

- ГОСТ Р 56001-2014 Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная. Технические условия.

- ГОСТ Р 9.905-2007 (ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995) Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования.

- ГОСТ Р 9.907-2007 (ИСО 8407:1991) Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия металлические. Методы удаления продуктов коррозии после коррозионных испытаний.

- ГОСТ Р ИСО 10006-2019 Менеджмент качества. Руководящие указания по менеджменту качества в проектах.

- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 6.

- Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

- Типовые требования Компании № П4-06.01 ТТР-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании».

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 45

Перечень Приложений к Единым техническим требованиям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Методика (метод) измерений скорости коррозии сталей гравиметрическим методом | Включено в настоящий файл |
| 2 | Перечень испытаний материалов основных сборочных единиц и деталей задвижек клиновых | Включено в настоящий файл |
| 3 | Расчет классификации рабочей среды в зависимости от содержания агрессивных компонентов | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 4 | Рекомендованные мощности электроприводов | Включено в настоящий файл |
| 5 | Перечень документов предоставляемых Поставщиком для подтверждения технического соответствия задвижек клиновых требованиям настоящих Единых технических требований | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДИКА (МЕТОД) ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ СТАЛЕЙ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика (метод) измерений, предназначена для измерения скорости коррозии сталей гравиметрическим методом.

Данная методика разработана в соответствии с ГОСТ Р 9.905 и ГОСТ 9.908.

Настоящая методика предназначена для проведения измерений в лаборатории коррозионных испытаний.

- ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ

Испытания материалов основных сборочных единиц и деталей арматуры должны проводиться в специализированной организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации», ГОСТ ISO/IEC 17025.

- СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Методика предусматривает выдержку образцов из испытываемой стали без приложения внешних напряжений в растворе заданного состава, насыщенном сероводородом при нормальных условиях. После регламентированного времени выдержки образцы извлекают из коррозионной среды и определяют скорость равномерной коррозии по изменению массы образцов.

- СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ

При выполнении измерений применяют средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы, приведенные в Таблице 46.

Таблица 46

Перечень средств измерений, вспомогательных устройств,
материалов и реактивов при выполнении измерений

| НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И РЕАКТИВОВ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ВЫПУСКАЮТ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И РЕАКТИВЫ | МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ ССЫЛКА НА ЧЕРТЕЖ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РЕАКТИВОВ |
| --- | --- | --- |
| Анализатор жидкости/ рН-метр | Средство измерения должно быть допущено к использованию в РФ и включено в Государственный реестр средств измерений РФ | Диапазон измерения водородного показателя от 1 до 12 единиц рН, предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения водородного показателя ±0,01 ед. pH |
| Штангенциркуль электронный | ГОСТ 166 | Диапазон измерений 0-250 мм, предел допускаемой погрешности ±0,04 мм |
| Весы лабораторные | ГОСТ Р 53228 | Наибольший предел взвешивания 210 г, погрешность взвешивания: - ± 0,5 мг - до 50 г вкл., - ± 0,7 мг - св. 50 г до 210 г вкл. |
| Весы электронные прецизионные | ГОСТ Р 53228 | Наибольший предел взвешивания 410 г, погрешность взвешивания ±0,03 г |
| Термометр ртутный стеклянный лабораторный | ГОСТ 28498 | Диапазон измерений температуры от 0 до плюс 55 оС, цена деления 0,1 оС |
| Прибор комбинированный | ГОСТ 19300 Средство измерения должно быть допущено к использованию в РФ и включено в Государственный реестр средств измерений РФ | Диапазон измерений: - температуры воздуха от минус 10 оС до плюс 60 оС, - предел допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха ±0,4 оС. - относительной влажности воздуха от 10 до 98 %; - предел допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха ±3 %. - давления от 300 до 1200 гПа; - предел допускаемой погрешности измерений давления ±3 гПа |
| Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 | ТУ 64-1-308 | Производительность 10 л/ч |
| Натрия хлорид | ГОСТ 4233 | Химически чистый |
| Азот газообразный | ГОСТ 9293 | Особо чистый |
| Сероводород газообразный баллонный или получаемый химическим методом | - | Сероводород в баллонах чистотой не хуже 99,5%. |
| Вода дистиллированная | ГОСТ Р 58144 | Электропроводность не более 5 мкСм/см |
| Натрия гидроокись | ГОСТ 4328 | Чистый для анализа |
| Ацетон | ТУ 2633-018-44493179 | Химически чистый |

Допускается применение других средств измерений с улучшенными метрологическими и техническими характеристиками, а также химических реактивов квалификацией не ниже вышеперечисленных.

При пользовании настоящей методикой измерений целесообразно проверить действие ссылочных стандартов. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящей методики измерений следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом.

- ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

К выполнению измерений и обработке результатов допускают работников, имеющих опыт работы в химической лаборатории, прошедших обучение и освоивших гравиметрический метод измерений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Емкости и другая испытательная аппаратура должны быть стойкими к воздействию коррозионной среды и не влиять на результаты испытаний.

При проведении испытаний используют герметично закрывающиеся емкости из стекла, органического стекла или фторопласта. Емкости снабжены штуцерами для подачи, удаления избытка сероводорода, а также штуцерами для отбора проб испытательного раствора.

Рекомендуемая схема установки для проведения коррозионных испытаний представлена на Рисунке 2.

1 - баллон с азотом; 2 - баллон с сероводородом; 3 – ротаметр; 4 – емкость; 5 – термометр; 
6 – образцы;

Рис. 2 Схема установки для проведения коррозионных 
испытаний на скорость коррозии

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТЫВАЕМЫМ ОБРАЗЦАМ

  - РАЗМЕР ИСПЫТЫВАЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

Для проведения испытаний должны использоваться полноразмерные образцы в соответствии с Рисунком 3:

Рис. 3 Образец для испытаний на скорость коррозию

  - КОЛИЧЕСТВО, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗЦОВ

Место вырезки образцов стали определяется целями исследования.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ

Заготовки для образцов вырезают механическим способом.

При обработке образцов не допускают прижоги.

Предварительно с заготовок образцов удаляют окалину с внутренней и наружной поверхности. Окончательную подготовку четырех поверхностей образца, параллельных его оси, осуществляют методом шлифовки. Последние две стадии шлифовки должны приводить к удалению не более чем 0,05 мм металла. Шероховатость поверхности образца соответствует Ra 0,32-0,80 по ГОСТ 2789.

Кромки образцов не должны иметь заусенцев.

Образцы с заметными дефектами поверхности или случайными повреждениями (следами от ударов и т.п.) не испытывают.

На каждый образец наносят маркировку электрокарандашом или клеймением на торцевой стороне с указанием номера образца («1», «2», «3» и т.д.).

Все образцы до проведения испытания хранят в эксикаторе, заполненном силикагелем или хлористым кальцием.

  - ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЯМ

Замер геометрических размеров образцов проводят штангенциркулем. По результатам замеров вычисляют площадь каждого образца в м2 с точностью до четвертого знака после запятой. Результаты измерения площади образцов фиксируют в рабочем журнале испытаний.

Перед испытанием каждый образец очищают от загрязнений и обезжиривают. Для этого образцы с помощью хлопчатобумажной ткани (марли) промывают ацетоном последовательно в трех промывных ванночках; растворитель меняют по мере загрязнения. После обезжиривания образцы достают из ванночки пинцетом и высушивают на фильтровальной бумаге.

Образцы для испытания хранят в эксикаторе с хлористым кальцием или силикагелем не более 24 часов после обезжиривания. Если их хранят дольше, то образцы повторно обезжиривают перед испытанием.

  - ВЗВЕШИВАНИЕ

Обезжиренные и высушенные образцы взвешивают на аналитических весах с точностью
 ±0,5 мг.

Результаты измерения массы образцов фиксируют в рабочем журнале испытаний.

- МОДЕЛЬНЫЙ РАСТВОР

Модельный раствор представляет собой раствор хлористого натрия с массовой долей 5 % в дистиллированной воде.

Раствор готовят непосредственно перед испытанием.

  - ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОБЪЕМУ МОДЕЛЬНОГО РАСТВОРА

Объем модельного раствора зависит от количества испытываемых образцов металла в емкости и количества отбираемых проб для контроля рН. Отношение объема раствора к площади поверхности образцов должно быть не менее 10 см3/см2.

  - ПРОДУВКА РАСТВОРА

Из приготовленного модельного раствора перед испытанием удаляют воздух. Удаление воздуха проводят в отдельной герметичной емкости (например, склянке с тубусом), соединенной с поглотительной склянкой. Инертный газ (азот) пропускают через раствор со скоростью подачи не менее 0,1 дм3/мин на 1 дм3 раствора в течение 1-2 часов. Газ для продувки вводят около дна используемого сосуда.

Контроль содержания кислорода в испытательном растворе после продувки азотом проводят родаминовым методом с использованием набора тест-комплекта для определения кислорода в воде.

Наличие кислорода в растворе проявляется в его помутнении и потемнении в начале введения в него сероводорода. В этом случае испытание считают недействительным, образцы извлекают, очищают, а раствор готовят заново.

- ПРОВЕДЕНИЕ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

  - РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Образцы размещают в испытательной емкости таким образом, чтобы широкие поверхности были в вертикальном положении и не касались стенок сосуда, образцы располагают на стержнях из стекла или другого неметаллического материала диаметром не менее 6 мм.

Образцы для испытаний в одной емкости должны быть близкого химического состава.

При размещении образцов в емкости необходимо учитывать, что образцы из сварного шва  не ставят в одну емкость с образцами из основного металла. Это необходимо в целях исключения возможности возникновения гальванических пар между сварным швом и основным металлом.

Подготовленные образцы помещают в емкость для испытаний, емкость герметизируют.

Герметичную емкость с образцами продувают азотом для удаления воздуха в течение 
1-2 часа при расходе газа 0,1 дм3/мин на 1 дм3 емкости.

После продувки модельный раствор герметически передавливают с помощью азота в испытательную емкость с образцами до требуемого объема, затем емкость продувают азотом еще в течение 1 часа при расходе газа 0,1 дм3 /мин на 1 дм3 емкости.

  - НАСЫЩЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ СЕРОВОДОРОДОМ

Для насыщения модельного раствора используют сероводород из баллона, либо сероводород, получаемый лабораторным способом.

В емкость с модельным раствором, освобожденным от кислорода, подают сероводород.

Насыщают раствор сероводородом до достижения концентрации 600±200 мг/дм3.

Насыщенный раствор передавливают азотом в испытательную емкость с образцами.

Источник сероводорода перекрывают, в емкости поддерживают положительное давление.

  - КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Отбор проб растворов проводят через специальный отборник (штуцер). Для исключения попадания воздуха в раствор при отборе пробы, в испытательной емкости поддерживают положительное давление.

  - КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРОВОДОРОДА

Концентрацию сероводорода определяют методом йодометрического титрования не менее 1 раза в сутки. Концентрация должна поддерживаться на протяжении всего периода испытаний 600±200 мг/дм3.

  - КОНТРОЛЬ РН

Значение рН измеряют не реже, чем один раз в сутки.

Допускается измерять рН в пробе, отобранной для определения концентрации сероводорода.

  - ТЕМПЕРАТУРА ИСПЫТАНИЙ

Температура испытательного раствора на протяжении всего испытания должна составлять (24  3) °С.

  - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ

Длительность испытаний составляет 96 часов. Время отсчета начинается с конца первоначального периода насыщения сероводородом.

  - ОКОНЧАНИЕ ИСПЫТАНИЙ

По окончании испытаний образцы извлекают из коррозионного раствора, промывают водой от продуктов коррозии, высушивают. Продукты коррозии удаляют с поверхности образцов в соответствии с ГОСТ Р 9.907, например, с помощью ластика.

После снятия продуктов коррозии образцы обезжиривают ацетоном, высушивают на фильтровальной бумаге и взвешивают. О наличии или отсутствии блистеров (приповерхностных вздутий) на поверхности испытанных образцов, о размерах блистеров делают соответствующую запись.

Испытательный раствор нейтрализуют 20% раствором едкого натрия.

- ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Скорость коррозии V (г/м2*час) для каждого образца рассчитывают по формуле:

,	(5),

где:

V –скорость коррозии, г/м2·час;

m1 – масса образца до проведения испытаний, г;

m2 – масса образца после удаления продуктов коррозии, г;

S – площадь поверхности образца, м2;

t – время испытаний, час.

Результат округляют до второго знака после запятой.

Скорость коррозии, при необходимости, пересчитывают в мм/год по формуле:

V(мм/год)=V(гм2∙час)∙r							(6),

где:

r – коэффициент для пересчета скорости коррозии в соответствии с Таблицей 47.

Таблица 47

Значение коэффициента r для пересчета скорости коррозии в мм/год

| ВИД МАТЕРИАЛА | КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА, r |
| --- | --- |
| Сталь углеродистая | 1,11 |
| Сталь низколегированная | 1,12 |
| Сталь хромистая | 1,14 |
| Сталь аустенитная | 1,09 |

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов трёх параллельных определений.

- ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Результаты оформляют в виде протокола. В протоколе должна быть указана следующая информация:

В протоколе указывают:

- номер протокола;

- дата начала и окончания испытаний;

- солевой состав испытательного раствора;

- концентрация сероводорода;

- начальное значение pH, конечное значение pH;

- температура испытаний;

- продолжительность испытаний;

- марка стали;

- наименование Завода-изготовителя;

- скорость коррозии для каждого из образцов;

- средняя скорость коррозии;

- примечание, содержащее краткое описание внешнего вида образцов после испытаний (наличие блистеров (вздутий) и т.п.).

Примечание: При положительном результате испытаний в протоколе делается запись о распространении результатов на всю партию материала.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ

- ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩЕЙ ИСПЫТАНИЯ

Испытания материалов основных сборочных единиц и деталей арматуры должны проводиться в специализированной организации, лаборатория которой аккредитована и соответствует требованиям приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации», ГОСТ ISO/IEC 17025.

Область аккредитации лаборатории должна включать в себя методы испытания материалов основных сборочных единиц и деталей арматуры и анализа, приведенные в Таблице 48.

Таблица 48

Методы испытания и анализа включающие в область аккредитации лаборатории

| МЕТОД ИСПЫТАНИЯ/АНАЛИЗА | СТАНДАРТ НА ИСПЫТАНИЯ |
| --- | --- |
| Металлографический анализ | ГОСТ 1778, ГОСТ 5639, ГОСТ 10243, ГОСТ 1763 |
| Механические испытания | ГОСТ 1497, ГОСТ 9454, ГОСТ 6996, ГОСТ 9013, ГОСТ 9450 |
| Химический анализ | ГОСТ 18895 |
| Коррозионные испытания | ГОСТ Р 9.905, ГОСТ 9.908, ГОСТ 6032, СТ ЦКБА 052, NACE TM0177 (метод «А»), NACE TM0284 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ ИСПЫТАНИЯМ

Для изготовления основных деталей арматуры должны использоваться материалы, обеспечивающие их надежную работу в течение назначенного срока службы (ресурса) с учетом заданных условий эксплуатации.

Перечень основных сборочных единиц и деталей арматуры стандартного исполнения (без специальных требований к стойкости против СКРН), а также объем необходимых испытаний приведен в Таблице 49.

Таблица 49

Объем необходимых испытаний для арматуры стандартного исполнения (без

специальных требований к стойкости против СКРН)

| НАИМЕНОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ | МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ИСПЫТАНИЕ |  | ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА РАСТЯЖЕНИЕ | НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ | К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ | К ВР | К СКРН |
| Корпус | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Крышка* | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Затворный узел | + | + | + | - | - | + | - | - |
| Шпиндель | + | + | + | + | - | + | - | - |

Перечень основных сборочных единиц и деталей арматуры, предназначенных для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе, а также объем необходимых испытаний приведен в Таблице 50.

Таблица 50

Объем необходимых испытаний при содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе

| НАИМЕНОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ | МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ИСПЫТАНИЕ |  | ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА РАСТЯЖЕНИЕ | НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ | К СКОРОСТИ КОРРОЗИИ | К ВР | К СКРН |
| Корпус | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крышка* | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Затворный узел | + | + | + | - | - | + | - | - |
| Шпиндель | + | + | + | + | - | + | - | - |

Примечание: *при изготовлении корпуса и крышки ЗК из одного материала и одной партии испытания проводятся на корпусе с распространением результатов на крышку.

- ПОРЯДОК ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ / АНАЛИЗОВ

Для проведения комплекса исследований и испытаний материалов, используемых для изготовления арматуры на Заводе-изготовителе, устанавливается следующий порядок отбора:

- Для арматуры, изготовленной в соответствии с действующей НД РФ на территории РФ или стран Таможенного союза из материалов, используемых для основных сборочных единиц и деталей, отбирается 1 готовое изделие и 10 комплектов образцов-свидетелей от 10 различных плавок.

Указанный порядок распространяется на арматуры, изготовленные из марок материалов по действующим иностранным стандартам только в том случае, если отклонения по параметрам испытаний (например: по стандартной температуре для испытания образцов стандартных размеров на ударную вязкость, величине давления и другим параметрам) не превышают максимальные допустимые погрешности аналогичных параметров по требованиям НД РФ.

Отбор 10 комплектов образцов-свидетелей (по 1 комплекту образцов от различных плавок/партии проката) исследуемой марки стали для проведения комплекса испытаний с целью определения и подтверждения:

- заявленного химического состава (на 50 % образцах-свидетелях из партии, предоставленной на исследование выборочно);

- механических свойств (с определением предела прочности и предела текучести на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- значения величины ударной вязкости при пониженной температуре (отбирается по 6 образцов для испытания KCV от каждой плавки/партии);

- коррозионных характеристик (по скорости коррозии на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- образцы-свидетели должны пройти термообработку совместно с изделиями из данной плавки/партии.

Для арматуры, изготовленной из марок материалов в соответствии с действующими иностранными стандартами, в случае если отклонения параметров испытаний (температура, давление и др.) данных стандартов от требований НД РФ превышают максимальные допустимые погрешности аналогичных параметров по требованиям НД РФ, отбирается для проведения комплекса исследований и испытаний: 1 готовое изделие и 29 комплектов образцов-свидетелей от 29 различных плавок.

Указанный порядок распространяется, в том числе на арматуры, изготовленные вне территории РФ и стран Таможенного союза из марок материалов, используемых для основных сборочных единиц и деталей, согласно действующей НД РФ.

Отбор 29 комплектов образцов-свидетелей (по 1 комплекту образцов от различных плавок/партии проката) исследуемой марки стали для проведения комплекса испытаний с целью определения и подтверждения:

- заявленного химического состава (на 50 % образцах-свидетелях из партии, предоставленной на исследование выборочно);

- механических свойств (с определением предела прочности и предела текучести на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- значения величины ударной вязкости при пониженной температуре (отбирается по 6 образцов для испытания KCV от каждой плавки/партии);

- коррозионных характеристик (по скорости коррозии на 5 образцах-свидетелях не более, выборочно из партии, предоставленной на исследование);

- образцы-свидетели должны пройти термообработку совместно с изделиями из данной плавки/партии.

Максимально допустимый срок по отбору образцов для исследований по каждой отдельной марке стали определенного зарубежного Завода-изготовителя – не должен превышать 12 месяцев.

Настоящий порядок отбора образцов распространяется на арматуры, изготовленные методами литья, ковки, штамповки и сварки.

Отбор готовых изделий и образцов, определенной марки материала, должен производиться в присутствии представителя инспекционной организации, проводящей испытания/анализы. При отборе арматуры для испытаний оформляется «Акт отбора изделия и образцов на испытания».

Образцы для испытаний/анализов отбираются от основных корпусных сборочных единиц и деталей в зависимости от метода формирования заготовок и проведение испытания/анализа в соответствиями с требованиями:

- СТ ЦКБА 010 (поковки, штамповки и заготовки из проката);

- СТ ЦКБА 014 (отливки стальные);

- СТ ЦКБА 012 (для крепежных деталей);

- СТ ЦКБА 052, СТ ЦКБА 025;

- СТ ЦКБА 053 (для образцов-свидетелей, наплавленных твердыми износостойкими материалами);

- КД Завода-изготовителя арматуры.

Изделие должно быть отобрано после проведения приемо-сдаточных испытаний и иметь однозначно читаемую маркировку серийного номера, различимую визуально.

При отборе изделия, Завод-изготовитель арматуры обязан предоставить заверенные копии следующих документов (на русском языке):

- Паспорт, оформленный согласно требованиям на изделие.

- Сборочный чертеж изделия со спецификацией, выполненный в соответствии с нормами единой системы КД.

- КД и (или) стандарт, устанавливающий требования к изделию.

- Выписка из «Журнала плавок».

- Протокол анализа химического состава проб плавки.

- Термограмма термообработки заготовок основных деталей.

- Заключения неразрушающего контроля деталей, проведенного в процессе производства изделия (ВИК, капиллярный метод контроля, УЗК, РК).

- Акт пневмогидравлических испытаний изделия.

- Сертификаты с обязательным указанием марки материала, подтверждающие качество комплектующих и полуфабрикатов, использованных при производстве арматуры.

При отборе арматуры для испытаний оформляется «Акт отбора изделия и образцов на испытания».

«Акт отбора изделия и образцов на испытания» должен содержать следующие сведения:

- Наименование, типоразмер и требования на изделие.

- Серийный номер изделия.

- Сведения о номерах плавок, от которых были отобраны образцы на испытания.

- Название предприятия-производителя изделия.

- Место и дату отбора изделия.

- Дату выпуска изделия.

- Цель отбора изделия.

«Акт отбора изделия и образцов на испытания» подписывается представителем Завода-изготовителя и представителем инспекционной организации, проводящей испытания.

Образцы для проведения испытаний вырезаются из основных деталей изделия в соответствии со схемами отбора.

Количество образцов, вырезаемых из основных корпусных сборочных единиц для проведения испытаний, приведено в Таблице 51. При выборе вида испытаний основных корпусных сборочных единиц необходимо руководствоваться Таблицами 49, 50 настоящего Приложения.

Таблица 51

Количество образцов, вырезаемых из основных 
корпусных сборочных единиц для проведения испытаний

| № П/П | ДЕТАЛЬ/ВИД ИСПЫТАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус |  |  |
|  | Химический анализ металла | 4 | - |
|  | Измерение твердости | 2 | Контроль по толщине |
|  | Микроструктурные исследования | 2 кольца | Испытания по квадрантам |
|  | Испытание на растяжение | 6 |  |
|  | Испытания на ударный изгиб при пониженной температуре, KCV | 6 | 6 шт. при пониженной температуре* |
|  | Испытания на скорость коррозии в соответствии с Приложением 1 настоящих Единых технических требований | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к СКРН в соответствии с Таблицей 9 настоящих Единых технических требований | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
| 2 | Крышка** |  |  |
|  | Химический анализ металла | 2 | - |
|  | Измерение твердости | 2 | Контроль по толщине |
|  | Микроструктурные исследования | 2 | - |
|  | Испытание на растяжение | 3 | - |
|  | Испытания на ударный изгиб при пониженной температуре, KCV | 6 | 6 шт. при пониженной температуре* |
|  | Испытания на скорость коррозии в соответствии с Приложением 1 настоящих Единых технических требований | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
|  | Испытания на стойкость к СКРН в соответствии с Таблицей 9 настоящих Единых технических требований | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
| 3 | Затворный узел |  |  |
|  | Химический анализ металла | 2 | - |
|  | Измерение твердости | 8 | Контроль по квадрантам двух затворных узлов |
|  | Микроструктурные исследования | 2 | - |
|  | Испытания на скорость коррозии соответствии с Приложением 1 настоящих Единых технических требований | 3 | - |
| 4 | Шпиндель |  |  |
|  | Химический анализ металла | 1 | - |
|  | Измерение твердости | 2 | - |
|  | Микроструктурные исследования | 1 | - |
|  | Испытание на растяжение | 3 | - |
|  | Испытания на скорость коррозии соответствии с Приложением 1 настоящих Единых технических требований | 3 | - |
| 5 | Сварные соединения*** |  |  |
|  | Химический анализ металла | 1 | - |
|  | Измерение твердости по зонам сварного соединения | 2 | - |
|  | Микро- и макроструктурные исследования | 1 | - |
|  | Испытание на растяжение | 3 | - |
|  | Испытания на ударный изгиб пониженной температуре, KCU | 3 | 3 шт. при пониженной температуре* |
|  | Испытания на скорость коррозии соответствии с Приложением 1 настоящих Единых технических требований | 3 | - |
|  | Испытания на стойкость к ВР | 2 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |
|  | Испытания на стойкость к СКРН, в соответствии с Таблицей 9 настоящих Единых технических требований | 3 | Для эксплуатации арматуры в рабочих средах, содержащих РH2S > 300 кПа в газовой фазе |

Примечание:

* Температура испытания устанавливается в зависимости от климатического исполнения арматуры (У, ХЛ по ГОСТ 15150) в соответствии с настоящими Едиными техническими требованиями.

** При изготовлении корпуса и крышки арматуры из одного материала и одной партии испытания проводятся на корпусе с распространением результатов на крышку.

*** Указанное в Таблице 51 количество образцов отбирается от каждого сварного соединения изделия.

Типовые программы работ, предусматривающие отбор образцов и проведение лабораторных испытаний, указаны в:

- программе работ по испытанию арматуры из стали без специальных требований к стойкости против СКРН;

- программе работ по испытанию арматуры из стали стойкой к СКРН;

- программе работ по испытанию арматуры из стали коррозионно-стойкой (нержавеющей).

АКТ ОТБОРА ИЗДЕЛИЯ И ОБРАЗЦОВ НА ИСПЫТАНИЯ

Акт

отбора изделия и образцов на испытания

№________от __._________ 20_ г.

Составлен комиссией:

____________________________________________________________________________	(должность, инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

________________________________________________________________	___________	(должность, инициалы, фамилия)

Наименование изделия_________________________________________DN_____, PN____

Серийный номер изделия_____________________________________________________

Дата выпуска изделия________________________________________________________

Паспорт изделия №__________________________________________________________

Нормативно-технический документ____________________________________________

Завод – изготовитель________________________________________________________

Технические характеристики и условия эксплуатации:

Материал корпуса___________________________________________________________

Климатическое исполнение___________________________________________________

Рабочая среда_______________________________________________________________

Температура рабочей среды максимальная_______, минимальная___________________

Температура окружающей среды максимальная_____, минимальная_________________

Место отбора изделия и/или образцов 	__________________________________________

Цель обора изделия и образцов ________________________________________________

Количество образцов и номера плавок___________________________________________

Примечания:

Подписи:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Приложения:

ОТБОР ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ

Места отбора образцов приведены на Рисунках 4-11.

Рис. 4 Отбор образцов для испытаний с корпуса арматуры (образцы на микроструктуру)

Рис. 5 Отбор образцов для испытаний с корпуса арматуры (образцы на растяжение, химический анализ, скорость коррозию)

Рис. 6 Отбор образцов для испытаний с корпуса арматуры.
(образцы на растяжение, химический анализ, твердость)

Рис. 7. Отбор образцов для испытаний с корпуса арматуры.
(образцы на растяжение, химический анализ, СКРН)

Рис. 8 Отбор образцов для испытаний с корпуса арматуры.
(образцы на ударную вязкость и скорость коррозию)

Рис. 9. Отбор для микроструктурных исследований материала наплавки, или других методов упрочнения, уплотняющих поверхностей затворного узла.
(образцы на микроструктуру, твердость и химический анализ)

Рис. 10 Отбор образцов для испытаний с крышки арматуры.

(образцы на микроструктуру, химический анализ, твердость, скорость коррозии)

Рис. 11 Отбор образцов для испытаний шпинделя арматуры.

(образцы на микроструктуру, растяжение, твердость и скорость коррозию)

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ИЗ СТАЛИ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СТОЙКОСТИ ПРОТИВ СУЛЬФИДНОГО КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Наименование независимой испытательной лаборатории (должность, ФИО, подпись, дата) | Наименование Завода-изготовителя арматуры (должность, ФИО, подпись, дата) |

ПРОГРАММА РАБОТ

по определению возможности применения в ОГ арматуры из сталей, изготовленных из отливок, поковок, штамповок, проката

(без специальных требований к стойкости против сульфидного коррозионного растрескивания)

наименование Завода-изготовителя арматуры

| ЭТАПЫ РАБОТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Завод-изготовитель арматуры предоставляет из партии готовых изделий, прошедших цикл приемо-сдаточных испытаний, одно изделие. Арматура в количестве 1 (одной) единицы передается в независимую испытательную лабораторию для проведения комплекса исследований. | Наименование Завода-изготовителя арматуры | Сроки выполнения указываются Заводом-изготовителем арматуры |
| Завод-изготовитель арматуры предоставляет образцы - свидетели от 10-ти различных плавок (для зарубежных Заводов-изготовителей – 29 комплектов образцов-свидетелей различных плавок), используемой для изготовления арматуры. - образцы 6-ти различных плавок стали передаются в испытательную лабораторию Завода-изготовителя арматуры, (для зарубежных Заводов-изготовителей – 19 образцов-свидетелей); - образцы 4-х различных плавок стали передаются в независимую испытательную лабораторию (для зарубежных Заводов-изготовителей – 10 образцов-свидетелей). Образцы-свидетели должны быть термически обработаны на Заводе-изготовителе арматуры по режиму аналогичному режиму термической обработки для готового изделия | Наименование Завода-изготовителя арматуры Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются Заводом-изготовителем арматуры и независимой испытательной лабораторией |
| Проведение полного комплекса исследований на соответствие НД РФ, требований настоящих Единых технических требований в независимой испытательной лаборатории одного готового изделия из стали: - химический анализ; - оценка микроструктуры (макроструктуры) основного металла; - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей арматуры и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание на растяжение; - измерение твердости; - оценка загрязненности металла неметаллическими включениями | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 6-ти различных плавок из стали в лаборатории Завода-изготовителя арматуры (для зарубежных Заводов-изготовителей – 19 образцов-свидетелей): - испытание образцов KCV основных деталей арматуры и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ | Наименование Завода-изготовителя арматуры | Сроки выполнения указываются Заводом-изготовителем арматуры |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 4-х различных плавок из стали в независимой испытательной лаборатории (для зарубежных Заводов-изготовителей – 10 образцов-свидетелей): - испытание образцов KCV основных деталей арматуры и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ; - выборочный контроль микроструктуры (макроструктуры). В случае, если результаты механических испытаний неудовлетворительные, оценка микроструктуры (макроструктуры) образцов-свидетелей проводится в обязательном порядке | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Анализ результатов испытаний арматуры из стали на соответствие требований НД РФ, требований настоящих Единых технических требований. Формирование сводного заключения/отчета по результатам комплексных исследований (испытаний) готового изделия и образцов-свидетелей из стали о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного Завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Единых технических требований и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного Завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании, с обязательным указанием допустимого перечня рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 6 настоящих Единых технических требований, допустимого климатического исполнения | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ИЗ СТАЛЕЙ СТОЙКИХ К КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Наименование независимой испытательной лаборатории (должность, ФИО, подпись, дата) | Наименование Завода-изготовителя арматуры (должность, ФИО, подпись, дата) |

ПРОГРАММА РАБОТ

по определению возможности применения в ОГ арматуры из сталей, изготовленных из отливок, поковок, штамповок, проката

(стойких к коррозионному растрескиванию)

наименование Завода-изготовителя арматуры

| ЭТАПЫ РАБОТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Завод-изготовитель арматуры предоставляет из партии готовых изделий, прошедших цикл приемо-сдаточных испытаний, одно изделие из стали стойкой к коррозионному растрескиванию. ЗК в количестве 1 (одной) единицы передается в независимую испытательную лабораторию для проведения комплекса исследований | Наименование Завода-изготовителя арматуры | Сроки выполнения указываются Заводом-изготовителем арматуры |
| Завод-изготовитель арматуры предоставляет образцы из стали стойкой к коррозионному растрескиванию – свидетели от 10-ти различных плавок (для зарубежных Заводов-изготовителей – 29 комплектов образцов-свидетелей различных плавок), используемой для изготовления арматуры. - образцы 6-ти различных плавок стали передаются в испытательную лабораторию Завода-изготовителя арматуры, (для зарубежных Заводов-изготовителей – 19 образцов-свидетелей). - образцы 4-х различных плавок стали передаются в независимую испытательную лабораторию (для зарубежных Заводов-изготовителей – 10 образцов-свидетелей). Образцы-свидетели должны быть термически обработаны на Заводе-изготовителе арматуры по режиму аналогичному режиму термической обработки для готового изделия | Наименование Завода-изготовителя арматуры. Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются Заводом-изготовителем арматуры и независимой испытательной лабораторией |
| Проведение полного комплекса исследований на соответствие НД РФ, требований настоящих Единых технических требований в независимой испытательной лаборатории одного готового изделия из стали стойкой к коррозионному растрескиванию: - химический анализ; - оценка микроструктуры (макроструктуры) основного металла; - испытание образцов KCU сварного соединения на ударную вязкость; - испытание образцов KCV основных деталей арматуры и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание на растяжение; - измерение твердости; - оценка загрязненности металла неметаллическими включениями; - испытания на стойкость к ВР; - испытания на стойкость к СКРН; - испытание образцов на скорость коррозии | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 6-ти различных плавок из стали стойкой к коррозионному растрескиванию в лаборатории Завода-изготовителя арматуры (для зарубежных Заводов-изготовителей – 19 образцов-свидетелей): - испытание образцов KCV основных деталей и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ | Наименование Завода-изготовителя арматуры | Сроки выполнения указываются Заводом-изготовителем арматуры |
| Проведение испытаний образцов-свидетелей 4-х различных плавок из стали стойкой к коррозионному растрескиванию в независимой испытательной лаборатории (для зарубежных Заводов-изготовителей – 10 образцов-свидетелей): - испытание образцов KCV основных деталей и крепежных деталей на ударную вязкость; - испытание образцов на одноосное растяжение; - химический анализ; - выборочный контроль микроструктуры (макроструктуры). В случае, если результаты механических или коррозионных испытаний неудовлетворительные, оценка микроструктуры (макроструктуры) образцов-свидетелей проводится в обязательном порядке | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Анализ результатов испытаний арматуры из стали стойкой к коррозионному растрескиванию на соответствие требований НД РФ, требований настоящих Единых технических требований. Формирование сводного заключения/отчета по результатам комплексных исследований (испытаний) готового изделия и образцов-свидетелей из стали стойкой к коррозионному растрескиванию о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного Завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Единых технических требований и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного Завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании, с обязательным указанием допустимого перечня рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 6 настоящих Единых технических требований, допустимого климатического исполнения | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |

ПРОГРАММА РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ИЗ СТАЛИ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ (НЕРЖАВЕЮЩЕЙ)

| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Наименование независимой испытательной лаборатории (должность, ФИО, подпись, дата) | Наименование Завода-изготовителя арматуры (должность, ФИО, подпись, дата) |

ПРОГРАММА РАБОТ

по определению возможности применения в ОГ арматуры из сталей коррозионностойких (нержавеющих), изготовленных из отливок, поковок, штамповок, проката

наименование Завода-изготовителя арматуры

| ЭТАПЫ РАБОТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Завод-изготовитель арматуры предоставляет из партии готовых изделий, прошедших цикл приемо-сдаточных испытаний, одно из стали коррозионностойкой (нержавеющей). Арматура в количестве 1 (одной) единицы передается в независимую испытательную лабораторию для проведения комплекса исследований | Наименование Завода-изготовителя арматуры | Сроки выполнения указываются Заводом-изготовителем арматуры |
| Проведение полного комплекса исследований на соответствие НД РФ, требований настоящих Единых технических требований в испытательной лаборатории одного готового изделия из стали коррозионностойкой (нержавеющей): - химический анализ материала деталей изделия; - оценка микроструктуры (каждой составной детали изделия); - изготовление и испытание образцов на одноосное растяжение по ГОСТ 1497; - измерение твердости по ГОСТ 9013; - оценка загрязненности металла неметаллическими включениями по ГОСТ 1778; - изготовление и испытание образцов на стойкость к межкристаллитной коррозии (только для сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного, аустенитно-мартенситного классов) по ГОСТ 6032 | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |
| Анализ результатов испытаний арматуры из стали коррозионностойкой (нержавеющей) на соответствие требований НД РФ, требований настоящих Единых технических требований. Формирование сводного заключения/отчета по результатам комплексных исследований (испытаний) готового изделия из стали коррозионностойкой (нержавеющей) о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного Завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Единых технических требований и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного Завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании, с обязательным указанием допустимого перечня рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 6 настоящих Единых технических требований, допустимого климатического исполнения | Наименование независимой испытательной лаборатории, аккредитованной в соответствии требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025 | Сроки выполнения указываются независимой испытательной лабораторией |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ

Требования по проведению испытаний, методике и объеме контроля, а также требования по оформлению результатов контроля должны соответствовать Таблице 52.

Таблица 52

Требования по проведению испытаний, методике и объеме контроля, а также требования по оформлению результатов контроля

| НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ | МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ | ОБЪЕМ КОНТРОЛЯ | ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химический анализ металла деталей изделия и образцов | Контроль заготовок основного металла производится для количественного определения содержания химических элементов в соответствии с ГОСТ 7565, ГОСТ 18895. Пробы для химического анализа металла отбираются по ГОСТ 7565 | Контрольный химический анализ основного металла заготовок производится на пробах, предназначенных для определения механических свойств | Марки сталей должны быть проверены по сертификатам на соответствие требованиям ГОСТ на материал, требований Завода–изготовителя арматуры. Результаты химического анализа отливок должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 014, ГОСТ 18895 | Химический состав металла заносится в технологический паспорт, а также в паспорт на арматуру |
| Химический анализ упрочненного металла и металла шва | Контрольный химический состав металла шва производится в соответствии с СТ ЦКБА 025. Пробы для химического анализа металла, упрочненного твердыми износостойкими материалами, отбираются в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 053 | Химический анализ упрочненных поверхностей проводится не менее чем в 4 точках, по 3 анализа | Сертификатные данные или контрольная проверка химического состава, химического анализа сварочных и упрочняющих материалов (сплавов) должны быть проверены на соответствие их требованиям НД. Результаты контроля должны соответствовать требованиям ГОСТ 18895 | Результаты контроля заносятся в журнал в установленном на Заводе-изготовителе арматуры порядке |
| Испытание на растяжение | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, ГОСТ 1497, ГОСТ Р ИСО 10006, отливок - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014, металла шва и сварного соединения - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, СТ ЦКБА 052, ГОСТ или требований Завода-изготовителя арматуры на материал | Результаты контроля заготовок основного металла должны соответствовать требованиям ГОСТ или требований Завода–изготовителя арматуры на материал. При проведении испытаний основного металла сдаточными являются характеристики σ0,2, σв, δ, ψ, твердость. Результаты контроля крепежных деталей должны соответствовать требованиям чертежа, СТ ЦКБА 012. Результаты контроля сварных соединений и металла шва должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 025, КД | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на арматуру. Результаты испытаний сварных соединений и металла шва фиксируются в соответствующих журналах |
| Испытание на ударный изгиб при отрицательной температуре | Контроль заготовок основного металла должен производиться в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, отливок - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 014, методика контроля по ГОСТ 9454, сварного соединения - в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025. Ударная вязкость коррозионно-стойких (нержавеющих) сталей и сплавов аустенитного класса при отрицательных температурах не определяется в соответствии со СТ ЦКБА 052 | Объем контроля должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 012, СТ ЦКБА 014, ГОСТ или требований Завода–изготовителя арматуры на материал. Контроль сварных соединений производится согласно СТ ЦКБА 025, КД | Результаты контроля заготовок и отливок должны соответствовать требованиям ГОСТ или требований Завода–изготовителя арматуры на материал. Результаты контроля сварных соединений должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 025, КД | Результаты испытаний основного металла фиксируются в журнале испытаний, технологическом паспорте и в паспорте на изделие |
| Контроль содержания неметаллических включений | Контроль должен проводится в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 010, ГОСТ или требований Завода-изготовителя арматуры на материал. Методика контроля по ГОСТ 1778 | Контролю подвергается основной металл в соответствии с требованиями ГОСТ или требований Завода–изготовителя на материал | Результаты контроля должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, ГОСТ или требований Завода-изготовителя арматуры на материал | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний и технологическом паспорте |
| Контроль макроструктуры основного металла | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 010, ГОСТ или требований Завода-изготовителя арматуры на материал | Контролю подвергается основной металл в соответствии с требованиями ГОСТ или требований Завода-изготовителя арматуры на материал | Результаты контроля должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 010, ГОСТ или требований Завода–изготовителя арматуры на материал | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний и технологическом паспорте |
| Металлографическое исследование сварных соединений | Контрольные сварные соединения контролируются в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025, СТ ЦКБА 052 | Контроль проводится в объеме требований СТ ЦКБА 025, СТ ЦКБА 052 | Оценка качества сварных соединений и упрочненных деталей при металлографическом исследовании производится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 025 | Результаты контроля фиксируются в журнале испытаний в установленном порядке Завода-изготовителя арматуры |
| Контроль твердости | Твердость основного металла проверяется на соответствие требованиям СТ ЦКБА 010, крепежных деталей - СТ ЦКБА 012, твердой износостойкой наплавки или других методов упрочнения уплотнительных поверхностей - СТ ЦКБА 053. Проверка твердости производится с помощью приборов Виккерса по ГОСТ 2999 или Бринелля по ГОСТ 9012 или Роквелла по ГОСТ 9013 или другими аттестованными приборами. Твердость отливок и сварных соединений проверяется по СТ ЦКБА 052 | Объем контроля основного металла и сварного соединения должен соответствовать требованиям КД, таблиц контроля качества, СТ ЦКБА 052. Объем контроля твердой износостойкой наплавки или других методов упрочнения уплотнительных поверхностей должен соответствовать требованиям СТ ЦКБА 053 | Результаты контроля основного металла и сварного соединения должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 052, ГОСТ или КД Завода–изготовителя арматуры на материал. Результаты контроля металла, упрочненного твердыми износостойкими материалами, должны соответствовать требованиям ГОСТ или КД Завода–изготовителя арматуры материала, СТ ЦКБА 053. На деталях с упрочненными уплотнительными поверхностями, недоступными для замеров твердости, контроль должен проводиться на контрольных образцах, идентичных контролируемым производственным упрочненным деталям по марке основного металла, подготовке под наплавку или другим методам упрочнения, способу упрочнения, партии (сочетанию партий) упрочняющих материалов (сплавов), технологии выполнения упрочнения и термической обработке | Результаты контроля должны фиксироваться в журнале испытаний с указанием прибора для измерения твердости. Результаты контроля твердости являются сдаточной характеристикой и заносятся в паспорт на изделие |
| Испытание на стойкость к СКРН | Испытание для оценки стойкости металла к СКРН в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53678, п. 4.2.15 СТ ЦКБА-052-2008, требований пункта 4.3.2. настоящих Единых технических требований. | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 052, КД, требований пункта 4.3.2. настоящих Единых технических требований | Пороговое напряжение СКРН в соответствии с Таблицей 9 настоящих Единых технических требований | Результаты контроля оформляются протоколом испытаний. Выдается заключение по результатам контроля. Результаты контроля заносятся в паспорт на изделие. |
| Испытание на стойкость к ВР (HIC) | Испытание для оценки стойкости металла к ВР должно соответствовать критериям приемки, каждый коэффициент которых представляет собой максимальное допустимое среднее значение для трех сечений образца при испытании в соответствии с требованиями п. 4.2.17 СТ ЦКБА-052-2008 | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями СТ ЦКБА 052. Поковки и штамповки с содержанием серы менее 0,025 %, а также отливки, на стойкость к HIC не испытываются | - Коэффициент длины трещин (CLR)≤15 %; - Коэффициент толщины трещин (CTR)≤5 %; - Коэффициент чувствительности к растрескиванию (CSR)≤2 % | Результаты контроля оформляются отчетом, Заказчику выдается заключение по результатам контроля. Результаты контроля заносятся в паспорт на изделие |
| Испытание стойкости к МКК | Испытание проводится в соответствии с требованиями СТ ЦКБА 052, также: - ГОСТ 6032 - для сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного, аустенитно-мартенситного классов; - ГОСТ 6032 и СТ ЦКБА 010 - для сталей 14Х17Н2 и 07Х16Н4Б; - ГОСТ 6032 - при испытании сварного соединения, упрочненного металла или металла шва, выполненных сварочными материалами для сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного, аустенитно-мартенситного классов | Объем контроля - для основного металла должен соответствовать СТ ЦКБА 010, СТ ЦКБА 052. Испытания сварного соединения, упрочненного металла или металла шва проводятся при контроле качества сварных соединений, выполненных сварочными материалами | Основной металл, отливки, упрочненный металл или металл шва должны быть стойкими к МКК в соответствии с требованиями ГОСТ 6032 | Результаты контроля основного металла фиксируются в журнале и в паспорте на изделие. Результаты испытаний сварочных материалов фиксируются в соответствующих журналах и в паспорте на изделие |
| Испытание на скорость коррозии | Испытание проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 9.905, требований Приложения 1 настоящих Единых технических требований. | Контроль должен проводиться в соответствии с указаниями требований Приложения 1 настоящих Единых технических требований. | Результаты испытаний основного металла должны соответствовать п. 4.3 ГОСТ 33260-2015 | Результаты контроля оформляются протоколом испытаний. Выдается заключение по результатам контроля. Результаты контроля заносятся в паспорт на изделие |

- СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ

Результаты испытаний необходимо оформлять в соответствии с «Типовыми составными частями экспертного заключения/отчета специализированной организации».

1. РАЗДЕЛ

1.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.2. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1.4. Результаты испытаний

1.4.1. Результаты испытаний материала корпуса

1.4.1.1. Определение химического МАТЕРИАЛА корпуса

1.4.1.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале корпуса

1.4.1.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА корпуса

1.4.1.4. результаты механических испытаний МАТЕРИАЛА корпуса

1.4.1.5. результаты коррозионных испытаний материала корпуса:

1.4.1.5.1 ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА КОРПУСА НА СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 Единых технических требований КОМПАНИИ
№ П4-06.03 ЕТТ-0082 «ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ»

1.4.1.5.2 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ*

1.4.1.5.3 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К СКРН*

1.4.2. Результаты испытаний материала крышки

1.4.2.1. Определение химического МАТЕРИАЛА крышки

1.4.2.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале крышки

1.4.2.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА крышки

1.4.2.4. результаты механических испытаний МАТЕРИАЛА крышки

1.4.2.5. результаты коррозионных испытаний материала крышки:

1.4.2.5	ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА КРЫШКИ НА СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 Единых технических требований КОМПАНИИ
№ П4-06.03 ЕТТ-0082 «ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ»

1.4.2.5.2 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К ВОДОРОДНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ*

1.4.2.5.3 ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ НА СТОЙКОСТЬ К СКРН*

1.4.3. Результаты испытаний материала ЗАТВОРНОГО УЗЛА

1.4.3.1. Определение химического состава затворного узла

1.4.3.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале затворного узла

1.4.3.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА затворного узла

1.4.3.4.	ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА затворного узла НА СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 Единых технических требований КОМПАНИИ № П4-06.03 ЕТТ-0082 «ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ»

1.4.4. Результаты испытаний материала ШПИНДЕЛЯ

1.4.4.1. Определение химического состава ШПИНДЕЛЯ

1.4.4.2. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ в материале ШПИНДЕЛЯ

1.4.4.3. Микроструктура МАТЕРИАЛА ШПИНДЕЛЯ

1.4.4.4. результаты механических испытаний МАТЕРИАЛА ШПИНДЕЛЯ

1.4.4.5 ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА ШПИНДЕЛЯ НА СТОЙКОСТЬ К ОБЩЕЙ КОРРОЗИИ ПО МЕТОДИКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 ЕДИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ КОМПАНИИ
№ П4-06.03 ЕТТ-0082 «ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ»

1.5. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ I

2. РАЗДЕЛ

2.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

2.2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.3. ОБЪЕКТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ

2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛА ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

2.4.1. ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

2.4.2. МИКРОСТРУКТУРА материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

2.4.3. АНАЛИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

2.4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ материала ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

2.4.5. Испытание материала на стойкость к общей коррозии по методике ПРиложения 1 Единых технических требований компании № П4-06.03 ЕТТ-0082 «ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ»

2.5. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛА (УКАЗАТЬ МАТЕРИАЛ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСА УКАЗАТЬ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСА)

Раздел 2.6 в обязательном порядке должен содержать заключение о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного Завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Единых технических требований и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного Завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании, с обязательным указанием перечня допустимых рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 6 настоящих Единых технических требований, допустимого климатического исполнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Рекомендованные мощности ЭП ЗК приведены в Таблице 53.

Таблица 53

Рекомендованные мощности ЭП ЗК

| DN | РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МОЩНОСТИ ЭП, КВТ НЕ БОЛЕЕ, ДЛЯ РN, МПА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,6 | 2,5 – | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 32,0 |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – |
| 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | – |
| 100а | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | – |
| 100 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | – |
| 125 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | – |
| 150 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | – |
| 150а | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | – |
| 200 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | – |
| 250 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | – |
| 300 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 9,5 | 15,0 | 15,0 | – |
| 350 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 9,5 | – | – | – | – |
| 400 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 9,5 | 15,0 | – | – | – | – |
| 450 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | 15,0 | – | – | – | – |
| 500 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | 15,0 | – | – | – | – |
| 600 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | – | – | – | – | – | – |
| 700 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | – | – | – | – | – | – |
| 800 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | – | – | – | – | – | – |
| 900 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | – | – | – | – | – | – |
| 1000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | – | – | – | – | – | – |
| 1200 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | – | – | – | – | – | – |

Примечание: Мощности ЭП не указанные в Таблице 53, должны соответствовать КД Завода-изготовителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКОМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩИХ ЕДИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Перечень документов предоставляемых Поставщиком для подтверждения технического соответствия ЗК требованиям настоящих Единых технических требований приведен в Таблице 54.

Таблица 54

Перечень документов предоставляемых Поставщиком для подтверждения технического соответствия ЗК требованиям настоящих Единых технических требований

| № П/П | ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | ## Письмо Поставщика, гарантирующее соответствие поставляемого оборудования требованиям настоящих Единых технических требований |
| 2 | ## Экспертное заключение/отчет от специализированной организации, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 о соответствии методики, состава и объемов проведенных испытаний материала основных деталей корпуса, определенного Завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры, а также полученных результатов испытаний, требованиям настоящих Единых технических требований и возможности применения арматуры из данного материала основных деталей корпуса, определенного Завода-изготовителя основных деталей корпуса арматуры на объектах Компании, с обязательным указанием перечня допустимых рабочих сред в соответствии с классификацией по Таблице 6 настоящих Единых технических требований, допустимого климатического исполнения |
| 3 | ## Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) проводившей испытания материала основных деталей корпуса арматуры о соответствии требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025, технической компетентности и независимости (с указанием областей аккредитации) |
| 4 | ## Копии разрешительных документов в соответствии с действующим законодательством РФ: - сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 010*; - сертификат или декларация соответствия ТР ТС 012 (в случае комплектования ЗК электрооборудованием для размещения во взрывоопасной зоне); - сертификат или декларация соответствия ТР ТС 020 (в случае комплектования ЗК электрооборудованием); - сертификат (декларация) соответствия ТР ТС 032 |

Примечание: *Для ЗК, применяемых на опасных производственных объектах, декларирование соответствия осуществляется по схеме 5д.

СТ ЦКБА 003-2003 Арматура трубопроводная. Корпуса и крышки. Нормирование статической прочности.

СТ ЦКБА 092-2014 Арматура для магистральных трубопроводов. Нормативные нагрузки от трубопроводов. Методика расчёта и численные значения.

СТ ЦКБА 037-2006 Арматура трубопроводная. Узлы сальниковые. Конструкция, основные размеры и технические требования.

СТ ЦКБА 005.1-2003 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Часть1.

СТ ЦКБА 010-2004 Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования.

СТ ЦКБА 014-2004 Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия.

СТ ЦКБА 016-2005 Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов.

СТ ЦКБА 052-2008 Арматура трубопроводная. Требования к материалам арматуры, применяемой для сероводородсодержащих сред.

СТ ЦКБА 012-2005 Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры. Технические требования.

СТ ЦКБА 053-2008 Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества наплавленных поверхностей. Технические требования.

РД 24.200.04-90 Швы сварных соединений. Металлографический метод контроля основного металла и сварных соединений химнефтеаппаратуры.

РД 39-0147103-362-86 Руководство по применению антикоррозионных мероприятий при составлении проектов обустройства и реконструкции объектов нефтяных месторождений.

Намиот А.Ю. Растворимость газов в воде: Справочное пособие. - М.: Недра, 1991.

АТК 26-18-5-93 Альбом типовых конструкций. Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и технические требования.

Т-ММ-25-01-06 Альбом чертежей внутреннего типажа. Нестандартизированные детали и узлы трубопроводов из углеродистой и легированной стали на Pу до 10 МПа (100 кгс/см2).

ОСТ 26-01-42-82 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Прокладки металлические овального и восьмиугольного сечения на Р(р) 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры.

СТ ЦКБА 072-2009 Арматура трубопроводная. Крутящие моменты и размеры маховиков и рукояток.

IEC 61158-2-2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specification and service definition = Промышленные сети связи – спецификации Fieldbus – Часть 2: спецификации Физического уровня и сервисное определение.

ТУ 64-1-308-84 Аквадистиллятор ДЭ-10 от 01.03.1984.

ТУ 2633-018-44493179-98 Ацетон (Диметилкетон) «химически чистый» от 01.12.1998.

NACE TM0177 Laboratory Testing of Metals for Resistance to Sulfide Stress Cracking in Hydrogen Sulfide (H2S) Environments = Лабораторные измерения металлов по устойчивости к разрушению под действием напряжений в сульфидосодержащей среде и коррозионное разрушение в сероводородной среде.

NACE TM0284 Standart Test Method - Evaluation of Pipeline and Pressure Vessel Steel for  Resistance to Hydrogen-Induced Cracking = Оценка сопротивления стальных труб постепенному образованию трещин.